## Slide 1: 第一章 晶体的结构
Notes: 第一章，晶体的结构。

## Slide 2
有序固体结构
无序固体结构
非晶体、准晶体、液晶、有机…
（松香焊接、玻璃透镜、塑料、橡胶…..
晶体：石英晶振、铜导线、
硅晶体管、砷化镓激光器
组成固体的原子种类和比例→固体的成分
组成固体的原子排列方式和空间分布→固体的结构
固体结构的分类
Notes: 组成固态物质的原子排列方式——我们称之为固体的结构。
固体的结构分为有序和无序两大类。具有长程有序的固体结构，即原子按照一定的周期规则排列的固态物质，我们称之为晶体；不具有长程有序的特性，无规则排列的称之为非晶体。实际上，自然界中还有一类固态物质，其原子的排列方式介于有序和无序之间的，我们称之为准晶体。自然界中大部分的金属、半导体都是晶体，像硅（Si）、石英（SiO2）、铜（Cu）、磷化铟（InP）、砷化镓（GaAs）等，而常见的非晶体则有玻璃、松香、塑料、橡胶等。

## Slide 3: 各种漂亮的晶体
方解石 Calcite (CaCO3)
红宝石 Ruby (含有Cr+3离子的Al2O3 )
闪锌矿 Sphalerite (ZnS)
钻石 Diamond (C)
Notes: 各种漂亮的晶体。

## Slide 4
规则的几何外形
固定的熔点
晶面角守恒
物理性质的各向异性
晶体是原子结构具有空间周期性的固体
晶体的基本特征
构成晶体的原子/分子是按一定方式重复排列的
最基本的特征：晶体结构的周期性
Notes: 晶体最基本的特征是原子结构具有严格的空间周期性，是全同的原子或原子团（分子）按照着一定方式在空间重复排列构成的，这个重复周期可以是三维，也可以是二维、一维的；可以是天然形成的，也可以是人工制造的。晶体一般还具有规则的几何外形、固定的熔点、晶面角守恒、各向异性等特点。

## Slide 5: 晶体的基本特征
石墨
石墨烯
金刚石
晶体是原子结构具有空间周期性的固体
碳纳米管
Notes: 物质是由原子构成的。不同原子构成不同的物质，原子种类相同但组分比例不同也可以构成不同的物质，例如一氧化碳（CO）和二氧化碳（CO2）。即使是完全一样的原子种类和组分比例，原子排列的方式不同也会使得其性质大相庭径，例如同样是碳原子（C），由于排列方式的不同，它既可以是坚硬无比光彩夺目的金刚石（钻石），也可以是黑黑的石墨，还可以是获得2010年诺贝尔物理学奖的新材料石墨烯。
石墨烯卷曲就形成了碳纳米管。
所以，除了构成物质的原子种类、组成比例外，原子的排列方式，也是决定物质特性的重要因素。

## Slide 6
晶体是原子结构具有空间周期性的固体
可以是单晶体（single crystal）
也可以是由很多单晶粒组成的多晶体（polycrystal）
晶体的基本特征
Notes: 晶体分为单晶和多晶，多晶是由很多单晶的晶粒组成的。多晶和单晶的区别在于多晶存在许多界面，在界面两边的晶体结构是不接续的。

## Slide 7
理想的完美晶体——无穷大的单晶体
由于表面、晶体内部各种缺陷和原子热振动导致的原子排列对周期结构偏离，真实世界上没有完美的晶体
固体物理的假设：固体表面、缺陷以及原子振动对于
具体研究的那种固体性质影响很小，可以忽略
什么时候不能忽略？
晶体是原子结构具有空间周期性的固体
晶体的基本特征
可以是单晶体（single crystal）
也可以是由很多单晶粒组成的多晶体（polycrystal）
Notes: 理想的完美晶体是没有边界的、具有无穷大体积的单晶体，而现实中的晶体总是体积有限的，由于存在界面以及晶体内各种缺陷和热振动导致的原子排列相对于周期结构的偏离，真实世界中没有理想的完美晶体。
但是为了方便分析，当晶体表面、缺陷和原子振动对于晶体的性质影响很小时，可以忽略这些因素的影响而将晶体作为完美晶体来处理。
注意完美晶体的假设有时是不适用的，例如分析纳米材料时，由于纳米材料的表面积非常大，需要考虑到表面效应，故不能作为完美晶体来处理。

## Slide 8
第一章 晶体的结构
1.1 晶格与点阵
1.2 晶格的几何描述
1.2.1 晶胞
1.2.2 晶向、晶面
1.3 晶体的宏观对称性
1.4 倒格子与布里渊区
1.5 晶格结构的观测
1.6 晶格中的缺陷与扩散
1.7 非晶体、准晶体
Notes: 第一小节，晶格与点阵

## Slide 9
晶体格子（晶格）
晶体结构的表示方法—晶格
为了便于表述晶体内原子的排列规律，可以把原子看成是刚性的小球-原子球，原子球的规则堆积构成了晶体堆积
把原子看成一个位于原子球心位置抽象的几何点（格点），然后用假想的线条将这些格点连接起来，便构成了一个有规律性的格架
Notes: 晶体的周期性结构有两种表示方法。一种是把构成晶体的原子或原子团看成刚性小球（原子球）的排列，规则堆积构成晶体，另一种是把原子或原子团看成一个一个抽象的几何点，然后用假想的线条把它连接起来，构成一个有规律的格架。这种用空间排列的原子球或者格架描述的晶体的结构称之为晶体格子，简称为晶格；第二种表示方法中的抽象几何点则称为格点。

## Slide 10
堆积比 (致密度) (packing ratio)
原子球体积占总体积的百分数称为堆积比，或致密度
描述晶格中格点（原子）
排列的紧密程度
（注意，这里“原子球体积”不是原子的真实体积）
Notes: 不同晶格结构格点排列的密度不同。第一种晶体结构堆积表示法中，原子球体积占总体积的百分数称为堆积比，或称为“致密度”，用来描述晶格中格点排列的紧密程度。

## Slide 11: 晶 格 (lattice)
同一类晶格结构可描述多种晶体
  排列形式相同
  具体原子可以不同
  相应的间距可不同
同种晶体也可以用不同的晶格来描述
  晶格的格点上放置原子即构成了晶体，
  习惯上1格点1原子，也可以放置原子团
—— 晶体原子排列的形式
Notes: 晶格是对晶体空间排列结构的一种抽象描述，晶格的格点上放置原子或原子团即构成了晶体；同一类晶格结构可描述多种晶体，构成这些晶体的原子或原子团可以不同，相应的间距也可以不同，但是它们都具有相同的排列形式；通过定义不同的原子团，同种晶体也可以用不同的晶格来描述。

## Slide 12: 几种重要的晶体结构
简单立方晶格: 钋
体心立方晶格：碱金属
面心立方晶格：铜、金、银、铝
  金刚石晶格： 硅、锗、钻石
  闪锌矿晶格： 砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)
六角密排晶格
  元素晶体：Be、Mg、Zn、Cd 等金属
  纤锌矿晶格：氮化镓(GaN)、氮化铝(AlN)
Notes: 这里介绍几种典型的晶格结构：简单立方、体心立方、面心立方、金刚石、闪锌矿、六角密排。

## Slide 13: 简单立方晶格 (Simple Cubic, SC)
基本特征
  以立方体为重复单元
    3个方向的周期相同
    3个方向两两垂直
  对称性强
如果考虑每个格点上只放一个原子，自然界中只有钋(Po)是具有简单立方晶格的实际晶体，复杂的晶格可以在简单立方晶格的基础上加以分析
a
a
a
Notes: 简单立方的结构很简单，以立方体为重复单元，3个方向的周期相同，两两垂直，具有很强的对称性。如果考虑格点上只放一个单原子，自然界中只有钋（Po）是具有简单立方晶格结构的实际晶体；但是一些复杂的晶格可以在简单立方晶格的基础上加以分析。

## Slide 14
基本特征
  简单立方晶格的单元中心加一个“原子球”，形成体心立方单元
  常见的晶体
  Li、Na、K等碱金属
体心立方晶格 (Body-Centered Cubic, BCC)
Notes: 体心立方晶格它是在简单立方晶格的单元中心加一个“原子球”形成的。常见的体心立方结构的晶体有锂（Li）、钠（Na）、钾（K）等碱金属。

## Slide 15
基本特征
  简单立方晶格单元加
  处于六个面中心的原子球
重要的晶格结构
  金属元素： Cu、Au、Ag、Al
  其它一些晶格结构的基础
    如金刚石晶格、闪锌矿晶格等
面心立方晶格 (Face-Centered Cubic, FCC)
Notes: 面心立方晶格是在简单立方晶格的六个面中心各加一个“原子球”形成的。常见的面心立方结构的晶体有铜（Cu）、金（Au）、银（Ag）、铝（Al）等金属。在面心立方结构的基础上，可以变化出金刚石、闪锌矿等晶格结构。

## Slide 16
由面心立方单元的中心到顶角引8条对角线，在其中互不相邻的4条对角线的中点，各加一个原子，
加上的原子有四个最近邻，正好在一个正四面的顶角位置
金刚石/钻石晶格 (Diamond, DIA)
Si, Ge的晶体结构
钻石结构
两个面心立方的套构结构，沿空间对角线位移1/4长度
III-V,II-VI族化合物的晶体结构
闪锌结构
Notes: 金刚石结构是由面心立方单元的中心到顶角引8条“对角线”，在其中互不相邻的4条“对角线”的中点上各加一个“原子球”（格点）构成的；这种结构的晶体，除了碳（C）原子构成的金刚石外，还有电子器件中最常用的半导体材料硅（Si）和锗（Ge）。右边这张图是闪锌矿结构（ZnS），它的晶格看上去与金刚石结构相同，只是4条对角线中点上放置的是另一种原子。光电子器件常用到的磷化铟（InP）、砷化镓（GaAs）等都是闪锌矿结构。

## Slide 17: 另一种认识：四面体结构
金刚石晶格
  中心原子球在4个原子球构成的四面体的中心上
闪锌矿晶格
  B原子球在4个A原子球构成的四面体的中心上
B
A
A
A
A
Notes: 换一个角度来看，金刚石结构的每个原子都有四个最近邻原子，这四个最近邻原子正好在一个正四面体的顶角位置上。
闪锌矿结构则是中心与顶角位置上是不同的原子。

## Slide 18: 密堆排列结构 (close-packed)
  再上一层的选择是关键
    ABC ABC ABC
    AB AB AB AB
密堆面(最紧排列) ：
原子球周围有6个原子
A层
原子球的密堆面
ABC
AB
  之上的密排原子球放在A层原子球
  的空隙，可以选择B位或C位
    B位对应倒三角
    C位对应正三角
    此处尚无本质差别
密堆排列方式：
B位
C位
六角密排晶格
Notes: 这张图表示的晶格结构是原子球在平面内最紧密的排列方式，称为密堆排列结构，即每个原子球周围排布有六个原子球，称之为A层。不难看出，A层上面一层原子球的球心对准A层球隙的排列方式可形成最紧密的堆积的结构，这种排列方式有B位和C位两种。B位和C位的两种排列方式与A层组合成两种堆积方式：AB AB AB…… 或者 ABC ABC ABC…..；前者的排列方式称为六角密排晶格，而后者其实就是面心立方结构。

## Slide 19
六角密排晶格 (Hexagonal-Close-Packed, HCP)
堆积方式
  AB AB AB型
有很多种晶体
  元素晶体：Be、Mg、Zn、Cd 等金属
Notes: 很多金属元素具有密堆排列结构，像铍（Be）、镁（Mg）、锌（Zn）、镉（Cd）等是六角密排结构。

## Slide 20
密堆排列结构
的ABC方式
体心立方
面心立方
六角密排
密堆排列结构
的AB方式
几种重要的晶体结构
Notes: 另外一种密堆排列结构的ABC方式，其实就是前面已经讲到的面心立方结构。

## Slide 21: 面心立方晶格= 密堆结构的ABC方式
A B C A B C A B C
黄绿蓝 黄绿蓝 黄绿蓝
Notes: 这张图可以看得更清楚一些，面心立方的格点中，黄色、蓝色、绿色的点，正好分布在六角密排的A层、B层和C层上。

## Slide 22
晶格分为简单晶格和复式晶格两类
简单晶格——布拉菲格子（点阵）
复式晶格——非布拉菲格子（点阵）
简单晶格
晶格所有格点上的原子或原子团的组成、排列、取向都完全相同，则称为简单晶格。简单晶格中格点上全同的原子或原子团称作基元，基元不仅化学性质相同而且在晶格中处于完全相同的地位，假设我们站在一个基元上或另一个基元上将察觉不出任何差别
用一个抽象的数学点来代替基元，得到与简单晶格几何特性相同的无任何物理实质的空间格子，称为布拉菲格子（点阵）
布拉菲点阵 布拉菲格子
Notes: 晶格分为简单晶格和复式晶格两类。如果晶格中所有格点上的原子或原子团的组成、排列、取向都完全相同，则称为简单晶格。简单晶格中格点上全同的原子或原子团称作基元，基元不仅化学性质相同而且在晶格中处于完全相同的地位，观察者处于不同基元的位置上将察觉不出任何差别。这时，如果用一个抽象的数学点来代替基元，则得到与晶体的几何特性相同但无任何物理实质的空间格子，称为布拉菲格子，也称为布拉菲点阵。

## Slide 23
晶格分为简单晶格和复式晶格两类
简单晶格——布拉菲格子（点阵）
复式晶格——非布拉菲格子（点阵）
简单晶格
用一个抽象的数学点来代替基元，得到与简单晶格几何特性相同的无任何物理实质的空间格子，称为布拉菲格子（点阵）
布拉菲点阵 布拉菲格子
一个理想晶体是由基元这种结构单元在空间无限重复而构成，可以理解成在布拉菲点阵中的每个格点安置上基元构成的。布拉菲格子（点阵）是纯粹数学抽象的几何图形，可以证明只可能有十四种布拉菲格子
Notes: 一个理想晶体是由基元这种结构单元在空间无限重复而构成，可以理解成在布拉菲点阵中的每个格点上安置基元构成的。布拉菲格子（点阵）是纯粹数学抽象的几何图形，数学群论证明只可能有十四种布拉菲格子。

## Slide 24
布拉菲格子-简单晶格
a
a
a
体心立方
面心立方
简单立方
ABC
Notes: 简单立方、体心立方、面心立方都是简单晶格。

## Slide 25
晶格分为简单晶格和复式晶格两类
简单晶格——布拉菲格子（点阵）
复式晶格——非布拉菲格子（点阵）
简单晶格
一个理想晶体是由基元这种结构单元在空间无限重复而构成，可以理解成在布拉菲点阵中的每个格点安置上基元构成的。布拉菲格子（点阵）是纯粹数学抽象的几何图形，可以证明只可能有十四种布拉菲格子
非布拉菲点阵 非布拉菲格子、复式晶格：
没有边界的无穷大点阵，其中有些格点（包括格点上的基元）与另一些格点不等价，这种不等价可以来自化学元素的不同或空间几何构形的不同
Notes: 非布拉菲点阵是指没有边界的无穷大点阵，其中有些格点（包括格点上的基元）与另一些格点不等价，这种不等价可以来自化学元素的不同或空间几何构形的不同。非布拉菲格子与复式晶格相对应，复式晶格是指晶格结点上的原子或原子团不是全部“等价”的。

## Slide 26
非布拉菲格子-复式晶格
由不同的化学元素组成的
III-V,II-VI族化合物的
晶体结结构
闪锌结构
NaCl
CsCl
Notes: 例如NaCl、CsCl、ZnO，看似是简立方或者体心结构，但是不同格点上的化学元素不同，所以都是复式晶格。

## Slide 27
不同的空间几何构形
即使是同一种原子构成的晶体，也可以是复式晶体
它们的原子在晶格中占据的位置在几何上可以是不等价的
六角密排
Si, Ge的晶体构造
金刚石结构
非布拉菲格子-复式晶格
Notes: 即使是同一种原子或者原子团构成的晶体，也可以是复式晶格。例如六角密排中A层格点和B层格点的几何处境不同，从A原子看上下两层原子构成的三角形的朝向和从B原子看上下两层原子构成三角形的朝向是不同的；金刚石结构中的四面体顶角格点和中心格点在晶格中占据的位置在几何上也是不等价的，所以，六角密排和金刚石的晶格结构决定了其格点上的原子或原子团是“不等价”的，它们都是非布拉菲格子，属于复式晶格。

## Slide 28
每一种等价基元形成一个简单晶格
不同等价基元形成的简单晶格是相同的
复式晶格就是由各等价基元组成的晶格相互穿套而成
NaCl
非布拉菲格子-复式晶格
Notes: 在定义一组不等价的格点构成的基元以后，非布拉菲格子可以转换为布拉菲格子。例如，定义相邻的Na离子和Cl离子为基元，NaCl晶体可以看成由这种基元构成的面心立方结构。

## Slide 29
CsCl
每一种等价基元形成一个简单晶格
不同等价基元形成的简单晶格是相同的
复式晶格就是由各等价基元组成的晶格相互穿套而成
非布拉菲格子-复式晶格
Notes: 同样，定义相邻的Cs离子和Cl离子为基元，CsCl晶体则可以看成基元构成的简立方结构。对于一个给定的晶体，总可以通过定义基元抽象出一种布拉菲格子，使得每个格点上的原子或原子团完全“等价”；基元的选择可以是不唯一的。
这时，每一种等价基元形成一个简单晶格，不同的等价基元形成的简单晶格是相同的，复式晶格就是由各等价基元组成的晶格相互穿套而成。

## Slide 30
B
A
基元
晶体结构=布拉菲点阵+基元
复式格子
在点阵的每个格点上安上基元，就得到了晶体结构
Notes: 晶体结构就是布拉菲点阵+基元，在点阵的每个格点上安上基元，就得到了晶体结构。

## Slide 31
钙钛矿结构
钙钛矿(CaTiO3)，体心立方和面心立方晶格结构的组合，后统称具有类似AMX3结构的化合物为钙钛矿。其中八个顶角原子A是镧系元素或者碱土元素，体心原子M是过渡金属元素，面心X是氧原子
Notes: 近年在太阳能电池研究中用到的钙钛矿结构，可以看成是体心立方和面心立方结构的组合。钙钛矿的组成是CaTiO3，目前统称具有类似AMX3结构的化合物为钙钛矿，其中八个顶角原子A是镧系元素或者碱土元素，体心原子M是过渡金属元素，面心X是氧原子。

## Slide 32
新型金属卤化物钙钛矿结构
金属卤化物钙钛矿是传统氧化物钙钛矿的一种变形，其分子式为CH3NH3PbX3，其中X代表卤族元素Cl、Br、I。由CH3NH3基团替代顶角的原子，Pb位于体心，卤族元素替代面心。所以CH3NH3PbX3也叫有机无机杂化的金属卤化物钙钛矿
有机无机杂化的钙钛矿不稳定，人们又发展了无机的金属卤化物钙钛矿，如CsPbX3
Notes: 金属卤化物钙钛矿是传统氧化物钙钛矿的一种变形，其分子式为CH3NH3PbX3，其中X代表卤族元素Cl、Br、I，由CH3NH3基团替代顶角的原子，Pb位于体心，卤族元素替代面心，所以CH3NH3PbX3也叫有机无机杂化的金属卤化物钙钛矿；有机无机杂化的钙钛矿不稳定，人们又发展了无机的金属卤化物钙钛矿，如CsPbX3。

## Slide 33
第一章 晶体的结构
1.1 晶格与点阵
1.2 晶格的几何描述
1.2.1 晶胞
1.2.2 晶向、晶面
1.3 晶体的宏观对称性
1.4 倒格子与布里渊区
1.5 晶格结构的观测
1.6 晶格中的缺陷与扩散
1.7 非晶体、准晶体
Notes: 第二节，晶格的几何描述。

## Slide 34: 晶格的基本平移矢量--- 基矢
点阵是一种数学抽象，用来概括晶体结构的周期性。
布拉菲格子中，整个晶体结构可以看作由代表基元的点沿空间三个不同方向，按一定的距离周期性地平移构成
从一个格点出发的基矢只能指向另一个格点，且不能穿过第3个格点
各个方向上平移周期
的基本矢量:
基本平移矢量
Notes: 在介绍晶胞、晶向、晶面之前，先介绍一下基本平移矢量的概念。前一小节讲到的格子（点阵）是一种数学抽象，用来概括晶体结构的周期性。布拉菲格子中，整个晶体结构可以看作由代表基元的点沿空间三个不同方向，按一定的距离周期性平移构成，各个方向上平移周期的基本矢量，即基本平移矢量，简称基矢。从一个格点出发的基矢只能指向另一个格点，且不能穿过第3个格点。不难看出，从一个格点出发可以做出无数个基矢，每个基矢的大小表明了晶格在这个基矢方向上的平移周期。

## Slide 35: 晶胞 —— 原胞 —— 单胞（惯用晶胞）
晶格具有周期性→周期性重复单元称为晶胞
原胞（primitive unit cell） 体积最小的晶胞, 点阵中
产生完全平移覆盖的最小单元
三维：
由基矢围合起来的平行六面体
  对于简单晶格（布拉菲格子），一个原胞只含有一个格点
  格点上的基元如果只含有单一原子，原胞中就只有一个原子，基元中含有多个原子时，原胞中的原子数等于基元中含有的原子数
图中黑色的是原胞，红色的不是
二维：
由基矢围合起来的平行四边形
Notes:   晶格是由周期性重复单元构成的，这些周期性重复的单元称为晶胞。为了方便研究晶格结构的不同特点，晶胞有两种定义方法，一种是原胞，另一种是单胞，也称为惯用晶胞。
  原胞是体积最小的晶胞，是可以平移完全覆盖点阵结构的最小单元，一个原胞中只含有一个格点，例如二维的点阵中由基矢围合起来的平行四边形，或者三维结构中由基矢围合起来的平行六面体；原胞的选取是不唯一的，原则上讲只要是最小周期性单元就可以。如图中黑色的平行四边形都是原胞，考虑到相邻原胞对格点的共用，这里每个平行四边形顶点上只占1/4的格点。尽管原胞的选取方式不同，它们一定具有相同的代表最小周期单元的面积（二维体积）, 图中红色的平行四边形包含了两个格点，所以不符合原胞的定义。
  对于简单晶格（布拉菲格子），一个原胞只含有一个格点。格点上的基元如果只含有单一原子，原胞中就只有一个原子；基元中含有多个原子时，原胞中的原子数等于基元中含有的原子数。

## Slide 36: 晶胞 —— 原胞 —— 单胞（惯用晶胞）
晶格具有周期性→周期性重复单元称为晶胞
36
36
原胞的选取是不唯一的，原则上讲只要是最小周期性单元都可以，
但实际上各种晶体结构已有习惯的原胞选取的方式
原胞（primitive unit cell） 体积最小的晶胞, 点阵中
产生完全平移覆盖的最小单元
三维：
由基矢围合起来的平行六面体
图中黑色的是原胞，红色的不是
二维：
由基矢围合起来的平行四边形
Notes: 虽然原胞的选取是不唯一的，原则上讲只要是最小周期性单元都可以，但实际上各种晶体结构已有习惯的原胞选取的方式。

## Slide 37
习惯的原胞选取的方式
面心立方
体心立方
原胞中只包含一个格点
Notes: 也就是一些常用的晶格结构，比如面心立方、体心立方有其约定俗成的原胞选取方式。

## Slide 38
NaCl晶格的原胞
NaCl晶格属于复式晶格，可以看成是由Na+的面心立方晶格和
Cl-的面心立方晶格穿套而成
NaCl 晶格的原胞就是相应的面心立方的原胞，在原胞中包含Na+ 和 Cl- 各一个。可以取为 Cl- 的面心立方晶格原胞中心加一个Na+ ，当然反过来取也是可以的
黄色的六面体为NaCl晶格原胞，由Cl- 的面心立方晶格原胞加中心的一个Na+组成
Na+
Cl-
Notes: 这里给出了复式晶格NaCl的原胞选取方式。前面讲了，NaCl晶格可以看成是由Na离子构成的面心立方晶格和Cl离子构成的面心立方晶格穿套而成，NaCl 晶格的原胞就是相应的面心立方的原胞。在原胞中包含Na离子和Cl离子各一个。可以取为 Cl离子的面心立方晶格原胞中心加一个Na离子，如图中虚线构成的六面体。当然反过来取也是可以的。

## Slide 39
(Wigner-Seitz cell)
维格纳-塞茨原胞
以某一格点为中心，画出中心到各个最邻近格点的连线，这些连线的垂直平分面所围成的最小的封闭多面体（二维则为多边形）
维格纳-塞茨原胞只包含一个格点，且位于原胞的中心
二维正方格子
体心立方结构
Notes: 还有一种原胞的选取方式，称为维格纳-塞茨原胞，是20世纪30年代由维纳格和塞茨提出的。具体的选取方法是以某一格点为中心，画出中心到各个最邻近格点的连线，这些连线的垂直平分面所围成的最小的封闭多面体（二维则为多边形）就是维格纳-塞茨原胞。很明显，维格纳-塞茨原胞只包含一个格点，且位于原胞的中心，即中心格点。

## Slide 40
a
a
a
惯用晶胞
  晶体学所规定的周期性单元
  晶格常数=惯用晶胞边长
  采用惯用晶胞的优点在于凸显对称性
晶胞——原胞 ——单胞（惯用晶胞）
(conventional unit cell)
单胞（惯用晶胞）是点阵中产生完全平移覆盖，并能体现旋转对称性的常用单元
Notes: 单胞，也称为惯用晶胞，是点阵中产生完全平移覆盖，并能体现旋转对称性的常用单元。它不一定是描述晶格结构的最小单元，可以包含有多个格点，比较直观。通常使用的重要参数“晶格常数”就是惯用晶胞的边长。

## Slide 41
a
a
a
晶胞——原胞 ——单胞（惯用晶胞）
(conventional unit cell)
单胞（惯用晶胞）是点阵中产生完全平移覆盖，并能体现旋转对称性的常用单元
  2个格点
  8个格点
原胞体积的求法：可以用惯用晶胞的体积除以所含格点数（因为原胞只含一个格点）
  4个格点
Notes: 这里给出了简单立方、体心立方、面心立方和金刚石结构的单胞，它们分别包含有1个、2个、4个和8个格点。
因为原胞只含一个格点，用惯用晶胞的体积除以所含格点数可以方便求出原胞的体积。

## Slide 42
边 矢 量
原胞边矢量（a1,a2,a3）称为 晶格基矢，构成一组完备基，在设定某一格点为原点后，点阵中任一格点的位置都可以表示成：
a
b
c
0
a
b
c
0
a
b
c
0
a1
a3
a2
惯用晶胞的边矢量（a1,a2,a3）
（不能用上式表示晶格中所有格点）
通常选为坐标系(i, j, k)
a
b
c
0
a
b
c
0
a
b
c
a1
a3
0
a3
a1
a2
a2
a1
a2
a3
n1n2n3为一组整数
Notes: 原胞的3个线性不相关的边矢量构成一组晶格基矢。由于原胞是可以平移完全覆盖点阵结构的最小单元，所以，晶格基矢 构成一组完备基。在设定某一格点为原点后，点阵中任一格点的位置都可以表示成：，其中 为一组整数。
注意，“晶格基矢”与图1.13所示“基本平移矢量（基矢）“ 的定义不同，“晶格基矢”是由3个线性不相关的“基本平移矢量（基矢）”组成的。
用惯用晶胞的边矢量是无法通过这个式子来表示晶格中所有格点的，除非式中 取非整数。惯用晶胞的边矢量通常选为坐标系()。
任意一个晶格结构，在以其惯用晶胞三个维度上的边矢量（一般是正交的）作为单位矢量构成的坐标系中，可以写出晶格基矢（原胞的边矢量）、、。
原胞的3个线性不相关的边矢量构成一组晶格基矢，如图1.15中所示的 、 、 。由于原胞是可以平移完全覆盖点阵结构的最小单元，所以，晶格基矢 、 、 构成一组完备基，在设定某一格点为原点后，点阵中任一格点的位置都可以表示成：𝑅=𝑛_1^ 𝛼_1+𝑛_2^ 𝛼_2+𝑛_3^ 𝛼_3，其中 𝑛_1^ 、𝑛_2^ 、𝑛_3^ 为一组整数。（注意，“晶格基矢”与图1.13所示“基本平移矢量（基矢）”的定义不同，“晶格基矢”是3个线性不相关的“基本平移矢量（基矢）”组成的。）
任意一个晶格结构，在以其惯用晶胞三个维度上的边矢量（一般是正交的）作为单位矢量i，j，k构成的坐标系中，可以写出晶格基矢（原胞的边矢量）𝛼_1、𝛼_2、𝛼_3。

## Slide 43: 简单立方的原胞和晶格基矢
惯用晶胞边长为 a
a1
a2
a3
Notes: 简单立方晶格的立方单元就是最小的周期性单元（原胞），设其周期为，三个晶格基矢可以写成：
简单立方晶格的立方单元就是最小的周期性单元（原胞），设其周期为a，三个晶格基矢可以写成：
■(𝛼_1=𝑎𝑖@𝛼_"2" =𝑎𝑗@𝛼_"3" =𝑎𝑘)

## Slide 44: 体心立方的原胞和晶格基矢
惯用晶胞边矢量 a1, a2, a3
a
b
c
0
a
b
c
0
a
b
c
a1
a3
0
a3
a1
a2
a2
Notes: 体心立方晶格的晶格基矢可以分别写成：
体心立方晶格的晶格基矢如图1.15所示，可以分别写成：
■(├ 𝛼_1=1/2(−𝑎_1^ +𝑎_2^ +𝑎_3^ )=𝑎/2(−𝑖+𝑗+𝑘)@├ 𝛼_"2" =1/2(𝑎_1^ −𝑎_2^ +𝑎_3^ )=𝑎/2(𝑖−𝑗+𝑘)@├ 𝛼_"3" =1/2(𝑎_1^ +𝑎_2^ −𝑎_3^ )=𝑎/2(𝑖+𝑗−𝑘) )

## Slide 45: 面心立方的原胞和晶格基矢
a
b
c
0
a
b
c
0
a
b
c
0
a1
a3
a2
a1
a2
a3
惯用晶胞边矢量 a1, a2, a3
Notes: 面心立方晶格的晶格基矢如图可以分别写成：
面心立方晶格的晶格基矢如图可以分别写成：
■(├ 𝛼_1=1/2(𝑎_2^ +𝑎_3^ )=𝑎/2(𝑗+𝑘)@├ 𝛼_"2" =1/2(𝑎_1^ +𝑎_3^ )=𝑎/2(𝑖+𝑘)@├ 𝛼_"3" =1/2(𝑎_1^ +𝑎_2^ )=𝑎/2(𝑖+𝑗) )

## Slide 46
堆积比(致密度) (packing ratio)
a
4r
4r
a
Notes: 前面提到，原子球体积占总体积的百分数称为堆积比，或称为“致密度” ，用来描述晶格中原子排列的紧密程度。注意这里所说的“原子球”的体积不是实际原子的体积，因为原子没有一个精确定义的最外层，通常所说的原子半径是根据相邻原子的平均核间距测定的。比如，氯气分子中两个Cl原子的核间距为1.988 Å，我们就把此核间距的一半0.994 Å定为氯原子的半径。
用这里定义的惯用晶胞，可以方便地计算致密度。图中给出了体心立方、面心立方和六角密排晶格每个惯用晶胞中堆积排列的原子数，

## Slide 47
堆积比(致密度) (packing ratio)
a
4r
4r
a
原子体积占总体积的百分数。若以一个晶胞来计算，致密度就是晶胞中原子体积与晶胞体积之比，即 k=nv/V，其中v为单个原子的体积 ，V为晶胞体积，n为一个晶胞中的原子数。
Notes: 采用原子密堆积的晶格描述方法，从致密度定义不难看出，致密度就是晶胞中原子体积（看成密堆积的原子球）与晶胞体积之比，即
其中为单个原子的体积。为晶胞体积，为一个晶胞中的原子数。
采用原子密堆积的晶格描述方法，从致密度定义不难看出，致密度就是晶胞中原子体积（看成密堆积的原子球）与晶胞体积之比，即
𝑘=𝑛𝑣/𝑉
其中𝑣=(4𝜋𝑟^3)/3为单个原子的体积。V 为晶胞体积，n 为一个晶胞中的原子数。

## Slide 48
第一章 晶体的结构
1.1 晶格与点阵
1.2 晶格的几何描述
1.2.1 晶胞
1.2.2 晶向、晶面
1.3 晶体的宏观对称性
1.4 倒格子与布里渊区
1.5 晶格结构的观测
1.6 晶格中的缺陷与扩散
1.7 非晶体、准晶体
Notes: 下面讲一下晶向和晶面。

## Slide 49
晶体具有宏观方向性
微观上
  布拉菲格子中基元（原子或原子团）分列在一系列直线系上，这些直线都相互平行
  一组平行直线称为一个晶列
晶体具有方向性——晶向
晶列的方向：晶向
不同晶列拥有不同晶向
Notes: 晶体具有宏观方向性，不同的方向上特性不同。微观上布拉菲格子中基元（原子或原子团）分列在一系列直线系上，这些直线都相互平行，1组平行直线称为1个晶列。不同晶列拥有不同的晶向，用晶向指数来标定。

## Slide 50
  从一个格点沿晶向到
  最近邻格点的位移矢量:
简单立方晶格
a1
a2
a3
晶向指数是以简单立方晶格结构来定义的
以简单立方晶体的边基矢为单位的位移矢量表达
晶体具有方向性——晶向
  则晶向用 [l1 l2 l3] 表示
  l1 l2 l3 称为晶向指数
Notes: 晶向指数是以立方晶系晶格的惯用晶胞，即简单立方结构来定义的，体心立方和面心立方也都是在简单立方结构中定义。以其边矢量为单位位移矢量，从一个格点到某个方向上最近邻格点的位移矢量可以表示成：
则这个方向的晶向可用[]表示，称为晶向指数。
晶向指数是以立方晶系晶格的惯用晶胞，即简单立方结构来定义的（体心立方和面心立方都是在简单立方结构中定义），以其边矢量a1、a2、a3为单位位移矢量，从一个格点到某个方向上最近邻格点的位移矢量可以表示成：
𝑙_1 𝑎_1+𝑙_2 𝑎_2+𝑙_3 𝑎_3

## Slide 51
a1
a2
a3
a1
a2
a3
体心立方
面心立方
晶向指数是以简单立方晶格结构来定义的
以简单立方晶体的边基矢为单位的位移矢量表达
晶体具有方向性——晶向
[100]
[110]
[112]
Notes: 体心立方和面心立方的晶向也都是在简单立方结构中定义的。图中标出了体心立方和面心立方中的[100]、[110]、[111]、[112]的晶向。

## Slide 52
例如：立方晶格中
  对称的晶向，性质相同，没有区别
  立方边：统称用 <100>
  对角线：统称用 <111>
  面对角线：统称用 <110>
（负向指数：晶向指数上加横杠，
如 ）
等 效 晶 向
晶体具有方向性——晶向
Notes: 对于立方晶格中对称的晶向，如图中所示的6个立方边的晶向是完全等同的，晶向指数上加横杠表示的是负向指数。晶体在这些方向上的性质相同，没有区别，所以这6个晶向可以统一用尖括弧 <100> 来表示。与此类似，对角线晶向用 <111>、面对角线晶向用 <110> 来表示。<100>、 <111>、<110>称为等效晶向，代表的是性质相同的晶向组。

## Slide 53: 晶 面 (plane)
  格点可看作分列在平行等距的平面系上
  这些平行的平面系称为晶面系（族）
晶面系（族）
晶面的特点：
（1）晶面族一经划定，所有的格点全部包含在晶面族中无遗漏
（2）一族晶面平行且两两等距，这是晶格周期性的必然结果
（3）同一个格子可以有无穷多方向不同的晶面系
Notes: 布拉菲格子的格点是分列在平行等距的平面系上的，这些平行的平面系称为晶面系（族）。
晶面系具有如下的特点：
（1）晶面系一经划定，所有的格点全部包含在晶面系中无遗漏；
（2）一族晶面平行且两两等距，这是晶格周期性的必然结果；
（3）同一个格子可以有无穷多方向不同的晶面系。

## Slide 54: 晶面的密勒指数 (Miller Indices)
所有格点都在晶面系上，所以必有一晶面通过原点，
其它晶面既然相互等距，将均匀切割各坐标轴
在简单立方晶胞边矢量为基矢构成的坐标系中分析一族晶面
Notes: 晶面可以用密勒指数（Miller indices）或者晶面指数来标定。
密勒指数与晶向指数一样，也是在立方晶系惯用晶胞（即简单立方结构）中定义的。以简单立方结构边矢量为基矢构成的直角坐标系()中分析一族晶面，因为所有格点都在晶面系上，所以必有一个晶面通过原点；其它晶面既然相互等距，那一定将均匀切割各坐标轴。
晶面可以用密勒指数（Miller indices）或者晶面指数来标定。
密勒指数与晶向指数一样，也是在立方晶系惯用晶胞（即简单立方结构）中定义的。以简单立方结构边矢量为基矢构成的直角坐标系(𝑖,𝑗,𝑘)中分析一族晶面，因为所有格点都在晶面系上，所以必有一个晶面通过原点；其它晶面既然相互等距，那一定将均匀切割各坐标轴。

## Slide 55
a1
a2
a3
a1
a2
a3
a1
a2
a3
晶面的密勒指数 (Miller Indices)
Notes: （动画描述 “必有一个晶面通过原点；其它晶面既然相互等距，那一定将均匀切割各坐标轴”。）

## Slide 56
a1
a2
a3
a1
a2
a3
a1
a2
a3
惯用晶胞基矢a1 , a2 , a3 必定是晶面在该基矢方向
上间距的整数倍
    第一个离开原点的晶面与基矢轴的截距必定是基矢长的1/h
    (h为整数), 则(h1h2 h3) 称为晶面的密勒指数
晶面的密勒指数 (Miller Indices)
Notes: 不难看出，惯用晶胞边矢量必定是晶面在该基矢方向上晶面间距的整数倍，换言之，第一个离开原点的晶面与边矢量轴的截距，必定是惯用晶胞边矢量长度的1/ (为整数)。三个方向上有三个截距1/、1/、1/，则称为这组晶面的密勒指数，用圆括弧表示，晶面（）。
不难看出，惯用晶胞边矢量𝑎_1、 𝑎_2、 𝑎_3必定是晶面在该基矢方向上晶面间距的整数倍，换言之，第一个离开原点的晶面与边矢量轴的截距，必定是惯用晶胞边矢量长度的1/ℎ (ℎ为整数)。三个方向上有三个截距1/ℎ_1、1/ℎ_2、1/ℎ_3，则ℎ_1 〖、ℎ〗_2、 ℎ_3称为这组晶面的密勒指数，用圆括弧表示，晶面（ℎ_1 ℎ_2 ℎ_3）。

## Slide 57
a1
a2
a3
a1
a2
a3
a1
a2
a3
惯用晶胞基矢a1 , a2 , a3 必定是晶面在该基矢方向
上间距的整数倍
    第一个离开原点的晶面与基矢轴的截距必定是基矢长的1/h
    (h为整数), 则(h1h2 h3) 称为晶面的密勒指数
晶面的密勒指数 (Miller Indices)
(201)
(301)
(101)
Notes: 具体来说，第一个图中的晶面系与边矢量的截距分别为 , （即平行于）， ，所以，这组晶面系的密勒指数是（101），第二个图中的晶面系与边矢量的截距分别为 , ， ，所以，这组晶面系的密勒指数是（201），同理第三个图中的晶面系的密勒指数为（301）。通常用的平方和 来表示密勒指数的大小。
具体来说，图1.22（a）中的晶面系与边矢量a1 , a2 , a3的截距分别为𝑎_1/1 , 𝑎_2/"0" （即平行于a2），𝑎_"3" /"1" ，所以，这组晶面系的密勒指数是（101），（b）中的晶面系与边矢量a1 , a2 , a3的截距分别为𝑎_1/"2" , 𝑎_2/"0" ， 𝑎_"3" /"1" ，所以，这组晶面系的密勒指数是（201），同理，（c）中的晶面系的密勒指数为（301）。通常用h1、h2、h3的平方和〖 ℎ〗_1^2 〖+ℎ〗_2^2+ℎ_3^2 来表示密勒指数的大小。

## Slide 58: 晶面的密勒指数
在简单立方晶胞边矢量为基矢构成的坐标系中分析一族晶面
Notes: 图中画出了（100）、（110）、（111）晶面。

## Slide 59: 等效晶面的密勒指数
在晶体内凡晶面间距和晶面上原子的分布完全相同，只是空间位向不同的晶面可以归并为同一晶面族，以 {h k l} 表示，它代表由对称性相联系的若干组等效晶面的总和
Notes: 在晶体内凡晶面间距和晶面上原子的分布完全相同，只是空间位向不同的晶面可以归并为同一晶面族，以等效晶面的密勒指数大括弧 {} 来表示，它代表由对称性相联系的若干组等效晶面的总和。如（001）、（100）、（010）的等效晶面的密勒指数为 {100}。由于符号相反的密勒指数所表示的晶面是相互平行的，例如晶面（111）和晶面（），所以它们属于同一晶面族。等效晶面{100}、{111}、{110}分别对应了三、四、六个不同的晶面族。
在晶体内凡晶面间距和晶面上原子的分布完全相同，只是空间位向不同的晶面可以归并为同一晶面族，以等效晶面的密勒指数大括弧 {h1h2h3} 来表示，它代表由对称性相联系的若干组等效晶面的总和。如图1.23所示，（001）、（100）、（010）的等效晶面的密勒指数为 {100}。由于符号相反的密勒指数所表示的晶面是相互平行的，例如晶面（111）和晶面（1 ̅1 ̅1 ̅），所以它们属于同一晶面族。图1.23所示，等效晶面{100}、{111}、{110}分别对应了三、四、六个不同的晶面族

## Slide 60: 晶 面 指 数（不同于密勒指数）
    原胞基矢a1 , a2 , a3 必定是该组晶面间距的整数倍
    第一个离开原点的晶面与基矢轴的截距，
    必定是基矢长的1/h (h为整数)
晶面(h1h2 h3)
晶面指数
所有格点都在晶面系上，所以必有一晶面通过原点，
其它晶面既然相互等距，将均匀切割各坐标轴
另一种标定晶面的指数，在以原胞基矢为坐标轴的坐标系中定义的，定义方法与密勒指数相同
Notes: 晶面指数是另一种标定晶面的指数，它是在以原胞基矢为坐标轴的坐标系中定义的，定义的方法与密勒指数相同。
密勒指数和晶面指数都是用来描述晶体中晶面的指数，它们之间的区别在于选取的坐标系不同。在简单立方结构中定义的密勒指数比较直观，容易理解；而要分析晶面系与倒格矢对应关系时（详见本章1.4节），则需要用到晶面指数。

## Slide 61
第一章 晶体的结构
1.1 晶格与点阵
1.2 晶格的几何描述
1.2.1 晶胞
1.2.2 晶向、晶面
1.3 晶体的宏观对称性
1.4 倒格子与布里渊区
1.5 晶格结构的观测
1.6 晶格中的缺陷与扩散
1.7 非晶体、准晶体
Notes: 第三小节，晶体的宏观对称性

## Slide 62
关 于 对 称
对称（Symmetry）指物体或图形在某种变换条件下，其相同部分间有规律重复的现象，亦即在一定变换条件下的不变现象。
一般是指正交变换下的不变性，正交变换即保持两点距离不变的变换。
按几何学意义，一个图形在运动（被操作）之后不发生任何变化，看上去像不动似的，这个图形针对这个运动（操作）就是对称的。不同类别的对称是根据物体可能有的保持不变的运动形式来定义的。例如“平移对称”或“旋转对称”，即指该图形在平移或旋转之后保持一切不变，就像没有运动过一样。
Notes: 对称是指在某种变换条件下物体或图形出现不变的现象，一般是指正交变换下的不变性，正交变换即保持两点距离不变的变换。
按几何学意义，一个图形在运动，或者被操作之后不发生任何变化，看上去像不动似的，这个图形针对这个运动（操作）就是对称的。
不同类别的对称是根据物体可能有的保持不变的运动形式来定义的。例如“平移对称”或“旋转对称”，即指该图形在平移或旋转之后保持一切不变，就像没有运动过一样。

## Slide 63
  圆：任意旋转自身重合
  正方形：旋转/2、 、 3  /2的情况下，才会与自身重合
  等腰梯形：只有旋转2才能与自身重合
  不规则四边形：只有旋转2才能与自身重合
  总结：a最好，b次之，cd差，旋转法可区分abc，区别不开cd
(a) 圆
(b) 正方形
(c) 等腰梯形
(d) 不规则四边形
晶体的宏观对称性
旋转操作：
Notes: 不同的图形，对于某个运动（操作）的对称程度是不一样的。不同图形，对于旋转操作的对称度可分析如下：
圆：任意旋转自身重合
正方形：旋转/2、 、 3  /2、2的情况下，才会与自身重合
等腰梯形：只有旋转2才能与自身重合
不规则四边形：只有旋转2才能与自身重合
所以，对于旋转操作，圆的对称性最好，正方形次之，等腰梯形和不规则四边形最差。采用旋转法可区分圆、正方形和等腰梯形或不规则四边形，但是区别不开等腰梯形或不规则四边形。当然，等腰梯形较之不规则四边形多了一个反射对称性，具有如图 c 中所示的对称轴。

## Slide 64
点阵对称性是由晶格一系列对称变换来表现的。在任何一个对称变换之后，点阵中任意格点的位置上仍有同类的格点，即整个点阵保持不变。对称变换可以由一个或多个基本对称变换组合而成
点阵的基本对称变换只有3种：
平移、旋转、镜反射
晶体的宏观对称性
Notes: 点阵对称性是由晶格一系列对称变换来表现的。在任何一个对称变换之后，点阵中任意格点的位置上仍有同类的格点，即整个点阵保持不变。对称变换可以由一个或多个基本对称变换组合而成。点阵的基本对称变换只有3种：平移、旋转、镜反射。

## Slide 65
点阵的基本对称变换只有3种：平移、旋转、镜反射
将某个点阵以一个对称面为准进行反射操作，
而整个点阵还能保持不变
镜反射对称性
反射对称是指一个物体具有通过一个平面的反射对称，即对平面一边的任一点，在平面的另一边的对应位置上有一个完全一样的点。换句话说，如果物体的一半是另一半的镜像，这个物体就是反射对称的。
晶体的宏观对称性
Notes: 先讲一下反射对称。反射对称是指对于一个平面，平面一边的任一点，在平面的另一边镜像对称的位置上有一个完全一样的点。换句话说，如果物体的一半是另一半的镜像，这个物体就是反射对称的，也称为镜反射对称。点阵的镜反射操作就是以某个对称面为基准对点阵进行镜像的反射操作，如整个点阵在此操作后能够保持不变，那么该点阵就具有镜反射对称性。

## Slide 66
B’
A
B
q
q
晶格的根本特性就是有限的平移对称性
旋转对称性也是有限的
所以 q = 2p/n 只能是 0°, 60°, 90°, 120°, 180°
(m 是整数)
n=1、2、3、4、6
n 重旋转轴
C1
C2
C3
C4
C6
对称素
A’
点阵的基本对称变换只有3种：平移、旋转、镜反射
晶体的宏观对称性
Notes: 晶格的根本特性——周期性决定了它一定具有有限的平移对称性，所谓“有限的”是指必须按照晶格基本平移矢量平移，才具有对称性，即平移后整个的晶格像没有移动过一样。这个有限的平移对称性决定了晶格的旋转对称性也是有限的。
考虑两个格点和，从指向的矢量左旋 角度到’；从指向的矢量右旋角度到’。要满足旋转对称性，即转过角度后格子没有变化，’、’必定也是晶格的两个格点，’、’ 两格点的距离应该是、两格点距离的整数倍：
为整数。又因为
要保证为整数，只能取0°、60°、90°、120°、180°， 或表示成
旋转 的轴则称为重旋转轴。这里我们把点阵的各种对称变换称为对称素， 重旋转轴的旋转对称变换所对应的对称素称为C1、C 2、C 3、C 4、C 6，分别对应旋转360°、180°、120°、90°、60°，其中C1（旋转360°）是所有结构都具有，所有物体普遍存在的对称变换。
晶格的根本特性——周期性决定了它一定具有有限的平移对称性，所谓“有限的”是指必须按照晶格基本平移矢量平移，才具有对称性，即平移后整个的晶格像没有移动过一样。这个有限的平移对称性决定了晶格的旋转对称性也是有限的。
考虑图1.26中所示的两个格点A和B，从A指向B的矢量AB左旋q 角度到AB’；从B指向A的矢量BA右旋q角度到BA’。要满足旋转对称性，即转过q 角度后格子没有变化，B’、A’必定也是晶格的两个格点，B’、A’两格点的距离应该是A、B两格点距离的整数倍：
𝐵^′ 𝐴^′=𝑚𝐴𝐵(1-7)
m为整数。又因为
├ 𝐵^′ 𝐴^′=𝐴𝐵(1−2cos𝜃) (1-8)
𝑚=1−2cos𝜃(1-9)
要保证m为整数，q 只能取0°、60°、90°、120°、180°， 或表示成
├ 𝜃"=" ("2" 𝜋)/𝑛 ■(&)"(" 𝑛=1,2,3,4,6) (1-10)
旋转𝜃"=" ("2" 𝜋)/𝑛 的轴则称为n重旋转轴。这里我们把点阵的各种对称变换称为对称素，n重旋转轴的旋转对称变换所对应的对称素称为C1、C 2、C 3、C 4、C 6，分别对应旋转360°、180°、120°、90°、60°，

## Slide 67
B’
A
B
q
q
晶格的根本特性就是有限的平移对称性
旋转对称性也是有限的
所以 q = 2p/n 只能是 0°, 60°, 90°, 120°, 180°
(m 是整数)
n=1、2、3、4、6
n 重旋转轴
C1
C2
C3
C4
C6
对称素
A’
晶体的宏观对称性
点阵的基本对称变换只有3种：平移、旋转、镜反射
由对称素组成的对称操作群，一般称为点群
Notes: 对称素组成的操作群，称为点群。

## Slide 68
点群是一个群。群是含有一系列群元素的集合，其中定义了群元素之间的广义“乘法”运算，并且“乘法”是在群内“闭合”的
点群是一种特殊的群，其定义为：
（1）点群元素是点阵的一个对称变换。其中“不动”对称
变换也是一个群元素，相当于普通乘法中的“1”。
（2）任何点群对称变换都至少要保持点阵中某一个格点
在变换前后是不动的。所以，只有旋转、反射对称
操作或其组合才是点群的元素。
（注意：没有平移！）
（3）点群中的“乘法”定义为对点阵的连续两次对称变换。
连续两次对称变换必然等价于同一点群中的某个元素
——即某个对称变换
晶体的宏观对称性
Notes: 点群是一种特殊的群，有如下特性：
（1）点群元素是点阵的一个对称变换。其中“不动”对称变换也是一个群元素，相当于普通乘法中的“1”。
（2）任何点群对称变换都至少要保持点阵中某一个格点在变换前后是不动的。所以，只有旋转、反射对称操作或其组合才是点群的元素。
（3）点群中的“乘法”定义为对点阵的连续两次对称变换。连续两次对称变换必然等价于同一点群中的某个元素 ——即某个对称变换。
根据点群定义的第（2）条，平移是一个对称操作但不是点群的元素，因为没有一个格点在平移变换后保持不动。

## Slide 69
点阵的基本对称变换只有3种：平移、旋转、镜反射
将某个点阵以一个对称面为准进行反射操作，
而整个点阵还能保持不变
镜反射对称性
反射对称是指一个物体具有通过一个平面的反射对称，即对平面一边的任一点，在平面的另一边的对应位置上有一个完全一样的点。换句话说，如果物体的一半是另一半的镜像，这个物体就是反射对称的。
晶体的宏观对称性
反射对称面就是某一个晶面
Notes: 点群定义的第（2）条也决定了反射对称面必须选择某一个晶面；当然，晶面不一定都是反射对称面。

## Slide 70
由于对称素有限，且组合时受到的严格限制，只能组成32个
不相同的点群。即晶体的宏观对称性只有32个不同类型，
分别由32个点群来概括
Cn： 只包含一个n重旋转轴的点群称为回转群 (5)
Ci ： C1群加上中心反演 (1)
Cs ： C1群加上反映面 (1)
Cnh：Cn 群加上与n重轴垂直的反映面 (4)
Cnv : Cn 群加上n个含n重轴的反映面 (4)
Sn： 只包含旋转反演轴 (2)
Dn： 包含一个n重旋转轴和n个与之垂直的二重轴的点群称为双面群(4)
Dnh：Dn 群加上与n重轴垂直的反映面 (4)
Dnd : Dn 群加上通过n重轴及两根二重轴角平分线的反映面 (2)
Oh、O、Td、 Th、 T (各有1)
晶体的宏观对称性——点群
Notes: 由于对称素有限，且组合时受到的严格限制，所以只能组成32个不相同的点群。即晶体的宏观对称性只有32个不同类型，分别由32个点群来概括。
C1： 不动操作，有一个；
Cn： 只包含一个n重旋转轴的点群称为回转群，有4个；
Ci ： C1群加上中心反演，有1个；
Cs ： C1群加上反映面，也是有1个；
Cnh： Cn 群加上与n重轴垂直的反映面，有4个；
Cnv : Cn 群加上n个含n重轴的反映面，也是有4个；
Sn： 只包含旋转反演轴，只有2个；
Dn： 包含一个n重旋转轴和n个与之垂直的二重轴的点群称为双面群，这个有4个；
Dnh： Dn 群加上与n重轴垂直的反映面也是4个；
Dnd： Dn 群加上通过n重轴及两根二重轴角平分线的反映面，有2个；
Oh、O、Td、 Th、 T 各有1个。
一共是32个。

## Slide 71
二重旋转对称 C2： A到A’
中心反演S1=Ci ： A到B
B
什么是中心反演？和C2 （2重选转对称）有什么区别？
Notes: 有几个比较容易混淆的，用图来具体说明一下。比如，中心反演操作Ci 就是从A 变换到B，而二重旋转操作C2 是从A变换到A’。

## Slide 72
由于对称素有限，且组合时受到的严格限制，只能组成32个
不相同的点群。即晶体的宏观对称性只有32个不同类型，
分别由32个点群来概括
Cn： 只包含一个n重旋转轴的点群称为回转群 (5)
Ci ： C1群加上中心反演 (1)
Cs ： C1群加上反映面 (1)
Cnh：Cn 群加上与n重轴垂直的反映面 (4)
Cnv : Cn 群加上n个含n重轴的反映面 (4)
Sn： 只包含旋转反演轴 (2)
Dn： 包含一个n重旋转轴和n个与之垂直的二重轴的点群称为双面群(4)
Dnh：Dn 群加上与n重轴垂直的反映面 (4)
Dnd : Dn 群加上通过n重轴及两根二重轴角平分线的反映面 (2)
Oh、O、Td、 Th、 T (各有1)
晶体的宏观对称性——点群
Notes: 再比如，Ci 、Cs 旋转反演操作 Sn 的关系：

## Slide 73
S1=Ci： A-B
S2=Cs： A-A’-A’’ （二重旋转反演操作=反映面操作）
B
S6= C3h
Notes: 从这张图中可以看出，S1和Ci 是一样的，都是将A点变换到B点，而二重旋转反演操作S2就是反映面操作Cs，都是将A变换到 A’。
所以旋转反演操作群只有S3和S4 两个对称素。

## Slide 74
晶格分为简单晶格和复式晶格两类
简单晶格——布拉菲格子（点阵）
复式晶格——非布拉菲格子（点阵）
简单晶格
一个理想晶体是由基元这种结构单元在空间无限重复而构成，可以理解成在布拉菲点阵中的每个格点安置上基元构成的。布拉菲格子（点阵）是纯粹数学抽象的几何图形，可以证明只可能有十四种布拉菲格子
法国晶体学家布拉菲（A.Bravais）于1850年用数学群论的方法推导出空间点阵只能有十四种: 简单三斜、简单单斜、底心单斜、简单正交、底心正交、体心正交、面心正交、简单六方、简单菱方、简单四方、体心四方、简单立方、体心立方、面心立方。根据其对称特点，它们分别属于七个晶系
Notes: 法国晶体学家布拉菲于1850年用数学群论的方法推导出空间点阵只能有十四种： 简单三斜、简单单斜、底心单斜、简单正交、底心正交、体心正交、面心正交、简单六方、简单菱方、简单四方、体心四方、简单立方、体心立方、面心立方。根据其对称特点，它们分别属于七个晶系。

## Slide 75
简单三斜
简单/底心单斜
简单/底心/体心/面心 正交
三角
简单/体心 四方
六角
简单/体心/面心
立方
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 这7个晶系为：三斜、单斜、正交、三方、四方、六方、立方晶系。我们讨论的简单立方、体心立方、面心立方都属于立方晶系，六角密排属于六方晶系。

## Slide 76
第一章 晶体的结构
1.1 晶格与点阵
1.2 晶格的几何描述
1.2.1 晶胞
1.2.2 晶向、晶面
1.3 晶体的宏观对称性
1.4 倒格子与布里渊区
1.5 晶格结构的观测
1.6 晶格中的缺陷与扩散
1.7 非晶体、准晶体
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 第四小节讲述倒格子与布里渊区。

## Slide 77
(时域) 周期: T
空间周期: R
周期结构的空间频率——倒格矢
(时域) 频率: w
单位时间的周期数
空间频率: k (G, g)
单位距离的空间周期数
单位距离的波长数
与晶格的空间周期结构相对应， 亦有空间的频率-倒格矢
波矢的方向为波的传播方向，大小为波长的倒数，其意义是单位长度上的波数（有几个波长的周期），即波的空间频率
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 晶体结构的空间周期性可以引入倒格子的概念来描述。
我们知道，针对一个时域周期函数，其时间周期T 的倒数即为频率——单位时间的周期数，那么空间的周期R 的倒数，即单位空间的周期数，则可以看成是“空间的频率”。

## Slide 78
(时域) 周期: T
空间周期: R
周期结构的空间频率——倒格矢
(时域) 频率: w
单位时间的周期数
空间频率: k (G, g)
单位距离的空间周期数
展成傅里叶级数
g 的量纲是空间尺度的倒数，可以理解成“空间频率”
由于晶格的周期性，其相关物理性质亦为周期函数：
设晶格格点：
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 设一周期格子，其格点由关系式：
表示， 是晶格基矢（原胞的边矢量）。由于晶格的周期性，其相关物理性质亦为周期函数：，将周期函数展开成傅里叶级数，有：
为傅里叶级数展开系数，的量纲是空间尺度的倒数，对应时域周期函数傅里叶级数展开中的频率，可以理解成是“空间频率”。
设一周期格子，其格点由关系式：
𝑅=𝑛_1 𝛼_1+𝑛_2 𝛼_2+𝑛_3 𝛼_3
表示， 𝛼_1 、𝛼_2 、𝛼_3是晶格基矢（原胞的边矢量）。由于晶格的周期性，其相关物理性质F(r)亦为周期函数：├ 𝐹(𝑟+𝑅)=𝐹(𝑟)，将周期函数F(r)展开成傅里叶级数，有：
𝐹(𝑟)=∑129_𝑔▒〖𝐴(𝑔)𝑒^(𝑖𝑔⋅𝑟) 〖_(〖_〗)〗〗
𝐹(𝑟+𝑅)=∑129_𝑔▒〖𝐴(𝑔)𝑒^├ 𝑖𝑔⋅(𝑟+𝑅) 〗
A(g)为傅里叶级数展开系数，g 的量纲是空间尺度的倒数，对应时域周期函数傅里叶级数展开中的频率，g 可以理解成是“空间频率”。

## Slide 79
(时域) 周期: T
空间周期: R
周期结构的空间频率——倒格矢
（时域）频率: w
单位时间的周期数
空间频率: k (G, g)
单位距离的空间周期数
展成傅里叶级数
由于晶格的周期性，其相关物理性质亦为周期函数：
设晶格格点：
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 比较这两个式子，可知：
由式（1-12）比较式（1-13）和（1-14），可知：
𝑒^(𝑖𝑔⋅𝑅)="1"

## Slide 80
倒 格 矢 的 概 念
的全部Gh端点的集合，构成该布拉菲格子的倒格子
对布拉菲格子中的所有格矢量Rn满足上式的gnm，记为Gh，有：
或
(m为整数)
展成傅里叶级数
由于晶格的周期性，其相关物理性质亦为周期函数：
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 则有：
对布拉菲格子中的所有格矢量 满足 的nm记为 ，即：
满足上面这个式子的全部矢量 端点的集合，就构成该布拉菲格子的倒格子。
则有：
├ 𝑔⋅𝑅=2𝜋𝑚■(&)(𝑚为整数)
对布拉菲格子中的所有格矢量 Rn 满足式（1-16）的gnm记为 Gh，即：
├ 𝐺_ℎ⋅𝑅_𝑛=2𝜋𝑚■(&)(𝑚为整数)
满足（1-17）的全部矢量 Gh 端点的集合，构成该布拉菲格子的倒格子；

## Slide 81
倒 格 矢 的 概 念
倒格矢Gh的量纲是空间尺度的倒数，与波矢相同；倒格空间就是波矢空间，倒格子是波矢空间的格子
的全部Gh端点的集合，构成该布拉菲格子的倒格子
对布拉菲格子中的所有格矢量Rn满足上式的gnm，记为Gh，有：
或
(m为整数)
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 由于 的量纲是空间尺度的倒数，与波矢的量纲相同，其端点（倒格点）可以用波矢 空间的格点来表示；矢量 也称为倒格矢。
由于𝑮_ℎ 的量纲是空间尺度的倒数，与波矢的量纲相同，其端点（倒格点）可以用波矢𝑘 空间的格点来表示；矢量 𝑮_ℎ也称为倒格矢。

## Slide 82
倒 格 矢 的 概 念
正格空间（实空间）
倒格空间（波矢k空间）
x
y
b
a
kx
ky
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 这里给出了实空间周期格子与所对应的倒格子的示意图。右图中倒格子的蓝色格点对应左图中垂直 方向上的晶面族，红色格点对应垂直 方向上的晶面族。
这里给出了实空间周期格子与所对应的倒格子的示意图。右图中倒格子的蓝色格点对应左图中垂直𝑥 方向上的晶面族，红色格点对应垂直𝑦 方向上的晶面族。

## Slide 83
倒 格 矢 的 概 念
kx
ky
正格空间（实空间）
倒格空间（波矢k空间）
x
y
b
a
c
d
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 右图中粉色格点对应左图中粉线标的晶面族，绿色格点对应右图绿线标的晶面族。
可以看出，倒格矢的大小正比与周期结构在垂直该倒格矢方向上晶面周期，也就是左图中、、、的倒数，可以理解为周期结构在这些方向上的“空间频率”，与波矢（传播方向上单位空间的波长数）的物理意义相类似，具有波矢的量纲。
注意到波矢的方向表示的是波在实空间的传播方向，例如，x 、y 分别描述沿着 或 方向传播的波，倒格矢则是描述了在实空间某个方向上晶面的周期性，所以倒格子空间中用到的坐标方向是与实空间保持一致的。
右图中粉色格点对应左图中粉线标的晶面族，绿色格点对应右图绿线标的晶面族。
可以看出，倒格矢的大小正比与周期结构在垂直该倒格矢方向上晶面周期，也就是左图中𝑎、𝑏、𝑐、𝑑 的倒数，可以理解为周期结构在这些方向上的“空间频率”，与波矢（传播方向上单位空间的波长数）的物理意义相类似，具有波矢的量纲。
注意到波矢的方向表示的是波在实空间的传播方向，例如，𝑘x 、𝑘y 分别描述沿着 𝑥或 𝑦方向传播的波，倒格矢则是描述了在实空间某个方向上晶面的周期性，所以倒格子空间中用到的坐标方向是与实空间保持一致的。

## Slide 84
对于给定的周期格子，其格点由关系式:
( 为晶格基矢)
(i,j=1,2,3)
倒 格 矢 的 求 法
其倒格矢：
由定义：
可得：
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 对于给定的周期格子，都可以求出它对应的倒格子。由表示的格子的倒格矢为：
为倒格子基矢，对应实空间的“晶格基矢”。
根据倒格矢的定义，有：
所以可以得到 表达式。
以 为基矢构成的周期结构，就是周期结构 的倒格子。
对于给定的周期格子，都可以求出它对应的倒格子。设由式（1-11）表示的格子的倒格矢为：
𝐺_ℎ=ℎ_1 𝛽_1+ℎ_2 𝛽_2+ℎ_3 𝛽_3
𝛽_1 、𝛽_2 、𝛽_3为倒格子基矢，对应实空间的“晶格基矢”。则根据式（1-17）倒格矢的定义，有：
├ 𝛼_𝑖⋅𝛽_𝑗="2" 𝜋𝛿_𝑖𝑗 ■(&)(𝑖,𝑗=1,2,3)
所以， 𝛽_1 、𝛽_2 、𝛽_3为：
𝛽_"1" ="2" 𝜋 (𝛼_"2" ×𝛼_"3" )/├ 𝛼_"1" ⋅[𝛼_"2" ×𝛼_"3" ]
𝛽_"2" ="2" 𝜋 (𝛼_"3" ×𝛼_"1" )/├ 𝛼_"2" ⋅[𝛼_"3" ×𝛼_"1" ]
𝛽_"3" ="2" 𝜋 (𝛼_"1" ×𝛼_"2" )/├ 𝛼_"3" ⋅[𝛼_"1" ×𝛼_"2" ]
以 为基矢构成的周期结构 就是周期结构 的倒格子。

## Slide 85: 惯用晶胞边矢量坐标系中倒格子的表达式
简单立方晶格
  倒格子为简单立方格子
  倒格基矢
Notes: 在立方晶系惯用晶胞，也就是简单立方结构边矢量构成的坐标系 () 中可以写出不同晶格结构倒格子的表达式。设惯用晶胞的边长为，简单立方晶格倒格子基矢：
在立方晶系惯用晶胞（简单立方结构）边矢量构成的坐标系（i，j，k）中可以写出不同晶格结构倒格子的表达式（1-18）。设惯用晶胞的边长为a，简单立方晶格倒格子基矢：
{■(𝛽_1=(2𝜋/𝑎)𝑖;@𝛽_2=(2𝜋/𝑎)𝑗;@𝛽_3=(2𝜋/𝑎)𝑘;)┤

## Slide 86
倒格基矢
倒格子为面心立方格子
体心立方
惯用晶胞边矢量坐标系中倒格子的表达式
Notes: 体心立方晶格的倒格子基矢为：
可以看出，倒格子是倒格空间的面心立方结构。
体心立方晶格的倒格子是面心立方结构，倒格子基矢为：
{■(𝛽_"1" =(2 𝜋∕𝑎)(𝑗+𝑘)@𝛽_"2" =(2 𝜋∕𝑎)(𝑘+𝑖)@𝛽_"3" =(2 𝜋∕𝑎)(𝑖+𝑗) )┤

## Slide 87
倒格基矢
倒格子为体心立方格子
面心立方
惯用晶胞边矢量坐标系中倒格子的表达式
Notes: 而面心立方晶格的倒格子基矢：
在倒格空间正是体心立方结构。
而面心立方晶格的倒格子则为体心立方结构，倒格子基矢：
{■(𝛽_"1" =(2 𝜋∕𝑎)("−" 𝑖+𝑗+𝑘)@𝛽_"2" =(2 𝜋∕𝑎)(𝑖−𝑗+𝑘)@𝛽_"3" =(2 𝜋∕𝑎)(𝑖+𝑗−𝑘) )┤

## Slide 88
设 为垂直于晶面系的单位矢量，
则面间距为：
证明：
倒格矢与晶面之间的关系
1. 正格子中一族晶面(h1h2h3)
与某一倒格矢 正交
2. 如果正格子晶面系(h1h2h3)
的面间距为d， 的长度为
Notes: 倒格矢与晶面之间存在这样的关系：
1.以晶面指数（）描述的一族晶面与倒格矢 正交。
可以理解成以倒格矢 为波矢的波的传播方向和晶面族（）垂直。
2. 若以晶面指数（）描述的一族晶面的面间距为 ，则 的长度为。
以晶面指数（h1h2h3）描述的一族晶面与倒格矢 𝐺_ℎ=ℎ_1 𝛽_1+ℎ_2 𝛽_2+ℎ_3 𝛽_3正交。（可以理解成以倒格矢 𝐺_ℎ=ℎ_1 𝛽_1+ℎ_2 𝛽_2+ℎ_3 𝛽_3为波矢的波的传播方向和晶面族（h1h2h3）垂直）。
若以晶面指数（h1h2h3）描述的一族晶面的面间距为d ，则 的长度为2p/d。

## Slide 89
倒格矢与晶面之间的关系
倒格子中的一个格点 (由Gh表示) 表了正格子中的一组由
(h1h2h3) 标志的平行晶面
1. 正格子中一族晶面(h1h2h3)
与某一倒格矢 正交
2. 如果正格子晶面系(h1h2h3)
的面间距为d， 的长度为
Notes: 从上面分析的晶面族与倒格矢的关系可知，倒格子中的一个格点（由表示，即倒格矢的端点）代表了正格子中的一族平行晶面。
从上面分析的晶面族与倒格矢的关系可知，倒格子中的一个格点（由𝑮_ℎ表示，即倒格矢𝑮_ℎ的端点）代表了正格子中的一族平行晶面。

## Slide 90
在倒格子空间中，以某倒格点为中心，由中心格点到
相邻格点的连线的垂直平分面所围成的多面体
面心立方格子的第一布里渊区
第一布里渊区
第二布里渊区
第三布里渊区
布 里 渊 区
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 在倒格子中，以某倒格点为中心，由中心格点到相邻格点连线的垂直平分面所围成的多面体称为布里渊区；如果是二维的情况，布里渊区就是由中心格点到相邻格点连线的垂直平分线所围成的多边形。定义第布里渊区是从原点出发经过个中垂面（或中垂线）到达的区域，这里为正整数。
在倒格子中，以某倒格点为中心，由中心格点到相邻格点连线的垂直平分面所围成的多面体称为布里渊区；如果是二维的情况，布里渊区就是由中心格点到相邻格点连线的垂直平分线所围成的多边形。定义第𝑛+1布里渊区是从原点出发经过𝑛个中垂面（或中垂线）到达的区域，这里𝑛为正整数。

## Slide 91
面心立方格子的第一布里渊区
第一布里渊区
第二布里渊区
第三布里渊区
在倒格子空间中，以某倒格点为中心，由中心格点到
相邻格点的连线的垂直平分面所围成的多面体
第一布里渊区为倒格空间的原胞
布 里 渊 区
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 按照布里渊区定义画出的第一布里渊区，恰好就是倒格空间中倒格子的维格纳-塞茨原胞。

## Slide 92
第n+1布里渊区：从原点出发经过n个中垂面(或中垂线)才能
到达的区域(n为正整数)
晶体
结构
布拉菲晶格
倒格点排列
中垂面(中垂线)
区分
布里渊区
倒格基矢
正格基矢
布 里 渊 区 作 图 法
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 这里给出了布里渊区的作图方法。实空间的晶体结构通过定义基元得到相应的布拉菲格子，由布拉菲格子的晶格矢量 根据倒格子的定义式导出的倒格子基矢 ，构成倒格子。之后按照布里渊区的定义，选定某个倒格点为中心，做由中心格点到各个方向上相邻格点连线的垂直平分面（线），将这些垂直平分面（线）所围成的多面体（边形）按照从中心格点向外跨越的垂直平分面（线）数+1的规则，即可标定出各个布里渊区的序号。注意，当跨越垂直平分面（线）的交线（点）时，跨越的垂直平分面（线）数等于相交的垂直平分面（线）数
图1.32给出了布里渊区的作图方法。实空间的晶体结构通过定义基元得到相应的布拉菲格子，由布拉菲格子的晶格矢量 𝛼_1 、𝛼_2 、𝛼_3根据式（1-20）-（1-22）导出的倒格子基矢 𝛽_1 、𝛽_2 、𝛽_3构成倒格子，之后按照布里渊区的定义，选定某个倒格点为中心，做由中心格点到各个方向上相邻格点连线的垂直平分面（线），将这些垂直平分面（线）所围成的多面体（边形）按照从中心格点向外跨越的垂直平分面（线）数+1的规则，即可标定出各个布里渊区的序号。注意，当跨越垂直平分面（线）的交线（点）时，跨越的垂直平分面（线）数等于相交的垂直平分面（线）数

## Slide 93
布 里 渊 区 作 图 法
Notes: 这里给出二维正方格子的第一到第六布里渊区。如图所示，第一布里渊区（）是原点周围最近的四条格点连线中垂线围成的四边形区域（无需跨越任何中垂线），第二布里渊区（）则是跨越这四条中垂线后到达的标“2”的区域，以此类推。从中心格点向外跨越的中垂线数+1即为布里渊区的序号，每个布里渊区的面积（二维体积）都是相同的。
这里给出二维正方格子的第一到第六布里渊区。如图所示，第一布里渊区（𝑛=0）是原点周围最近的四条格点连线中垂线围成的四边形区域（无需跨越任何中垂线），第二布里渊区（𝑛=1）则是跨越这四条中垂线后到达的标“2”的区域，以此类推。从中心格点向外跨越的中垂线数+1即为布里渊区的序号，每个布里渊区的面积（二维体积）都是相同的。

## Slide 94
第一区
第二区
第三区
第四区
第五区
第六区
第七区
第八区
第九区
第十区
布 里 渊 区 作 图 法
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 这是二维正方格子的第一到第十布里渊区的图。

## Slide 95: 各种晶格的倒格子和第一布里渊区
简单立方晶格
  倒格子为简单立方格子
  倒格基矢
  第一布里渊区
    边长：
    体积：
Notes: 我们看一下各种晶格的倒格子和第一布里渊区。简单立方晶格的倒格子还是简单立方，第一布里渊区是在倒格空间边长为 的立方体。
我们看一下各种晶格的倒格子和第一布里渊区。简单立方晶格的倒格子还是简单立方，第一布里渊区是在倒格空间边长为2𝜋/𝑎 的立方体。

## Slide 96
倒格基矢
倒格子为面心立方格子
第一布里渊区为12面体
体心立方
各种晶格的倒格子和第一布里渊区
Notes: 体心立方晶格的倒格子为面心立方，第一布里渊区是一个12面体。

## Slide 97
倒格基矢
倒格子为体心立方格子
第一布里渊区为14面体
面心立方
各种晶格的倒格子和第一布里渊区
Notes: 面心立方晶格的倒格子为体心立方，第一布里渊区是一个14面体。

## Slide 98
第一章 晶体的结构
1.1 晶格与点阵
1.2 晶格的几何描述
1.2.1 晶胞
1.2.2 晶向、晶面
1.3 晶体的宏观对称性
1.4 倒格子与布里渊区
1.5 晶格结构的观测
1.6 晶格中的缺陷与扩散
1.7 非晶体、准晶体
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 第五小节，晶格结构的观测。

## Slide 99: 晶体结构的观测手段
X射线衍射
中子衍射
电子衍射
由于结构的周期性，晶体可以对X-射线、电子流、中子流等
产生衍射
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 一般材料的晶格常数是埃（Å，10-10m）的量级，例如硅：5.43Å，铝：4.04Å，铁：2.86Å。
由于结构的周期性，晶体可以对与其波长相接近的X-射线、电子流、中子流等产生衍射，通过它们的衍射图形来观测晶格结构。

## Slide 100
晶体的X射线衍射
X射线能量高、穿透力强，选取 X 射线的波长与晶格常数
数量级相当，晶体即可作为X射线的天然光栅
晶体的点阵结构中，具有周期性排列的原子或电子散射的次生X射线间互相干涉的结果，决定了X射线在晶体中的衍射方向。通过对衍射方向的测定，可从中得到晶胞大小和形状信息
X射线衍射现象是一种基于波叠加原理的干涉现象，X射线通过晶体之后，在某些方向（衍射方向）X射线的强度增强，而另一些方向X射线强度却减弱甚至消失 ，如果在衍射方向上放置一张感光底片，将会得到X射线的衍射图形
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: X射线能量高、穿透力强。选取波长与晶格常数数量级相当的X射线，晶体即可作为X射线的天然光栅。
晶体的点阵结构中，具有周期性排列的原子或电子散射的次生X射线间互相干涉的结果，决定了X射线在晶体中的衍射方向。通过对衍射方向的测定，可从中得到晶胞大小和形状信息。
X射线衍射现象是一种基于波叠加原理的干涉现象，X射线通过晶体之后，在某些方向（衍射方向）X射线的强度增强，而另一些方向X射线强度却减弱甚至消失 ，如果在衍射方向上放置一张感光底片，将会得到X射线的衍射图形。

## Slide 101
  布拉格定律:
对于给定的d 和 ，由布拉格定律就能确定 角，是仅有的能发生X射线衍射的角度。n为衍射级数，级数增加，强度减弱
布拉格定律 (Bragg Law)
  将晶体看作一组平行晶面，晶面起反射镜作用
  注意：每个晶面发生极少部分、 微弱的反射
1
1
2
2
  相长干涉条件:
  1 和 2 线光程差为波长的整数倍
n=1,2,3…
q
注意：衍射角为2！
Notes: 101
这里给出晶面发生X射线衍射的原理示意图。晶体可以看作是一组平行晶面，晶面间距（该方向上的周期）为d。波长为  的入射X射线通过晶体时，晶面起到反射镜的作用，周期性排列的原子或电子散射的次生X射线间互相干涉，决定了X射线在晶体中的衍射方向。即在某些方向（衍射方向）X射线的强度增强，而另一些方向X射线强度减弱甚至消失。如果在衍射方向上放置一张感光底片，将会得到X射线的衍射图形。通过对衍射方向的测定，可从中得到晶胞大小和形状的信息。设对于不同晶面的入射-散射光分别是光程1和光程2，它们之间的光程差为2。根据布拉格定律（Bragg law）可知，相长干涉条件是光程差为波长的整数倍：
对于给定的和 ，由布拉格定律式（1-29）就能确定 角，这是能发生X射线衍射（相干增强）的角度。为衍射级数，级数增加，强度减弱。衍射角的定义是：波发生衍射时，衍射部分光线与光线原来传播方向之间的夹角。所以，衍射示意图中的衍射角是2。 通过测定衍射角度，就可以反推出，即晶格在某一个方向上的周期。
这个部分，假设是前提，推导是基础 不讲，公式的解释是重点。费时6分钟。
图1.34给出晶面发生X射线衍射的原理示意图。晶体可以看作是一组平行晶面，晶面间距（该方向上的周期）为d。波长为  的入射X射线通过晶体时，晶面起到反射镜的作用，周期性排列的原子或电子散射的次生X射线间互相干涉，决定了X射线在晶体中的衍射方向。即在某些方向（衍射方向）X射线的强度增强，而另一些方向X射线强度减弱甚至消失。如果在衍射方向上放置一张感光底片，将会得到X射线的衍射图形。通过对衍射方向的测定，可从中得到晶胞大小和形状的信息。设对于不同晶面的入射-散射光分别是光程1和光程2，它们之间的光程差为2l。根据布拉格定律（Bragg law）可知，相长干涉条件是光程差为波长的整数倍：
"2" 𝑙=2𝑑sin𝜃=𝑛𝜆■(&)𝑛=1,2,3⋯
对于给定的d 和 ，由布拉格定律式（1-29）就能确定 角，这是能发生X射线衍射（相干增强）的角度。n为衍射级数，级数增加，强度减弱。衍射角的定义是：波发生衍射时，衍射部分光线与光线原来传播方向之间的夹角。所以，图1.34所示的衍射示意图中的衍射角是2。 通过测定衍射角度，就可以反推出d，即晶格在某一个方向上的周期。

## Slide 102
波长必须小于2d，否则不可能发生衍射
    可见光波不能用于晶体衍射
不是所有的晶面都能观测到衍射峰
  布拉格定律:
（n=1,2,3…）
布拉格定律 (Bragg Law)
Notes: 102
从布拉格定律的表达式中可以看出，入射波长必须小于2，否则不可能发生衍射。所以，由于可见光的波长远大于晶格周期，可见光波不能用于晶体衍射。
从布拉格定律的表达式中可以看出，入射波长必须小于2𝑑，否则不可能发生衍射。所以，由于可见光的波长远大于晶格周期，可见光波不能用于晶体衍射。

## Slide 103: 晶 格 衍 射
晶格衍射的波束
  波长在Å(10-10m)量级
    X射线(电磁波)
    电子束(德布罗意波)
    中子束(德布罗意波)
  波长1Å，小于晶体的晶格常数
    Si 晶格常数 5.43Å
    Al 晶格常数 4.04Å
    Fe 晶格常数 2.86Å
Notes: 103
一般材料的晶格常数是埃（Å，10-10m）的量级，X射线的波长是1埃左右，小于晶体的晶格常数，晶体的周期结构对于入射的X射线将产生衍射，通过它们的衍射图形可以观测晶格结构。这是通过X射线衍射观测晶格结构实验的示意图。

## Slide 104: 典型的X射线衍射(XRD)曲线
KBr晶体的衍射强度图
（不同晶面对应于不同衍射角 ，晶面指数越大衍射角越大）
Notes: 104
这是X射线衍射测量晶体结构的设备和KBr晶体的X射线衍射强度图。
不同晶面对应于不同衍射角，晶面间距 越小，一般表现为密勒指数越大，所以对应的衍射角越大。
这是X射线衍射测量晶体结构的设备和KBr晶体的X射线衍射强度图。
不同晶面对应于不同衍射角，晶面间距 𝑑 越小，一般表现为密勒指数越大，所以对应的衍射角越大。

## Slide 105: 晶 格 衍 射
晶格衍射的波束
  波长在Å(10-10m)左右
    X射线(电磁波)
    电子束(德布罗意波)
    中子束(德布罗意波)
波粒二象性
Notes: 105
从量子力学的波粒二象性中可以得知，电子、中子都具有波动性（物质波）。当这些物质波的德布罗意波长和晶格常数相接近时，与X-射线一样，也可以产生反映晶格结构的衍射图形。当然，不同于X-射线（电磁场）的是，电子、中子是具有一定能量的实物粒子，与晶体中原子的相互作用具有不同的散射机理。

## Slide 106
电子衍射与中子衍射
当电子或中子流(具有一定能量的粒子)落到晶体上时，被晶体中原子散射，各散射粒子波之间产生互相干涉现象。晶体中每个原子均对电子进行散射。在弹性散射过程中，由于晶体中原子排列的周期性，各原子所散射的电子波在叠加时互相干涉，遵循布拉格定律
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 当电子或中子流(具有一定能量的粒子)落到晶体上时，被晶体中原子散射，各散射粒子波之间产生互相干涉现象。晶体中每个原子均对电子进行散射。在弹性散射过程中，由于晶体中原子排列的周期性，各原子所散射的电子或中子波函数在叠加时互相干涉，遵循布拉格定律。

## Slide 107
电子的波动性
  电子能量为150 eV时，波长为1Å，
  高能电子束(10～30 keV)，波长0.1Å以下
原子对电子的散射机理
  入射电子与原子中电子的相互作用
  原子量越大，原子中电子越多，对于入射电子的散射截面就越大
优点
  衍射强度大，测量速度快，适合晶体生长的实时检测
  易实现比 X 射线短的波长
电子显微镜SEM、TEM，电子束曝光——纳米加工
电 子 衍 射
Notes: 电子的德布罗意波长与其能量相关，能量越大，波长越短。电子能量为150 eV时，波长为1Å；当电子能量增加到10～30 keV（高能电子束）时，波长可以达到0.1Å以下。电子束被散射的机理是入射电子与原子中的电子相互作用。原子量越大的，原子中的电子越多，相应的对于入射电子的散射截面就越大。电子束衍射的优点在于对散射截面大的原子，衍射强度大，测量速度快，适合晶体生长的实时检测，而且容易获得比 X 射线更短的波长。

## Slide 108
中子的波动性
  波长为1Å时，中子的能量约0.08eV
原子的散射机理
  中子与原子核之间的强相互作用
  中子为电中性，与电子之间没有相互作用
优点
  对于轻原子，中子衍射图像好
  中子衍射可区分同位素
  可探测各种准粒子
缺点
  要用核反应堆 、难于检测、亮度低、实验时间长
中 子 衍 射
Notes: 中子的质量比较大，容易在较低的能量时获得更短的德布罗意波长。例如，波长为1Å时，中子的能量只有约0.08eV。中子束散射的机理不同于电子束，由于中子为电中性，与电子之间没有相互作用，中子束散射是基于中子与原子核之间的强相互作用，其优点是对于质量较轻的原子（即散射截面小的原子）可以获得比较好的衍射图像，同时中子衍射可以区分同位素，另外还有可能探测各种准粒子。缺点是产生中子流需要用核反应堆，造价昂贵，而且中子束衍射图像难于检测、亮度低、实验时间长。

## Slide 109
波长必须小于2d，否则不可能发生衍射
    可见光波不能用于晶体衍射
不是所有的晶面都能观测到衍射峰
  布拉格定律:
（n=1,2,3…）
布拉格定律 (Bragg Law)
Notes: 109
不是所有的晶面都能观测到衍射峰。

## Slide 110: 衍射峰的消光现象
a1
a3
a2
面心立方
a1
a3
a2
  布拉格定律 (以(100)面为例):
(n=1,2,3…)
(100)
q1
(200)
q2
(400)
q4
(100)
(200)
消光
(100)面4级
Notes: 110
格点上的基元含有多原子的情况下，由于基元内部原子层面的衍射，会导致某些在单原子格点结构中出现的衍射峰消失的“消光”现象。体心立方、面心立方的密勒指数都是以简立方晶格结构来定义的，处于体心和面心格点的衍射，也会使得简立方结构的某些衍射峰消失。如面心立方为例，设简立方中晶面（100）的一级衍射峰出现的角度为1，则有：
上式亦可写成：
面心立方比简立方结构多了在面心的格点，[100] 方向上实际上是形成了面间距为 的晶面系，对应的密勒指数可以写成（200）；从式1-31可以看出，1正好是晶面系（200）衍射出现极小值的角度。所以对于面心立方结构，在角度1处观测不到衍射峰，也就是简立方结构晶面（100）的一级衍射峰“消光”了。
面心立方中晶面系（200）一级衍射峰出现的角度2应满足：
亦可写成：
不难看出，2正好是简立方中晶面（100）的二级衍射峰。
格点上的基元含有多原子的情况下，由于基元内部原子层面的衍射，会导致某些在单原子格点结构中出现的衍射峰消失的“消光”现象。体心立方、面心立方的密勒指数都是以简立方晶格结构来定义的，处于体心和面心格点的衍射，也会使得简立方结构的某些衍射峰消失。如面心立方为例，设简立方中晶面（100）的一级衍射峰出现的角度为1，则有：
2𝑎sin𝜃_"1" =𝜆
上式亦可写成：
2(𝑎/2)sin𝜃_"1" =𝜆/"2"
面心立方比简立方结构多了在面心的格点，[100] 方向上实际上是形成了面间距为 的晶面系，对应的密勒指数可以写成（200）；从式1-31可以看出，1正好是晶面系（200）衍射出现极小值的角度。所以对于面心立方结构，在角度1处观测不到衍射峰，也就是简立方结构晶面（100）的一级衍射峰“消光”了。
面心立方中晶面系（200）一级衍射峰出现的角度2应满足：
2（𝑎/2）sin𝜃_"2" =𝜆
亦可写成：
2𝑎sin𝜃_"2" =2𝜆
不难看出，2正好是简立方中晶面（100）的二级衍射峰。

## Slide 111: 衍射峰的消光现象
a1
a3
a2
  布拉格定律 (以(100)面为例):
(n=1,2,3…)
(100)
q1
(200)
q2
(400)
q4
(100)面4级
a1
a3
a2
面心立方
(111) 不消光
Notes: 111
而在晶向[111]方向上，面心立方结构与简立方结构的晶面间距一致，不会出现消光现象。
注意到：1.不同的晶面，有不同的衍射角，和衍射强度 2.晶面指数越大，衍射角越大
费时2分钟。
格点上的基元含有多原子的情况下，由于基元内部原子层面的衍射，会导致某些在单原子格点结构中出现的衍射峰消失的“消光”现象。体心立方、面心立方的密勒指数都是以简立方晶格结构来定义的，处于体心和面心格点的衍射，也会使得简立方结构的某些衍射峰消失。如图1.35所示面心立方为例，设简立方中晶面（100）的一级衍射峰出现的角度为1，则有：
2𝑎sin𝜃_"1" =𝜆
上式亦可写成：
2(𝑎/2)sin𝜃_"1" =𝜆/"2"
面心立方比简立方结构多了在面心的格点，[100] 方向上实际上是形成了面间距为 的晶面系，对应的密勒指数可以写成（200）；从式1-31可以看出，1正好是晶面系（200）衍射出现极小值的角度。所以对于面心立方结构，在角度1处观测不到衍射峰，也就是简立方结构晶面（100）的一级衍射峰“消光”了。
面心立方中晶面系（200）一级衍射峰出现的角度2应满足：
2（𝑎/2）sin𝜃_"2" =𝜆
亦可写成：
2𝑎sin𝜃_"2" =2𝜆
不难看出，2正好是简立方中晶面（100）的二级衍射峰。

## Slide 112
不是所有的晶面都能观测到衍射现象
    几何结构因子 （Geometrical Structure Factor）
    体心立方“和为偶数”，面心立方“全奇全偶”
    (这里采用的是密勒指数)
以面心立方为例，（100）和（110）面都不发生衍射
正方体顶角原子所在面之间的相位差是2p，但是与面心原子所在面的相位差为p
消光
衍射峰的消光现象
Notes: 112
分析其规律可知，对于面心立方结构，密勒指数为全奇全偶的晶面系，例如（111）、（200）、（220）、（133）等，可以观测到衍射峰，而对于体心立方结构，出现衍射峰的是密勒指数和为偶数的那些晶面系，其它晶面由于消光不会出现衍射峰。
分析其规律可知，对于面心立方结构，密勒指数为全奇全偶的晶面系，例如（111）、（200）、（220）、（133）等，可以观测到衍射峰，而对于体心立方结构，出现衍射峰的是密勒指数和ℎ_1+ℎ_2+ℎ_3为偶数的那些晶面系，其它晶面由于消光不会出现衍射峰。

## Slide 113
不是所有的晶面都能观测到衍射现象
    几何结构因子 （Geometrical Structure Factor）
    体心立方“和为偶数”，面心立方“全奇全偶”
    (这里采用的是密勒指数)
以面心立方为例，（100）和（110）面都不发生衍射
正方体顶角原子所在面之间的相位差是2p，但是与面心原子所在面的相位差为p
消光
衍射峰的消光现象
出现衍射峰的晶面：
体心立方：
密勒指数 h1+ h2 + h3 =偶数的晶面：110, 200, 112, ...
面心立方：：
密勒指数为全奇全偶的晶面：111, 200, 220, 133, ...
其它晶面由于消光不会出现衍射峰
Notes: 113
分析其规律可知，对于面心立方结构，密勒指数为全奇全偶的晶面系，例如（111）、（200）、（220）、（133）等，可以观测到衍射峰，而对于体心立方结构，出现衍射峰的是密勒指数和为偶数的那些晶面系，其它晶面由于消光不会出现衍射峰。
分析其规律可知，对于面心立方结构，密勒指数为全奇全偶的晶面系，例如（111）、（200）、（220）、（133）等，可以观测到衍射峰，而对于体心立方结构，出现衍射峰的是密勒指数和ℎ_1+ℎ_2+ℎ_3为偶数的那些晶面系，其它晶面由于消光不会出现衍射峰。

## Slide 114
以O为原点，A为晶格中任一格点，其位矢为：
两相邻格点（A和O）的散射间光
程差为CO+OD，则衍射极大条件：
n为衍射级数，称此方程为劳厄衍射方程
入射光与散射光的波矢：
k1
A
C
D
O
R1
入射
散射
k2
衍射波矢与倒格空间
Notes: 下面我们看一下衍射波矢与倒格空间的关系。如图所示，以为原点，为晶格中任一方向上的一个相邻的格点，其位矢为：
波长为l的入射光与衍射光的波矢分别为：
、 为入射光、衍射光方向上的单位矢量。
两相邻格点和的衍射光之间的光程差为，则产生衍射极大条件为：
代入上面的式子，即：
为衍射级数，上式称为劳厄衍射方程。
下面我们看一下衍射波矢与倒格空间的关系。如图1.36 (a) 所示，以O为原点，A为晶格中任一方向上的一个相邻的格点，其位矢为：
𝑅_1=𝑙_1 𝛼_1+𝑙_2 𝛼_2+𝑙_3 𝛼_3
波长为l的入射光与衍射光的波矢分别为：
𝑘_1=(2𝜋^ )/𝜆 𝑘 ̂_1
𝑘_"2" =(2𝜋^ )/𝜆 𝑘 ̂_"2"
𝑘 ̂_1、𝑘 ̂_2 为入射光、衍射光方向上的单位矢量。
两相邻格点O和A的衍射光之间的光程差为CO+OD，则产生衍射极大条件为：
𝐶𝑂+𝑂𝐷"=" 𝑅_1⋅(𝑘 ̂_2−𝑘 ̂_1)=𝑛𝜆
代入式子（1-35）、（1-36），即：
𝑅_1⋅(𝑘_2−𝑘_1)="2" 𝜋𝑛

## Slide 115
根据劳厄衍射方程
O
R1
k1
k1
k2
k2
A
-k1
d
根据倒格矢的定义：
则存在一个倒格矢G1：
虚拟波的波矢
虚拟波
清华大学电子工程系/黄翊东
衍射波矢与倒格空间
Notes: 根据倒格矢的定义 ，则存在一个倒格矢：
可以看成是一个虚拟波的波矢。
n为衍射级数，式（1-38）称为劳厄衍射方程。
根据倒格矢的定义 ，则存在一个倒格矢G1：
𝐺_1=𝑘_2−𝑘_1

## Slide 116
O
R1
k1
k1
k2
k2
A
-k1
d
根据倒格矢的定义：
则存在一个倒格矢G1：
这个虚拟波与入射波k1的合波，就得到衍射波k2
周期性的晶格结构对入射波的作用，
就是等效为以倒格矢为波矢的波的作用
根据劳厄衍射方程
周期性晶格结构对入射波的作用（从波矢为k1的入射波到波矢为k2的散射波），可以等效为以该晶格倒格矢为波矢的波的作用。换言之，一个空间的周期结构可以看成是一个虚拟波，它的波矢就是这个周期结构的一个倒格矢量:
虚拟波的波矢
清华大学电子工程系/黄翊东
衍射波矢与倒格空间
Notes: 从上式可以看出，周期性晶格结构对入射波的作用（从波矢为的入射波到波矢为的衍射波），可以等效为与以该晶格倒格矢为波矢的波的合波效果。换言之，一个空间的周期结构可以看成是一个虚拟的波，它的波矢就是这个周期结构的一个倒格矢 ，这个虚拟波与入射波 的合波，就得到衍射波 ，所以，一个衍射波反映了一个倒格矢的信息，通过衍射波的测量分析可以得出晶体的周期性结构。
从上式可以看出，周期性晶格结构对入射波的作用（从波矢为𝑘_1的入射波到波矢为𝑘_2的衍射波），可以等效为与以该晶格倒格矢为波矢的波的合波效果。换言之，一个空间的周期结构可以看成是一个虚拟的波，它的波矢就是这个周期结构的一个倒格矢 ，这个虚拟波与入射波 的合波，就得到衍射波 ，所以，一个衍射波反映了一个倒格矢的信息，通过衍射波的测量分析可以得出晶体的周期性结构。

## Slide 117
倒格矢与晶面之间的关系
1. 正格子中一族晶面(h1h2h3)
与某一倒格矢 正交
2. 如果正格子晶面系(h1h2h3)
的面间距为d， 的长度为
倒格子中一格点对应一个衍射波矢
晶格衍射图形上的一个斑点是和正格子的一族晶面相对应的，晶体衍射的过程就是把正格子中一族晶面转化为倒格子中一点的过程。所以晶体衍射图样可以看成晶体倒格子的映像
倒格子中的一个格点 (由Gh表示) 表了正格子中的一组由
(h1h2h3) 标志的平行晶面
Notes: 前面分析了，倒格子中的一个格点代表正格子中的一族平行晶面；本节则分析了倒格子中一格点对应一个衍射波矢，所以，晶格衍射图形上的一个斑点是和正格子的一族晶面相对应的，晶体衍射的过程就是把正格子中一族晶面转化为倒格子中一点的过程。晶体衍射图样可以看成是晶体倒格子的映像。

## Slide 118
O
R1
k1
k1
k2
k2
A
-k1
倒格矢的垂直
平分线（面）
布里渊区边界
d
根据倒格矢的定义：
则存在一个倒格矢G1：
q
根据劳厄衍射方程
劳厄方程与布拉格定律
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 同时，由这个图可知：
即图中所示的倒格矢的垂直平分线（面）正是倒格空间布里渊区的边界。
同时，由这个图可知：|𝑘_1 |𝑠𝑖𝑛𝜃=1/2|𝐺_1 |
即图中所示的倒格矢的垂直平分线（面）正是倒格空间布里渊区的边界。

## Slide 119
O
R1
k1
k1
k2
k2
A
-k1
d
q
布拉格定律
根据劳厄衍射方程
劳厄方程与布拉格定律
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 另一方面，劳厄方程式可写成：
是 方向上的单位矢量。因为 ，所以：
可得：
也就是 这正是衍射布拉格定律。也就是从劳厄方程可以推导出布拉格定律。
另一方面，劳厄方程式可写成：|𝑘_2−𝑘_1 |𝑅_1⋅𝑛┴⌢="2" 𝜋𝑛
𝑛┴⌢是𝑘_2−𝑘_1 方向上的单位矢量。因为 𝑅_1⋅𝑛┴⌢=𝑑，所以：|𝐺_1 |"=|" 𝑘_2−𝑘_1 "|"=("2" 𝜋𝑛)/𝑑
可得：|𝑘_1 |𝑠𝑖𝑛𝜃="1" /"2" "|" 𝑘_2−𝑘_1 "|=" 𝜋𝑛/𝑑
也就是：2𝑑sin𝜃=𝑛𝜆■(&)𝑛=1,2,3… 这正是衍射布拉格定律。也就是从劳厄方程可以推导出布拉格定律。

## Slide 120
一个衍射波对应一个倒格矢
倒格子（倒格矢）
实空间的点阵
（布拉菲格子）
布里渊区
晶面对入射波的衍射作用等效为以该晶面所对应的倒格矢为波矢的波的作用
（劳厄定律、布拉格定律）
每个倒格矢与实空间的一组晶面相对应
一个衍射波
对应一组晶面
倒格矢部分概念梳理
倒格空间
（波矢空间）
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 这个框图梳理了倒格矢这部分各个概念之间的相互关系。

## Slide 121
第一章 晶体的结构
1.1 晶格与点阵
1.2 晶格的几何描述
1.2.1 晶胞
1.2.2 晶向、晶面
1.3 晶体的宏观对称性
1.4 倒格子与布里渊区
1.5 晶格结构的观测
1.6 晶格中的缺陷与扩散
1.7 非晶体、准晶体
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 这一小节讲晶格中的缺陷与扩散。

## Slide 122
实际的固体材料绝大部分是多晶体，由许多晶粒组成。由于晶粒可以有多种取向，多晶体的宏观性质往往表现为各向同性。晶粒之间的交界区（面）称为晶粒间界——可以看作是一种晶体缺陷
实际的晶体中总是存在原子不规则排列的局部区域，称为晶体的缺陷，对于晶体的各种性质产生十分重要的作用
多晶体和晶粒间界——面缺陷
晶 体 中 的 缺 陷
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 实际的晶体中总是存在原子不规则排列的局部区域，称为晶体的缺陷。晶体的缺陷是不可避免的，它对于晶体的各种性质以及应用产生十分重要的作用。
实际的固体材料绝大部分是多晶体，由许多晶粒组成。由于晶粒可以有多种取向，所以造成多晶体的宏观性质表现为各向同性。晶粒之间的交界区（面）称为晶粒间界——可以看作是一种晶体的面缺陷。

## Slide 123
实际的晶体中总是存在原子不规则排列的局部区域，称为晶体的缺陷，对于晶体的各种性质产生十分重要的作用
多晶体和晶粒间界——面缺陷
一般的晶粒间界只有极少几层原子排列是比较错乱的，它的周边还有若干层原子是按照晶格排列的，只不过是有较大的畸变而已
晶 体 中 的 缺 陷
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 一般的晶粒间界只有极少几层原子排列是比较错乱的，它的周边还有若干层原子是按照晶格排列的，只不过是有较大的畸变而已

## Slide 124
实际的晶体中总是存在原子不规则排列的局部区域，称为晶体的缺陷，对于晶体的各种性质产生十分重要的作用
在晶体中某处有一列或若干列原子发生了有规律的错排现象。晶体中最普通的线缺陷就是位错，这种错排现象是晶体内部局部滑移造成的，根据局部滑移的方式不同，可以分别形成螺型位错和刃型位错
晶 体 中 的 缺 陷
位错——线缺陷
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 线缺陷也称为位错，即在晶体中某处有一列或若干列原子发生了有规律的错排现象。这种错排现象是晶体内部局部滑移造成的，根据局部滑移的方式不同，可以分别形成螺型位错和刃型位错。

## Slide 125
实际的晶体中总是存在原子不规则排列的局部区域，称为晶体的缺陷，对于晶体的各种性质产生十分重要的作用
位错——线缺陷
螺型位错
刃型位错
位错线与滑移方向平行
位错线与滑移方向垂直
晶 体 中 的 缺 陷
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 如图所示，螺型位错的位错线与滑移方向平行，而刃型位错的位错线与滑移方向垂直。

## Slide 126
实际的晶体中总是存在原子不规则排列的局部区域，称为晶体的缺陷，对于晶体的各种性质产生十分重要的作用
空位、间隙原子——点缺陷
晶格中某个原子脱离了平衡位置，形成空结点，称为空位；某个晶格间隙挤进了原子，称为间隙原子
晶 体 中 的 缺 陷
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 晶格中某个原子脱离了平衡位置，形成空结点，称为空位；某个晶格间隙挤进了原子，称为间隙原子，这两种情况都称为晶格的点缺陷

## Slide 127
实际的晶体中总是存在原子不规则排列的局部区域，称为晶体的缺陷，对于晶体的各种性质产生十分重要的作用
离子晶体中的点缺陷带有电荷
晶 体 中 的 缺 陷
空位、间隙原子——点缺陷
负填隙离子
正填隙离子
负空格点
正空格点
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 离子晶体中的点缺陷带有电荷。
实际的晶体中总是存在原子不规则排列的局部区域，称为晶体的缺陷，对于晶体的各种性质产生十分重要的作用。

## Slide 128
在液态中，原子或分子可以比较自由地移动。在晶体中，原子虽然相对地比较稳定，基本上处于各格点附近，但是，它们也可以是通过所谓扩散的方式在晶体中移动。在固态中，结构或成分等物理和化学变化往往都是通过扩散进行的。
扩散是自然界中普遍存在的现象, 它的本质是粒子作无规则的布朗运动。通过扩散可实现质量的输运。
晶体中缺陷的扩散现象与气体分子的扩散相似, 不同之处是缺陷在晶体中运动要受到晶格周期性的限制, 要克服势垒的阻挡, 对于简单晶格, 缺陷每跳一步的间距等于跳跃方向上的周期。
晶体中的扩散
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 扩散是自然界中普遍存在的现象, 它的本质是离子做无规则的布朗运动。通过扩散可以实现质量的输运。在气态或液态中，原子或分子可以比较自由地移动。在晶体中，原子虽然相对地比较稳定，基本上处于各格点附近，但是它们也可以通过所谓扩散的方式在晶体中移动。固态中结构或成分等物理和化学的变化往往都是通过扩散进行的。晶体中原子的移动扩散现象称为自扩散，也可以看成是空位点缺陷的扩散。自扩散与液体、气体分子的扩散相似，不同之处是原子在晶体中的运动要受到晶格周期性的限制, 要克服势垒的阻挡。对于简单晶格, 原子（缺陷）每跳一步的间距等于跳跃方向上的晶格周期。

## Slide 129
晶体中的扩散
扩散的过程与晶体的微观缺陷有十分密切的联系
当杂质原子以替代方式出现时，由于杂质原子占据了正常
格点，所以其扩散的方式同自扩散更为接近，但由于外来
原子和晶体中的基本原子的大小及电荷数目有所不同，因
此当它们替代晶体中的原子后，会引起周围畸变，使得畸
变区域出现空位的概率大大增加，这样杂质原子跳向空位
的概率也加大，即加快了杂质原子的扩散
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 杂质原子扩散的过程与晶体的微观缺陷有十分密切的联系。当杂质原子以替代方式出现时，由于杂质原子占据了正常格点，所以其扩散的方式同自扩散更为接近。但是，由于外来原子与晶体中基本原子的大小及电荷数目有所不同，因此当它们替代晶体中的原子后，会引起周围结构的畸变，使得畸变区域出现空位的概率大大增加，这样杂质原子跳向空位的概率也加大，也就是说，微观的缺陷可以加快杂质原子的扩散。

## Slide 130
第一章 晶体的结构
1.1 晶格与点阵
1.2 晶格的几何描述
1.2.1 晶胞
1.2.2 晶向、晶面
1.3 晶体的宏观对称性
1.4 倒格子与布里渊区
1.5 晶格结构的观测
1.6 晶格中的缺陷与扩散
1.7 非晶体、准晶体
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 最后一小节讲下非晶体和准晶体。

## Slide 131
非 晶 体
非晶体是指组成物质的分子（或原子、离子）不呈空间有规则周期性排列的固体。它没有一定规则的外形，如玻璃、松香、石蜡等。它的物理性质在各个方向上是相同的，叫“各向同性”。它没有固定的熔点。所以有人把非晶体叫做“过冷液体”或“流动性很小的液体”。
非晶态固体包括非晶态电介质、非晶态半导体、非晶态金属。它们有特殊的物理、化学性质。例如金属玻璃（非晶态金属）比一般（晶态）金属的强度高、弹性好、硬度和韧性高、抗腐蚀性好、导磁性强、电阻率高等。这使非晶态固体有多方面的应用。它是一个正在发展中的新的研究领域，近年来得到迅速的发展。
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 非晶体是指组成物质的分子（或原子、离子）不呈空间规则周期性排列的固体，如玻璃、松香、石蜡等。非晶体没有一定规则的外形；物理性质在各个方向上是相同的，即各向同性；没有固定的熔点。所以有人把非晶体叫做“过冷液体”或“流动性很小的液体”。 非晶态固体包括非晶态电介质、非晶态半导体、非晶态金属。它们有特殊的物理、化学性质。例如金属玻璃（非晶态金属）比一般晶态金属的强度高、弹性好、硬度和韧性高、抗腐蚀性好、导磁性强、电阻率高等。非晶态固体所特有的性质使得它有多方面的应用，作为一个崭新的研究领域，近年来得到迅速的发展。

## Slide 132
玻 璃
非 晶 体
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 典型的非晶体石蜡、橡胶、玻璃。

## Slide 133
1984年，中国、美国、法国和以色列等国家的学者几乎同时在人工淬冷合金中发现了存在5重对称轴，确证这些合金相是具有长程定向有序，而没有周期平移对称性的结构，称为准晶体。以后又陆续发现了具有8重、10重、12重对称轴的准晶结构。目前在自然界中还没有发现天然的准晶体。
准 晶 体
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 1984年中国、美国、法国和以色列等国家的学者几乎同时在人工淬冷合金中发现了存在有5重对称轴，确证这些合金相是具有长程定向有序、但是没有周期平移对称性的结构。以后又陆续在实验室发现了具有8重、10重、12重对称轴的准晶结构。目前在自然界中还没有发现天然的准晶体。

## Slide 134
准晶体的发现为我们提供了一种全新的物质状态，在此之前人们认为物质状态只有晶态和非晶态这两种；准晶体的发现也对传统的晶体对称理论提出了挑战，因为准晶体里面所蕴含的对称规律是传统晶体学对称理论所不能够研究的，因此迅速发展起一门新的分支学科-----准晶体学
准 晶 体
清华大学电子工程系/黄翊东
Notes: 准晶体的发现为我们提供了一种全新的物质状态，在此之前人们认为物质状态只有晶态和非晶态这两种；准晶体的发现也对传统的晶体对称理论提出了挑战。由于传统晶体学对称理论无法研究准晶体里面所蕴含的对称规律，一门新的分支学科——准晶体学迅速发展起来了。