## Slide 1: 第三章 固体电子论
Notes: 第三章，固体电子论

## Slide 2
电子的运动
电、磁、光特性
电子云
原子
固体的结合
晶格
周期性势场
无序
固体
非晶体
准晶体
晶格的振动
热特性
晶格的周期性
电子的运动状态
Notes: 本章讲述晶体中电子的运动状态。

## Slide 3
固体电子论的发展史
1900年 德鲁德借用气体分子运动论提出了基于“电子气”
的经典电子理论
1925年 费米、狄拉克基于泡利不相容原理，提出电子气体的
新统计方法：费米-狄拉克统计
1928年 索末菲使用费米-狄拉克统计，给出了费米气体、费米
球、费米波矢等固体电子理论中的一系列重要概念
1928年 布洛赫提出固体电子能带理论——量子固体电子理论
的基础，布洛赫被称为“固体物理之父”
1963年 科恩建立的密度泛函理论是精确计算元素和化合物能
带的基础，是量子化学和计算材料学的基础
Notes: 首先回顾一下固体电子论的发展史。1900年，德鲁德借用气体分子运动论提出了基于“电子气”的经典自由电子论。

## Slide 4
固体电子论的发展史
1900年 德鲁德借用气体分子运动论提出了基于“电子气”
的经典电子理论
1925年 费米、狄拉克基于泡利不相容原理，提出电子气体的
新统计方法：费米-狄拉克统计
1928年 索末菲使用费米-狄拉克统计，给出了费米气体、费米
球、费米波矢等固体电子理论中的一系列重要概念
1928年 布洛赫提出固体电子能带理论——量子固体电子理论
的基础，布洛赫被称为“固体物理之父”
1963年 科恩建立的密度泛函理论是精确计算元素和化合物能
带的基础，是量子化学和计算材料学的基础
第一个固体物理模型
金属中含有数量巨大的自由电子，基于成熟的气体分子动力学，这些自由电子构成了一种特殊的气体
——“经典电子气”
Notes: 这里所说的“气”不是指气体，而是电子运动状态的一种描述。德鲁德提出金属中含有数量巨大的自由电子，基于成熟的气体分子动力学，这些自由电子构成了一种特殊的气体——“经典电子气”。

## Slide 5: “经典电子气”的基本假设
- 独立电子近似
  忽略电子与电子之间的相互作用
- 自由电子近似
  电子没有与离子碰撞时，忽略电子与离子之间的相互作用
  - 碰撞
  电子突然改变速度的瞬时事件，是由于碰到不可穿透的离子实而
  被反弹，忽略电子之间的相互碰撞
- 弛豫时间
  单位时间内电子发生碰撞的几率是1/， 为弛豫时间
  （平均自由时间）。弛豫时间与电子位置、速度无关
- 热平衡
  假设电子和周围环境达到热平衡仅仅是通过碰撞实现的，与碰撞
  前后电子速度毫无关联，速率是和碰撞发生处的温度相适应的
- 隐含假设
  电子如同理想气体分子，遵循玻尔兹曼统计规律
Notes: 德鲁德模型取了以下的近似和假设：
- 独立电子近似：忽略电子与电子之间的相互作用；
- 自由电子近似：电子没有与离子碰撞时，忽略电子与离子之间的相互作用；
- 碰撞：电子突然改变速度的瞬时事件，是由于碰到不可穿透的离子实而被反弹，忽略电子之间的相互碰撞；通过碰撞电子和离子交换能量，在一定温度下达到热平衡状态；碰撞后电子的速度只与温度有关，服从麦克斯韦速度分布率，与碰撞前电子速度无关；
- 弛豫时间：单位时间内电子发生碰撞的几率是1/， 为弛豫时间（或平均自由时间，即前后两次碰撞之间的平均时间），弛豫时间与电子位置、速度无关。
根据德鲁德模型的近似和假设，在两次碰撞之间，每个电子作匀速直线运动，势能可以被忽略，总能量全部是动能；在有外场的情况下，电子的运动服从牛顿定律。
之后洛伦兹对德鲁德模型作了改进，提出“经典电子气”服从麦克斯韦-玻尔兹曼统计分布规律，可以用经典力学定律对其作出定量的计算。
经典自由电子论能解释欧姆定律和反映电导率与热导率之间关系的维德曼-弗兰兹定律（Wiedemannn-Franz law，对于所有的金属在一定温度下热导率和电导率之比是相同的）, 但在分析常温下金属电阻率同温度成正比的关系，以及电子比热容等现象时却遇到不可逾越的困难。其原因在于电子的行为在很大程度上偏离了经典力学理论，经典自由电子论存在致命的缺陷，需要用量子力学理论来分析电子的运动状态。

## Slide 6
1900年 德鲁德借用气体分子运动论提出了基于“电子气”
的经典电子理论
1925年 费米、狄拉克基于泡利不相容原理，提出电子气体的
新统计方法：费米-狄拉克统计
1928年 索末菲使用费米-狄拉克统计，给出了费米气体、费米
球、费米波矢等固体电子理论中的一系列重要概念
1928年 布洛赫提出固体电子能带理论——量子固体电子理论
的基础，布洛赫被称为“固体物理之父”
1963年 科恩建立的密度泛函理论是精确计算元素和化合物能
带的基础，是量子化学和计算材料学的基础
固体电子论的发展史
Notes: 1925年费米和狄拉克基于泡利不相容原理，提出电子气体的新统计方法——费米-狄拉克统计；之后，1928年索末菲使用费米-狄拉克统计，提出索末菲电子气模型，给出了费米气体、费米球、费米波矢等固体电子理论中的一系列重要概念。

## Slide 7
- 独立电子近似
  忽略电子与电子之间的相互作用
- 自由电子近似
  电子没有与离子碰撞时，忽略电子与离子之间的相互作用
  - 碰撞
  电子突然改变速度的瞬时事件，是由于碰到不可穿透的离子实而
  被反弹，忽略电子之间的相互碰撞
- 弛豫时间
  单位时间内电子发生碰撞的几率是1/， 为弛豫时间
  （平均自由时间）。弛豫时间与电子位置、速度无关
- 热平衡
  假设电子和周围环境达到热平衡仅仅是通过碰撞实现的，与碰撞
  前后电子速度毫无关联，速率是和碰撞发生处的温度相适应的
- 明确假设
  电子满足量子理论的费米-狄拉克分布
索末菲电子气模型
“索末菲电子气”的基本假设
Notes: 索末菲电子气模型的基本假设与德鲁德的经典电子气模型很类似，但是明确了电子满足量子理论的费米-狄拉克分布，即电子被处理成服从量子统计的费米子。

## Slide 8
1900年 德鲁德借用气体分子运动论提出了基于“电子气”
的经典电子理论
1925年 费米、狄拉克基于泡利不相容原理，提出电子气体的
新统计方法：费米-狄拉克统计
1928年 索末菲使用费米-狄拉克统计，给出了费米气体、费米
球、费米波矢等固体电子理论中的一系列重要概念
1928年 布洛赫提出固体电子能带理论——量子固体电子理论
的基础，布洛赫被称为“固体物理之父”
1963年 科恩建立的密度泛函理论是精确计算元素和化合物能
带的基础，是量子化学和计算材料学的基础
1998年诺贝尔化学奖
周期性势场
固体电子论的发展史
Notes: 1928年，布洛赫提出了“周期性势场”的概念，给出了电子在周期性势场中运动状态的描述，即固体电子能带理论——量子固体电子理论的基础。布洛赫因此被称为“固体物理之父”。1963年科恩建立密度泛函理论，为精确计算元素和化合物能带奠定了基础，由此发展起了量子化学和计算材料学，科恩因此获得1998年诺贝尔化学奖。

## Slide 9
从理论上得到材料的能带结构以及相关的费米面、能态密度和电子云分布（或简称为材料的能带结构或电子结构），需要大量的数值计算。这方面的进步即依赖于理论方法上的发展，也很强地依赖于计算机技术的革新
能带结构的计算同时也成为一个专门的领域，不仅
可以解释实验结果，还可以可靠地预言材料的许多
性质，并在某些情形下导致实验方面的重要发现
固体电子论的发展史
Notes: 从理论上得到材料的能带结构以及相关的费米面、能态密度和电子云分布（或笼统地简称为材料的能带结构或电子结构），需要大量的数值计算。这方面的进步既依赖于理论方法上的发展，也很强地依赖于计算机技术的革新。能带结构的计算同时也成为一个专门的领域，不仅可以解释实验结果，还可以可靠地预言材料的许多性质，并在某些情形下导致实验方面的重要发现。

## Slide 10
德鲁德经典电子理论
索末菲自由电子模型
布洛赫固体电子能带理论
1963年 科恩建立的密度泛函理论是精确计算元素和化合物能
带的基础，是量子化学和计算材料学的基础
经典电子被处理成
服从量子统计的费米子
周期性势场
固体电子论的发展史
Notes: 本章的内容首先给出索末菲的自由电子论，即电子在自由空间的运动规律；在此基础上，重点讲述布洛赫的固体电子能带理论，分析在晶格周期势场中电子的运动状态；最后给出费米统计分布的概念。

## Slide 11
第三章 固体电子论
3.1 索末菲自由电子论
3.1.1 波函数与E-k关系
3.1.2 能级与态密度
3.2 周期势场中电子运动状态
3.2.1 布洛赫定理
3.2.2 近自由电子近似
3.2.3 紧束缚近似
3.3 费米统计分布
Notes: 首先讲一下索末菲自由电子论，第一小节是波函数与关系。
首先讲一下索末菲自由电子论，第一小节是波函数与𝐸−𝑘关系。

## Slide 12: 索末菲自由电子模型
为简单起见，可选取U0 ＝0
电子在势能为U0的无限空间中运动，电子间的相互作用可忽略不计
U0
金属中含有数量巨大的自由电子
Notes: 金属中含有数量巨大的自由电子，按照索末菲模型，我们来分析一下自由电子在势能为U0的无限空间中运动（电子间的相互作用忽略不计）。这里要用到能量本征值方程：
(
是电子的质量。为简单起见，可选取 ，展开拉普拉斯算符，则有：
金属中含有数量巨大的自由电子，按照索末菲模型，我们来分析一下自由电子在势能为U0的无限空间中运动（电子间的相互作用忽略不计）。这里要用到式（2-8）的能量本征值方程：
(−ℏ^2/2𝑚 ∇_^2+𝑈_0^ )𝜓(𝑟)=𝐸𝜓(𝑟)
m是电子的质量。为简单起见，可选取𝑈_0=0 ，展开拉普拉斯算符，则有：
├ −ℏ^2/2𝑚(∂^2/(∂𝑥^2 )+∂^2/(∂𝑦^2 )+∂^2/(∂𝑧^2 ))𝜓(𝑟)=𝐸𝜓(𝑟)

## Slide 13
电子的能量：
k 为电子波矢
索末菲自由电子模型
Notes: 根据牛顿力学能量和动量 的关系以及，可得：
即：
也称为自由电子的 关系，关系的本质是能量和动量之间的关系。
根据牛顿力学能量E和动量p的关系𝐸=1/2𝑚 𝑝^2以及𝑝=ℏ𝑘，可得：
𝐸(𝑘)=(ℏ^2 𝑘^2)/2𝑚
即：
𝑘^2=2𝑚𝐸/ℏ^2

## Slide 14
为简单起见，可选取U0 ＝0
U0
索末菲自由电子模型
电子在势能为U0的无限空间中运动，电子间的相互作用可忽略不计
金属中含有数量巨大的自由电子
Notes: 将代入，则有：
代入式（3-1），则有：
∇^2 𝜓(𝑟)+𝑘^2 𝜓(𝑟)=0

## Slide 15
有：
方程的解为：
(k 为电子波矢)
U0
（V 为空间体积）
其中，A为归一化因子，可由归一化条件确定
索末菲自由电子模型
Notes: 上式有通解：
其中，为归一化因子，可由归一化条件确定：
这里为空间体积。所以有：
上式有通解：
├ 𝜓_𝑘 (𝑟)=𝐴𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘⋅𝑟)
其中，A为归一化因子，可由归一化条件确定：
∫130_((𝑉))▒〖𝜓_𝑘^∗ 𝜓_𝑘 𝑑𝜏〗=1
𝐴=1/√𝑉
这里V为空间体积。所以有：
├ 𝜓_𝑘 (𝑟)=1/√𝑉 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘⋅𝑟)

## Slide 16
自由电子
电子的能量：
电子质量：
带电粒子质量小，抛物线形状比较“瘦”，开口小
带电粒子质量大，抛物线形状比较“胖”，开口大
索末菲自由电子模型
Notes: 自由电子的关系可以用一条抛物线来描述
抛物线每一点上切线斜率的变化率与电子质量的倒数成正比，即质量决定了粒子能量和动量的关系。根据前边提到的自由电子气模型的近似和假设，金属中自由电子的势能可以被忽略，自由电子的总能量E 全部是动能。
自由电子的E- k关系可以用一条抛物线来描述
1/𝑚=1/ℏ^2 (𝑑^2 𝐸)/(𝑑𝑘^2 )
抛物线每一点上切线斜率的变化率与电子质量m的倒数成正比，即质量决定了粒子能量和动量的关系。根据前边提到的自由电子气模型的近似和假设，金属中自由电子的势能可以被忽略，总能量E全部是动能。

## Slide 17
第三章电固体子论
3.1 索末菲自由电子论
3.1.1 波函数与E-k关系
3.1.2 能级与态密度
3.2 周期势场中电子运动状态
3.2.1 布洛赫定理
3.2.2 近自由电子近似
3.2.3 紧束缚近似
3.3 费米统计分布
Notes: 第二小节讲一下能级与态密度。

## Slide 18
设晶体为一平行六面体，其棱边分别沿三个基矢ax, ay, az
方向，三个基矢的长度为ax, ay, az, Nx, Ny, Nz分别为沿基矢方向金属的原胞数，那么晶体中原胞的总数为：
Lx
Ly
Lz
周期性边界条件（波恩-卡门条件）
固体中的波具有晶体总尺度上的周期边界条件
周期性边界条件（波恩-卡门条件）：
i＝x, y, z
Notes: 实际的晶体都是具有有限尺寸、有边界的。设晶体为平行六面体，其棱边Lx、Ly、Lz 分别沿原胞三个基矢、、方向，三个基矢的长度为、、，、、分别为沿三个基矢方向的原胞数，可得棱边长为：
为了处理在有限空间中电子的运动状态，1921年波恩和希尔伯特的学生冯·卡门提出了著名的波恩-卡门条件，也称为周期性边界条件。
即固体中的波以晶体总的宏观尺度为周期：
实际的晶体都是具有有限尺寸、有边界的。设晶体为平行六面体，其棱边Lx、Ly、Lz 分别沿原胞三个基矢𝛼_𝑥、𝛼_𝑦、𝛼_𝑧方向，三个基矢的长度为𝑎_𝑥、𝑎_𝑦、𝑎_𝑧，𝑁_𝑥、𝑁_𝑦、𝑁_𝑧分别为沿三个基矢方向的原胞数，可得棱边长为：
𝐿_𝑥=𝑁_𝑥 𝑎_𝑥
𝐿_𝑦=𝑁_𝑦 𝑎_𝑦
𝐿_𝑧=𝑁_𝑧 𝑎_𝑧
为了处理在有限空间中电子的运动状态，1921年波恩和希尔伯特的学生冯·卡门提出了著名的波恩-卡门条件，也称为周期性边界条件。
即固体中的波以晶体总的宏观尺度为周期：
├ 𝜓_𝑘 (𝑟)=𝜓_𝑘 (𝑟+𝐿_𝑖)=𝜓_𝑘 (𝑟+𝑁_𝑖 𝛼_𝑖 )

## Slide 19
设晶体中原子总数为N，晶体链长为Na，所谓周期性边界条件就是将一有限长度的晶体链看成无限长晶体链的一个重复单元，即：
1
2
n
N
N+1
N+2
N+n
首尾相连的
波恩-卡曼环状链模型
周期性边界条件（波恩-卡门条件）
Notes: 以一维情况为例，即以一个环状链作为有限链的近似模型，如图所示。这个模型包含有限数目的原胞，而沿环运动仍可看作是无限长链，把晶体看成首尾相接的环状链。

## Slide 20
晶格具有平移对称性, 但是平移对称性在实际晶体的边界受到破坏，而周期性边界条件可以保持晶格的平移对称性。
在有限大晶格情形, 当组成晶格的原子足够多时, 边界效应可以忽略不计, 但当原子数少时, 大部分的原子不再具有平移对称性, 边界效应变得显著, 晶体性质发生改变, 周期性边界条件不再适用。所以, 周期性边界条件只是一种近似, 且在原子数足够多时是一种很好的近似。
周期性边界条件（波恩-卡门条件）
Notes: 晶格具有平移对称性, 但是平移对称性在实际晶体的边界受到破坏，而周期性边界条件可以保持晶格的平移对称性。
在有限大晶格情形, 当组成晶格的原子足够多时, 边界效应可以忽略不计, 但当原子数少时, 大部分的原子不再具有平移对称性, 边界效应变得显著, 晶体性质发生改变, 周期性边界条件不再适用。所以, 周期性边界条件只是一种近似, 且在原子数足够多时是一种很好的近似。

## Slide 21
Lx
Ly
Lz
波函数
周期性边界条件（波恩-卡门条件）：
i＝x, y, z
周期性边界条件（波恩-卡门条件）
Notes: 由波恩-卡门条件可以推出：
由波恩-卡门条件可以推出：
"1" /√𝑉 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘⋅𝑟)="1" /√𝑉 𝑒𝑥𝑝[├ 𝑖𝑘⋅(𝑟+𝑁_𝑖 𝛼_𝑖 )]
𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘⋅𝑁_𝑖 𝛼_𝑖 )="1"

## Slide 22
22
平行六面体边长 Li ＝Ni ai ， i＝x,y,z
k 是用来描述电子状态的量子数
其密度与体系尺度L的大小有关
由
可知：
lx, ly, lz 是整数
k 的分量具有如下的形式:
Lx
Ly
Lz
k 的取值不连续（分立化）
Notes: 要满足式， 的分量须具有如下的形式：
要满足式（3-17），k 的分量须具有如下的形式：
𝑘_𝑥=(2𝜋𝑙_𝑥)/𝐿_𝑥
𝑘_𝑦=(2𝜋𝑙_𝑦)/𝐿_𝑦
𝑘_𝑧=(2𝜋𝑙_𝑧)/𝐿_𝑧

## Slide 23
自由电子
周期性边界条件
(波恩-卡门条件)
设平行六面体边长 Li ＝Ni ai ， i＝x, y, z
k 取离散值:
li 是整数
对于宏观物体的 Li ＝Niai , 由于Ni很大，k 点分布很密，
可以认为是准连续的
分立的k对应分立的能量——能级
k 的取值不连续（分立化）
Notes: 可以看出，在有限尺寸的晶体中，电子波函数 的波矢k 是不连续分布的。
宏观物体的很大，所以 点分布很密，可以认为是准连续的；当 无穷大时，则 趋于连续分布，即对应晶体具有无限大体积的情况。
可以看出，在有限尺寸的晶体中，电子波函数 的波矢k 是不连续分布的。
宏观物体的𝑁_𝑖很大，所以 𝒌 点分布很密，可以认为是准连续的；当 𝑁_𝑖无穷大时，则𝒌 趋于连续分布，即对应晶体具有无限大体积的情况。

## Slide 24
k （波矢）空间
k 空间：以kx , ky , kz为轴的直角坐标系
波矢 k 的取值不连续，每一组kx , ky , kz代表一个量子态
每个量子态对应波矢空间的一点
每一个量子态在波矢k空间3个坐标轴方向与相邻量子态
的间隔为：
每个量子态在波矢空间占有一个体积元：
lx, ly, lz 是整数
Notes: 不连续的k 最小间隔单元是：，
这些离散取值的，每一个 代表一个电子运动可能（被允许）的状态，即本征态，由相应的本征波函数来描述，对应一个能量的本征值。这些本征态在空间中排成一个点阵，每一个量子态在 空间中所占的体积:
它的最小单元是：𝛥𝑘_𝑥=2𝜋/𝐿_𝑥 ，" " 𝛥𝑘_"y" =2𝜋/𝐿_"y" " , " 𝛥𝑘_"z" =2𝜋/𝐿_"z" ， 这些离散取值的k，每一个k代表一个电子运动可能（被允许）的状态，即本征态，由相应的本征波函数来描述，对应一个能量的本征值。这些本征态在 k 空间中排成一个点阵，如图3.5所示，每一个量子态在k空间中所占的体积:
𝛥𝑘_𝑥 𝛥𝑘_"y" 𝛥𝑘_"z" =(（2𝜋）^"3" )/(𝐿_𝑥 𝐿_"y" 𝐿_"z" )=(（2𝜋）^"3" )/𝑉′

## Slide 25
每一个量子态在波矢k空间3个坐标轴方向与相邻量子态
的间隔为：
k 空间中量子态的体积
每个量子态对应波矢空间的一点
每个量子态在波矢空间
占有一个体积元：
kz
kx
ky
Notes: 如图所示，每个量子态在波矢空间占有一个体积元。

## Slide 26
k 空间的状态密度
波矢k的取值不连续，每一个 k 的取值代表一个量子态，这些量子态在 k 空间中排成一个态空间点阵，每一个量子态在 k 空间中所占的体积:
li 是整数
k 空间点阵密度:
Notes: 空间点阵密度——单位 空间可能有的 取值的数目为:
即：
k空间点阵密度——单位k空间可能有的k取值的数目为:
𝑘空间的点阵密度=𝑘的所有取值数/整个𝑘空间体积
即为式（3-23）的倒数：
𝜌(𝑘)=𝑉′/(2𝜋)^3

## Slide 27
波矢k的取值不连续，每一个 k 的取值代表一个量子态，这些量子态在 k 空间中排成一个态空间点阵，每一个量子态在 k 空间中所占的体积:
li 是整数
k 空间点阵密度:
k 标度下的态密度g(k)为:
对于每个 k 态，电子自旋能够取两个可能值
k 空间的状态密度
Notes: 考虑电子自旋，每个 值可对应两个自旋不同的状态（这两个状态能量简并，也简并）。所以标度下的态密度，即单位空间的本征态的数目为:
可以看到，当晶体的宏观尺度确定了， 标度下的态密度为一常数。
考虑电子自旋，每个k值可对应两个自旋不同的状态（这两个状态能量简并，k也简并）。所以k标度下的态密度，即单位k空间的本征态的数目g(k)为:
𝑔(𝑘)=2𝑉′/(2𝜋)^3 =𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
可以看到，当晶体的宏观尺度V’=LxLyLz确定了，k标度下的态密度为一常数。

## Slide 28
一个确定的 |k|2 对应一个球形等能面，不同的kx, ky, kz
对应不同的电子状态, 球形等能面对应多个电子的状态
能量标度下的状态密度
能态密度的定义：能量在E→ E +DE 间的状态数目
若DZ表示能态数目，则能态密度函数的定义为：
kz
kx
ky
kxyz
E
Notes: 由标度下的态密度可以推导出能量标度下的状态密度，即在单位能量间隔→+ 中含有的本征态的数目，也称为能态密度。
若设表示能态数目，则能态密度函数的定义为：
如果没有特别说明是标度，我们常说的态密度一般特指能态密度。
由关系可知：
在空间的等能面是个如图所示的球体（图中只给出了球的1/8）
由k标度下的态密度g(k)可以推导出能量标度下的状态密度N(E)，即在单位能量间隔E→ E +DE中含有的本征态的数目，也称为能态密度。若设DZ表示能态数目，则能态密度函数的定义为：
𝑁(𝐸)=lim 𝛥𝑍/𝛥𝐸
如果没有特别说明是k标度，我们常说的态密度一般特指能态密度。
由式（3-3）可知：
├ 𝐸=ℏ^2/2𝑚(𝑘_𝑥^2+𝑘_𝑦^2+𝑘_𝑧^2 )
如图3.6所示，

## Slide 29
一个确定的 |k|2 对应一个球形等能面，不同的kx , ky , kz
对应不同的电子状态, 球形等能面对应多个电子的状态
在能量为E 的球体中，波矢k 允许的取值总数为:
单位能量间隔中的状态数？
k 空间的密度×空间的体积=
每一个k 的取值确定一个电子能级，考虑电子自旋，每一个能级可以填充自旋方向相反的两个电子，能量为E的球体中，电子能态总数为：
能量标度下的状态密度
Notes: 一个确定的 对应一个球形等能面，不同的对应不同的电子状态, 球形等能面对应多个电子的状态。
在能量为的等能面形成的球体中，波矢 允许的取值总数为:
一个确定的 对应一个球形等能面，不同的kx、ky、kz对应不同的电子状态, 球形等能面对应多个电子的状态。
在能量为E 的等能面形成的球体中，波矢k 允许的取值总数为:
𝜌(𝑘)⋅4/3 𝜋〖|𝑘|〗^3

## Slide 30
30
能量标度下的态密度 N(E) ，一般简称态密度
电子的能态密度并不是均匀分布的
电子能量越高，能态密度就越大
能量标度下的状态密度
Notes: 如前所述，每一个的取值确定一个电子能级。考虑电子自旋，每一个能级可以填充自旋方向相反的两个电子。所以能量为的球体中，电子能态总数为：
上式对求导：
由能态密度（态密度）的定义，可得：
可见，电子的态密度并不是均匀分布的，电子能量越高，能态密度就越大。
如前所述，每一个k 的取值确定一个电子能级。考虑电子自旋，每一个能级可以填充自旋方向相反的两个电子。所以能量为E的球体中，电子能态总数为：
𝑍(𝐸)=2⋅𝜌(𝑘)⋅4/3 𝜋〖|𝑘|〗^3=2⋅𝑉′/(8𝜋^3 )⋅4/3 𝜋 (2𝑚)^(3/2)/ℏ^3 ⋅𝐸^(3/2)=(𝑉′(2𝑚)^(3/2))/(3𝜋^2 ℏ^3 )⋅𝐸^(3/2)
上式对E求导：
𝑑𝑍=𝑉′/(2𝜋^2 ) (2𝑚/ℏ^2 )^(3∕2) 𝐸^(1∕2) 𝑑𝐸=𝑁(𝐸)𝑑𝐸
由式（3-26）能态密度（态密度）的定义，可得：
𝑁(𝐸)=lim 𝛥𝑍/𝛥𝐸=𝑑𝑍/𝑑𝐸=𝑉′/(2𝜋^2 ) (2𝑚/ℏ^2 )^(3∕2) 𝐸^(1∕2)
可见，电子的态密度并不是均匀分布的，电子能量越高，能态密度就越大。

## Slide 31
N(E)
E
31
能量标度下的态密度 N(E) ，一般简称态密度
电子的能态密度并不是均匀分布的
电子能量越高，能态密度就越大
能量标度下的状态密度
Notes: 这张图给出了能态密度随能量变化的曲线。

## Slide 32
第三章 固体电子论
3.1 索末菲自由电子论
3.1.1 波函数与E-k关系
3.1.2 能级与态密度
3.2 周期势场中电子运动状态
3.2.1 布洛赫定理
3.2.2 近自由电子近似
3.2.3 紧束缚近似
3.3 费米统计分布
Notes: 第3.2节，周期势场中电子运动状态。先讲布洛赫定理。

## Slide 33
布 洛 赫 定 理
研究金属电导理论，探讨德鲁德和索末菲理论所不能解决的问题
当时布洛赫非常了解经典电子论及半经典电子论的成功和困难。他敏锐地看到，尽管索末菲用量子统计代替了德鲁德的波尔兹曼统计，但他保留了理想电子气的假设，所以不能真正解释电子长平均自由程、电阻与温度等问题
发现薛定谔方程的解与自由电子德布罗意波的解差一个周期性的调幅因子
布洛赫抓住了问题的关键：电子是在离子间运动的，所以不能忽略离子的影响而看成自由电子
Notes: 经典电子论及半经典电子论在分析晶体的很多特性时取得了成功，但仍然有很多现象无法解释。布洛赫非常了解经典电子论及半经典电子论的成功和困难。他敏锐地看到，尽管索末菲用量子统计代替了德鲁德的玻尔兹曼统计，但他保留了理想电子气的假设，所以不能真正解释电子长平均自由程、电阻与温度的关系等问题。布洛赫抓住了问题的关键：电子是在离子间运动的，所以不能忽略离子的影响而看成自由电子。为了描述周期性势场：
中电子运动的一般性特点，布洛赫提出布洛赫定理——薛定谔方程的解与自由电子德布罗意波的解差一个周期性的调幅因子：
即在周期性势场中运动的电子波函数具有调幅平面波的形式
经典电子论及半经典电子论在分析晶体的很多特性时取得了成功，但仍然有很多现象无法解释。布洛赫（Felix Bloch，1905~1983年，瑞士）非常了解经典电子论及半经典电子论的成功和困难。他敏锐地看到，尽管索末菲用量子统计代替了德鲁德的玻尔兹曼统计，但他保留了理想电子气的假设，所以不能真正解释电子长平均自由程、电阻与温度的关系等问题。布洛赫抓住了问题的关键：电子是在离子间运动的，所以不能忽略离子的影响而看成自由电子。为了描述周期性势场：
├ 𝑉(𝑟)=𝑉(𝑟+𝑅_𝑛 )
中电子运动的一般性特点，布洛赫提出布洛赫定理——薛定谔方程的解与自由电子德布罗意波的解差一个周期性的调幅因子：
├ 𝜓(𝑟)=𝑒^(𝑖𝑘⋅𝑟) 𝑢(𝑟)
即在周期性势场中运动的电子波函数具有调幅平面波的形式

## Slide 34
实线快变函数
虚线慢变函数
在周期性势场中运动的电子波函数具有调幅平面波的形式，调幅因子是与晶格周期性形同的周期函数
布洛赫函数
布 洛 赫 定 理
Notes: 如图所示。图中虚线慢变平面波部分是自由电子波函数 ，实际上代表了自由粒子在晶体中传播的行波，平面波因子反映了电子在各个原胞之间的共有化运动，德鲁德和索末菲的自由电子论只是研究了这个共有化运动；实线快变的调幅因子是与晶格周期性相同的周期函数，它的振幅由一个原胞到另外一个原胞周期性地振荡，反映了单个原胞中电子的运动：
这里 称为布洛赫函数。与周期势场V (r) 有着同样的周期，是薛定谔方程在周期势场V (r) 中的本征函数，用布洛赫波函数描述的电子称为布洛赫电子。
如图3.9所示。图中虚线慢变平面波部分是自由电子波函数 𝑒^(𝑖𝑘⋅𝑟)，实际上代表了自由粒子在晶体中传播的行波，平面波因子反映了电子在各个原胞之间的共有化运动，德鲁德和索末菲的自由电子论只是研究了这个共有化运动；实线快变的调幅因子是与晶格周期性相同的周期函数，它的振幅由一个原胞到另外一个原胞周期性地振荡，反映了单个原胞中电子的运动：
├ 𝑢(𝑟+𝑅_𝑛)=𝑢(𝑟)
式（3-33）的├ 𝜓(𝑟)=𝑒^(𝑖𝑘⋅𝑟) 𝑢(𝑟) 称为布洛赫函数（Bloch wavefunction）。它与周期势场V (r) 有着同样的周期，是薛定谔方程在周期势场V (r) 中的本征函数，用布洛赫波函数描述的电子称为布洛赫电子。

## Slide 35
目的:
  描述周期性势场中，电子运动的一般性特点
布洛赫定理:
  当势场具有晶格周期性
  波动方程的解 具有这样的性质：
当平移晶格矢量Rn时，波函数只增加了位相因子
布 洛 赫 定 理
Notes: 布洛赫定理还有另一种表述：在晶格周期性势场 中，电子的波函数具有这样的性质:
即当平移晶格矢量时，波函数只增加了位相因子 。
布洛赫定理还有另一种表述：在晶格周期性势场 ├ 𝑉(𝑟)=𝑉(𝑟+𝑅_𝑛 )中，电子的波函数具有这样的性质:
├ 𝜓(𝑟+𝑅_𝑛)=𝑒^(𝑖𝑘⋅𝑅_𝑛 ) 𝜓(𝑟)
即当平移晶格矢量Rn时，波函数只增加了位相因子 𝑒^(𝑖𝑘⋅𝑅_𝑛 )。

## Slide 36
布洛赫定理：
证明：
电子的概率密度 在平移操作TR下是不变的：
因此，在相邻原胞中相应位置的
波函数应该就差一个简单相位系数：
布 洛 赫 定 理
由具有 个原胞的晶体
中的周期性边界条件确定
（li：整数）
Notes: 下面证明布洛赫定理。由晶格的平移对称性，设电子的概率密度在平移操作TR下是不变的：
这里
，
因此，在相邻原胞中相应位置的波函数应该就差一个简单相位系数（即模的平方是一样的，相位不一定一样）：
由周期性边界条件（波恩-卡门条件）可知：
因此有：
故得：
布洛赫定理得证。
下面证明布洛赫定理。由晶格的平移对称性，设电子的概率密度𝑛(𝑟)=〖|├ 𝜓(𝑟)|〗^2在平移操作TR下是不变的：
├ 𝑇_𝑅 𝑛(𝑟)=𝑛(𝑟+𝑅_𝑛^ )=𝑛(𝑟)
这里
𝑅_𝑛=∑129_𝑖▒𝑛_𝑖 𝛼_𝑖，(𝑖=𝑥,𝑦,𝑧)
因此，在相邻原胞中相应位置的波函数应该就差一个简单相位系数（即模的平方是一样的，相位不一定一样）：
├ 𝜓(𝑟+𝛼_𝑖)=𝑒^(𝑖𝜃_𝑖^ ) 𝜓(𝑟)
由式（3-15）周期性边界条件（波恩-卡门条件）可知：
𝑒^(𝑖𝑁_𝑖 𝜃_𝑖^ )=1
因此有：
├ 𝜃_𝑖=2𝜋/𝑁_𝑖 𝑙_𝑖 ■(&)(𝑙_𝑖^ 为整数)
由式（3-21）和（3-40），得：
├ 𝜓(𝑟+𝑅_𝑛)=𝜓(𝑟+∑129_𝑖▒𝑛_𝑖 𝛼_𝑖)=𝑒^(𝑖∑129_𝑖▒〖2𝜋/𝑁_𝑖 𝑙_𝑖 𝑛_𝑖 〗) 𝜓(𝑟)=𝑒^(𝑖𝑘⋅𝑅_𝑛 ) 𝜓(𝑟)
式（3-35）的布洛赫定理得证。

## Slide 37
  当势场具有晶格周期性
  波动方程的解具有这样的性质:
当平移晶格矢量Rn时，波函数只增加了位相因子
布 洛 赫 定 理
Notes: 可以看到，布洛赫定理的两种表述是等价的。

## Slide 38
被周期函数所调幅的平面波形式
  平面波：
  自由粒子在晶体中传播的行波，平面波因子反映了电子在各个原胞之间的共有化运动
  周期函数使得其振幅由一个原胞到另外一个原胞周期性地振荡，反映了单个原胞中电子的运动
布 洛 赫 定 理
Notes:   布洛赫 的平面波部分描述的是自由粒子在晶体中传播的行波，平面波因子反映了电子在各个原胞之间的共有化运动，
  周期函数使得其振幅由一个原胞到另外一个原胞周期性地振荡，反映了单个原胞中电子的运动。
  布洛赫函数 ├ 𝜓(𝑟)=𝑒^(𝑖𝑘⋅𝑟) 𝑢(𝑟) 的平面波部分描述的是自由粒子在晶体中传播的行波，平面波因子反映了电子在各个原胞之间的共有化运动，
  周期函数使得其振幅由一个原胞到另外一个原胞周期性地振荡，反映了单个原胞中电子的运动。

## Slide 39: 一维周期性势场模型
设一维“晶体”中包含N个周期（原胞）
Notes: 如果是一维周期性势场，设一维“晶体”中包含个周期（原胞），这里给出了一维薛定谔方程和周期势场的表达式。
如果是一维周期性势场，设一维“晶体”中包含𝑁个周期（原胞），这里给出了一维薛定谔方程和周期势场的表达式。

## Slide 40
布洛赫定理
  当势场具有晶格周期性：
  波动方程的解 具有这样的性质
当平移晶格矢量Rn时，波函数只增加了位相因子
一维周期性势场中的电子波函数
Notes: 以及一维周期性势场中的电子波函数。

## Slide 41
布洛赫固体电子能带理论
要解析地解出包含周期势的薛定谔方程是很难的，因此必须使用各种微扰论来简化问题
紧束缚模型
1928年布洛赫提出的第一个能带计算方法。电子在一个原子附近时，将主要受到该原子场的作用，把其它原子场的作用看成是微扰
——原子轨道线性组合法
用原子轨道的线性组合来构成
晶体中电子共有化运动的轨道：
固体中多数电子被紧紧束缚在原子周围的内壳层中，紧束缚模型把原子间的相互作用看成微扰，可以解释内层电子的运动状态
微扰论的零级哈密顿量是孤立原子的哈密顿量，
与共有化运动的价电子的运动状态相差较远
Notes: 要解析地解出包含周期势的薛定谔方程是很难的，因此必须使用各种微扰论来简化问题。
解包含周期势薛定谔方程的一种近似方法是紧束缚模型。也就是第二章中讲到的原子轨道线性组合法。
在固体中，多数电子被紧紧束缚在原子周围的内壳层中，紧束缚模型假设电子在一个原子附近时，主要受到该原子场的作用，把其它原子场的作用看成是微扰；这里把孤立原子中电子的哈密顿量选为零级哈密顿量，该模型可以很好地解释内层电子的运动状态。
但是由于微扰论的零级哈密顿量是孤立原子的哈密顿量，与共有化运动的价电子的运动状态相差较远。

## Slide 42: 周期性势场的特点
离子实的影响:
  远离离子实的区域，比如两个离子实之间区域
    接近0，变化缓慢
  接近离子实的区域
    急剧下降，极大的负值
周期性势场：
Notes: 考虑到晶体内部的周期势场，只有在接近离子实的区域势场会急剧下降，出现极大的负值；而在远离离子实的区域，比如两个离子实之间的区域势场是接近零且变化缓慢的。

## Slide 43
布洛赫固体电子能带理论
要解析地解出包含周期势的薛定谔方程是很难的，因此必须使用各种微扰论来简化问题
紧束缚模型
1928年布洛赫提出的第一个能带计算方法。电子在一个原子附近时，将主要受到该原子场的作用，把其它原子场的作用看成是微扰
——原子轨道线性组合法
弱晶格势近似
——近自由电子近似
自由电子哈密顿量被选为微扰论中的零级哈密顿量
（索末菲自由电子模型），把周期性势场作为微扰，
适用解释外层电子的运动状态
Notes: 由于晶体中电子是在很弱的周期势场中运动，电子的运动状态接近自由电子，但同时受到周期势场的影响；由于周期势场很弱，所以其对电子状态的影响可以用微扰理论处理；
这就是另一种常用的方法：近自由电子近似方法的基本思想。近自由电子近似，也称为弱晶格势近似。
自由电子哈密顿量（索末菲自由电子模型）被选为零级哈密顿量 ，晶格的周期势场则作为微扰 。该方法适用于描述参与共有化运动的外层价电子的运动状态。
近自由电子近似，也称为弱晶格势近似（weak potential approximation）是一种常用的方法。从图3.10所示晶体内部周期势场示意图可以看出，只有在接近离子实的区域势场会急剧下降，出现极大的负值；而在远离离子实的区域，比如两个离子实之间的区域势场是接近零且变化缓慢的。近自由电子近似的具体思路是假定晶体中电子是在很弱的周期势场中运动，电子的运动状态接近自由电子，但同时受到周期势场的影响；由于周期势场很弱，所以其对电子状态的影响可以用微扰理论处理；自由电子哈密顿量（索末菲自由电子模型）被选为零级哈密顿量 𝐻_0，晶格的周期势场则作为微扰𝐻′ 。该方法适用于描述参与共有化运动的外层价电子的运动状态。

## Slide 44
O
R1
k1
k1
k2
k2
A
-k1
d
根据倒格矢的定义：
则存在一个倒格矢G1：
这个虚拟波与入射波k1的合波，就得到衍射波k2
周期性的晶格结构对入射波的作用，
就是等效为以倒格矢为波矢的波的作用
衍射波矢与倒格空间
根据劳厄衍射方程
周期性晶格结构对入射波的作用（从波矢为k1的入射波到波矢为k2的散射波），可以等效为以该晶格倒格矢为波矢的波的作用。换言之，一个空间的周期结构可以看成是一个虚拟波，它的波矢就是这个周期结构的一个倒格矢量:
虚拟波的波矢
Notes: 第一章中描述了在特定方向上，当入射电磁波的空间频率（波矢）等于晶格空间频率（倒格矢）半数的整数倍时会发生衍射极大。

## Slide 45
O
R1
k1
k1
k2
k2
A
-k1
d
这个虚拟波与入射波k1的合波，就得到散射波k2
周期性的晶格结构对入射波的作用，
就是等效为以倒格矢为波矢的波的作用
衍射波矢与倒格空间
在特定的方向上，当入射电磁波的空间频率（波矢）等于晶格空间频率（倒格矢）的半数的整数倍时，会发生衍射极大
对于晶格中的电子波函数，也有类似的规律…….
Notes: 对于晶格中的电子波函数，也有类似的规律。

## Slide 46
在特定的方向上，当入射电磁波的空间频率（波矢）等于晶格空间频率（倒格矢）的半数的整数倍时，会发生衍射极大
对于晶格中的电子波函数，也有类似的规律…….
衍射波矢与倒格空间
k 取离散值:
li 是整数
在一些特殊的空间频率点上电子的运动状态会很大程度上偏离自由电子模型
或：具有某些波矢的电子运动状态，会很大程度上偏离自由电子模型
Notes: 近自由电子近似的方法，就是在自由电子模型上加上周期势场的微扰，其结果是，只在一些特殊的空间频率点上电子的运动状态会很大程度上偏离自由电子模型，或者说，具有某些波矢的电子运动状态，会很大程度上偏离自由电子模型。

## Slide 47
固体电子论的发展史
德鲁德 经典电子理论
索末菲自由电子模型
布洛赫固体电子能带理论
经典电子被处理成
服从量子统计的费米子
周期性势场
紧束缚模型
(tight-binding model)
弱晶格势近似
(weak potential approximation)
内层电子
外层电子
Notes: 本课程重点讲述采用近自由电子近似模型，来分析晶体周期势场中电子的运动状态。

## Slide 48
第三章 固体电子论
3.1 索末菲自由电子论
3.1.1 波函数与E-k关系
3.1.2 能级与态密度
3.2 周期势场中电子运动状态
3.2.1 布洛赫定理
3.2.2 近自由电子近似
3.2.3 紧束缚近似
3.3 费米统计分布
Notes: 本课程重点讲述采用近自由电子近似模型，来分析晶体周期势场中电子的运动状态。

## Slide 49: 近自由电子近似的基本思想
问题：求解周期性势场中的薛定谔方程
思路：
  假定晶体中电子是在很弱的周期场中运动
  电子的运动情况很像自由电子，但受到势场的影响
  势场很弱，周期势场对电子状态的影响可以用微扰论处理
V (x)
Notes: 近自由电子近似的具体思路是假定晶体中电子是在很弱的周期势场中运动，电子的运动状态接近自由电子，但同时受到周期势场的影响；由于周期势场很弱，所以其对电子状态的影响可以用微扰理论处理；

## Slide 50
薛定谔方程(Shrodinger Equation) ：
电子的哈密顿算符：
绝热近似
自恰场近似
周期性势场下电子的波动方程
当V = 0，即为自由电子的波动方程
Notes: 设晶格周期势场为：
周期势场下电子的能量本征值方程：
这里为电子的质量，上式即为自由电子的波动方程。这里用到了两个近似，一个是绝热近似，另一个是自洽场近似。所谓绝热近似即没有考虑原子核的振动，认为原子核是静止不动的；自洽场近似则认为电子是全同一样的，这样只要研究一个电子的状态即可。
设晶格周期势场为：
├ 𝑉(𝑟)=𝑉(𝑟+𝑅_𝑛 )
由式（2-8）可知，周期势场下电子的能量本征值方程：
├ [├ −ℏ^2/(2𝑚_0 ) ∇^2+𝑉(𝑟)]𝜓(𝑟)=𝐸𝜓(𝑟)
这里m0为电子的质量，当 时式（3-43）即为自由电子的波动方程。这里用到了两个近似，一个是绝热近似，另一个是自洽场近似。所谓绝热近似即没有考虑原子核的振动，认为原子核是静止不动的；自洽场近似则认为电子是全同一样的，这样只要研究一个电子的状态即可。

## Slide 51: 基态（没有微扰的自由态）
一维周期势场中的薛定谔波动方程
一维晶格势场：
对平均场的偏离量
（即只考虑周期势场的平均场时）
其中：
晶格长度L=Na，N为原胞数，a为晶格常数
周期场的平均场
Notes: 为简单起见，先分析一维晶格的情况。一维周期势场中有：
设周期变化的势场 由两部分组成：
其中，是周期势场的平均场，为对平均场的偏离量。当，即只考虑周期势场的平均场时，该式的解是没有微扰的自由态，称为基态：
其中 是一维晶格的宏观尺寸，为原胞数，为晶格常数。与3.1节中索末菲模型的结果相类似，取离散值:
为简单起见，先分析一维晶格的情况。一维周期势场中有：
├ [├ −ℏ^2/2𝑚 𝑑^2/(𝑑𝑥^2 )+𝑉(𝑥)] 𝜓_(〖^𝑘〗)^ (𝑥)=𝐸𝜓_(〖^𝑘〗)^ (𝑥)
设周期变化的势场 ├ 𝑉(𝑥)由两部分组成：
𝑉(𝑥)=𝑉_0^ +𝛥𝑉
其中，V0 是周期势场的平均场，DV为对平均场的偏离量。当𝛥𝑉=0，即只考虑周期势场的平均场时，式（3-44）的解是没有微扰的自由态，称为基态：
𝜓_𝑘 〖^((0) )〗(𝑥)=1/√𝐿 𝑒^𝑖𝑘𝑥
其中 是一维晶格的宏观尺寸，N为原胞数，a为晶格常数。与3.1节中索末菲模型的结果相类似，k 取离散值:
├ 𝑘=𝑙/𝑁𝑎(2𝜋)■(&)(𝑙为整数)

## Slide 52
E(k)
k
（即只考虑周期势场的平均场时）
零次近似解：
E 为k 的函数，
具有抛物线的形式
k 取离散值:
l 是整数
零次解是自由电子波函数
E 的本征值
基态（没有微扰的自由态）
Notes: 对应每一个态能级本征值的零次近似解：
对应每一个k态能级本征值的零次近似解：
𝐸_𝑘^0=(ℏ^2 𝑘^2)/2𝑚"0" +𝑉_0^

## Slide 53
时，采用微扰理论解：
将V(x)展成付里叶级数：
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
Notes: 当时：
将展开傅里叶级数：
当𝛥𝑉≠0时：
𝐻=−ℏ^2/2𝑚 𝑑^2/(𝑑𝑥^2 )+𝑉(𝑥)■(&)（其中：𝑉(𝑥)=𝑉"0"+𝛥𝑉）
将V(x)展开傅里叶级数：
𝑉(𝑥)=∑129_𝑛▒〖𝑉_𝑛 𝑒𝑥𝑝[𝑖 2𝜋/𝑎 𝑛𝑥] 〗=𝑉_0+∑129_𝑛▒〖′𝑉_𝑛 𝑒𝑥𝑝[𝑖 2𝜋/𝑎 𝑛𝑥] 〗

## Slide 54
微扰项H’
零级近似
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
时，采用微扰理论解：
Notes: 则有
其中：
这里为整数， 就是零级哈密顿量，是微扰项。可以看出， 时的基态就是 的本征值，在此基础上，把的影响逐级考虑进去，获得周期势场下对电子能级（能量本征值）的修正，以求出尽可能精确的近似解。
则有
𝐻=−ℏ^2/2𝑚 𝑑^2/(𝑑𝑥^2 )+𝑉(𝑥)=−ℏ^2/2𝑚 𝑑^2/(𝑑𝑥^2 )+𝑉_0+∑129_(𝑛≠0)▒𝑉_𝑛 𝑒𝑥𝑝(𝑖 2𝜋𝑛𝑥/𝑎)=𝐻_0+𝐻′
其中：
𝐻_0=−ℏ^2/2𝑚 𝑑^2/(𝑑𝑥^2 )+𝑉_0
𝐻^′=∑129_(𝑛≠0)▒𝑉_𝑛 𝑒𝑥𝑝(𝑖 2𝜋𝑛𝑥/𝑎)
这里n为整数， 𝐻_0就是零级哈密顿量，𝐻′是微扰项。可以看出，𝛥𝑉=0 时的基态就是𝐻_0 的本征值，在此基础上，把𝐻′的影响逐级考虑进去，获得周期势场下对电子能级（能量本征值）的修正，以求出式（3-51）尽可能精确的近似解。

## Slide 55: 量子力学——微扰理论
体系的能量本征值问题除了少数体系，往往不能严格求解，
因此，在处理各种实际问题时，除了采用适当的模型以简化
问题外，往往还需要采合适的近似解法。微扰理论是应用最
广泛的近似方法
薛定谔波动方程:
中的Hamilton量H可以分为两部分：
设H0的本征值和本征函数比较容易解出，或已有现成的解。
与H0相比，H’是个很小的量，称为微扰
因此，可以在H0的基础上，把H’的影响逐级考虑进去，
以求出薛定谔方程尽可能精确的近似解
Notes: 量子力学中，体系的能量本征值问题除了少数体系，往往不能严格求解，因此，在处理各种实际问题时，除了采用适当的模型以简化问题外，往往还需要采合适的近似解法。微扰理论是应用最广泛的近似方法。

## Slide 56: 周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
时，采用微扰理论解：
零级近似
零次解是自由电子波函数
E(k)
k
微扰项
Notes: 零次解就是自由电子波函数。

## Slide 57
将以上各展开式代入Schrödinger方程中，得到各个
阶次的微扰方程：
根据微扰理论，分别对电子能量E(k)和波函数 (k)展开
——零阶微扰方程
——一阶微扰方程
——二阶微扰方程
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
Notes: 根据微扰理论，把电子能量和波函数分别展开成：
将以上各展开式代入能量本征值方程中，得到各个阶次的微扰方程：
根据微扰理论，把电子能量E(k)和波函数 (k)分别展开成：
𝐸(𝑘)=𝐸_𝑘^((0) )+𝐸_𝑘^((1) )+𝐸_𝑘^((2) )+…
𝜓_𝑘=𝜓_𝑘^((0) )+𝜓_𝑘^((1) )+𝜓_𝑘^((2) )+…
将以上各展开式代入式（3-44）的能量本征值方程中，得到各个阶次的微扰方程：
𝐻_0 𝜓_𝑘^((0) )=𝐸_𝑘^((0) ) 𝜓_𝑘^((0) ) ■(&)■(&)■(&)■(■(&)&)■(&)■(&)" "——零阶微扰方程
𝐻_0 𝜓_𝑘^((1) )+𝐻^′ 𝜓_𝑘^((0) )=𝐸_𝑘^((0) ) 𝜓_𝑘^((1) )+𝐸_𝑘^((1) ) 𝜓_𝑘^((0) ) ■(&)■(&)" "——一阶微扰方程
𝐻_0 𝜓_𝑘^((2) )+𝐻^′ 𝜓_𝑘^((1) )=𝐸_𝑘^((0) ) 𝜓_𝑘^((2) )+𝐸_𝑘^((1) ) 𝜓_𝑘^((1) )+𝐸_𝑘^((2) ) 𝜓_𝑘^((0) ) ■(&)——二阶微扰方程

## Slide 58
零级近似方程：
能量本征值：
令V0=0
相应归一化波函数：
正交归一性：
k 取离散值:
lx 是整数
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
Notes: 式中的 即是零阶微扰方程的解，具有正交归一性，即：
式（3-46）中的 即是零阶微扰方程的解，具有正交归一性，即：
∫130_0^𝐿▒𝜓_(𝑘^′)^(0)∗┤ 𝜓_𝑘^((0) ) 𝑑𝑥=𝛿_(𝑘^′ 𝑘)

## Slide 59
零级近似方程：
能量本征值：
令V0=0
相应归一化波函数：
正交归一性：
k 取离散值:
lx 是整数
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
Notes: 证明如下：
证明如下：
∫130_0^𝑁𝑎▒𝜓_(𝑘^′)^(0)∗┤ 𝜓_(𝑘^′)^((0) ) 𝑑𝑥=1/𝐿 ∫130_0^𝑁𝑎▒𝑒^(𝑖(𝑘−𝑘^′)𝑥) 𝑑𝑥={■(1■(&&&■(&&&■(&&𝑘=𝑘^′ )))@〖1/├ 𝑖𝐿(𝑘−𝑘^′ ) 𝑒^(𝑖(𝑘−𝑘^′)𝑥) |〗_0^𝑁𝑎=0■(&)𝑘≠𝑘^′ )┤=𝛿_(𝑘^′ 𝑘)

## Slide 60
将以上各展开式代入Schrödinger方程中，得到各个
阶次的微扰方程：
根据微扰理论，分别对电子能量E(k)和波函数 (k)展开
——零阶微扰方程
——一阶微扰方程
——二阶微扰方程
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
Notes: 下面求解能级的一阶、二阶修正项，以及波函数的一阶修正项。

## Slide 61
能量本征值的一级修正为：
波函数的一级修正:
代表积分中不包括 k’=k 这一项
非简并：不存在
能量本征值的二级修正为：
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
Notes: 由微扰理论可以得到能量和波函数各级修正项的表达式。能量的一级修正项为：
能量的二级修正项为：
这里暂不考虑简并 的情况， 代表积分中不包括= 这一项。
波函数的一级修正项：
由微扰理论可以得到能量和波函数各级修正项的表达式。能量的一级修正项为：
𝐸_𝑘^((1) )=∫128▒〖(𝜓_𝑘^0 )^∗ [𝛥𝑉] 〗 " " 𝜓_𝑘^0 𝑑𝑥=〈𝑘|𝛥𝑉|𝑘〉
能量的二级修正项为：
𝐸_𝑘^((2) )=∑129_𝑘′▒〖′〖|〈𝑘′|𝛥𝑉|𝑘〉|〗^2/(𝐸_𝑘^0−𝐸_𝑘′^0 )〗
这里暂不考虑简并|𝐸_𝑘^0−𝐸_𝑘′^0 |~0 的情况， ∑129_𝑘′▒′代表积分中不包括 k’=k 这一项。
波函数的一级修正项：
𝜓_𝑘^((1) )=∑129_𝑘′▒〖′〈𝑘′|𝛥𝑉|𝑘〉/(𝐸_𝑘^0−𝐸_𝑘′^0 ) 𝜓_𝑘′^0 〗

## Slide 62
能量本征值的一级修正为：
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
Notes: 将代入，可得：
下面分别求解式（3-62）-（3-64）。将𝛥𝑉"=" 𝑉(𝑥)−𝑉"0" 代入式（3-62），可得：
𝐸_𝑘^((1) )=∫128▒〖(𝜓_𝑘^0 )^∗ [𝑉(𝑥)−𝑉"0" ] 〗 " " 𝜓_𝑘^0 𝑑𝑥=∫128▒├ (𝜓_𝑘^0 )^∗ 𝑉(𝑥) " " 𝜓_𝑘^0 𝑑𝑥−𝑉"0" ∫128▒(𝜓_𝑘^0 )^∗ 𝜓_𝑘^0 𝑑𝑥=𝑉"0"−𝑉"0"="0"

## Slide 63
能量本征值的一级修正为：
波函数的一级修正:
代表积分中不包括 k’=k 这一项
非简并：不存在
能量本征值的二级修正为：
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
=0
Notes: 也就是能级的一阶修改项为0。
也就是能级的一阶修改项为0。𝐸_𝑘^((1) )=0

## Slide 64
本征值的二级修正为：
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
微扰的物理分析：
  考虑所有其它k’状态对于 k 状态的影响，这些影响的强弱则与势场起伏有关
Notes: 将微扰项展开：
代入能级的二级修正式，有：
即能量的一级修正项为零。将式（3-51）所示微扰项𝛥𝑉展开：
𝛥𝑉=∑129_𝑛▒〖′𝑉_𝑛 𝑒𝑥𝑝[𝑖 2𝜋/𝑎 𝑛𝑥] 〗
代入能级的二级修正式（3-63），有：
■(〈𝑘′|𝛥𝑉|𝑘〉="1" /𝑁𝑎 ∫130_0^𝑁𝑎▒𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝑘′𝑥)𝛥𝑉𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘𝑥)𝑑𝑥@" " =∑129_𝑛▒′ "1" /𝑁𝑎 ∫130_0^𝑁𝑎▒〖𝑉_𝑛 𝑒𝑥𝑝[𝑖(−𝑘′+2𝜋/𝑎 𝑛+𝑘)𝑥] 〗 𝑑𝑥)

## Slide 65
本征值的二级修正为：
≠ 0时，一定是2p/Na的整数倍
k 取离散值:
lx 是整数
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
Notes: 该式的物理意义是二级修正来自所有其它 状态对于 状态的作用，这些作用的强弱与势场起伏有关，下面具体分析。
当 时，有：
所以：
这时能量的二级修正项也为零。
式（3-67）的物理意义是二级修正来自所有其它k’状态对于k状态的作用，这些作用的强弱与势场起伏有关，下面具体分析。当 −𝑘′+2𝜋/𝑎 𝑛+𝑘≠0时，有：
∫130_0^𝑁𝑎▒𝑒𝑥𝑝[𝑖(−𝑘′+2𝜋/𝑎 𝑛+𝑘)𝑥] 𝑑𝑥="0"
所以：
〈𝑘′|𝛥𝑉|𝑘〉="0"
这时能量的二级修正项也为零。

## Slide 66
本征值的二级修正为：
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
= 0时
Notes: 当 时，则有：
代入，有：
只有当 时，能级的二阶修正项不为零，正是周期势场的傅里叶展开系数。
当 −𝑘′+2𝜋/𝑎 𝑛+𝑘=0时，则有：
∫130_0^𝑁𝑎▒𝑒𝑥𝑝[𝑖(−𝑘′+2𝜋/𝑎 𝑛+𝑘)𝑥] 𝑑𝑥=𝑁𝑎
代入式（3-67），有：
〈𝑘′|𝛥𝑉|𝑘〉=𝑉𝑛

## Slide 67
本征值的二级修正为：
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
k 取离散值:
lx 是整数
由于 k 和 k’ 的取值都是 的形式，所以仅对某一个
n 值才有:
Notes: 由于 和 的取值都是 的形式，所以仅对某一个 值才可能有
由于 k 和 k’ 的取值都是𝑘=2𝜋𝑙/𝑁𝑎 的形式，所以仅对某一个 n 值才可能有−𝑘′+2𝜋/𝑎 𝑛+𝑘=0，

## Slide 68
本征值的二级修正为：
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
k 取离散值:
lx 是整数
由于 k 和 k’ 的取值都是 的形式，所以仅对某一个
n 值才有:
本征值的二级修正为：
Notes: 即，，有
即，𝑛=(𝑙_𝑥−𝑙_𝑥^′)/𝑁 时，有−𝑘′+2𝜋/𝑎 𝑛+𝑘=0。

## Slide 69
本征值的二级修正为：
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
Notes: 所以式中的求和式中只有一项
所以式（3-67）中的求和式中只有一项
〈𝑘′|𝛥𝑉|𝑘〉="1" /𝑁𝑎 ∫130_0^(𝑁_𝑎)▒𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝑘′𝑥)𝛥𝑉𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘𝑥)𝑑𝑥={■(𝑉_𝑛 " " 当" " −𝑘′+2𝜋/𝑎 𝑛+𝑘="0" @0" " 其余情况)┤

## Slide 70
能量本征值的二级修正为：
k’对应的波可以看作 k状态波在周期性势场各频率分量对应的散射波自由电子波函数经过周期势场的散射后改变了原有的能量
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
Notes: 将 代入，可得能级的二级修正项为:
将 𝐸_𝑘^0−𝐸_𝑘′^0=ℏ^2/2𝑚 [𝑘^2−(𝑘+2𝜋/𝑎 𝑛)^2 ]及式（3-72）代入式（3-63）和（3-64），可得能级的二级修正项及波函数的一级修正项分别为:
𝐸_𝑘^((2) )=∑129_𝑘′▒〖′〖|〈𝑘′|𝛥𝑉|𝑘〉|〗^2/(𝐸_𝑘^0−𝐸_𝑘′^0 )〗=∑129_𝑛′▒〖′〖|𝑉_𝑛 |〗^2/(ℏ^2/2𝑚 [𝑘^2−(𝑘+2𝜋/𝑎 𝑛)^2 ] )〗

## Slide 71
能量本征值的一级修正为：
波函数的一级修正:
代表积分中不包括 k’=k 这一项
非简并：不存在
能量本征值的二级修正为：
周期势场下对电子能级(能量本征值)修正
=0
Notes: 波函数的一级修正项：
波函数的一级修正项：
𝜓_𝑘^((1) )=∑129_𝑘′▒〖′(|〈𝑘′|𝛥𝑉|𝑘〉|)/(𝐸_𝑘^0−𝐸_𝑘′^0 ) 𝜓_𝑘′^0 〗

## Slide 72
波函数的一级修正：
周期势场下对电子波函数的修正
Notes: 代入刚才求出的：
代入刚才求出的：〈𝑘′|𝛥𝑉|𝑘〉

## Slide 73: 波函数的一级修正
Notes: ■(𝜓_𝑘=𝜓_𝑘^0+𝜓_𝑘^((1) )=1/√𝐿 𝑒^𝑖𝑘𝑥+∑129_𝑛▒〖′𝑉_𝑛/(ℏ^2/2𝑚 [𝑘^2−(𝑘+𝑛/𝑎 2𝜋)^2 ] )⋅1/√𝐿 𝑒^(𝑖(𝑘+2𝜋 𝑛/𝑎)𝑥) 〗@■(&&&&)=1/√𝐿 𝑒^𝑖𝑘𝑥 {1+∑129_𝑛▒〖′𝑉_𝑛/(ℏ^2/2𝑚 [𝑘^2−(𝑘+2𝜋𝑛/𝑎)^2 ] )⋅𝑒𝑥𝑝[𝑖 2𝜋/𝑎 𝑛𝑥] 〗}@├ ■(&&&&)=1/√𝐿 𝑒^𝑖𝑘𝑥 𝑢_𝑘 (𝑥) )

## Slide 74
由于大括号内的指数函数当 x 改变 a 的整数倍时不变，说明大括号内的函数是晶格的周期函数。于是周期场中的电子波函数等于自由电子波函数乘晶格周期函数，即调幅平面波
波函数的一级修正
具有布洛赫函数的形式
Notes: 很明显，对于式中大括号内的指数函数，当 的改变量是晶格常数 的整数倍时，数值不变，说明大括号内的函数是晶格的周期函数。于是周期势场中的电子波函数等于自由电子波函数乘上晶格周期函数，即为调幅平面波，具有布洛赫函数的形式。
很明显，对于式中大括号内的指数函数，当𝑥 的改变量是晶格常数𝑎 的整数倍时，数值不变，说明大括号内的函数是晶格的周期函数。于是周期势场中的电子波函数等于自由电子波函数乘上晶格周期函数，即为调幅平面波，具有布洛赫函数的形式。

## Slide 75
周期场中的电子波函数是由波矢为k 的前进平面波和
被周期势场散射的各散射波的叠加形成的
前进平面波
散射波的叠加
散射波的振幅
倒格矢
波函数的一级修正
具有布洛赫函数的形式
Notes: 周期势场中的电子波函数是由波矢为 的前进平面波和被周期势场散射的各散射波的叠加形成的。
周期势场中的电子波函数是由波矢为𝑘 的前进平面波和被周期势场散射的各散射波的叠加形成的。

## Slide 76
前进平面波
散射波的叠加
散射波的振幅
倒格矢
波函数的一级修正
具有布洛赫函数的形式
一般情况下，各原子所产生的散射波的位相之间没有什么关系，彼此抵消，周期场对前进平面波影响不大，如果忽略这
个影响，则是一个自由电子波函数。这正是零次近似的情形
自由电子的波函数
Notes: 一般情况下，各原子所产生的散射波的位相之间没有什么关系，彼此抵消，周期势场对前进平面波影响不大。如果忽略这个影响（ 项），波函数则是一个自由电子波函数。这正是零次近似的情形。

## Slide 77
前进平面波
散射波的叠加
散射波的振幅
倒格矢
波函数的一级修正
具有布洛赫函数的形式
自由电子的波函数
波函数的一级修正
周期场中的电子波函数是由波矢为k 的前进平面波和
被周期势场散射的各散射波的叠加形成的
波函数的一级修正
k 取值在布里渊区边界 时，
作为电子的波函数：
布拉格定律
此时发生了布拉格反射，反射波很强，
不能再当作微扰处理！
Notes: 取值在布里渊区边界 的时候，有：
这时， 。而作为电子的波函数，有 ，即此时正好满足 。根据布拉格定律（ ）可知，此时将发生布拉格反射， 的反射波很强，不能再当作微扰处理，而其它反射波的影响可以忽略不计。
k 取值在布里渊区边界𝑘=−𝑛𝜋/𝑎 的时候，有：
[𝑘^2−(𝑘+2𝜋𝑛/𝑎)^2 ]="0"
这时，𝑘′=𝑘+2𝜋𝑛/𝑎=𝜋𝑛/𝑎 。而作为电子的波函数，有𝑘′=2𝜋/𝜆 ，即此时正好满足 2𝑎=𝑛𝜆。根据布拉格定律（ 2𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃=𝑛𝜆）可知，此时将发生布拉格反射，𝑘′=𝜋𝑛/𝑎 的反射波很强，不能再当作微扰处理，而其它反射波的影响可以忽略不计。

## Slide 78
前进平面波
散射波的叠加
散射波的振幅
倒格矢
波函数的一级修正
具有布洛赫函数的形式
自由电子的波函数
波函数的一级修正
周期场中的电子波函数是由波矢为k 的前进平面波和
被周期势场散射的各散射波的叠加形成的
波函数的一级修正
k 取值在布里渊区边界 时，
作为电子的波函数：
布拉格定律
k’=pn/a对前进波的影响最大。忽略其他反射波的影响，这时的电子波函数就是波矢为 k 和k’ 的两个平面波叠加形成的驻波
Notes: 对前进波的影响最大。忽略其他反射波的影响，这时的电子波函数就是波矢为和 的两个平面波叠加形成的驻波。
𝑘′=𝜋𝑛/𝑎对前进波的影响最大。忽略其他反射波的影响，这时的电子波函数就是波矢为 𝑘 和 𝑘′ 的两个平面波叠加形成的驻波。

## Slide 79: 简并状态对应的处理方法
k 取值在布里渊区边界 时，
作为电子的波函数：
布拉格定律
这时：
存在简并状态，能量相等。即不同的本征态：
具有相同的能量值！
Notes: 这时的电子波函数只考虑是波矢为 和 的两个平面波叠加形成的驻波，而且这时有：
和 是两个能量相等的本征态，称为简并状态。相应波函数为：
这时的电子波函数只考虑是波矢为 k 和 k’ 的两个平面波叠加形成的驻波，而且这时有：
├ 𝐸^"0" (𝑘)=(ℏ^2 𝑘^2)/2𝑚=(ℏ^2 (𝑘′)^2)/2𝑚=𝐸^"0" (𝑘′)
k 和 k’ 是两个能量相等的本征态，称为简并状态，如图3.12所示。相应波函数为：
├ 𝜓^"0" (𝑘)="1" /√𝐿 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘𝑥)
├ 𝜓^"0" (𝑘′)="1" /√𝐿 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘′𝑥)

## Slide 80
简并状态对应的处理方法
k 取值在布里渊区边界 时，
作为电子的波函数：
布拉格定律
这时：
存在简并状态，能量相等。即不同的本征态：
具有相同的能量值！
简并微扰法
E(k)
k
Notes: 如图所示， 和 是两个本征态能量相等，即能量是简并的。
如图所示，𝑘 和 𝑘′是两个本征态能量相等，即能量是简并的。

## Slide 81: 简并微扰计算
在简并微扰的计算中，零级近似波函数选择为简并态的适当线性组合:
把波函数带回薛定谔波动方程：
Notes: 在这种情况下，需要采用简并微扰法。在简并微扰的计算中，零级近似波函数选择为简并态的适当线性组合:
把波函数带回能量本征值方程式：
有：
因为 为无微扰 时的能量本征值，即：
代入后有：
在这种情况下，需要采用简并微扰法。在简并微扰的计算中，零级近似波函数选择为简并态的适当线性组合:
𝜓=𝑎𝜓_𝑘^0+𝑏𝜓_𝑘′^0 ■(&)（其中：𝑘=−𝑛𝜋/𝑎，" " 𝑘’=𝑛𝜋/𝑎）
把波函数式（3-79）带回能量本征值方程式（3-44）：
├ [├ −ℏ^2/2𝑚 𝑑^2/(𝑑𝑥^2 )+𝑉(𝑥)]𝜓(𝑥)=𝐸𝜓(𝑥)
有：
├ [−ℏ^2/2𝑚 𝑑^2/(𝑑𝑥^2 )+𝑉+𝛥𝑉](𝑎𝜓_𝑘^0+𝑏𝜓_𝑘′^0)=𝐸(𝑎𝜓_𝑘^0+𝑏𝜓_𝑘′^0 )
因为 𝐸_𝑘^0 、𝐸_𝑘′^0为无微扰𝛥𝑉=0时的能量本征值，即：
├ [−ℏ^2/2𝑚 𝑑^2/(𝑑𝑥^2 )+𝑉] 𝜓_𝑘^0 (𝑥)=𝐸_𝑘^0 𝜓_𝑘^0 (𝑥)
├ [−ℏ^2/2𝑚 𝑑^2/(𝑑𝑥^2 )+𝑉] 𝜓_𝑘′^0 (𝑥)=𝐸_𝑘′^0 𝜓_𝑘′^0 (𝑥)
所以，式（3-82）、（3-83）代入式（3-81）有：
├ (𝐸_𝑘^0+𝛥𝑉)𝑎𝜓_𝑘^0+(𝐸_├ 𝑘’^0+𝛥𝑉)𝑏𝜓_𝑘′^0=𝐸(𝑎𝜓_𝑘^0+𝑏𝜓_𝑘′^0 )

## Slide 82
两边左乘基态波函数 yk 和yk’ 的共轭并积分，可得:
简并微扰计算
Notes: 两边左乘基态波函数 和 的共轭并积分，可得:
式（3-84）两边左乘基态波函数 ├ 𝜓_𝑘^0 (𝑥)和 ├ 𝜓_𝑘′^0 (𝑥)的共轭并积分，可得:
{■((𝐸_𝑘^0 "−" 𝐸)𝑎+𝑉_𝑛^∗ 𝑏=0┤@𝑉_𝑛^ 𝑎+(𝐸_𝑘′^0−𝐸)𝑏=0)┤

## Slide 83
a，b有解条件：
简并微扰计算
Notes: 、 有解的条件是系数行列式为零，即：
a、b有解的条件是系数行列式为零，即：
|■(𝐸_𝑘^0−𝐸&𝑉_𝑛^∗@𝑉_𝑛&𝐸_𝑘′^0−𝐸)|=0

## Slide 84
带隙：2|Vn|
简并微扰计算
Notes: 可得：
分析上式，当 ，即时，有：
如图所示，其中 就是的展开系数。可以看到，由于周期势场的微扰，原来的一个能量值分裂成了 和 两个能量值，函数在 处断开，产生宽度为 2| | 的能量间隙。
可得：
𝐸_±=1/2 {(𝐸_𝑘^0+𝐸_𝑘′^0 )±[(𝐸_𝑘^0−𝐸_𝑘′^0 )^2+4〖|𝑉_𝑛 |〗^2 ]^(1∕2) }
分析上式，当𝐸_𝑘^0=𝐸_𝑘′^0 " "=𝐸_^0 " " ，即𝑘=−𝑛𝜋/𝑎，" " 𝑘’=𝑛𝜋/𝑎时，有：
𝐸_±^ =〈■(𝐸_^0+|𝑉_𝑛 |@𝐸_^0−|𝑉_𝑛 |)┤
如图3.13所示，其中Vn 就是式（3-66）中 ├ 𝑉(𝑥)的展开系数。可以看到，由于周期势场的微扰，原来的一个能量值E0分裂成了E+ 和 E- 两个能量值，函数 E(k) 在𝑘=𝑛𝜋/𝑎 处断开，产生宽度为 2|Vn| 的能量间隙。

## Slide 85
简并微扰计算
布里渊区边界附近的情况
Notes: 我们再看下在布里渊区边界附近的情况。

## Slide 86
布里渊区边界附近的情况
Notes: 当 ，即这时把式中括号 [ ] 内的式子对 利用近似公式展开，可得：
当 ，即𝑘很接近−𝑛𝜋/𝑎，这时把式（3-87）括号 [ ] 内的式子对 (𝐸_𝑘′^0−𝐸_𝑘^0)/|𝑉_𝑛 | 利用近似公式(1+𝑥)^(1∕2)≈1+1/2 𝑥展开，可得：

## Slide 87
布里渊区边界附近的情况
Notes: 由于可有：
将式代入 ：可得（蓝色标注公式），
这里：
由于𝑘很接近−𝑛𝜋/𝑎，𝑘^′ 很接近 𝑛𝜋/𝑎，可有：
■(𝑘=−𝜋𝑛/𝑎 (1−𝛥)@𝑘′=𝜋𝑛/𝑎 (1+𝛥) )
将式（3-90）代入 ：𝐸(𝑘)=𝑉_0+(ℏ^2 𝑘^2)/2𝑚可得（蓝色标注公式），
这里：𝑇_𝑛=ℏ^2/(2𝑚_0^ ) (𝜋𝑛/𝑎)^2

## Slide 88
布里渊区边界附近的情况
Notes: 代入后，可得：
式（3-91）代入式（3-89），可得：
𝐸_±^ =〈■(𝑉_0+𝑇_𝑛+|𝑉_𝑛 |+𝛥^2 𝑇_𝑛 ((2𝑇_𝑛)/|𝑉_𝑛 | +1)@𝑉_0+𝑇_𝑛−|𝑉_𝑛 |−𝛥^2 𝑇_𝑛 ((2𝑇_𝑛)/|𝑉_𝑛 | −1) )┤

## Slide 89
布里渊区边界附近的情况
原来能量较高的 k’态的能量提高，原来能量较低的 k 态的能量降低了，存在能态之间的“排斥作用”
Notes: 可以看到，原来能量较高的 态的能量提高，原来能量较低的 态的能量降低了，存在能态之间的“排斥作用”。
可以看到，原来能量较高的 𝑘′态的能量提高，原来能量较低的𝑘 态的能量降低了，存在能态之间的“排斥作用”。

## Slide 90
简并微扰计算
远离布里渊区边界，
k和k’能量差别比较大
Notes: 当 ，即离开 很远时，把括号 [ ] 内的式子按 展开，则有：
当 |𝐸_𝑘^0−𝐸_𝑘′^0 |>>|𝑉_𝑛 |，即𝑘离开 −𝑛𝜋/𝑎很远时，把（3-89）括号 [ ] 内的式子按 |𝑉_𝑛 |/(𝐸_𝑘′^0−𝐸_𝑘^0 )展开，则有：
𝐸_±^ =〈■(𝐸_𝑘′^0+|𝑉_𝑛 |^2/(𝐸_𝑘′^0−𝐸_𝑘^0 )@𝐸_𝑘^0−|𝑉_𝑛 |^2/(𝐸_𝑘′^0−𝐸_𝑘^0 ))┤

## Slide 91
简并微扰计算
远离布里渊区边界，
k和k’能量差别比较大
跟前面的一般微扰结果相近，
仅保留了一项修正
Notes: 与前面描述的一阶微扰结果相近，仅保留了一项修正。

## Slide 92
能带与带隙的概念
我们已知在 时产生能隙，这时正好满足布拉格反射条件。当发生布拉格反射时，前进波和反射波发生干涉形成驻波
波函数y+使电子聚
集在正离子实附近
波函数y-使电子聚集在
正离子实之间的区域内
驻波速度为零，即动能为零，总能量等于势能。而离子实
附近和离子实之间势能不同，因此，两个驻波的能量不同
同一个k值存在两种能量，从而产生了能隙
Notes: 在产生能隙时正好满足布拉格反射条件。当发生布拉格反射时，前进波和反射波发生干涉形成驻波驻波速度为零，即动能为零，总能量等于势能。而离子实附近和离子实之间势能不同，因此，两个驻波的能量不同。

## Slide 93
零次近似解
E(k)
k (2p)
0
k取值等于-n/a时
  简并微扰，不可忽略
周期势场的微扰，k状态只与k+2n/a的状态相互作用，能量的修正很小
能带与带隙的概念
能隙(禁带)
Notes: 综上所述，在晶格周期势场的作用下， 状态只与 的状态相互作用，除了取值等于 的点（这时 也是 的整数倍）外，在大部分取值的地方电子的能量状态可以用零次近似解（即索末菲的自由电子模型）近似。而在 时，在晶格周期势场的作用下，发生强烈的简并微扰，描述电子运动状态的曲线发生“分裂”，即某些能量范围不再是电子可能具有能量状态，这个能量间隙范围简称能隙，也称为带隙或者禁带，如图所示。
综上所述，在晶格周期势场的作用下，k 状态只与𝑘+2𝑛𝜋/𝑎 的状态相互作用，除了k 取值等于 𝑛𝜋/𝑎的点（这时𝑘′=𝑘+2𝑛𝜋/𝑎 也是𝜋/𝑎 的整数倍）外，在大部分 k 取值的地方电子的能量状态可以用零次近似解（即索末菲的自由电子模型）近似。而在𝑘=𝑛𝜋/𝑎 时，在晶格周期势场的作用下，发生强烈的简并微扰，描述电子运动状态的E-k曲线发生“分裂”，即某些能量范围不再是电子可能具有能量状态，这个能量间隙范围简称能隙，也称为带隙或者禁带，如式（3-88）及图3.13所示。

## Slide 94
各能带内包含的能级数正好等于晶格原胞数 N,
当N很大时,相应的能级很密集并成为准连续状态,称作能带
零次近似解
E(k)
1
2
3
4
5
0
能带
因为每个能带的k值范围：
包含的能级数：
k (2p)
是两两简并的
能带与带隙的概念
能隙(禁带)
Notes: 在能隙之间是电子可以具有的能量状态。根据波恩-卡门条件可知，对于有限体积晶体中电子的波矢 不能连续取值，取值的最小单元为 ，是晶格原胞数，是原胞基矢长度，即取值的最小单元取决于晶体的宏观尺寸。因为每个能隙之间 的范围 ，所以每个能隙之间取值的数量为：
每个值对应一个能级，所以每个能隙之间包含的能级数正好等于晶格原胞数。当很大时，相应的能级很密集并成为准连续状态，所以称作能带（或允带），如图所示。
在能隙之间是电子可以具有的能量状态。根据波恩-卡门条件可知，对于有限体积晶体中电子的波矢 k 不能连续取值，由式（3-21），k 取值的最小单元为 2𝜋/𝑁𝑎，N是晶格原胞数，a是原胞基矢长度，即 k 取值的最小单元取决于晶体的宏观尺寸Na。因为每个能隙之间 k 的范围 2𝜋/𝑎，所以每个能隙之间 k 取值的数量为：
((2𝜋/𝑎))⁄((2𝜋/𝑁𝑎) )=𝑁
每个 k 值对应一个能级，所以每个能隙之间包含的能级数正好等于晶格原胞数N。当 N 很大时，相应的能级很密集并成为准连续状态，所以称作能带（或允带），如图3.14所示。

## Slide 95
自由电子
周期性边界条件
波恩-卡门条件
k 取离散值
周期势场
能带与带隙的概念
Notes: 周期势场形成带隙-能带。

## Slide 96
零次近似解
E(k)
k (2p)
1
2
3
4
5
0
能带
布里渊区与能带
每个布里渊区内部的能级是准连续的
布里渊区边界能级发生突变
属于一个布里渊区的能级构成一个能带
不同的布里渊区的能级对应不同的能带
能隙(禁带)
Notes: 在倒格空间中， 恰好是每个布里渊区的边界。从图中可以看出，每个布里渊区内部的能级是准连续的，布里渊区边界能级发生突变；属于同一个布里渊区的能级构成一个能带，不同的布里渊区的能级对应不同的能带。此图亦称为扩展布里渊图景下的能带图。
在倒格空间中，𝑘=𝑛𝜋/𝑎 恰好是每个布里渊区的边界。从图3.14可以看出，每个布里渊区内部的能级是准连续的，布里渊区边界能级发生突变；属于同一个布里渊区的能级构成一个能带，不同的布里渊区的能级对应不同的能带。图3.14亦称为扩展布里渊图景下的能带图。

## Slide 97
零次近似解
E(k)
1
2
3
4
5
0
能隙(禁带)
能带
能带与带隙的概念——扩展布里渊图景
k与k+nG相互作用
k (2p)
倒格矢：
Notes: 晶格的空间周期性（空间频率）可以用倒格矢来表述。第一章的1.5节中讲到，这个空间周期结构可以等效成一个波矢为 的虚拟波，晶格周期势场对电子运动状态的影响可以看成这个虚拟波参与的晶格中电子波函数的相互作用。电子波函数可以有很多 的取值，这些不同的 态中，相差正好是倒格矢整数倍 的一组电子波函数之间通过这个虚拟波（晶格的周期性）产生相互作用，正如图中标注的五角星所示。
晶格的空间周期性（空间频率）可以用倒格矢𝐺=2𝜋/𝑎来表述。第一章的1.5节中讲到，这个空间周期结构可以等效成一个波矢为G的虚拟波，晶格周期势场对电子运动状态的影响可以看成这个虚拟波参与的晶格中电子波函数的相互作用。电子波函数可以有很多 k 的取值，这些不同的 k 态中，相差正好是倒格矢整数倍2𝑚𝜋/𝑎 的一组电子波函数之间通过这个虚拟波（晶格的周期性）产生相互作用，正如图3.14中标注的五角星所示。

## Slide 98
k 空间的平移对称性
由于布里渊区的平移对称性，k 和 k+2pn/a (倒格矢)
描述的状态：
相邻原胞之间电子波函数
位相的变化
波函数y与y ’是不同的
相邻原胞之间电子波函数
位相的变化
当x =a时，波函数中平面波部分位相相同
布洛赫波
Notes: 空间的平移对称性的理解，当时，波函数中平面波部分位相相同。
𝑘 空间的平移对称性的理解，当𝑥=𝑎时，波函数中平面波部分位相相同。

## Slide 99
99
平面波部分k 平移 ， 对应的波函数：
依然可以有波矢k的平面波分量，其它变化部分均归到
平面波部分的波矢变化，能量变化
k 空间的平移对称性
Notes: 平面波部分平移 ，对应的波函数为(黄色标注的公式）。
空间的平移对称性的意思是，依然可以有波矢的平面波分量，其它变化部分均归到。
但实际上，后，平面波部分的波矢是变化的，即电子的能量是变化的。
根据式（3-74），平面波部分 k 平移 2𝑚𝜋/𝑎，𝑘′=𝑘+2𝑚𝜋/𝑎对应的波函数为(黄色标注的公式）

## Slide 100
零次近似解
E(k)
1
2
3
4
k(2p)
0
5
能带
倒格矢：
周期布里渊区图景
Notes: 我们注意到，虽然电子布洛赫波平面波部分的波矢由k变成 ，相应电子的能量也发生了变化，但由于波矢变化的部分 体现晶格的周期性（倒格矢的整数倍），对应的波函数可以写成布洛赫波的形式，依然保留了波矢为的平面波分量，只是 变成了 。换言之，布洛赫波的平面波部分波矢平移 后，平面波部分保持 不变，只是调幅因子 发生了变化。这个性质称为空间的平移对称性。（注意，波矢为的一组波函数的能量各不相同， 越大，能量越高。）选取这组 中最小的值设为简约，则有：
按照平移后得到的能带，称为周期布里渊图景下的能带图。
显然，k简约都分布在第一布里渊区从 到 的范围内，即图中阴影所示部分，这部分称为简约布里渊区，阴影部分所描述的能带结构相应的称为简约布里渊区图景下的能带图。
我们注意到，虽然电子布洛赫波平面波部分的波矢由k变成𝑘′=𝑘+2𝑚𝜋/𝑎 ，相应电子的能量也发生了变化，但由于波矢变化的部分 2𝑚𝜋/𝑎体现晶格的周期性（倒格矢的整数倍），对应的波函数可以写成式（3-96）描述的布洛赫波的形式，依然保留了波矢为 k 的平面波分量，只是𝑢_𝑘 (𝑥) 变成了𝑢_𝑘^′ (𝑥) 。换言之，布洛赫波的平面波部分波矢 k 平移 2𝑚𝜋/𝑎后，平面波部分保持 𝑒^𝑖𝑘𝑥不变，只是调幅因子𝑢_𝑘 (𝑥) 发生了变化。这个性质称为 k 空间的平移对称性。（注意，波矢为𝑘′=𝑘+2𝑚𝜋/𝑎的一组波函数的能量各不相同，m 越大，能量越高。）选取这组 k 中最小的值设为 k简约，则有：
𝑘=𝑘_简约+2𝜋𝑛/𝑎
按照 k 平移2𝑚𝜋/𝑎后得到的能带如图3.15所示，称为周期布里渊图景下的能带图。
显然，k简约都分布在第一布里渊区从−𝜋/𝑎 到𝜋/𝑎 的范围内，即图3.15中阴影所示部分，这部分称为简约布里渊区，阴影部分所描述的能带结构相应的称为简约布里渊区图景下的能带图。

## Slide 101
第一布里渊区——简约波矢
零次近似解
第一布里渊区
E(k)
1
2
3
4
k(2p)
0
5
能带
倒格矢：
能隙(禁带)
Notes: 图中的 称为简约波矢。
图中的 𝑘 称为简约波矢。

## Slide 102
周期布里渊区图景
零次近似解
E(k)
1
2
3
4
k(2p)
0
5
能带
倒格矢：
对于同一个能带：
对于不同的能带：
Notes: 空间的平移对称性表述为对于周期布里渊图景下的同一个能带，有：
而对于不同的能带，则：
k 空间的平移对称性表述为对于周期布里渊图景下的同一个能带，有：
𝐸(𝑘)=𝐸(𝑘+𝐺_𝑛 )
而对于不同的能带，则：
𝐸(𝑘)≠𝐸(𝑘+𝐺_𝑛 )

## Slide 103
晶体的能带结构
零次近似解
E(k)
1
2
3
4
k
0
5
能隙(禁带)
能带
k 空间状态密度仍为V/(2)3，第一布里渊区k取值总数为N
第一布里渊区
每一个能带的单个状态都对应一个独立的简约波矢
对一个简约波矢则有一系列能量不同的状态
  指明一个状态：1）属于哪个能带, 2）简约波矢
Notes: 换言之，每一个能带的单个状态都对应一个独立的简约波矢，而对一个简约波矢而言则存在有一系列能量不同的状态。所以在描述电子运动状态时需要指明 1）属于哪个能带，2）简约波矢。

## Slide 104: 一维周期性势场模型
设一维“晶体”中包含N个周期（原胞）
a
a
a
a
V(r)
周期势场下的能量本征值方程:
Notes: 为了更好理解能带在空间的平移对称性，这里给出由矩阵特征方程计算能带的方法。
式中给出了一维周期势场中的能量本征值方程：
为了更好理解能带在 k 空间的平移对称性，这里给出由矩阵特征方程计算能带（E-k关系）的方法。
式（3-44）给出了一维周期势场中的能量本征值方程：
[−ℏ^2/2𝑚 𝑑^2/(𝑑𝑥^2 )+𝑉(𝑥)] 𝜓_(〖^𝑘〗)^ (𝑥)=𝐸𝜓_(〖^𝑘〗)^ (𝑥)

## Slide 105
解周期势场下的能量本征值方程
Notes: 以自由电子近似模型为例，可展开傅里叶级数：
以自由电子近似模型为例，𝑉(𝑥)可展开傅里叶级数：
𝑉(𝑥)=∑129_𝑛▒〖𝑉_𝑛 𝑒𝑥𝑝[𝑖 2𝜋/𝑎 𝑛𝑥] 〗=𝑉_0+∑129_𝑛▒〖′𝑉_𝑛 𝑒𝑥𝑝[𝑖 2𝜋/𝑎 𝑛𝑥] 〗

## Slide 106
106
根据布洛赫定理可以把波函数写成：
其中u (r) 具有与晶格同样周期性，即：
称为布洛赫函数（Bloch wavefunction） 与V (r) 有着同样的周期，是薛定谔方程在周期势场V (r) 中的本征函数，用布洛赫波函数描述的电子称为布洛赫电子
布洛赫定理
Notes: 根据布洛赫定理式，可以写成 ：
其中 具有与晶格同样周期性， ，所以， 亦可展开成：
其中𝑢(𝑥) 具有与晶格同样周期性，𝑢(𝑟+𝑅_𝑛 )=𝑢(𝑟) ，所以，𝑢(𝑥) 亦可展开成：
𝑢(𝑥)=∑129_(−∞)^∞▒𝑢_𝑛 𝑒^(𝑖 2𝜋/𝑎 𝑛𝑥)

## Slide 107
解周期势场下的能量本征值方程
布洛赫定理
Notes: 代入式，可得：

## Slide 108
解周期势场下的能量本征值方程
Notes: 可得：
将式（3-50）、（3-101）、（3-102）代入式（3-44），可得：
ℏ^2/2𝑚 ∑129_𝑛▒〖𝑢_𝑛 (𝑘+2𝜋/𝑎 𝑛)^2 𝑒^𝑖(𝑘+2𝜋/𝑎 𝑛)𝑥 〗+𝑒^𝑖𝑘𝑥 ∑129_𝑝▒∑129_𝑚▒〖𝑉_𝑝 𝑢_𝑚 𝑒^(𝑖 2𝜋/𝑎 𝑝𝑥) 𝑒^(𝑖 2𝜋/𝑎 𝑚𝑥) 〗=𝐸𝑒^𝑖𝑘𝑥 ∑129_𝑞▒〖𝑢_𝑞 𝑒^(𝑖 2𝜋/𝑎 𝑞𝑥) 〗

## Slide 109
两边乘以 并积分，利用：
得到如下一系列线性方程：
解周期势场下的能量本征值方程
Notes: 上式两边乘以 并积分，利用：(淡黄色标注条件）
可得如下一系列线性方程：
(黄色标注的方程）
上式两边乘以 𝑒^(−𝑖(𝑘+2𝜋/𝑎 𝑛)𝑥)并积分，利用：(淡黄色标注条件）
可得如下一系列线性方程：
(黄色标注的方程）

## Slide 110
解周期势场下的能量本征值方程
Notes: 即：
即：
[.■(...&...&...&...&...@...&ℏ^2/2𝑚 (𝑘−2𝜋/𝑎)^2+𝑉_0−𝐸&𝑉_(−1)&𝑉_(−2)&...@...&𝑉_1&ℏ^2/2𝑚 𝑘^2+𝑉_0−𝐸&𝑉_(−1)&...@...&𝑉_2&𝑉_1&ℏ^2/2𝑚 (𝑘+2𝜋/𝑎)^2+𝑉_0−𝐸&...@...&...&...&...&...)][■(■(...@)@𝑢_■(−1@)@𝑢_■(0@)@■(𝑢_1@)@...)]=0

## Slide 111
有解的条件：
给定k，可以得到 n 个E的解，
n的数目由周期性势场的傅立叶展开决定
解周期势场下的能量本征值方程
Notes: 上式为能量本征值方程以为基矢展开的矩阵形式，其有解的条件是系数矩阵为零：
上式为能量本征值方程以un为基矢展开的矩阵形式，其有解的条件是系数矩阵为零：
det[.■(...&...&...&...&...@...&ℏ^2/2𝑚 (𝑘−2𝜋/𝑎)^2+𝑉_0−𝐸&𝑉_(−1)&𝑉_(−2)&...@...&𝑉_1&ℏ^2/2𝑚 𝑘^2+𝑉_0−𝐸&𝑉_(−1)&...@...&𝑉_2&𝑉_1&ℏ^2/2𝑚 (𝑘+2𝜋/𝑎)^2+𝑉_0−𝐸&...@...&...&...&...&...)]=0

## Slide 112
零次近似解
E(k)
1
2
3
4
k(2p)
0
5
能带
倒格矢：
周期布里渊区图景
Notes: 给定一个，可以得到 若干个的解，的数目由周期性势场的傅立叶展开决定；由此可以得到所有对应的的本征值，即图中所示的能带 关系。
给定一个𝑘，可以得到 若干个𝐸的解，𝑛的数目由周期性势场的傅立叶展开决定；由此可以得到所有𝑘对应的𝐸的本征值，即图中所示的能带𝐸−𝑘 关系。

## Slide 113
将 k 移动一个布里渊区
两边乘以 并积分，可得特征方程：
Notes: 如果将 移动一个布里渊区：
则有：
特征方程则变为：
如果将 k 移动一个布里渊区：𝑘′=𝑘+2𝜋/𝑎
式（3-103）变成：
ℏ^2/2𝑚 ∑129_𝑛▒〖𝑢_𝑛 (𝑘′−2𝜋/𝑎+2𝜋/𝑎 𝑛)^2 𝑒^𝑖(𝑘′−2𝜋/𝑎+2𝜋/𝑎 𝑛)𝑥 〗+𝑒^𝑖(𝑘′−2𝜋/𝑎)𝑥 ∑129_𝑝▒∑129_𝑚▒〖𝑉_𝑝 𝑢_𝑚 𝑒^(𝑖 2𝜋/𝑎 𝑝𝑥) 𝑒^(𝑖 2𝜋/𝑎 𝑚𝑥) 〗=𝐸𝑒^𝑖(𝑘′−2𝜋/𝑎)𝑥 ∑129_𝑞▒〖𝑢_𝑞 𝑒^(𝑖 2𝜋/𝑎 𝑞𝑥) 〗
特征方程（3-106）则变为：
[.■(...&...&...&...&...@...&ℏ^2/2𝑚 (𝑘−4𝜋/𝑎)^2+𝑉_0−𝐸&𝑉_(−1)&𝑉_(−2)&...@...&𝑉_1&ℏ^2/2𝑚 (𝑘−2𝜋/𝑎)^2+𝑉_0−𝐸&𝑉_(−1)&...@...&𝑉_2&𝑉_1&ℏ^2/2𝑚 𝑘^2+𝑉_0−𝐸&...@...&...&...&...&...)][■(■(...@)@𝑢_■(−1@)@𝑢_■(0@)@■(𝑢_1@)@...)]=0

## Slide 114
将 k 移动一个布里渊区
布洛赫定理:
Notes: 比较粉色和绿色的式子，可以看到，由这两个特征方程得到的 关系是相同的。也就是说，将 移动一个布里渊区，在周期布里渊图景下的同一个能带具有 空间平移对称性 。
比较粉色和绿色的式子，可以看到，由这两个特征方程得到的𝐸−𝑘 关系是相同的。也就是说，将 𝑘 移动一个布里渊区，在周期布里渊图景下的同一个能带具有𝑘 空间平移对称性 。

## Slide 115
将 k 移动一个布里渊区
E(k)
k(2p)
0
Notes: 也就是说，将 移动一个布里渊区，在周期布里渊图景下的同一个能带具有 空间平移对称性 。
也就是说，将 𝑘 移动一个布里渊区，在周期布里渊图景下的同一个能带具有𝑘 空间平移对称性 。

## Slide 116
利用特征根的方法数值求解E-k
简约波矢:
E(k)
0
k(2p)
第一布里渊区或简约布里渊区
Notes: 可以得到同样的简约布里渊区，简约波矢。简约布里渊区就是第一布里渊区。

## Slide 117: Si和GaAs的真实能带
Si的能带——间接带隙
GaAs的能带——直接带隙
Notes: 实际晶体在三维空间的能带结构要复杂得多，这里给出Si和GaAs的真实能带。

## Slide 118
各种半导体材料的带隙
Notes: 这张图给出各种半导体材料的带隙数据。

## Slide 119
第三章 固体电子论
3.1 索末菲自由电子论
3.1.1 波函数与E-k关系
3.1.2 能级与态密度
3.2 周期势场中电子运动状态
3.2.1 布洛赫定理
3.2.2 近自由电子近似
3.2.3 紧束缚近似
3.3 费米统计分布
Notes: 第三小节讲一下费米统计分布。

## Slide 120
费米子：自旋为半整数（n＋1/2） 的粒子
（如：电子、质子、中子 等）
费米子遵从Fermi-Dirac统计规律
玻色子：自旋为整数n的粒子（如：光子、声子等） 玻色子遵从Bose-Einstein统计规律
能带理论是一种单电子近似。每一个电子的运动看成是近似独立的，具有一系列的本征态。由单电子近似描述的系统的宏观态就可以由电子在这些本征态上的统计分布来描述
量子统计： Fermi-Dirac统计和Bose-Einstein统计
费米-狄拉克(Fermi－Dirac) 统计
Notes: 能带理论是一种单电子近似。每一个电子的运动看成是近似独立的，具有一系列的本征态。由单电子近似描述的系统的宏观态就可以由电子在这些本征态上的统计分布来描述。
量子统计有费米-狄拉克统计和玻色-爱因斯坦统计两种。凡自旋为半整数的粒子，例如：电子、质子、中子等称为费米子，遵循费米-狄拉克统计规律，而自旋为整数 的粒子，例如：光子、声子等，则遵从玻色-爱因斯坦统计规律。
能带理论是一种单电子近似。每一个电子的运动看成是近似独立的，具有一系列的本征态。由单电子近似描述的系统的宏观态就可以由电子在这些本征态上的统计分布来描述。
量子统计有费米-狄拉克统计和玻色-爱因斯坦统计两种。凡自旋为半整数(𝑛+1/2)的粒子，例如：电子、质子、中子等称为费米子，遵循费米-狄拉克统计规律，而自旋为整数 𝑛 的粒子，例如：光子、声子等，则遵从玻色-爱因斯坦统计规律。

## Slide 121
费米子：自旋为半整数（n＋1/2） 的粒子
（如：电子、质子、中子 等）
费米子遵从Fermi-Dirac统计规律
玻色子：自旋为整数n的粒子（如：光子、声子等） 玻色子遵从Bose-Einstein统计规律
能带理论是一种单电子近似。每一个电子的运动看成是近似独立的，具有一系列的本征态。由单电子近似描述的系统的宏观态就可以由电子在这些本征态上的统计分布来描述
量子统计： Fermi-Dirac统计和Bose-Einstein统计
1925年，意大利人费米基于泡利不相容原理，提出了电子气体的新统计方法，几个月后，英国人狄拉克也给出了类似的陈述——费米-狄拉克统计
费米-狄拉克(Fermi－Dirac) 统计
Notes: 费米-狄拉克统计是1925年意大利人费米基于泡利不相容原理提出的关于电子气体的新统计方法，几个月后，英国人狄拉克也给出了类似的陈述。

## Slide 122
对于系统的平衡态，费米统计的基本原理归结为一个完全确定的所谓费米统计分布函数：
能量为 E 的本征态
被一个电子占据的几率
费米能级EF
（能量的量纲）
EF由系统中电子总数N决定：
对所有本征态叠加
每一个状态的Ei，有可能是简并的
费米-狄拉克(Fermi－Dirac) 统计
Notes: 对于系统的平衡态，费米-狄拉克统计的基本原理归结为用一个完全确定的费米统计分布函数 来描述能量为的本征态被一个电子占据的概率：
这里 是玻尔兹曼常数。式中的称为费米能级，具有能量的量纲，但并不代表具体电子本征态的能级，实际上是系统的化学势，是由系统中电子总数决定的：
上式表示的是对系统所有本征态的叠加, 每一个状态的能级为，有可能是简并的。
对于系统的平衡态，费米-狄拉克统计的基本原理归结为用一个完全确定的费米统计分布函数 来描述能量为E的本征态被一个电子占据的概率：
这里 𝑘_𝐵是玻尔兹曼常数。式中的EF称为费米能级，具有能量的量纲，但并不代表具体电子本征态的能级，实际上是系统的化学势，是由系统中电子总数N决定的：
上式表示的是对系统所有本征态的叠加, 每一个状态的能级为Ei，有可能是简并的。

## Slide 123
对于系统的平衡态，费米统计的基本原理归结为一个完全确定的所谓费米统计分布函数：
费米-狄拉克(Fermi－Dirac) 统计
Notes: 如图所示。当比小很多时，有 ， ；当时， ， 当比大很多时， ， 。
如图3.20 所示。当E比EF小很多时，有 𝑒^((𝐸−𝐸_𝐹 )∕𝐾_𝐵 𝑇)<<1，𝑓(𝐸)≈1 ；当𝐸=𝐸_𝐹时，𝑓(𝐸)=1/2 ， 当E比EF大很多时，𝑒^((𝐸−𝐸_𝐹 )∕𝐾_𝐵 𝑇)>>1 ，𝑓(𝐸)≈0 。

## Slide 124
当T＝0K时，系统的能量最低。但是，由于电子的填充必须遵从Pauli不相容原理，因此，即使在T＝0K时，电子也不可能全部填充在能量最低的能态上。如能量最低的能态已经填有电子，其他电子就必须填到能量较高的能态上。所以，在 k空间中，电子从能量最低的原点开始填起，能量由低到高逐层向外填充，其等能面为球面，一直到所有电子都填完为止。
基态填充
费米-狄拉克(Fermi－Dirac) 统计
Notes: 当系统处于绝对零度时，系统的能量最低。由于电子的填充必须遵从泡利不相容原理，因此即使在时，电子也不可能全部填充在能量最低的能态上。如能量低的能态已经填有电子，其它电子就必须填到能量较高的能态上。电子从能量最低的原点开始填起，能量由低到高逐层向外填充，一直到所有电子都填完为止。
当系统处于绝对零度𝑇=0𝐾时，系统的能量最低。由于电子的填充必须遵从泡利不相容原理，因此即使在𝑇=0𝐾时，电子也不可能全部填充在能量最低的能态上。如能量低的能态已经填有电子，其它电子就必须填到能量较高的能态上。电子从能量最低的原点开始填起，能量由低到高逐层向外填充，一直到所有电子都填完为止。

## Slide 125
当T＝0K时，系统的能量最低。但是，由于电子的填充必须遵从Pauli不相容原理，因此，即使在T＝0K时，电子也不可能全部填充在能量最低的能态上。如能量最低的能态已经填有电子，其他电子就必须填到能量较高的能态上。所以，在 k空间中，电子从能量最低的原点开始填起，能量由低到高逐层向外填充，其等能面为球面，一直到所有电子都填完为止。
基态填充
费米-狄拉克(Fermi－Dirac) 统计
f (E)
E
1
0
EF0
费米能量
Notes: 系统在绝对零度时的这种电子填充称为基态填充，如图所示，电子填充的最高能级的能量值称为费米能量，时,有 ，时, 则 。
系统在绝对零度时的这种电子填充称为基态填充，如图3.21所示，电子填充的最高能级的能量值称为费米能量EF0，E<EF0时,有 ，E>EF0时, 则𝑓(𝐸)=0 。

## Slide 126
等能面在 k 空间为球面，电子充满了以 kF 为半径的球：
球内包含的状态数：
基态填充-费米球
电子密度n
kz
kx
ky
kxyz
Notes: 本章的3.1.2中分析了，自由电子的波函数在空间的等能面为球面，基态填充时电子充满了以为半径的球，称为费米球。费米球中所包含的状态数为，这里是晶体的实际体积， 是球的体积。
本章的3.1.2中分析了，自由电子的波函数在k空间的等能面为球面（图3.22（a）），基态填充时电子充满了以kF为半径的球，称为费米球。由式（3-24）可知，费米球中所包含的状态数为 N，这里V是晶体的实际体积，4𝜋/3 𝑘_𝐹^3 是kF球的体积。

## Slide 127
等能面在 k 空间为球面，电子充满了以 kF 为半径的球：
球内包含的状态数：
费米球半径kF ，球的表面为费米面。费米面的定义是k空间占有电子与不占有电子区域的分界面，费米面的能值为费米能量EF0
基态填充-费米球
Notes: 于是可以求出费米球半径为
于是可以求出费米球半径为𝑘_𝐹^ 。

## Slide 128
费米能量 :
费米温度:
费米动量:
几个电子伏特
kB 波尔兹曼常数
在 104K 的量级
基态填充-费米球
Notes: 费米面的能值即为费米能量，一般只有几个电子伏特：
这里为电子密度。
费米面的能值即为费米能量EF0，一般只有几个电子伏特：
𝐸_𝐹0=(ℏ^2 𝑘_𝐹^2)/2𝑚=ℏ^2/2𝑚 (3𝜋^2 𝑛)^(2∕3)
这里𝑛=𝑁/𝑉为电子密度。

## Slide 129
费米能量 :
费米温度:
费米动量:
几个电子伏特
kB 波尔兹曼常数
在 104K 的量级
基态填充-费米球
f (E)
E
1
0
EF0
Notes: 定义费米动量 和费米温度 ，一般费米温度是104K量级。
定义费米动量 𝑃_𝐹=ℏ𝑘_𝐹和费米温度𝑇_𝐹=𝐸_𝐹0∕𝑘_𝐵 ，一般费米温度是104K量级。

## Slide 130
当T > 0时，电子热运动的能量~ kBT，在常温下kBT << EF因此，只有费米面附近的电子才能被激发到高能态，即只有E－EF0  ~ kBT 的电子才能被热激发，而能量比EF低几个kBT的电子则仍被Pauli原理所束缚，其分布与T＝0时相同。
费米-狄拉克(Fermi－Dirac) 统计
Notes: 当系统的温度时，电子由于热运动会被激发到较高的能态。由于电子热运动的能量一般只有几个 ，在常温下 << ，因此只有费米面附近的电子才能被激发到高能态，即只有－  ~ 的电子才能被热激发，而能量比低几个 的电子则仍被泡利不相容原理所束缚，其分布与时的基态填充相同。
当系统的温度𝑇">" 0𝐾时，电子由于热运动会被激发到较高的能态。由于电子热运动的能量一般只有几个𝑘_𝐵 𝑇 ，在常温下𝑘_𝐵 𝑇 << 𝐸_𝐹，因此只有费米面附近的电子才能被激发到高能态，即只有𝐸－𝐸_𝐹0  ~ 𝑘_𝐵 𝑇 的电子才能被热激发，而能量比𝐸_𝐹低几个𝑘_𝐵 𝑇 的电子则仍被泡利不相容原理所束缚，其分布与𝑇"=" 0𝐾时的基态填充相同。

## Slide 131
金属费米能级在导带内
导 体
k
E
0.5
T>0
E
F
E
0
1.0
f
(E)
金属中电子的费米统计分布
Notes: 金属中电子的费米统计分布，金属费米能级在导带内。

## Slide 132
0.5
T>0
E
F
E
0
1.0
f
(E)
金属的熔点均低于TF。因此，在熔点以下，T<<TF (kBT << EF)总是满足的，被激发到Ef 以上的电子很少。所以，我们将金属自由电子气称为强简并的费米气体。
金属自由电子气的简并性与量子力学中能量的简并性是不同的。金属自由电子气的简并性指的是统计的简并性，而不是能量的简并性，即指金属自由电子气与理想气体遵从不同的统计规律。我们将金属自由电子气与连续气体性质之间的差异称为简并性
金属费米能级在导带内
金属中电子的费米统计分布
Notes: 金属的熔点均低于。因此，在熔点以下，总是满足的，被激发到以上的电子很少。所以，我们将金属自由电子气称为强简并的费米气体。
金属自由电子气的简并性与量子力学中能量的简并性是不同的。金属自由电子气的简并性指的是统计的简并性，而不是能量的简并性，即指金属自由电子气与理想气体遵从不同的统计规律。我们将金属自由电子气与连续气体性质之间的差异称为简并性
金属的熔点均低于𝑇_𝐹。因此，在熔点以下，〖𝑇"<<" 𝑇〗_𝐹 总是满足的，被激发到𝐸_𝐹以上的电子很少。所以，我们将金属自由电子气称为强简并的费米气体。
金属自由电子气的简并性与量子力学中能量的简并性是不同的。金属自由电子气的简并性指的是统计的简并性，而不是能量的简并性，即指金属自由电子气与理想气体遵从不同的统计规律。我们将金属自由电子气与连续气体性质之间的差异称为简并性

## Slide 133
对于金属而言，由于T << TF (kBT << EF)总是成立的，因此，只有费米面附近的一小部分可以电子被激发到高能态，而离费米面较远的电子则仍保持原来（T＝0）的状态，我们称这部分电子被“冷冻”下来。因此，虽然金属中有大量的自由电子，但是，决定金属许多性质的并不是其全部的自由电子，而只是在费米面附近的那一小部分。正因为这样，对金属费米面的研究就显得尤为重要。
金属材料费米面
Notes: 对于金属而言，由于 总是成立的，因此，只有费米面附近的一小部分可以电子被激发到高能态，而离费米面较远的电子则仍保持原来（T＝0）的状态，我们称这部分电子被“冷冻”下来。因此，虽然金属中有大量的自由电子，但是，决定金属许多性质的并不是其全部的自由电子，而只是在费米面附近的那一小部分。正因为这样，对金属费米面的研究就显得尤为重要。
对于金属而言，由于〖𝑇"<<" 𝑇〗_𝐹 总是成立的，因此，只有费米面附近的一小部分可以电子被激发到高能态，而离费米面较远的电子则仍保持原来（T＝0）的状态，我们称这部分电子被“冷冻”下来。因此，虽然金属中有大量的自由电子，但是，决定金属许多性质的并不是其全部的自由电子，而只是在费米面附近的那一小部分。正因为这样，对金属费米面的研究就显得尤为重要。

## Slide 134
在平衡状态的统计问题中，往往只需要知道电子的能量分布状况。可以不必考虑 k 空间的统计分布，而更简便地应用能态密度N(E)的概念：
能量在E－E＋dE之间的电子数为：
上式具体概括了系统中电子按能量的统计分布，一方面决定于体现费米统计分布的 f (E),
另一方面决定于晶体本身的能态密度函数 N(E)
电子按能量的统计分布
Notes: 在平衡状态的统计问题中，往往只需要知道电子的能量分布状况，可以不必考虑 空间的统计分布，因而可以更简便地应用能态密度的概念。能量在 之间单位体积中的电子数为：
如图所示，电子按能量的统计分布一方面决定于体现费米统计分布的另一方面决定于晶体本身的能态密度函数。
在平衡状态的统计问题中，往往只需要知道电子的能量分布状况，可以不必考虑k空间的统计分布，因而可以更简便地应用能态密度N(E)的概念。能量在 E－E＋dE之间单位体积中的电子数为：
𝑑𝑁=𝑓(𝐸)𝑁(𝐸)𝑑𝐸
如图3.24所示，电子按能量的统计分布一方面决定于体现费米统计分布的 f (E), 另一方面决定于晶体本身的能态密度函数 N(E)。

## Slide 135
当T > 0时，由于TF >> T，所以电子的分布函数只在费米能附近几个kBT 的范围内有变化，而离费米能较远处电子的分布于T=0时相同。在有限温度下， EF0以下能态的占有几率减小，而EF0以上能态的占有几率增大，可以认为， EF0上下电子占有几率的增大和减小是关于EF0对称的。
费米能级随温度的变化
EF会略低于EF0
定性分析：
Notes: 在有限温度下，以下能态的占有几率减小，而以上能态的占有几率增大，可以认为， 上下电子占有几率的增大和减小是关于对称的。
在有限温度下，𝐸_𝐹0以下能态的占有几率减小，而𝐸_𝐹0以上能态的占有几率增大，可以认为， 𝐸_𝐹0上下电子占有几率的增大和减小是关于𝐸_𝐹0对称的。

## Slide 136
但是由于电子的能态密度N(E)随E的增加而增大，即EF0以上的N(E)大于以下的N(E) ，因此，若EF0上、下电子能态占有率的增加、减少相同，则EF0以上要多填一些电子。若保持EF = EF0 ，系统的电子数就要增加，但实际上系统的电子数是一定的，因此EF必须略低于EF0
费米能级随温度的变化
EF会略低于EF0
定性分析：
Notes: 但是，由于电子的能态密度N(E)随E的增加而增大，即以上的大于以下的，若上、下电子能态占有率的增加、减少相同，则以上要多填一些电子。因此，若保持 ，那么系统的电子数就要增加。但实际上系统的电子数是一定的，由此分析可知，在的有限温度下，是略低于的。
但是，由于电子的能态密度N(E)随E的增加而增大，即𝐸_𝐹0以上的𝑁(𝐸)大于以下的𝑁(𝐸)，若𝐸_𝐹0上、下电子能态占有率的增加、减少相同，则𝐸_𝐹0以上要多填一些电子。因此，若保持𝐸_𝐹 〖=𝐸〗_𝐹0 ，那么系统的电子数就要增加。但实际上系统的电子数是一定的，由此分析可知，在𝑇">" 0𝐾的有限温度下，𝐸_𝐹是略低于𝐸_𝐹0的。

## Slide 137
0.5
T>0
E
F
E
0
1.0
f
(E)
金属费米能级在导带内
0.5
T>0
E
F
E
0
1.0
f
(E)
半导体的费米能级在禁带内
费米-狄拉克(Fermi－Dirac) 统计
Notes: 与金属不同，半导体的费米能级在禁带（带隙）内。

## Slide 138
半导体的费米能级在带隙内
0
1
0.5
半导体中载流子的费米统计分布
Notes: 这张图给出了半导体中的费米能级位置的示意图。

## Slide 139
E-
E+
EF
从分布几率看，当E＝EF时，f(EF)=0.5 ，代表填充几率为1/2的能态。 当E－ EF >几个kBT时，exp[(E－ EF)/ kBT] >>1 ，
导带中的电子有:
这时，Fermi-Dirac分布过渡到经典的Boltzmann分布。且 f(E)随E的增大而迅速趋于零。这表明， E－EF>几个kBT的能态是没有电子占据的空态
0
1
0.5
半导体中载流子的费米统计分布
Notes: 半导体最外层能带（导带）中电子的费米分布函数：
考虑到
则有：
这时，费米-狄拉克分布过渡到经典的玻尔兹曼分布。且随的增大而迅速趋于零。这表明，的能态是没有电子占据的空态。
半导体最外层能带（导带）中电子的费米分布函数：
𝑓(𝐸)=1/(𝑒^((𝐸−𝐸_𝐹 )∕𝑘_𝐵 𝑇)+1)
考虑到
𝐸−𝐸_𝐹>𝐸_−−𝐸_𝐹>>𝑘_𝐵 𝑇
则有：
𝑓(𝐸)≈𝑒^(−(𝐸−𝐸_𝐹 )∕𝑘_𝐵 𝑇)<<1
这时，费米-狄拉克分布过渡到经典的玻尔兹曼分布。且𝑓(𝐸)随𝐸的增大而迅速趋于零。这表明，𝐸−𝐸_𝐹>几个𝑘_𝐵 𝑇的能态是没有电子占据的空态。

## Slide 140
E-
E+
EF
价带中空穴的情况也很类似，价带能级被空穴占据的几率也就是不为电子占据的几率，即：
空穴所占状态的能量 E 越低，表示空穴的能量越高。上式说明空穴的占有几率随空穴能量的升高而按Boltzmann统计的指数规律迅速减小
半导体中载流子的费米统计分布
0
1
0.5
Notes: 价带中空穴的情况也很类似，价带能级被空穴占据的几率也就是不为电子占据的几率。
空穴所占状态的能量越低，表示空穴的能量越高。上式说明空穴的占有几率随空穴能量的升高而按玻尔兹曼统计的指数规律迅速减小。
价带中空穴的情况也很类似，价带能级被空穴占据的几率也就是不为电子占据的几率。
空穴所占状态的能量𝐸越低，表示空穴的能量越高。上式说明空穴的占有几率随空穴能量的升高而按玻尔兹曼统计的指数规律迅速减小。

## Slide 141
与金属的强简并情况不同，由于半导体中的电子和空穴数都很少，当考虑它们在导带或价带中的分布时，不必计及泡利不相容原理的约束，可以用经典的玻尔兹曼分布代替量子的费米分布。
近玻尔兹曼统计分布
Notes: 与金属的强简并情况不同，由于半导体中的电子和空穴数都很少，当考虑它们在导带或价带中的分布时，不必计及泡利不相容原理的约束，可以用经典的玻尔兹曼分布代替量子的费米分布。