## Slide 1
固体物理基础课程期末复习
解读课程教学大纲
细化教学目标要求
梳理课程知识体系
提纲挈领删繁就简
固体物理基础课程组制作
查漏补缺释疑纠谬
Notes: 删繁就简三秋树
领异表新二月花
——郑板桥
提纲挈领，以理工严谨思维概括总结；
删繁就简，采艺术浪漫笔触留白启思。
查漏补缺，循迹溯源填补认知缺口；
释疑纠缪，辨析真伪校准知识坐标。

## Slide 2
TBA

## Slide 3
课程知识内容的教学目标要求：

## Slide 4
一、关于晶体结构
了解空间点阵学说，晶体结构=点阵+基元。
2.理解晶格、简单格子、复式格子、原胞（固体物理学原胞）和晶胞（结晶学原胞）等概念。
3.了解常见堆积方式对应的晶体结构、致密度(堆积比)和配位数，理解六角密堆积（HCP）与面心立方堆积（FCC）的异同。
B位
C位
ABC
AB
复式格子
简单格子
  基元选取不同，点阵可能不同，但晶体结构都是一样的。一般选最小的基元。

## Slide 5
氯化铯 | 氯化钠 | 金刚石 | 闪锌矿 | 钙钛矿 | 纤锌矿
氯化铯 | 氯化钠 | 金刚石 | 闪锌矿 | 钙钛矿 | 纤锌矿
4.了解常见复式晶格对应的布喇菲格子以及套构方式，如
体对角线
边长
体对角线

## Slide 6
氯化铯 | 氯化钠 | 金刚石 | 闪锌矿 | 钙钛矿 | 纤锌矿
氯化铯 | 氯化钠 | 金刚石 | 闪锌矿 | 钙钛矿 | 纤锌矿
4.了解常见复式晶格对应的布喇菲格子以及套构方式，如
体对角线
边长
体对角线
体对角线(M)+
对角线(X)
高

## Slide 7
SC: BCC: FCC:
5.对于立方晶系，其晶胞基矢，了解原胞的习惯选法，记住原胞基矢
c
c
c
a
b
a
b
a
b
a1
a3
a3
a1
a2
a2
a
b
c
0
a
b
c
0
a
b
c
0
a1
a3
a2
a1
a2
a3
第几负几
第几缺几

## Slide 8
6.掌握原胞体积的计算方法
旋环性
7.掌握晶向、晶面的标记方法，
了解晶面指数与密勒指数的联系与区别，
会根据图写指数，也要会根据指数画图。
知道等效晶向和等效晶面。
晶向指数用,等效晶向用
晶面指数包括密勒指数用，等效晶面用
数字间不加标点，负号置上

## Slide 9
  讨论：同一晶列在不同坐标系中的晶列指数可能不同。以fcc为例。
a
b
c
0
a
b
c
0
a
b
c
0
a1
a3
a2
a1
a2
a3
a
b
c
0
a
b
c
0
a
b
c
0
a1
a3
a2
a1
a2
a3
a
b
c
0
a
b
c
0
a
b
c
0
a1
a3
a2
a1
a2
a3
原胞系
晶胞系

## Slide 10
  讨论：同一晶面在不同坐标系中的指数可能不同。以bcc为例。
原胞系
晶胞系
晶面指数
密勒指数
截距比
截距比
截距比

## Slide 11: 等效晶面
在晶体内凡晶面间距和晶面上原子的分布完全相同，只是空间位向不同的等效晶面族，以 {h k l} 表示，它代表由对称性相联系的若干组等效晶面的总和
Notes: 在晶体内凡晶面间距和晶面上原子的分布完全相同，只是空间位向不同的晶面可以归并为同一晶面族，以等效晶面的密勒指数大括弧 {} 来表示，它代表由对称性相联系的若干组等效晶面的总和。如（001）、（100）、（010）的等效晶面的密勒指数为 {100}。由于符号相反的密勒指数所表示的晶面是相互平行的，例如晶面（111）和晶面（），所以它们属于同一晶面族。等效晶面{100}、{111}、{110}分别对应了三、四、六个不同的晶面族。

## Slide 12
8.了解晶体只有五种度轴，知道其证明方法
9.知道有七大晶系十四种布喇菲格子
知道度轴对称性；
知道不存在和的度轴，其原因是晶体具有周期性。
知道七大晶系按对称性从高到低为立六四三正单三
方
交
斜
若给定布喇菲格子名称知道其属于哪个晶系

## Slide 13
立方晶系
简单立方 体心立方 面心立方
六角晶系
六角
四方晶系
简单四方 体心四方

## Slide 14
三角晶系
三角
正交晶系
简单正交 体心正交 底心正交 面心正交
单斜晶系
三斜晶系
简单单斜 体心单斜
简单三斜

## Slide 15
对于立方晶系
SC: BCC: FCC:
10.掌握倒格子、倒格矢、倒格原胞概念，记住倒格原胞基矢
，，
了解BBC的倒格子为FCC，而FCC的倒格子为BCC
SC: BCC: FCC:

## Slide 16
11.掌握倒格子与正格子间的关系
i．
iii.倒格矢与晶面正交
ii.
iv.

## Slide 17
12.了解布里渊区
iii.对于一维格子、二维正方和二维矩形格子，会画1st BZ
i.布里渊区体积=倒格原胞体积
ii.知道维格纳—塞茨原胞，布里渊区就是倒格子的W-S原胞
iv. 对于立方晶系，知道SC、BCC和FCC的布里渊区的形状分别为立方体、菱形十二体和截角八面体

## Slide 18
二、关于晶体衍射
2.了解产生衍射极大的条件
1.理解晶体的周期性可使波长合适的波产生衍射
知道X射线是电磁波，入射到晶体上可能会产生衍射
知道中子流和电子流入射到晶体上也可能产生衍射图形，实际上是物质波的衍射
衍射波与入射波的波程差是波长的整数倍

## Slide 19
3.了解实验上直接观测量是衍射极大方向与入射方向的夹角，即衍射角
除衍射角外，晶体衍射实验中的直接测量量是衍射峰强度

## Slide 20
4. 全面掌握布拉格反射公式
波程差
衍射级次
5. 知道
由于倒格矢与晶面族正交
所以这些必是晶面
6. 知道在讨论晶体衍射时，采用晶胞坐标系是方便的
因为晶胞能反映晶体的对称性

## Slide 21
7. 理解布拉格反射公式在立方晶系中的表达方式
其中是密勒指数，是衍射面指数
i.采用晶胞坐标系
ii.晶面族的面间距
iii.

## Slide 22
8. 知道衍射消光现象
ii.能观察到衍射峰(不消光)的衍射面指数是
i.采用晶胞坐标系时，有些n的衍射不会发生
BCC：和为偶数，
FCC：全奇全偶，

## Slide 23
iii.只有采用晶胞坐标系时，才有所谓消光
由算出的面间距不一定是真实面间距
例如，BCC面，，但真实面间距是
“相邻”晶面光程差是波长的1倍，似乎相长干涉
真实相邻晶面光程差是波长的，实际是相消干涉
采用晶胞系就好像用刻度较大的尺子测量晶面间距
对于简单晶格，采用原胞坐标系不存在消光

## Slide 24
参考答案
1.16 已知 InP 的晶格常数为 5.87 埃，X 射线使用铜靶的 Ka1 线
埃，求{111}晶面的1级衍射角。
则衍射角为
例题
少部分同学没有区分θ和2θ
应为
适用于立方晶系，但题目未提供此条件

## Slide 25
1.16 已知 InP 的晶格常数为 5.87 埃，X 射线使用铜靶的 Ka1 线
埃，求{111}晶面的1级衍射角。
改编1.16
已知 InP 属立方晶系，晶格常数 。使用铜靶 线(，在与入射X射线呈的方向上观察到衍射极大。求衍射面的面间距、衍射面的密勒指数和衍射级次。
解：设衍射面的密勒指数为，面间距是，衍射级次为，则有
(1)
(2)
(3)

## Slide 26
解：设衍射面的密勒指数为，面间距是，则有
(1)
(2)
(3)
式(2)、(3)联立，得
(4)
式(1)、(4)联立并代入数据，得
(5)
于是
代回式(3)，得
答：衍射面的密勒指数为，面间距是，衍射级次为1。
由此可知，属FCC或SC
实际上，InP的晶体结构为闪锌矿结构，布喇菲格子为FCC
更一般地{111}

## Slide 27
9. 澄清“级数增加，强度减弱”
教材P.27第2段第2行，“n为衍射级数，级数增加，强度减弱”，这种说法略显绝对。
对于石墨、碘化镉和钴酸锂这样的具有层状结构的晶体，存在二级衍射峰强于一级的情形。
溴化钾(100)面，一级衍射消光，二级衍射很强。
对于溴化钾(111)面，至少二级衍射峰不弱于一级。

## Slide 28
三、关于晶体结合
1.知道晶体结合的五种类型
i.离子结合
iii.金属结合
ii.共价结合
iv.分子结合（范德华力结合）
v.氢键结合

## Slide 29
2.理解两原子间互作用势能和作用力
i. 知道经验公式，其中为正整数，是正的参数
iii.会由互作用势能导出互作用力
ii.理解 中各项的物理意义
v.会由互作用势能导出互作用力
iv. 对于分子力结合，，会导出Lennard-Jones势 ，理解各项、各参量的物理意义
vi.会导出平衡间距和力取极值的间距

## Slide 30
3. 知道如何从原子间互作用势能计算得到晶体结合能
仅与结构有关的无量纲量
4.知道由此可导出平衡间距及体弹模量的表达式
知道由XRD和力学等宏观实验，可得到等微观信息

## Slide 31
5.知道电负性的概念
电负性综合考虑电离能和亲和能，反映中性原子吸引和保持电子的能力
6.知道许多晶体的结合是混合键
知道利用LCAO法计算分子轨道，可以解释混合键
混合键同时具有离子键和共价键的相互作用

## Slide 32
1.了解简谐近似
四、关于晶格振动
i. 简谐近似是指将原子间的互作用势近似为抛物线势
ii. 简谐近似不是将原子视为简谐振子
即泰勒展开取到二次项
简谐近似下，原子的运动并不是简谐振动
晶格中原子的运动是相互关联的，而不是各自独立的
教材p147,第7.2节第1行，“图7.2所示的简谐振动可以近似描述晶格振动，原子可以看成一个线性谐振子。”
这可能是个印刷错误。

## Slide 33
2.掌握玻恩—卡门条件在晶格振动问题中的应用
一维简单晶格中，原子参与的独立运动位移
于是
玻恩—卡门条件表现为
其中N为原胞数，a为晶格常数。
Born-Kaman条件的数学表达式
原子不可以看成一个线性谐振子！
原子参与各种独立运动，每种独立运动可以看成一个线性谐振子。

## Slide 34
3. 完全掌握一维晶格振动问题的处理方法
包括一维单原子链和一维双原子链
i.会列运动方程
ii.会根据具体情况给出试探特解
iii.会求解运动方程并得到色散关系
iv.知道具有确定波矢和频率的格波仅是原子参与的一种独立运动模式，原子的运动是各种运动模式的线性组合
v. 长波极限下，知道原子的运动图像
长声学波：原胞内原子同向运动，代表原胞质心的运动；
长光学波：原胞内原子反向运动，原胞质心不动

## Slide 35
4.知道独立振动模式（简正模式）的概念
这样，相互作用的N个原子的运动，可以转化成N个各自独立的谐振子的运动。
原子位移试探特解
着眼于特定原子，是简谐振动，
称之为振动模式，简正模式
从晶格全局看，是一个波——格波
每个原子参与所有简正模式的运动
原子位移的一般解
引入简正坐标，则

## Slide 36
5. 理解关于格波波矢的简约方案
i. 格波频率以倒格矢为周期，即
iii.可将波矢限制在1st BZ
ii. 与 标记的是同一个振动模式
保证1模1名，杜绝1模多名
设三维晶体有个原胞，每个原胞内有个原子，知道
晶格振动的波矢数目=
6. 理解晶格振动中波矢数、格波支数和振动模式数的概念
由B-K条件结合简约方案可得

## Slide 37
对于2维和1维晶体，上述的3分别改为2和1
格波支数(色散关系的数目)=3n
振动模式数=3nN
3支声学波，3n-3支光学波
1纵2横
(n-1)纵(2n-2)横
即总自由度
晶格振动的波矢数=N
P.144第6行，“考虑到每个原子有3种偏振模式，具有N个原子的晶格振动的格波总数为3N”
易造成误解，建议删去，或改为“推广到三维晶体，可解得3个色散关系，对应每个原子有3种偏振模式，具有N个原子的晶格振动的格波总数为3N。”
P.145倒数第8行，“……再考虑到每个格波频率对应3个偏振模式，所以，双原子链共有个格波。”
易造成误解，建议删去，或改为“……再考虑到每个格波频率对应3个偏振模式，所以，所以双原子链共有2N个格波。”
称之为格波数亦可，
但不是格波支数

## Slide 38
7.了解谐振子的能级
i. 知道谐振子的能级等间隔
ii.知道零点能是
iii. 知道谐振子的能量只能取分立值是薛定谔方程的必然结果
8.理解声子的概念
i.谐振子的能量子即为声子
ii.当谐振子处于能级时，即激发出了n个声子

## Slide 39
i.具有能量，动量
9.理解声子的性质
iii.声子数不守恒，晶格振动越剧烈，激发的声子越多
ii.声子是玻色子，服从玻色—爱因斯坦分布
化学势
iv.声子不能脱离固体存在，或者说声子不能在真空中传播
（以上与光子相同）
（这条与光子不同）

## Slide 40
10.掌握模式密度的计算方法
对于一维简单晶格，个原胞，晶格常数，则波矢，
对于一维复式晶格，个原胞，晶格常数，则波矢，
声学支格波的模式密度

## Slide 41
同理，光学支格波的模式密度
总的模式密度

## Slide 42
12.掌握利用声子统计计算晶格振动能量的方法
11.了解晶格振动系统是如何转化成声子系统的
相互作用的
原子系统
简谐近似
独立振子系统
量子化
独立声子系统
简正坐标
范围内的声子能量
1个声子的能量
1个模式激发的声子数目
单位频率间隔内的模式数
振动总能量

## Slide 43
12.知道固体热容量的有关结论
低温时
i. 知道定义
ii. 知道
iii. 知道

## Slide 44
13.了解关于晶格振动热容量的爱因斯坦模型、德拜模型
知道两个模型都基于量子思想，利用声子统计计算晶格振动能量
不要死背 重在看懂

## Slide 45
爱因斯坦模型
德拜模型
所有原子均以振动
将所有格波视为弹性波
（长波长声学波），
将晶体视为连续介质
低温
低温时
首次从理论上揭示与温度有关
定性解释了的律，
未能解释的律
拟合发现与有关
低温时，晶格振动激发的主要是低频的声学波声子，爱因斯坦模型低估了晶格振动能量
虽考虑到低温时主要是声学声子，但将晶体视为连续介质可能略显粗糙
（拟合表明在光学波频率范围）
相当于将所有格波视为光学波

## Slide 46
14.知道简谐近似的局限性
无法解释热平衡
考虑非谐项后，声子间具有相互作用，则可突破此局限性
无法解释热传导
无法解释热膨胀
原因：简谐近似下，声子间没有能量交换
15.能大致看懂晶格振动谱

## Slide 47
i.很容易找到六支格波振动谱，3声3光；(Si是金刚石结构，n=2)
ii.[1 1 1]方向(),光学波和声学波的两支横波简并；
OL
OT
AT
AL
iii.光学支格波频率。

## Slide 48
i.很容易找到十二支格波振动谱，3声9光；(AlN是纤锌矿结构，n=4)
ii. 方向，声学波的两支横波简并；
氮化铝（AlN）是一种具有优异综合性能的先进陶瓷材料，因其独特的物理化学特性（如高导热性、绝缘性、热膨胀系数匹配性、耐高温和化学稳定性等），在电子工业中常用作高功率电子器件、射频与微波器件等的衬底、散热基板或封装材料。
Notes: 晶格振动频率与波矢之间的函数关系（ 关系）称为格波的色散关系，也称为晶格振动谱，如图所示，图中横坐标的G、K、M、A表示格波波矢在空间不同方向上的分布。晶格振动谱关系着晶体的许多性质，具重要意义。

## Slide 49
五、关于晶体缺陷
2. 知道热缺陷不可避免
1.知道缺陷的分类
面缺陷 晶粒间界 堆垛层错
线缺陷 刃位错 螺位错
点缺陷 空位 填隙原子 色心
点缺陷空位和填隙原子的产生机制是热运动
温度越高晶体中热缺陷数目越多。

## Slide 50
六、关于晶体中的电子
1.理解Bloch波和Bloch定理
i. 知道Bloch波是周期调幅平面波，平面波是Bloch波的特例
ii. 知道周期结构中，电子的能量本征函数是Bloch波函数
iii. 理解Bloch定理（不要求证明）
iv. 会根据Bloch定理计算电子的简约波矢

## Slide 51
2.掌握玻恩—卡门条件在晶体中电子运动问题中的应用
3.掌握自由电子问题的量子求解
ii.会列出并求解定态薛定谔方程
i. 会写出哈密顿算符
iii.知道自由电子的本征波函数
iv.知道自由电子的本征能量

## Slide 52
4.掌握计算自由电子能态密度的方法
1个波矢占据“体积”
单位体积内状态数
电子有2种自旋状态
范围体积

## Slide 53
5.知道近自由电子近似采用的是微扰法
以自由电子为零级近似，以周期势的起伏为微扰
6. 理解近自由电子近似的结果
i. 波矢远离BZ边界时，准连续分布，
与自由电子的几乎相同
iii. 波矢在BZ边界处出现能隙
ii. 波矢接近BZ边界时， 出现“卷边”，
偏离自由电子的
iv. 会计算

## Slide 54
7.理解关于电子波矢的简约方案
iii. 与标记的是同一个状态
i. 电子的本征能量以倒格矢为周期，
即
ii. 电子的能量本征函数以倒格矢为周期，
即
不要求证明
故可将波矢限制在1st BZ。

## Slide 55
Si的能带——间接带隙
GaAs的能带——直接带隙
8. 能大致看懂能带图
Notes: 实际晶体在三维空间的能带结构要复杂得多，这里给出Si和GaAs的真实能带。

## Slide 56
9. 知道紧束缚近似本质上也是一种微扰法
以孤立原子中电子状态为零级近似，以为微扰
10.掌握TBA公式的使用方法
ii.会计算得到s能带的显式表达
i. 理解
iii.会找到带底位置和带底能量
iv.会计算BZ高对称性点处的能量
有写成的，这也是对的，
因为

## Slide 57
11.掌握费米分布函数
i. 知道并牢记费米分布函数
iv. 理解时，
v.知道在电子系统统计计算中的应用
iii. 知道费米能量是化学势，与电子密度正相关
电子数, 总能量
ii. 知道代表电子处于能量为的量子态的几率
能态密度

## Slide 58
12.对于自由电子，理解费米球、费米面、费米波矢、费米半径、费米动量和费米温度等概念
13.对于自由电子，掌握及其导出方法。
14.对于自由电子，知道常温下，。知道常温下只有费米面附近范围内的电子才可能热激发到费米球外。
15.理解并会计算电子的平均速度和有效质量。

## Slide 59
用紧束缚近似方法处理体心立方晶体，可以得到s态电子的能带为
(1) 计算线上的电子的平均速度；
（2）计算带底带顶处电子的有效质量。
其中 线是与的连线，的坐标为。
解:
(1)
线上，
Notes: X

## Slide 60
(2)根据余弦函数的特点知，当时，有最小值,
故能带底位置在(0,0,0)，
在布里渊区边界和处， 有最大值
故能带顶位置在，
同理可得
计算可得，带顶处

## Slide 61
16.知道电子的准动量是，了解在晶体以外的力作用下电子的状态发生变化
17.了解导体、绝缘体和半导体的能带及其填充特点
导体：有不满带。
绝缘体和半导体：时没有不满带（非空即满） 半导体的小而绝缘体的大
18.了解能带论解释导电的基本观点
满带电子不参与导电，不满带电子才对导电有贡献。

## Slide 62
19.知道空穴的概念，价带顶附近的空状态。 空穴有效质量，空穴的电荷 空穴的平均速度
20.知道不同金属的费米能量不同，接触后电子从浓度高（费米能量大）的一侧流向浓度低（费米能量小）的一侧，直至费米能级对齐。这个过程的结果就是在两块金属间产生了电势差。

## Slide 63
七、关于晶体的共性
1.长程有序
2.自限性
原子在微米及以上范围按同一规则排列
3.各向异性
自发地形成封闭几何多面体
规则、对称的外形，晶面夹角守恒
不同方向上的物理性质存在差异
力学各向异性：如解理性
热学各向异性：如石墨在平行与垂直于石墨层方向上，热导率差异巨大
电学各向异性：如石英晶体沿不同方向施加相同压力，其表面产生的电荷量不同
光学各向异性：如方解石的双折射现象