## Slide 1: 第五章 固体间接触的电特性
Notes: 第五章 固体间接触的电特性。

## Slide 2
5.1 功函数与接触电势
5.2 PN结
5.2.1 PN结的形成
5.2.2 PN结的单向导电特性
5.3 异质结
5.4 金属-半导体结
5.5 金属-绝缘体-半导体系统
第五章 固体间接触的电特性
Notes: 本章第一节，功函数与接触电势。

## Slide 3
与气体分子相似，金属内自由电子作无规则的热运动，其速率有一定的分布。在金属表面存在着阻碍电子逃脱出去的作用力，电子逸出金属表面需克服阻力做功，称为逸出功
热 电 子 发 射
加热金属使其中的大量电子克服表面势垒而逸出的现象，
又称爱迪生效应， 爱迪生1883年发现的
在室温下，只有极少量电子的动能超过逸出功，从金属表面逸出的电子微乎其微。随着温度上升到一定程度，动能超过逸出功的电子数目急剧增多，大量电子由金属中逸出，这就是热电子发射
Notes: 我们知道，金属内部的自由电子与气体分子相似，做无规则的热运动，其速率有一定的分布。在金属表面存在着阻碍电子逃脱出去的作用力，电子要逸出金属表面需克服阻力，所做的功称为逸出功。在室温下,只有极少量电子的动能超过逸出功，从金属表面逸出的电子微乎其微。随着温度升高到一定程度，动能超过逸出功的电子数目会急剧增多，大量电子由金属中逸出，这一现象称为热电子发射。由于这一现象是爱迪生1883年发现的，又称为爱迪生效应。

## Slide 4: 热电子发射与功函数
热电子发射
  金属发射电流与温度有关，按指数规律
W 称为功函数
以发射热电子的金属丝为阴极，另一金属板为阳极，其间加电压，使热电子在电场作用下从阴极到达阳极，这样不断发射，不断流动，形成电流
Notes: 将发射热电子的金属丝作为阴极，另一金属板作为阳极，其间加电压后，热电子在电场作用下从阴极到达阳极，可以形成电流。金属热电子发射的电流随温度按指数规律变化，这里称为功函数。
将发射热电子的金属丝作为阴极，另一金属板作为阳极，其间加电压后，热电子在电场作用下从阴极到达阳极，可以形成电流。金属热电子发射的电流随温度按指数规律变化，这里𝑊称为功函数。

## Slide 5: 经典电子论对热发射电子的解释
势阱中电子为经典统计：
  速度的统计分布
    dn代表速度在v到v+dv的电子密度,
    选择 x 方向为垂直于发射面的方向，则对电子在y、z方向上的动能无限制，而要求 x 方向动能大于势垒
电子亲和能：
  c 代表电子真空能级到导带底的能量差，
  由材料本身的性质决定
    c
Notes: 自由电子处在势阱中，势阱深度 是电子真空能级到势阱底部的能量差，称为电子亲和能，即无穷远处真空能级一静止电子与势阱底电子之间的能量差，这是由材料本身性质决定的，表示了势阱底一个电子离开金属必须做的功。
设势阱中速度在内的电子密度为，这里 。
自由电子处在势阱中，势阱深度𝜒是电子真空能级到势阱底部的能量差，称为电子亲和能，即无穷远处真空中一静止电子与势阱底电子之间的能量差，这是由材料本身性质决定的，表示了势阱底一个电子离开金属必须做的功。
设势阱中速度在v到v+dv内的电子密度为dn，这里𝑑𝑣=𝑑𝑣_𝑥 𝑑𝑣_𝑦 𝑑𝑣_𝑧 。

## Slide 6

’
无穷远处真空能级一静止电子与物质内部导带底能量上一电子之间的能量差
真空能级 （vacuum level）
真空能级(vacuum level)
电子达到该能级时完全自由而不受核的作用
电子亲和能：
k
E
Notes: 真空能级是指，电子达到该能级时完全自由而不受核的作用。

## Slide 7: 量 子 理 论 的 解 释
势阱中电子为导带电子
  导带底与势阱对应，c 表示导带底部电子离开金属须克服的能量
  根据电子的速度分布计算热发射电流
  采用近自由电子近似，一般有：
  考虑单位体积，则dv内量子态数目：
Notes: 按照量子能带理论，势阱中电子为导带电子，导带底与势阱对应， 表示导带底部电子离开金属须克服的能量，根据电子的速度分布计算热发射电流。
利用 ，可有：
则单位体积中，在内的量子态密度为：
利用𝑣=ℏ𝑘/𝑚 ，可有：𝑑𝑣_𝑥 𝑑𝑣_𝑦 𝑑𝑣_𝑧=ℏ^3/𝑚^3 𝑑𝑘_𝑥 𝑑𝑘_𝑦 𝑑𝑘_𝑧
则单位体积中，在v到v+dv内的量子态密度为：2 (𝑑𝑘_𝑥 𝑑𝑘_𝑦 𝑑𝑘_𝑧)/(2𝜋)^3 =2(𝑚/2𝜋ℏ)^3 𝑑𝑣_𝑥 𝑑𝑣_𝑦 𝑑𝑣_𝑧

## Slide 8
  再乘以费米分布函数，得到d内统计平均电子：
    考虑到热发射电子，
    能量必须高于c一般不难有:
得到热发射电流密度：
量子理论下的功函数
Notes: 再乘上费米分布函数，可得内的电子密度：
上式用到 。由于热发射电子的能量 必须高于势阱的高度，即亲和能， 实际上远远大于 ，有，所以可以将上式分母中的“1”略去：
选择 方向为垂直于发射面的方向，要求电子在方向动能大于势垒，对、方向电子的动能无限制，上式积分可得热发射电流密度。
再乘上费米分布函数f (E)，可得v到v+dv内的电子密度：
𝑑𝑛=2(𝑚/2𝜋ℏ)^3 1/(𝑒^((1/2 𝑚𝑣^2−𝐸_𝐹 )∕𝑘_𝐵 𝑇)+1) 𝑑𝑣
上式用到E= 1/2 𝑚𝜐^2。由于热发射电子的能量1/2 𝑚𝜐^2 必须高于势阱的高度，即亲和能𝜒， 实际上远远大于 𝑘_𝐵 𝑇，有(1/2 𝑚𝜐^2−𝐸_𝐹 )>>𝑘_𝐵 𝑇，所以可以将上式分母中的“1”略去：
𝑑𝑛=2(𝑚/2𝜋ℏ)^3 𝑒^(𝐸_𝐹/(𝑘_𝐵 𝑇)) 𝑒^(−(𝑚𝑣^2)/(2𝑘_𝐵 𝑇)) 𝑑𝑣
选择x方向为垂直于发射面的方向，要求电子在x方向动能大于势垒，对y、z方向电子的动能无限制，式（5-5）积分可得热发射电流密度。

## Slide 9
量子理论下的功函数
热发射电流密度：
  发射电流与温度的指数关系
  电子发射是从费米面发射
  功函数 W=c-EF
c
EF
W=c-EF
Notes: 从上式可以看出，发射电流与温度的成指数关系，电子是从费米面发射的。

## Slide 10: 不同金属间的接触电势
接触电势现象
  不同导体A和B，接触或导线连接，就会带电并产生不同的电势VA和VB，称为接触电势
A
B
+ + +
- - -
- - -
+ + +
+
+
-
-
VA
VB
+
+
+
-
-
-
+
+
+
-
-
-
A
B
VA
VB
Notes: 不同导体和接触或以导线连接时，会带电并产生不同电势的现象，所产生的电势和，称为接触电势。(a)是、接触前的状况，真空能级设为零点。由于、是不同的导体，功函数不同，所以费米能级也不相同。当、通过直接接触或通过导线相连时，电子将从费米能级高的导体流向费米能级低的导体，使得费米能级高的导体带正电荷，费米能级低的导体带负电荷，从而产生静电势：
不同导体A和B接触或以导线连接时，会带电并产生不同电势的现象，所产生的电势VA和VB，称为接触电势。(a)是A、B接触前的状况，真空能级设为零点。由于A、B是不同的导体，功函数不同，所以费米能级也不相同。当A、B通过直接接触或通过导线相连时，电子将从费米能级高的导体流向费米能级低的导体，使得费米能级高的导体A带正电荷，费米能级低的导体B带负电荷，从而产生静电势：𝑉_𝐴>0,𝑉_𝐵<0

## Slide 11
金属功函数与费米能级
  真空能级设为零点
  功函数不同反映费米能级的高低
EF
WA
EF
WB
W=c-EF
不同金属间的接触电势
Notes:   真空能级设为零点，功函数不同反映费米能级的高低。

## Slide 12: 金属间的接触电势差
不同金属的功函数不同，即费米能级不同
不同金属接触后，电子发生流动，形成接触电势差
接触电势差阻止电子继续流动，此时金属的费米能级达到平衡
Notes: 不同金属的功函数不同，即费米能级不同，不同金属接触后，电子发生流动，形成接触电势差，接触电势差阻止电子继续流动，此时金属的费米能级达到平衡。

## Slide 13: 金属接触后电子的流动与平衡
A、B 金属接触后
  电子从费米能级高的金属流向费米能级低的金属
  使得费米能级高的A带正电荷，费米能级低的B带负电荷
    产生静电势VA>0、VB<0 (电子产生不同的附加静电势能)
    A、B 的能级图发生变化，A、B费米能级接近
  平衡状态下，费米能级变为相等，电子不再流动
接触电势差：
  VA-VB=(WB-WA)/e
EF
WA
EF
WB
-eVA
-eVB
Notes: 由于、是不同的导体，功函数不同，所以费米能级也不相同。当、通过直接接触或通过导线相连时，电子将从费米能级高的导体流向费米能级低的导体，使得费米能级高的导体带正电荷，费米能级低的导体带负电荷，从而产生静电势：
相应的附加静电势能分别为：
这时能级图发生变化，、的费米能级逐步接近，达到平衡时，费米能级变为相等，电子不再流动。从图中可以看出，这时的附加静电势能：
由于A、B是不同的导体，功函数不同，所以费米能级也不相同。当A、B通过直接接触或通过导线相连时，电子将从费米能级高的导体流向费米能级低的导体，使得费米能级高的导体A带正电荷，费米能级低的导体B带负电荷，从而产生静电势：𝑉_𝐴>0,𝑉_𝐵<0
相应的附加静电势能分别为：-eVA<0,-eVB>0。
这时能级图发生变化，A、B的费米能级逐步接近，达到平衡时，费米能级变为相等，电子不再流动。从图5.3（b）中可以看出，这时的附加静电势能：
𝑒(𝑉_𝐴−𝑉_𝐵 )=𝑊_𝐵−𝑊_𝐴

## Slide 14
A、B 金属接触后
  电子从费米能级高的金属流向费米能级低的金属
  使得费米能级高的A带正电荷，费米能级低的B带负电荷
    产生静电势VA>0、VB<0 (电子产生不同的附加静电势能)
    A、B 的能级图发生变化，A、B费米能级接近
  平衡状态下，费米能级变为相等，电子不再流动
接触电势差：
  VA-VB=(WB-WA)/e
EF
WA
EF
WB
-eVA
-eVB
两个导体依靠产生接触电势差补偿原来他们之间费米能级的差别，从而使电子达到统计平衡
金属接触后电子的流动与平衡
Notes: 即、依靠产生接触电势（附加静电势能差）补偿原来它们之间费米能级的差，从而使电子达到统计平衡。
即𝐴、𝐵依靠产生接触电势（附加静电势能差）补偿原来它们之间费米能级的差，从而使电子达到统计平衡。

## Slide 15: 结 的 概 念
半导体与不同材料之间构成的界面
  不同掺杂类型的材料：同质PN结
  不同半导体：半导体异质结（pN结，Pn结）
  半导体与金属：肖特基结
  半导体与绝缘体-金属：MIS结（MOS结）
结的用途
  微电子：各种二极管、晶体管
  光电子：发光二极管、激光器、探测器
Notes: 半导体与不同材料接触时的情况与金属之间的接触不同，在其接触界面处会形成各种形式的“结”。例如不同掺杂类型的同种材料材料构成同质结，不同半导体构成异质结，半导体与金属构成肖特基结等等，不同的“结”结构在各种微电子、光电子器件中扮演非常重要的角色。

## Slide 16
5.1 功函数与接触电势
5.2 PN结
5.2.1 PN结的形成
5.2.2 PN结的单向导电特性
5.3 异质结
5.4 金属-半导体结
5.5 金属-绝缘体-半导体系统
第五章 固体间接触的电特性
Notes: 本节讲述 PN 结。

## Slide 17
PN结是许多半导体器件的核心，掌握PN结的性质是分析这些器件的基础。PN结的性质集中反映了半导体导电性能的特点：存在两种载流子，载流子有迁移、扩散和产生-复合三种基本运动形式。在不同情况下，这三种运动形式对导电性能的贡献各不相同。因此，作为半导体所特有的物理现象，PN结一直受到人们的重视。
PN 结
Notes: PN结是许多半导体器件的核心，掌握PN结的性质是分析这些器件的基础。PN结的性质集中反映了半导体导电性能的特点：存在两种载流子，载流子有迁移、扩散和产生－复合三种基本运动形式。在不同情况下，这三种运动形式对导电性能的贡献各不相同。因此作为半导体所特有的物理现象，PN结一直受到人们的重视。

## Slide 18
在一块本征半导体上，用不同的掺杂工艺，使其一边
形成 N 型半导体，另一边形成 P 型半导体
P区
N区
PN 结
Notes: 在一块本征半导体上，用不同的掺杂工艺，使其一边形成型半导体，另一边形成型半导体，就构成了一个同质PN结。
在一块本征半导体上，用不同的掺杂工艺，使其一边形成𝑁型半导体，另一边形成𝑃型半导体，就构成了一个同质PN结。

## Slide 19
PN结最典型的性质是具有单向导电性
PN 结
Notes: PN结最典型的性质是具有单向导电性。

## Slide 20
电子和空穴的浓度：
PN结中P型、N型部分的费米能级
空穴浓度远远大于电子浓度，
费米能级应比较接近价带
P型
两个部分的费米能级之间存在能级差
电子浓度远远大于空穴浓度，
  费米能级比较接近导带
N 型
E-
E+
(EF) P
E-
E+
(EF) N
载流子浓度差
Notes: 型半导体中空穴浓度远远大于电子浓度，费米能级比较接近价带；而型半导体中的电子浓度远远大于空穴浓度，费米能级比较接近导带；费米能级之间存在着的能级差体现的是型、型两个部分空穴和电子两种载流子浓度之间的差。
𝑃型半导体中空穴浓度远远大于电子浓度，费米能级比较接近价带；而𝑁型半导体中的电子浓度远远大于空穴浓度，费米能级比较接近导带；费米能级之间存在着的能级差体现的是𝑃型、𝑁型两个部分空穴和电子两种载流子浓度之间的差。

## Slide 21: 半导体PN结中的接触电势差
于是电子将从EF高的N型区流向P型区，在PN结的界面上产生电荷的积累，形成一定的接触电势差
接触电势差使P型相对于N型具有负的电势-VD，刚好补偿费米能级原来的差别，两边费米能级拉平
两个部分的费米能级之间存在能级差
载流子浓度差
Notes: 于是电子将从浓度高（高）的区流向区（扩散运动），区由于缺少了电子，原本电中性的区在界面附近将出现离子的正电荷积累；从区扩散过来的电子与区的多子空穴复合，又使得原本电中性的区在界面附近由于耗尽了空穴而产生离子负电荷的积累。由于电子空穴的耗尽留下杂质离子积累的正负电荷在界面附近形成了一个由区指向区的内建电场（自建场），在这个自建场的作用下，区的少子电子会向区迁移；达到稳态时，载流子的扩散和迁移运动动态平衡，区区两边费米能级拉平。如图所示
于是电子将从浓度高（𝐸𝐹高）的𝑁区流向𝑃区（扩散运动），𝑁区由于缺少了电子，原本电中性的𝑁区在界面附近将出现离子的正电荷积累；从𝑁区扩散过来的电子与𝑃区的多子空穴复合，又使得原本电中性的𝑃区在界面附近由于耗尽了空穴而产生离子负电荷的积累。由于电子空穴的耗尽留下杂质离子积累的正负电荷在界面附近形成了一个由𝑁区指向𝑃区的内建电场（自建场），在这个自建场的作用下，𝑃区的少子电子会向𝑁区迁移；达到稳态时，载流子的扩散和迁移运动动态平衡，𝑃区𝑁区两边费米能级拉平。如图所示

## Slide 22: PN结中的空间电荷区
空间电荷区将不存在可移动的电子和空穴
  - 杂质离子均匀分布
    - 内建电场在界面最强
  空间电荷区宽度
    - 与掺杂浓度成反比
    - 主要在低掺杂区域
空间电荷区
  载流子浓度远远小于杂质离子电荷浓度
  考察其电场可以忽略载流子的影响
Notes: 由于在耗尽区内载流子浓度远远小于杂质离子电荷浓度，可以忽略载流子的影响，认为内建电场是由杂质离子产生的。一般均匀掺杂情况下，杂质离子均匀分布，而载流子浓度随着离开接触面的距离而逐步增大，所以内建电场在界面最强。空间电荷区宽度与掺杂浓度成反比，低掺杂区域的空间电荷区更宽一些，图中区的空间电荷区较区要窄，表明区掺杂浓度高于区。
由于在耗尽区内载流子浓度远远小于杂质离子电荷浓度，可以忽略载流子的影响，认为内建电场是由杂质离子产生的。一般均匀掺杂情况下，杂质离子均匀分布，而载流子浓度随着离开接触面的距离而逐步增大，所以内建电场在界面最强。空间电荷区宽度与掺杂浓度成反比，低掺杂区域的空间电荷区更宽一些，图中𝑃区的空间电荷区较𝑁区要窄，表明𝑃区掺杂浓度高于𝑁区。

## Slide 23: PN结中的空间电荷区的宽度
  突变结模型：电荷完全集中在空间电荷区,边界出现突变, 并近似认为杂质完全电离
空间电荷区净电荷为0
  Naxp=Nd xn
p侧结宽度xp
n侧结宽度xn
  与掺杂浓度成反比
Notes: 空间电荷区宽度与掺杂浓度成反比，低掺杂区域的空间电荷区更宽一些

## Slide 24: PN结中的空间电荷区-少子的漂移
能带弯曲处即PN结的空间电荷区
载流子扩散之后，形成空间电荷区，电荷区宽度微米量级
自建场
平衡PN结中，载流子的
扩散和漂移运动相对平衡
空间电荷区对N区电子和
P区空穴均形成扩散势垒，势垒高度：
少子的漂移
Notes: 这时在区区的接触界面处形成了一个能带过渡区。在此区域内，电子和空穴基本复合耗尽，杂质离子形成一空间电荷区，也称为耗尽区，其宽度约为~10-6m（微米）的数量级，在这个区域内将不存在可移动的电子和空穴。此区域的电场对区的电子和区的空穴同时形成一个高为的势垒，称为平衡PN结势垒。不难看出这个势垒等于区区的费米能级差：
这时在P区N区的接触界面处形成了一个能带过渡区。在此区域内，电子和空穴基本复合耗尽，杂质离子形成一空间电荷区，也称为耗尽区，其宽度约为~10-6m（微米）的数量级，在这个区域内将不存在可移动的电子和空穴。此区域的电场对N区的电子和P区的空穴同时形成一个高为eVD的势垒，称为平衡PN结势垒。不难看出这个势垒等于P区N区的费米能级差：
𝑒𝑉_𝐷=(𝐸_𝐹 )_𝑁−(𝐸_𝐹 )_𝑃

## Slide 25
PN结
PN结
扩散电流
漂移电流
Notes: 形成PN结物理过程的示意图。内建电场作用下少子的漂移运动与载流子浓度差产生的扩散运动达到动态平衡时，空间电荷区稳定，形成PN结。

## Slide 26
P区和N区电子浓度(nP, nN )均满足：
P区和N区热平衡时的电子浓度
平衡状态下的结区两边的载流子浓度
Notes: 分析一下平衡状态下的结区两边的载流子浓度。平衡时区和区电子浓度 应该均满足根据式
所以有平衡状态下的结区两边的载流子浓度比值
分析一下平衡状态下的结区两边的载流子浓度。平衡时P区和N区电子浓度𝑛_𝑃^0 、𝑛_𝑁^0 应该均满足根据式
𝑛_𝑃^0=𝑁_− 𝑒^(−(𝐸_(−𝑝)^ −𝐸_𝐹 )∕𝑘_𝐵 𝑇)
𝑛_𝑁^0=𝑁_− 𝑒^(−(𝐸_(−𝑁)^ −𝐸_𝐹 )∕𝑘_𝐵 𝑇)
所以：。。。。

## Slide 27
P区和N区空穴浓度(pP, pN )均满足
N区和P区热平衡时的空穴浓度
由费米能级差决定
平衡状态下的结区两边的载流子浓度
Notes: 同理，平衡时空穴浓度 比值也是：
同理，平衡时N区和P区空穴浓度 𝑝_𝑁^0 、𝑝_𝑃^0有：。。。

## Slide 28: PN 结的注入-热平衡打破
若在PN结上加一外电压V，由于空间电荷区中载流子浓度很低，因而电阻很高，PN结势垒将改变eV，从而破坏了原来载流子扩散和迁移的平衡，引起载流子的重新分布
Notes: 在PN结上加一外电压，由于空间电荷区中载流子浓度很低，因而电阻很高，外电压基本是加在空间电荷区上。这时PN结势垒将发生改变，从而破坏了原来载流子扩散和迁移的动态平衡，引起载流子的重新分布。
在PN结上加一外电压𝑉，由于空间电荷区中载流子浓度很低，因而电阻很高，外电压基本是加在空间电荷区上。这时PN结势垒将发生改变，从而破坏了原来载流子扩散和迁移的动态平衡，引起载流子的重新分布。

## Slide 29: PN结的正向注入
  电子源源不断地从N区扩散到P区
  空穴源源不断地从P区扩散到N区
当PN结加正向偏压时，外加电压使空间电荷区中的电场减弱， PN结势垒降低为 e(VD-V)，打破了迁移运动与扩散运动的相对平衡
  这些属于非平衡载流子
此种现象称为正向注入
q
e
Notes: 当PN结加正向偏压时，外加电压使空间电荷区中的电场减弱， PN结势垒降低为，打破了迁移运动与扩散运动的相对平衡，迁移运动减弱。这时电子将源源不断地从，空穴则源源不断地从。此种现象称为PN结正向注入，如图中所示。
当PN结加正向偏压时，外加电压使空间电荷区中的电场减弱， PN结势垒降低为𝑒(𝑉𝐷−𝑉)，打破了迁移运动与扩散运动的相对平衡，迁移运动减弱。这时电子将源源不断地从𝑁区扩散到𝑃"区"，空穴则源源不断地从𝑃区扩散到𝑁"区"。此种现象称为PN结正向注入，如图中所示。

## Slide 30: 正向注入下的非平衡载流子
由于正向注入，势垒边界上的少数载流子浓度从原来的nP0↗nP 和 pN0↗pN，近似地根据Boltzmann统计可求得：
外加电压使边界处电子积累，浓度提高了很多倍，产生非平衡载流子浓度为：
正向偏压使界面处的少数载流子积累，其浓度提高的倍数
nN0替代nN
Notes: 在外加正向电压作用下扩散过来的载流子属于非平衡载流子。由于是正向注入，PN结势垒边界上区的少数载流子电子的浓度从原来的增加到，区中少数载流子空穴的浓度从增加到，这时有：
由：
可知，外加正向电压使区的少数载流子电子的浓度增加了 倍。同理，外加正向电压时，区中少数载流子空穴的浓度的也是增加了 倍：
在外加正向电压作用下扩散过来的载流子属于非平衡载流子。由于是正向注入，PN结势垒边界上P区的少数载流子电子的浓度从原来的nP0增加到nP，N区中少数载流子空穴的浓度从pN0增加到pN，根据式（5-14）可知，这时有：
𝑛_𝑃=𝑛_𝑁^0 𝑒^(−𝑒 (𝑉_𝐷−𝑉)∕𝑘_𝐵 𝑇)=𝑛_𝑃^0 𝑒^(𝑒𝑉∕〖𝑘_𝐵 𝑇〗)
由：
𝑛_𝑃−𝑛_𝑝^0=𝑛_𝑃^0 (𝑒^(𝑒𝑉∕〖𝑘_𝐵 𝑇〗)−1)
可知，外加正向电压使P区的少数载流子电子的浓度增加了(𝑒^(𝑒𝑉∕〖𝑘_𝐵 𝑇〗)−1) 倍。同理，外加正向电压时，N区中少数载流子空穴的浓度的也是增加了(𝑒^(𝑒𝑉∕〖𝑘_𝐵 𝑇〗)−1) 倍：𝑝_𝑁−𝑝_𝑁^0=𝑝_𝑁^0 (𝑒^(𝑒𝑉∕〖𝑘_𝐵 𝑇〗)−1)

## Slide 31
负号表明扩散运动总是从浓度高的地方流向浓度低的地方
载流子的扩散运动
扩散运动是微观粒子热运动的结果，遵从的规律是：
单位时间，由于扩散运动通过
单位横截面积的载流子数目
载流子浓度变化的梯度
扩散系数
-回顾-
Notes: 由第四章讲过的载流子的扩散运动可知：

## Slide 32: 非平衡载流子形成的边界扩散电流
同样分析在N区边界空穴的积累和向N区内部边扩散、边复合的运动，可以得到空穴的扩散电流密度：
这些边界处的非平衡载流子边扩散边复合向体内运动，从而形成扩散电流，与一维稳定扩散相同，得到注入到P区电子的扩散流密度为：
其中Dn和Ln为电子的扩散系数和扩散长度
注入到P区的电子电流密度为：
Notes: 由于正向注入产生的非平衡载流子（少子）边扩散边复合向体内运动，从而形成扩散电流。得到注入到区电子的扩散流密度为：
其中 为电子的扩散系数和扩散长度。所以形成正向注入时的电子电流为：
同理可以得出正向注入时的空穴电流：
这些由于正向注入产生的非平衡载流子（少子）边扩散边复合向体内运动，从而形成扩散电流。与一维稳定扩散相同，由式（4-107）得到注入到P区电子的扩散流密度为：
电子扩散流密度=𝑛_𝑝^0 (𝑒^(𝑒 𝑉∕𝐾_𝐵 𝑇)−1) 𝐷_𝑛/𝐿_𝑛
其中 𝐷_𝑛 、𝐿_𝑛为电子的扩散系数和扩散长度。所以形成正向注入时的电子电流为：
𝑗_𝑛=𝑒 𝐷_𝑛/𝐿_𝑛 𝑛_𝑝^0 (𝑒^(𝑒 𝑉∕𝐾_𝐵 𝑇)−1)
同理可以得出正向注入时的空穴电流：
𝑗_𝑝=𝑒 𝐷_𝑝/𝐿_𝑝 𝑝_𝑁^0 (𝑒^(𝑒 𝑉∕𝐾_𝐵 𝑇)−1)

## Slide 33
通过单位面积PN结的总电流：
在正向偏压下，通过PN结的电流与少数载流子的浓度成正比，且随正向偏压的增大而迅速增大
非平衡载流子形成的边界扩散电流
Notes: 上面两式相加得到正向注入时的总电流为：
其中：
可以看出，在正向偏压下通过PN结的电流与少数载流子的浓度成正比，且随正向偏压的增大而迅速增大。
这里 为电子的扩散系数和扩散长度。式（5-20）和（5-21）相加得到正向注入时的总电流为：
𝑗=𝑗_𝑛+𝑗_𝑝=𝑗_𝑠 (𝑒^(𝑒 𝑉∕𝐾_𝐵 𝑇)−1)
其中：
𝑗_𝑠=𝑒(𝐷_𝑛/𝐿_𝑛 𝑛_𝑃^0+𝐷_𝑝/𝐿_𝑝 𝑝_𝑁^0 )
可以看出，在正向偏压下通过PN结的电流与少数载流子的浓度成正比，且随正向偏压的增大而迅速增大。

## Slide 34
通过单位面积PN结的总电流：
在正向偏压下，通过PN结的电流与少数载流子的浓度成正比，且随正向偏压的增大而迅速增大
非平衡载流子形成的边界扩散电流
Notes: 正向电压下PN结的导通特性。

## Slide 35: PN结的反向抽取
当PN结外加反向偏压时，外加电场使空间电荷区的电场增强，从而使PN结势垒增大，由原来的eVD变为e(VD+V)。这时，载流子的漂移运动超过了扩散运动。在反向偏压的作用下，N区中的空穴一旦到达空间电荷区的边界，就会被电场拉向P型区；P型区中的电子一旦到达空间电荷区的边界，就会被电场拉向N型区
PN结的反向抽取作用
构成PN结的反向电流
Notes: 当PN结外加反向偏压时，外加电场使空间电荷区的电场增强，从而使PN结势垒增大，由原来的变为，这时内建电场增大，载流子的迁移运动超过了扩散运动。在反向偏压的作用下，区中的空穴一旦到达空间电荷区的边界，就会被电场拉向区；区中的电子一旦到达空间电荷区的边界，就会被电场拉向区，这种PN结的反向抽取作用构成PN结的反向电流。
当PN结外加反向偏压时，外加电场使空间电荷区的电场增强，从而使PN结势垒增大，由原来的𝑒𝑉_𝐷变为𝑒(𝑉_𝐷+𝑉)，这时内建电场增大，载流子的迁移运动超过了扩散运动。在反向偏压的作用下，𝑁区中的空穴一旦到达空间电荷区的边界，就会被电场拉向𝑃区；𝑃区中的电子一旦到达空间电荷区的边界，就会被电场拉向𝑁区，这种PN结的反向抽取作用构成PN结的反向电流。
𝑛_𝑃=𝑛_𝑁^0 𝑒^(−𝑒 (𝑉_𝐷−𝑉)∕𝑘_𝐵 𝑇)=𝑛_𝑃^0 𝑒^(𝑒𝑉∕〖𝑘_𝐵 𝑇〗)

## Slide 36
当PN结外加反向偏压时，外加电场使空间电荷区的电场增强，从而使PN结势垒增大，由原来的qVD变为e(VD+V)。这时，载流子的漂移运动超过了扩散运动。在反向偏压的作用下，N区中的空穴一旦到达空间电荷区的边界，就会被电场拉向P型区；P型区中的电子一旦到达空间电荷区的边界，就会被电场拉向N型区
PN结的反向抽取作用
构成PN结的反向电流
e
e
PN结的反向抽取
r
Notes: 如图所示。PN结外加反向偏压时内建电场增大，PN结势垒由原来的增大变为，载流子的迁移运动超过了扩散运动。
如图所示。PN结外加反向偏压时内建电场增大，PN结势垒由原来的𝑒𝑉_𝐷增大变为𝑒(𝑉_𝐷+𝑉)，载流子的迁移运动超过了扩散运动。

## Slide 37: 正向注入下的非平衡载流子
由于正向注入，势垒边界上的少数载流子浓度从原来的nP0↗nP 和 pN0↗pN，近似地根据Boltzmann统计可求得：
外加电压使边界处电子积累，浓度提高了很多倍，产生非平衡载流子浓度为：
正向偏压使界面处的少数载流子积累，其浓度提高的倍数
nN0替代nN
Notes: 与正向注入下的非平衡载流子的分析类似，用
与正向注入下的非平衡载流子的分析类似，用〖−𝑉〗_𝑟 替代𝑉

## Slide 38
PN结的反向抽取
P区边界处的电子浓度下降为:
N区边界处的空穴浓度下降为:
e
e
r
Notes: 可得，区边界处的电子浓度下降为：
区边界处的空穴浓度下降为：
P区边界处的电子浓度下降为：
𝑛_𝑃=𝑛_𝑃^0 𝑒^(−𝑒 𝑉_𝑟∕𝑘_𝐵 𝑇)→0
N区边界处的空穴浓度下降为：
𝑝_𝑛=𝑝_𝑛^0 𝑒^(−𝑒 𝑉_𝑟∕𝑘_𝐵 𝑇)→0

## Slide 39
PN结的反向抽取
e
e
反向抽取使PN结界面处的载流子浓度小于其平衡浓度，这时非平衡载流子浓度为负值。这意味着载流子的复合率为负值，即在外电场的作用下，实际上有新的电子－空穴对产生，其中的少数载流子可能扩散到空间电荷区，而被电场拉向对面，形成反向电流。所以，PN结的反向电流实质上就是产生电流
载流子的漂移运动超过了扩散运动
r
Notes: 显然，反向抽取使PN结界面处的载流子浓度小于其平衡浓度，这时非平衡载流子浓度为负值。这意味着载流子的复合率为负值，即在外电场的作用下，实际上有新的电子－空穴对产生，其中扩散到空间电荷区的少数载流子被电场拉向对面，形成反向电流。所以PN结的反向电流实质上就是产生电流。

## Slide 40
反向电流就是由在PN结附近所产生，而又有机会扩散到空间电荷区边界的少数载流子形成的。通常由于少数载流子的浓度很低，因而，在一定的反向电压范围内，反向电流一般都很小
反 向 电 流
Notes: 换言之，反向电流是由在PN结附近所产生，而又有机会扩散到空间电荷区边界的少数载流子形成的。通常由于少数载流子的浓度很低，因而在一定的反向电压范围内，反向电流一般都很小。图中给出了PN结的单向导电特性。

## Slide 41: 反偏下PN结的击穿
击穿电压
  电压不能无限制增加，在特定电压下，电流会快速增加
击穿机理
  齐纳击穿： 重掺杂的PN结发生隧穿，价带电子跃迁到导带
  雪崩击穿：空间电荷区电子能量过大，与耗尽区原子碰撞产
  生新的电子空穴对
  热电击穿：结区热积累
Notes: 反向电压不能无限制增加，超过一定门限后，反向电流会快速增加。这个现象称为PN结“反向击穿”，对应的门限电压为击穿电压。PN结的击穿机理有两种，齐纳击穿和雪崩击穿。齐纳击穿是指重掺杂的PN结发生隧穿，价带电子跃迁到导带；雪崩击穿则是由于空间电荷区电子能量过大，与耗尽区原子碰撞产生新的电子空穴对造成的。

## Slide 42
5.1 功函数与接触电势
5.2 PN结
5.2.1 PN结的形成
5.2.2 PN结的单向导电特性
5.3 异质结
5.4 金属-半导体结
5.5 金属-绝缘体-半导体系统
第五章 固体间接触的电特性
Notes: 本节讲异质结。

## Slide 43: 半导体异质结
与半导体同质结的区别：
  同质结由同种半导体材料构成
  异质结由两种带隙宽度不同的材料组成
将两种不同的半导体材料所组成的界面区称为异质结
如：在GaAs衬底上外延生长合金半导体AlxGa1-xAs，在其界面上就构成异质结。异质结具有许多普通PN结所没有的特性，常被用来改良半导体器件的性能。
异质结的分类：
  同型异质结：nN型，pP型
  大写字母表示材料带隙更宽的材料
  异型异质结：Pn型，pN型
Notes: 两种不同的半导体材料所组成的界面区称为异质结，例如在GaAs衬底上外延生长AlxGa1-xAs、InP衬底上外延生长InxGa1-xAsyP1-y等。与半导体同质结的区别在于异质结是由两种带隙宽度不同的半导体材料组成，它具有许多普通同质PN结所没有的特性，常被用来改良半导体器件的性能。
异质结有同型异质结和异型异质结，这里用大写字母表示材料带隙更宽的材料。例如：nN型表示两种带隙不一样的型半导体构成的异质结，而pN型则表示由掺杂类型不一样的两种半导体构成的异质结，型半导体材料的带隙更宽。
两种不同的半导体材料所组成的界面区称为异质结，例如在GaAs衬底上外延生长AlxGa1-xAs、InP衬底上外延生长InxGa1-xAsyP1-y等。与半导体同质结的区别在于异质结是由两种带隙宽度不同的半导体材料组成，它具有许多普通同质PN结所没有的特性，常被用来改良半导体器件的性能。
异质结有同型异质结和异型异质结，这里用大写字母表示材料带隙更宽的材料。例如：nN型表示两种带隙不一样的𝑁型半导体构成的异质结，而pN型则表示由掺杂类型不一样的两种半导体构成的异质结，𝑁型半导体材料的带隙更宽。

## Slide 44
两种半导体材料的能带图
1
1
2
2
Eg1
Eg2
EC
EV
EF1
EF2
E0
EV2
EV1
EC1
EC2
P型
N型
eVD
电子亲合能
  c 代表电子真空能级到半导体导带底的能量差
  由材料本身的性质决定
Notes: 给出了pN型异质结的能带结构图，是形成异质结之前两种半导体材料的能带结构。可以看到，两种材料的电子亲合能 和 不同，即电子真空能级到这两种半导体导带底的能量差不同，这是材料本身的性质决定的。
给出了pN型异质结的能带结构图，是形成异质结之前两种半导体材料的能带结构。可以看到，两种材料的电子亲合能 𝜒_1和 𝜒_2不同，即电子真空能级到这两种半导体导带底的能量差不同，这是材料本身的性质决定的。

## Slide 45
两种半导体材料的能带图
1
1
2
2
Eg1
Eg2
EC
EV
EF1
EF2
E0
EV2
EV1
EC1
EC2
P型
N型
eVD
导带能级差: 等于材料亲合能之差
价带能级差: 带隙宽度差+导带能级差
Notes: 电子亲和能的不同决定了两种材料导带底能级不同，导带底能级差等于材料亲合能之差：
显然，价带顶能级差则是带隙宽度差与导带底能级差之和：
电子亲和能的不同决定了两种材料导带底能级不同，导带底能级差等于材料亲合能之差：
𝛥𝐸_𝐶=𝜒_1−𝜒_2
显然，价带顶能级差则是带隙宽度差与导带底能级差之和：
𝛥𝐸_𝑉=(𝜒_1+𝐸_𝑔1)−(𝜒_2+𝐸_𝑔2)=𝐸_𝑔1−𝐸_𝑔2+𝛥𝐸_𝐶

## Slide 46
两种半导体材料的能带图
1
1
2
2
Eg1
Eg2
EC
EV
EF1
EF2
E0
EV2
EV1
EC1
EC2
P型
N型
eVD
功函数
  电子真空能级到费米能级之差
Notes: 图中的费米能级和是由两种半导体中掺杂浓度决定的，到电子真空能级的差 就是5.1节中讲到的功函数。
图中的费米能级𝐸𝐹1和𝐸𝐹2是由两种半导体中掺杂浓度决定的，到电子真空能级的差 就是5.1节中讲到的功函数𝑊。

## Slide 47: 三种能带配合方式
最常用：跨骑-I型
Ev1
Ec1
Ev2
Ec2
交错-II型
Ev1
Ec1
Ev2
Ec2
错层-III型
Ev1
Ec1
Ev2
Ec2
Notes: 异质结有三种能带配合方式。

## Slide 48: 组成异质结之后的能带图
形成空间电荷区
  内建电场将费米能级拉平
两种不同半导体材料构成pN结后的能带图
eVD1
eVD2
EC1
EC2
EV1
EV2
EF
eVD1
eVD2
P型
N型
电荷流动
  电子从N区流向P区
  空穴从P区流向N区
Notes: 两种材料组合成异质结时，由于界面两边载流子浓度不同，电子从区流向区，空穴从区流向区，形成空间电荷区的PN结势垒，内建电场将费米能级拉平，形成共同的费米能级，如图所示。异质结区内建电场：
两种材料组合成异质结时，由于界面两边载流子浓度不同，电子从N区流向P区，空穴从P区流向N区，形成空间电荷区的PN结势垒，内建电场将费米能级拉平，形成共同的费米能级EF，如图5.9（b）所示。异质结区内建电场：
𝑒𝑉_𝐷=𝐸_𝐹2−𝐸_𝐹1

## Slide 49: 组成异质结之后的能带图
两种不同半导体材料构成pN结后的能带图
eVD1
eVD2
EC1
EC2
EV1
EV2
EF
eVD1
eVD2
P型
N型
能带在界面出现间断
  上图中，p区导带出现峡谷，N区导带出现尖峰，峰谷差等于导带能级差
Notes: 在某些情况下，能带在界面处会出现间断。比如上图中，区导带出现峡谷，区导带出现尖峰，峰谷差等于导带能级差。
在某些情况下，能带在界面处会出现间断。比如上图中，𝑃区导带出现峡谷，𝑁区导带出现尖峰，峰谷差等于导带能级差。

## Slide 50
异质能带图的画法-pN
关键：确定能带弯曲的方向和保持能带差不变
Notes: 由于内建电场的存在，异质结两侧的真空能级发生变化，变化量等于内建电场 。构成异质结的材料的亲和能 和 是常量，即异质结两侧真空能级到导带底的能量差不变，所以，导带底随着真空能级的变化发生弯曲，同时材料的带隙亦为常量，所以价带顶也同样发生弯曲。异质结两侧能带发生的弯曲量和曲率取决于点的位置，有：
与前面讲述的同质PN结相类似，点的位置由异质结两侧掺杂浓度计算出的空间电荷区比例确定的，能带的弯曲同样是两段抛物线的形状。这里要注意，导带底的能带在界面出现间断，区导带出现峡谷，区导带出现尖峰，峰谷差等于导带能级差。与同质PN结的分析相同，界面处结区的空间电荷区是载流子的耗尽区，载流子浓度接近本征载流子浓度，费米能级距离导带底和价带顶都比较远；随着离开界面的距离的增加，载流子浓度逐步趋向材料的掺杂浓度，区价带顶与区导带底逐步接近。
图中给出pN型异质结的能带。
由于内建电场的存在，异质结两侧的真空能级发生变化，变化量等于内建电场 。构成异质结的材料的亲和能 𝜒_1和 𝜒_2是常量，即异质结两侧真空能级到导带底的能量差不变，所以，导带底Ec随着真空能级的变化发生弯曲，同时材料的带隙亦为常量，所以价带顶Ev也同样发生弯曲。异质结两侧能带发生的弯曲量 和 取决于O点的位置，有：
𝑒𝑉_𝐷=𝑒𝑉_𝐷"1" "+" 𝑒𝑉_𝐷"2"
与前面讲述的同质PN结相类似，O点的位置由异质结两侧掺杂浓度计算出的空间电荷区比例确定的，能带的弯曲同样是两段抛物线的形状。这里要注意，导带底的能带在界面出现间断，p区导带出现峡谷，N区导带出现尖峰，峰谷差等于导带能级差。与同质PN结的分析相同，界面处结区的空间电荷区是载流子的耗尽区，载流子浓度接近本征载流子浓度，费米能级距离导带底和价带顶都比较远；随着离开界面的距离的增加，载流子浓度逐步趋向材料的掺杂浓度，P区价带顶与N区导带底逐步接近EF。

## Slide 51
异质能带图的画法-nP
nP型异质结
关键：确定能带弯曲的方向和保持能带差不变
Notes: 此图是nP型异质结的能带。

## Slide 52: 同质PN结的注入比
正偏压下的电子注入比：
提高注入比的办法：
  同质结需要提高N型区的施主杂质浓度，
    使得进入P区的电子数更多
总电流：
注入比定义：总电流中，电子电流与空穴电流的比例
Notes: 定义总电流中电子电流与空穴电流的比例为注入比：
要提高注入比，同质结需要提高型区的施主杂质浓度，使得进入区的电子数更多。
总电流中电子电流与空穴电流的比例定义为注入比：
𝑗_𝑛/𝑗_𝑝 =〖(𝐷_𝑛 𝑛_𝑃^0)/𝐿_𝑛 〗∕〖(𝐷_𝑝 𝑝_𝑁^0)/𝐿_𝑝 〗=(𝐷_𝑛 𝐿_𝑝 𝑁_𝐷)/(𝐷_𝑝 𝐿_𝑛 𝑁_𝐴 )

## Slide 53: 异质PN结具有很高的注入比
提高注入比的意义：
  提高晶体管放大系数-异质结双极晶体管(HBT)
异质结中注入比：
异质结构的优点：
  N型区的带隙宽度比 p 型区带隙宽度大，
  可以进一步以指数级别增加注入比
作业！
Notes: 容易推导出，异质结在正向注入下的注入比为：
通过选择材料，获得不同的，即可改变注入比。
容易推导出，异质结在正向注入下的注入比为：
𝑗_𝑛/𝑗_𝑝 =〖(𝐷_𝑛 𝑛_𝑃^0)/𝐿_𝑛 〗∕〖(𝐷_𝑝 𝑝_𝑁^0)/𝐿_𝑝 〗=(𝐷_𝑛 𝐿_𝑝 𝑁_𝐷)/(𝐷_𝑝 𝐿_𝑛 𝑁_𝐴 ) 𝑒^((𝐸_𝑔𝑁−𝐸_𝑔𝑃)/(𝑘_𝐵 𝑇))

## Slide 54: 制掺杂异质结构
在宽禁带的AlGaAs中掺以施主杂质，GaAs材料不掺杂
电子将从AlGaAs转移到GaAs
在AlGaAs一侧形成耗尽层，GaAs一侧有电子积累，构成调制掺杂异质结构
+
+
+
+
300meV
55meV
Ga0.7Al0.3As
GaAs
负电子云
EF
Notes: 我们来看由AlGaAs和GaAs组成的异质结。如果在宽禁带的AlGaAs中掺以施主杂质，GaAs材料不掺杂，在形成异质结时，电子将从AlGaAs转移到GaAs，在AlGaAs一侧形成耗尽层，GaAs一侧有电子积累，构成一种空间调制掺杂异质结，如图所示。

## Slide 55: 二维电子气体系提高电子迁移率
电子被限制在窄的势阱中
  尺度在10nm左右
  垂直界面的方向，电子运动是量子化的，平行界面的方向，电子运动是自由的，属于一种二维电子气
GaAs中的电子
  形成很高的电子浓度，但是不含有电离施主杂质
  电子与电离施主在空间分离，电子受电离杂质散射几率减弱，载流子迁移率大为提高
Notes: 在调制掺杂异质结中，电子被限制在很窄的势阱中，真实空间的尺度只有10nm左右。在垂直界面的方向，电子运动是量子化的，平行界面的方向，电子运动是自由的，属于一种二维电子气。在GaAs中的电子可以形成很高的电子浓度，而由于GaAs是不掺杂的，所以在电子所在的区域内不含有电离施主杂质，于是实现了一种电子与电离施主在空间上的分离，电子受电离杂质散射几率减弱，可以很大程度上提高电子的迁移率。

## Slide 56
5.1 功函数与接触电势
5.2 PN结
5.2.1 PN结的形成
5.2.2 PN结的单向导电特性
5.3 异质结
5.4 金属-半导体结
5.5 金属-绝缘体-半导体系统
第五章 固体间接触的电特性
Notes: 本节讲金属-半导体结。

## Slide 57
肖 特 基 结
1938年，德国物理学家肖特基（Walter Schottly）发展
了一套理论，以解释金属-半导体结
肖特基二极管——最早的半导体器件
    金属须和裸露的半导体表面轻触而成
    不容易形成，且可靠性差
Notes: 金属和半导体接触的界面也可以形成“结”，1938年，德国物理学家肖特基（Walter Schottly）发展了一套理论，以解释金属-半导体结。金属和半导体表面轻触形成了最早的半导体器件——肖特基二极管。

## Slide 58
  讨论金属-半导体接触（欧姆接触）的基础
金属-半导体结在IC电路的实际制作过程中非常重要，
因为其中有成百万、上亿个导线和有源器件的接触点
肖特基势垒（Schottky barrier）（与PN结相似）
欧姆接触 （Ohmic contact） （与电阻相似）
MOS接触 （metal-oxide-semiconductor）
肖 特 基 结
1938年，德国物理学家肖特基（Walter Schottly）发展
了一套理论，以解释金属-半导体结
肖特基二极管——最早的半导体器件
    金属须和裸露的半导体表面轻触而成
    不容易形成，且可靠性差
Notes: 肖特基二极管不容易制作，且可靠性差。但是肖特基提出的分析金属-半导体结的理论，成为分析金属与半导体接触特性的重要基础。实际的IC电路有成百万、上亿个导线和有源器件的接触点，肖特基的关于分析金属-半导体结的理论对这些接触点的设计起到非常重要的作用。金属-半导体有三种不同的接触形式：
肖特基势垒（Schottky Barrier）（与PN结相似）
欧姆接触 （Ohmic Contact）（与电阻相似）
MOS接触 （Metal-Oxide-Semiconductor）

## Slide 59: 肖特基势垒-肖特基结
典型功函数(V)：
金属：Al 4.28, Au 5.1, Pt 5.65
半导体：Si 4.01, Ge 4.13, GaAs 4.07
金属-N型半导体
接触前：
金属的功函数m
大于半导体的功函数s
Notes: 不同材料的功函数不同。
金属与型半导体接触，要形成肖特基结，要求金属的功函数大于半导体的功函数。
不同材料的功函数不同。
金属与𝑁型半导体接触，要形成肖特基结，要求金属的功函数大于半导体的功函数。

## Slide 60
60
接触后：
  热平衡下，电子流向能量更低的金属，带正电荷的施主离子留下，形成一个空间电荷区（耗尽区）
金属-n型半导体
  空间电荷区（耗尽区）
+
+
+
+
金属-(p)-N型半导体
肖特基势垒-肖特基结
Notes: 热平衡下，型半导体中的电子流向能量更低的金属，带正电荷的施主离子留下，形成一个空间电荷区（耗尽区），
热平衡下，𝑁型半导体中的电子流向能量更低的金属，带正电荷的施主离子留下，形成一个空间电荷区（耗尽区），

## Slide 61
金属
金属
n型半导体
n型半导体
  空间电荷区
  （耗尽区）
金属-n型半导体
金属-(p)-N型半导体
肖特基势垒-肖特基结
Notes: 在金属一侧的肖特基势垒：
在金属一侧的肖特基势垒：𝜙_𝐵0=(𝜙_𝑚−𝜒)

## Slide 62
阻止金属电子向半导体运动
内建电势差
  半导体一侧
  阻止导带电子向金属运动
+
+
+
+
金属-N型半导体
金属-(p)-N型半导体
肖特基势垒-肖特基结
Notes: 该势垒阻止金属里的电子向半导体运动，而半导体一侧也形成势垒：
这个势垒则是阻止半导体中导带电子向金属运动。
该势垒阻止金属里的电子向半导体运动，而半导体一侧也形成势垒：
𝑉_𝑏𝑖=(𝜑_𝐵0−𝜑_𝑛 )
这个势垒则是阻止半导体中导带电子向金属运动。

## Slide 63: 偏压的影响
半导体到金属的势垒高度增加，B0不变，电子可以从金属流向半导体
+
-
金属-N型半导体
+
+
+
+
+
+
+
金属-(p)-N型半导体
Notes: 金属接负电压，半导体接正电压，这时半导体到金属的势垒高度增加，金属的功函数B0不变，电子从金属流向半导体需要越过势垒B0；

## Slide 64
半导体到金属的势垒高度减小，B0不变，电子很容易从半导体流向金属
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
偏压的影响
金属-N型半导体
金属-(p)-N型半导体
Notes: 金属接正电压，半导体接负电压，这时半导体到金属的势垒高度减小，电子很容易从半导体流向金属。
类似的分析可知，金属与型半导体接触形成肖特基结的条件则是要求金属的功函数小于半导体的功函数。
金属接正电压，半导体接负电压，这时半导体到金属的势垒高度减小，电子很容易从半导体流向金属。
类似的分析可知，金属与𝑃型半导体接触形成肖特基结的条件则是要求金属的功函数小于半导体的功函数。

## Slide 65: 金属与半导体的欧姆接触
  金属与半导体接触，但不形成肖特基结
  接触电阻很低，双向都形成电流接触
  理想情况下，电流与电压成正比，电压很低
欧姆接触是指金属与半导体的接触，而其接触面的电阻值远小于半导体本身的电阻，不产生明显的附加阻抗，而且不会使半导体内部的平衡载流子浓度发生显著的改变
Notes: 欧姆接触是指金属与半导体接触时，其接触面的电阻值远小于半导体本身的电阻，不产生明显的附加阻抗，而且不会使半导体内部的平衡载流子浓度发生显著的改变。
  金属与半导体接触，但不形成肖特基结，接触电阻很低，双向都形成电流接触，理想情况下，电流与电压成正比，电压很低。

## Slide 66: 金属-N型半导体欧姆接触
  为了达到热平衡，电子从金属流向半导体，半导体更加趋向n型
  在界面有电子电荷聚集
接触前
接触后
电子电荷聚集
Notes: 仍然以金属-型半导体接触为例。当金属的功函数小于半导体材料的功函数情况下，为了达到热平衡，电子从金属流向半导体，使得半导体更加趋向型，在界面有电子电荷聚集。
仍然以金属-𝑁型半导体接触为例。当金属的功函数小于半导体材料的功函数情况下，为了达到热平衡，电子从金属流向半导体，使得半导体更加趋向𝑁型，在界面有电子电荷聚集。

## Slide 67
金属加正电压
半导体加正压
电子从半导体流向金属，半导体导带能量高于金属费米能级，不存在电子的势垒
  电子从金属流向半导体，存在一个小势垒n对于重掺杂的n型，n很小，电子很容易流向半导体
金属-N型半导体欧姆接触
Notes: 考虑外加偏压的情况，当金属加正压时，电子从半导体流向金属，半导体导带能量高于金属费米能级，不存在电子的势垒；当半导体加正压时，电子从金属流向半导体，存在一个小势垒n，对于重掺杂的N型，n很小，电子也很容易流向半导体，如图所示。这两种情况下的接触电阻都很低，理想情况下，电流与电压成正比，电压很低。

## Slide 68
- P型半导体中有许多空穴，电子很容易从金属流
向半导体，相当于空穴从半导体流向金属
- 由于功函数的差，电子也容易从半导体流向金属
接触前：m> s
接触后
金属-P型半导体欧姆接触
Notes: 再来分析金属与型半导体欧姆接触的情况。如图所示, 金属要与型半导体形成欧姆接触，要求金属的功函数大于半导体材料的功函数。型半导体中有许多空穴，电子很容易从金属流向半导体，相当于空穴从半导体流向金属。同时，由于功函数的差，电子也容易从半导体流向金属，从而形成很好的欧姆接触。
再来分析金属与𝑃型半导体欧姆接触的情况。如图所示, 金属要与𝑃型半导体形成欧姆接触，要求金属的功函数大于半导体材料的功函数。𝑃型半导体中有许多空穴，电子很容易从金属流向半导体，相当于空穴从半导体流向金属。同时，由于功函数的差，电子也容易从半导体流向金属，从而形成很好的欧姆接触。

## Slide 69
5.1 功函数与接触电势
5.2 PN结
5.2.1 PN结的形成
5.2.2 PN结的单向导电特性
5.3 异质结
5.4 金属-半导体结
5.5 金属-绝缘体-半导体系统
第五章 固体间接触的电特性
Notes: 最后这节讲金属-绝缘体-半导体系统。

## Slide 70: 金属-绝缘体-半导体系统
MIS： Metal-Insulator-Semiconductor
MOS：Metal-Oxide-Semiconductor
  硅-SiO2-铝（铜）
    更常用的情况下由具有高导电率的多晶硅作为导电层
    仍沿用MOS一词
核心：半导体表面的“反型”转变
栅极
Notes: 图所示金属-绝缘体-半导体系统称为MIS（Metal-Insulator-Semiconductor）或MOS（Metal-Oxide-Semiconductor），例如，硅-SiO2-铝（铜）。更常用的情况下由具有高导电率的多晶硅替代金属作为导电层，虽然没有Metal了，但仍沿用MOS一词。

## Slide 71: MOS结构中的空间电荷区
以P 型半导体衬底为例
  栅极加以负电压，将吸收空穴到半导体表面，使表面形成带正电荷的空穴积累层
Notes: MIS或MOS结构的核心点在于形成半导体表面的“反型层”。以型半导体衬底为例，当栅极加以负电压时，半导体内部的空穴将被吸引到半导体表面，使表面形成带正电荷的空穴积累层，如图所示。
MIS或MOS结构的核心点在于形成半导体表面的“反型层”。以𝑃型半导体衬底为例，当栅极加以负电压时，半导体内部的空穴将被吸引到半导体表面，使表面形成带正电荷的空穴积累层，如图所示。

## Slide 72
MOS结构中的空间电荷区
当栅压为正，即有从P型半导体表面排斥多数载流子空穴的作用又有吸引少数载流子电子到半导体表面的作用。
当正栅压较小时，主要是P型半导体表面的空穴被赶走，形成带负电荷的耗尽层。空间电荷区可屏蔽栅压引起的电场。
空间电荷区
空间电荷区中存在的电场引起电势的变化，使能带弯曲向下，形成空穴势垒。
半导体表面相对于体内的电势差称为表面势
Notes: 当栅压为正时，既有从型半导体表面排斥多数载流子空穴的作用，又有吸引少数载流子电子到半导体表面的作用。当正栅压较小时，主要是型半导体表面的空穴被赶走，形成带负电荷的耗尽层（空间电荷区），可屏蔽栅压引起的电场；空间电荷区中存在的电场引起电势的变化，使能带弯曲向下，形成空穴势垒，如图所示，这种半导体表面相对于体内的电势差称为表面势；
当栅压为正时，既有从𝑃型半导体表面排斥多数载流子空穴的作用，又有吸引少数载流子电子到半导体表面的作用。当正栅压较小时，主要是𝑃型半导体表面的空穴被赶走，形成带负电荷的耗尽层（空间电荷区），可屏蔽栅压引起的电场；空间电荷区中存在的电场引起电势的变化，使能带弯曲向下，形成空穴势垒，如图所示，这种半导体表面相对于体内的电势差称为表面势；

## Slide 73
当正栅压较大时，表面势增强足够大时，表面处的费米
能级有可能进入带隙上半部，这时在表面的电子浓度将
超过空穴浓度，从而形成电子导电层
其载流子是和体内导电型号相反的，称其为反型层
MOS结构中的空间电荷区
Notes: 当正栅压较大，表面势增强足够大时，表面处的费米能级有可能进入带隙上半部，如图所示。这时在表面的电子浓度将超过空穴浓度，从而形成电子导电层，其载流子是和体内导电型号相反的，故称其为反型层。

## Slide 74
反型层中的电子实际上被限在表面附近能量最低的一个狭窄区域，因此反型层有时也称为沟道。
P 型半导体的表面反型层是由电子构成的，
所以也称为N沟道
MOS结构中的空间电荷区
Notes: 反型层中的电子实际上被限在表面附近能量最低的一个狭窄沟道区域，因此反型层有时也称为沟道。型半导体的表面反型层是由电子构成的，所以也称为沟道。
反型层中的电子实际上被限在表面附近能量最低的一个狭窄沟道区域，因此反型层有时也称为沟道。𝑃型半导体的表面反型层是由电子构成的，所以也称为𝑁沟道。

## Slide 75
源区(S)
漏区(D)
栅极加以正偏压，超过阈值形成反型层，
作为n沟道，再在栅极和漏极间加以电压，则有较明显的电流产生
即通过控制栅极电压，
可控制源、漏之间的通断
N型MOS场效应管的基础原理
源区和漏区之间相当于两个背靠背的pn结，
即便加电压，只有反向饱和电流
Notes: 图中给出了型MOS场效应管的结构示意图。源区和漏区之间相当于两个背靠背的PN结，即便加电压，也只有很小的反向饱和电流；当栅极加以正偏压，超过阈值形成反型层（沟道）后，再在栅极和漏极间加以电压，则会有较明显的电流产生。即通过控制栅极电压，可以控制源、漏之间的通断。
图中给出了𝑁型MOS场效应管的结构示意图。源区和漏区之间相当于两个背靠背的PN结，即便加电压，也只有很小的反向饱和电流；当栅极加以正偏压，超过阈值形成反型层（𝑁沟道）后，再在栅极和漏极间加以电压，则会有较明显的电流产生。即通过控制栅极电压，可以控制源、漏之间的通断。

## Slide 76
MOS场效应管是单极型器件，沟道中参加导电的主要是多数载流子，相比之下易于控制，热稳定性好，抗辐射能力强
NMOS PMOS
源区(S)
漏区(D)
N型MOS场效应管的基础原理
源区和漏区之间相当于两个背靠背的pn结，
即便加电压，只有反向饱和电流
Notes: 注意，MOS场效应管虽然有两个PN结，但仍是单极型器件，因为沟道中参加导电的主要是多数载流子电子，相比有电子和空穴两种载流子导电的双极型器件来说，更容易控制，热稳定性好，抗辐射能力强。根据多子的类型，可以分为NMOS和PMOS。

## Slide 77
CMOS集成电路用P沟道MOS管作为负载器件，N沟道MOS管作为驱动器件，因此在同个衬底上同时制作P沟道MOS晶体管和N沟道MOS晶体管。在制作中，必须将一种MOS晶体管制作在衬底上，而将另一种MOS晶体管制作在比衬底浓度高的阱中。CMOS集成电路工艺根据阱的导电类型可以分为P阱工艺、N阱工艺和双阱工艺。
CMOS
Complementary Metal Oxide Semiconductor
Notes: 图是CMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor）管的结构示意图，即在同个衬底上同时制作沟道MOS晶体管和N沟道MOS晶体管。在集成电路用沟道MOS管作为负载器件，沟道MOS管作为驱动器件。在制作中，必须将一种MOS晶体管制作在衬底上，而将另一种MOS晶体管制作在比衬底浓度高的“阱”中。CMOS集成电路工艺根据阱的导电类型可以分为阱工艺、阱工艺和双阱工艺。
图是CMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor）管的结构示意图，即在同个衬底上同时制作𝑃沟道MOS晶体管和N沟道MOS晶体管。在集成电路用𝑃沟道MOS管作为负载器件，𝑁沟道MOS管作为驱动器件。在制作中，必须将一种MOS晶体管制作在衬底上，而将另一种MOS晶体管制作在比衬底浓度高的“阱”中。CMOS集成电路工艺根据阱的导电类型可以分为𝑃阱工艺、𝑁阱工艺和双阱工艺。