## Slide 1: 第七章 晶格振动和固体的热性质
Notes: 第七章 晶格振动和固体的热性质。

## Slide 2
1907年 爱因斯坦提出声子的概念
晶体的原子振动—晶格振动
晶格振动的研究，最早是从晶体热学性质开始的，热运动在宏观性质上最直接的表现就是热容量
19世纪根据统计规律对杜隆-珀替经验规律的说明
把热容量与原子振动具体联系起来
1912年 玻恩（Max Born）与冯卡门（Theodore
von Karman）提出晶格动力学
Notes: 晶格振动的研究，最早是从晶体热学性质开始的，热运动在宏观性质上最直接的表现就是热容量。19世纪根据统计规律对杜隆-珀替经验规律的说明
把热容量与原子振动具体联系起来。

## Slide 3
在前面几章的讨论中，晶体内的原子看作是处于各自平衡位置上固定不动的。这种静止晶格的观点不能解释比热、热膨胀、电导、热导等性质
晶体的原子振动—晶格振动
Notes: 在前面几章的讨论中，我们采用了静近似，即把晶体内的原子看成是处于自己平衡位置上固定不动的。在描述主要由电子决定的物质性质时，这种静止晶格的模型是成功的。然而，在解释物质的比热、热膨胀、电导、热导等性质时，静止晶格的观点就体现出它的局限性。

## Slide 4
静止晶格模型的局限性
电导率将“无限大”
如果晶体中原子固定在平衡位置，晶体具有严格的周期性，根据Bloch定理，电子在晶体中运动无散射、阻尼机制，电导率将无限大
绝缘体是“绝热体”
如果晶体中电子都静止，绝缘体是不是一定是“绝热体”呢？
绝缘体中电子是相对惰性的，所有电子都处于填满的能带中，难以参与输运过程
如果对绝缘体采用静止晶格模型，几乎没有自由度可以被用来描写绝缘体丰富的、不同的物理性质：比如热传导等
Notes: 如果采用静止晶格模型，晶体中原子严格按照其周期性排布，固定不动，则电子在晶体中运动无散射阻尼机制，我们将得出电导率“无限大”的推论；同时由于绝缘体中所有电子都处于填满的能带中，难以参与输运过程，我们也将得出绝缘体是“绝热体”的推论。显然这些推论都是不符合物理现实的。

## Slide 5
静止晶格模型的成功：
经典理论：只有在绝对零度时，原子才是静止的
量子理论：即使在绝对零度，根据测不准原理，
静止模型也不成立，存在“零点振动”
假定原子都静止在它们的平衡位置，
与真实的情况差别有多大？
由电子决定的性质，一般都能较好地描述
静止晶格模型的局限性
Notes: 经典理论认为，只有在绝对温度零度时原子才是静止的。而量子理论告诉我们，物质原子在趋于绝对零度时存在所谓的零点振动，只要原子不具有无限大的质量，或没有无限大的力限制原子运动，静止晶格模型都只是一种近似。

## Slide 6
在前面几章的讨论中，晶体内的原子看作是处于各自平衡位置上固定不动的。这种静止晶格的观点不能解释比热、热膨胀、电导、热导等性质
晶体的原子振动—晶格振动
绝对零度永远无法达到，只可无限逼近。因为任何空间必然存有能量和热量，不断进行相互转换而不消失。所以绝对零度是不存在的，除非该空间自始即无任何能量热量
Notes: 换言之，绝对零度永远无法达到，只可无限逼近。

## Slide 7
静止晶格模型的成功：
经典理论：只有在绝对零度时，原子才是静止的
量子理论：即使在绝对零度，根据测不准原理，
静止模型也不成立，存在“零点振动”
假定原子都静止在它们的平衡位置，
与真实的情况差别有多大？
由电子决定的性质，一般都能较好地描述
静止晶格模型的局限性
静止模型是一种近似
Notes: 静止模型只能是一种近似。

## Slide 8: 静近似与绝热近似
固体系统分为两个子系统——电子和原子核
  电子运动速度比原子核快得多
静近似
  假设晶格原子核在平衡位置不动
  主要研究电子的运动
绝热近似
  认为电子可以很快地适应原子核位置的变化
  原子核的运动可以看作整个中性原子的运动
Notes: 本章将考虑晶格振动替代静止晶格模型，着重研究晶格振动对于固体特性，特别是热特性的影响。这里采用“绝热近似”，即认为电子可以迅速跟上原子核位置的变化，原子核在运动过程中保持电中性。

## Slide 9
晶体的原子振动—晶格振动
晶体中的格点表示原子的平衡位置，
晶格振动便是指原子在格点附近的振动
晶体的原子振动决定了很多宏观物理性质的基本特征
固体内部的原子振动波—声子显示了热运动准粒子的波粒二象性
Notes: 固体内部的原子振动波—声子显示了热运动准粒子的波粒二象性。

## Slide 10
7.1 一维原子链的晶格振动
7.1.1 晶格振动的简谐近似
7.1.2 一维单原子链的晶格振动
7.1.3一维双原子链的晶格振动
7.2 晶格振动的量子化-声子
7.3 固体热特性
7.3.1 热容
7.3.2 热传导
7.3.3 非简谐效应
第七章 晶格振动和固体热性质
Notes: 第一节讲一维原子链的晶格振动。

## Slide 11
原子通过其间的相互作用力而连系在一起，即它们各自的振动不是彼此独立的。原子之间的相互作用力一般可以很好地近似为弹性力
形象地讲，若把原子比作小球的话，整个晶体犹如由许多规则排列的小球构成，而小球之间又彼此由弹簧连接起来一般，从而每个原子的振动都要牵动周围的原子，使振动以弹性波的形式在晶体中传播
晶格振动的简谐近似
Notes: 原子是通过其间的相互作用力而连系在一起，晶格上原子的振动不是彼此独立的。原子之间的相互作用力一般可以近似看成是一种弹性力。形象地讲，若把原子比作小球的话，整个晶体犹如由许多规则排列的小球构成，而小球之间又彼此由弹簧连接起来一般，如图所示。每个原子的振动都会牵动周围的原子，使振动以弹性波的形式在晶体中传播。

## Slide 12: 原子间的作用力
12
钟摆间加以弹簧链接
独立的钟摆
可用弹性力来描述
Notes: 12
就像钟摆间加以弹簧链接。

## Slide 13
经典力学分析：
晶格振动是小振动问题，可采用简谐振动近似
简 谐 近 似
简谐振动是物体在一个位置附近往复偏离该振动中心位置（平衡位置）进行运动，在这个振动形式下，物体受力的大小总是和他偏离平衡位置的距离成正比，并且受力方向总是指向平衡位置
Notes: 晶格振动是小振动问题，可采用简谐振动近似。
简谐振动是物体在一个位置附近往复偏离该振动中心位置（平衡位置）进行运动，在这个振动形式下，物体受力的大小总是和他偏离平衡位置的距离成正比，并且受力方向总是指向平衡位置。

## Slide 14
把位移矢量mn(t)用分量表示，
N个原子共有3N个分量，
写成mi (i=1,2,3….3N)
R’
如果晶格包含N个原子，平衡位置为Rn，偏离平衡
位置的位移矢量为mn(t), 则原子的位置：
经典力学分析：
晶格振动是小振动问题，可采用简谐振动近似
简 谐 近 似
Notes: 设晶格中包含个原子，平衡位置为，偏离平衡位置的位移矢量为, 则原子的位置可以表示成：
(7-1)
把位移矢量用分量表示，个原子共有3个位移矢量的分量，写成。
设晶格中包含N个原子，平衡位置为Rn，偏离平衡位置的位移矢量为𝜇_𝑛 (𝑡), 则原子的位置可以表示成：
𝑅′_𝑛 (𝑡)=𝑅_𝑛+𝜇_𝑛 (𝑡) (7-1)
把位移矢量𝜇_𝑛 (𝑡)用分量表示，N个原子共有3N个位移矢量的分量，写成𝜇_𝑖 (𝑖=1,2,3….3𝑁)。

## Slide 15
如果晶格包含N个原子，平衡位置为Rn，偏离平衡
位置的位移矢量为mn(t), 则原子的位置：
N个原子势能函数可以在平衡位置附近展开成泰勒级数：
经典力学分析：
晶格振动是小振动问题，可采用简谐振动近似
简 谐 近 似
Notes: 个原子的势能函数可以在平衡位置附近展开成泰勒级数：
N个原子的势能函数可以在平衡位置附近展开成泰勒级数：
𝑉=𝑉_0+∑_(𝑖=1)^3𝑁▒〖(𝜕𝑉/(𝜕𝜇_𝑖 ))_0 𝜇_𝑖+1/2 ∑_(𝑖,𝑗=1)^3𝑁▒〖((𝜕^2 𝑉)/(𝜕𝜇_𝑖 𝜕𝜇_𝑗 ))_0 𝜇_𝑖 𝜇_𝑗+高阶项〗〗 (7-2)

## Slide 16
0
下脚标0表示的是平衡位置时的值
所以有：
略去二阶以上的高阶项：
体系的势能函数只保留到mi的二次方程，称为简谐近似
经典力学分析：
晶格振动是小振动问题，可采用简谐振动近似
简 谐 近 似
Notes: 上式中下脚标0表示的是平衡位置时的值。因为平衡位置是一个势能极值的位置，所以有：
略去二阶以上的高阶项，得到：
如上式所示，体系的势能函数只保留到的二次方程，称为简谐近似。
𝑉=𝑉_0+∑_(𝑖=1)^3𝑁▒〖(𝜕𝑉/(𝜕𝜇_𝑖 ))_0 𝜇_𝑖+1/2 ∑_(𝑖,𝑗=1)^3𝑁▒〖((𝜕^2 𝑉)/(𝜕𝜇_𝑖 𝜕𝜇_𝑗 ))_0 𝜇_𝑖 𝜇_𝑗+高阶项〗〗 (7-2)
下脚标0表示的是平衡位置时的值。因为平衡位置是一个势能极值的位置，所以有：
(𝜕𝑉/(𝜕𝜇_𝑖 ))_0=0 (7-3)
略去式（7-2）中二阶以上的高阶项，得到：
𝑉=𝑉+1/2 ∑_(𝑖,𝑗=1)^3𝑁▒〖((𝜕^2 𝑉)/(𝜕𝜇_𝑖 𝜕𝜇_𝑗 ))_0 𝜇_𝑖 𝜇_𝑗 〗 (7-4)
如上式所示，体系的势能函数只保留到𝜇_𝑖的二次方程，称为简谐近似。

## Slide 17
7.1 一维原子链的晶格振动
7.1.1 晶格振动的简谐近似
7.1.2 一维单原子链的晶格振动
7.1.3一维双原子链的晶格振动
7.2 晶格振动的量子化-声子
7.3 固体热特性
7.3.1 热容
7.3.2 热传导
7.3.3 非简谐效应
第七章 晶格振动和固体热性质
Notes: 这一小节讲一维单原子链的晶格振动。

## Slide 18
一维单原子链的晶格振动
Notes: 任何晶格结构都可以看成是一系列一维单原子链的组合。这里分析一维单原子链的晶格振动。图中给出一维单原子链的晶格振动模型。每个晶格的振动存在3种模式，1个振动方向平行于传播方向的纵向极化（偏振）模式，2个振动方向垂直于传播方向的横向极化（偏振）模式。

## Slide 19: 对于特殊方向的波动
以[100]晶向的振动波为例
  [100]晶向的原子，速度完全相同、相位完全一致
Notes: 以[100]晶向的振动波为例，[100]晶向的原子，速度完全相同、相位完全一致。

## Slide 20
[110]和[111]方向也是一样
可以简化为一维单原子的振动，每个振动动存在3种模式
1个纵向极化（偏振） 2个横向极化（偏振）
以[100]晶向的振动波为例
  [100]晶向的原子，速度完全相同、相位完全一致
原子链方向
对于特殊方向的波动
Notes: [110]和[111]方向也是一样，可以简化为一维单原子的振动，每个振动动存在3种模式，1个纵向极化（偏振） 2个横向极化（偏振）。

## Slide 21: 原子的间距变化
原子处在平衡位置时原子距离：a，原子质量：m
考虑原子偏离平衡位置时，以纵向振动为例
原子限制在沿链的方向运动，偏离格点的位移为
  则n和n+1原子间距为：
Notes: 21
分析一维单原子链的晶格振动，可用单一坐标来描述各原子离开平衡位置的位移。以纵向偏振模式为例，设原子处在平衡位置时原子间距离为，原子质量为，考虑原子偏离平衡位置时，原子限制在沿链的方向运动，偏离格点的位移为：
如图7.4所示，和原子间距为：
分析一维单原子链的晶格振动，可用单一坐标来描述各原子离开平衡位置的位移。以纵向偏振模式为例，设原子处在平衡位置时原子间距离为a，原子质量为m，考虑原子偏离平衡位置时，原子限制在沿链的方向运动，偏离格点的位移为：
⋯,𝜇_(𝑛−1),𝜇_𝑛,𝜇_(𝑛+1),⋯ (7-5)
如图7.4所示，n和n+1原子间距为：
𝑎+(𝜇_(𝑛+1)−𝜇_𝑛)=𝑎+𝛿 (7-6)

## Slide 22
一维单原子链的振动
简谐近似：
如果两个原子相对位移为d，则两个原子间势能由
v(a)变为v(a+d), 展成泰勒级数：
平衡时，势能处于极值位置
0
Notes: 如果两个原子相对位移为，则两个原子间势能由变为, 与三维的情况类似，展成泰勒级数：
平衡时，势能处于极值位置，即
因而，
如果两个原子相对位移为d，则两个原子间势能由v(a)变为v(a+d), 与（7-2）式描述的三维的情况类似，展成泰勒级数：
𝑣(𝑎+𝛿)=𝑣(𝑎)+(𝑑𝑣/𝑑𝑟)𝛿+1/2 ((𝑑^2 𝑣)/(𝑑𝑟^2 )) 𝛿^2+高阶项 (7-7)
平衡时，势能处于极值位置，即
𝑑𝑣/𝑑𝑟=0 (7-8)
因而，
𝑣(𝑎+𝛿)=𝑣(𝑎)+1/2 𝛽𝛿^2+高阶项 (7-9)

## Slide 23
假设只有邻近原子间存在相互作用。相互作用能：
简谐近似，保留到d 2项，相邻原子间的作用力为：
表明存在于相邻原子间的是正比与相对位移的弹性恢复力
一维原子链的振动 —— 一维简单晶格运动方程
Notes: 假设只有邻近原子间存在相互作用，即为相互作用能。采用简谐近似保留到2项，相邻原子间的作用力为：
上式表明相邻原子间存在正比与相对位移的弹性恢复力， 是刚性系数。
假设只有邻近原子间存在相互作用，𝑣(𝑎+𝛿)即为相互作用能。采用简谐近似保留到d 2项，相邻原子间的作用力为：
𝐹=−𝜕𝑣/𝜕𝛿≈−𝛽𝛿 (7-10)
上式表明相邻原子间存在正比与相对位移的弹性恢复力，b 是刚性系数。

## Slide 24
第n个原子受左方
第n-1个原子的作用力为：
第n个原子受右方
第n+1个原子的作用力为：
相邻原子间的作用力为：
一维原子链的振动 —— 一维简单晶格运动方程
Notes: 由于第 个原子受左方第个原子的作用力为：
第个原子受右方第个原子的作用力为：
由于第n个原子受左方第n-1个原子的作用力为：
𝐹_𝑛𝑙=−𝛽(𝜇_𝑛−𝜇_(𝑛−1) ) (7-11)
第n个原子受右方第n+1个原子的作用力为：
𝐹_𝑛𝑟=𝛽(𝜇_(𝑛+1)−𝜇_𝑛 ) (7-12)

## Slide 25
第n个原子受左方第n-1个原子的作用力为：
第n个原子受右方第n+1个原子的作用力为：
第n个原子所受的总力为：
若原子的质量为m，则运动方程为：
一维原子链的振动
Notes: 所以第个原子所受的总力为：
若原子的质量为，则该原子的运动方程为：
所以第n个原子所受的总力为：
𝐹_𝑛=𝐹_𝑛𝑙+𝐹_𝑛𝑟=𝛽(𝜇_(𝑛+1)−𝜇_𝑛)−𝛽(𝜇_𝑛−𝜇_(𝑛−1))" "=𝛽(𝜇_(𝑛+1)+𝜇_(𝑛−1)−2𝜇_𝑛) (7-13)
若原子的质量为m，则该原子的运动方程为：
𝑚𝜇 ̈_𝑛=𝛽(𝜇_(𝑛+1)+𝜇_(𝑛−1)−2𝜇_𝑛 ) (7-14)

## Slide 26
若原子的质量为m，则运动方程为：
对晶格中所有的原子都可以列出相似的方程
式中
是第n个原子的平衡位置
q=2p/l
原子在平衡位置附近的振动是以波的形式在晶体中传播，
我们称之为格波，格波的波矢：
它的解是一个简谐振动：
一维原子链的振动—格波
Notes: 对晶格中所有的原子都可以列出相似的方程，个原子将列出个方程。该式的解是一个简谐振动：
式中是第个原子的平衡位置。两个相邻原子的位移之比：
可以看出，原子在平衡位置附近的振动是以波的形式在晶体中传播的，称之为格波，格波的波矢为；
对晶格中所有的原子都可以列出相似的方程，N个原子将列出N个方程。式（7-14）的解是一个简谐振动：
𝜇_𝑛=𝐴𝑒^(𝑖(𝜔𝑡−𝑞𝑋_𝑛)) (7-15)
式中𝑋_𝑛=𝑛𝑎是第n个原子的平衡位置。两个相邻原子的位移之比：
𝜇_𝑛/𝜇_(𝑛−1) =(𝐴𝑒^(𝑖(𝜔𝑡−𝑞𝑛𝑎)))/(𝐴𝑒^(𝑖(𝜔𝑡−𝑞(𝑛−1)𝑎)) )=𝑒^(−𝑖𝑞𝑎) (7-16)
从式（7-15）看出，原子在平衡位置附近的振动是以波的形式在晶体中传播的，称之为格波，格波的波矢为q；

## Slide 27
若原子的质量为m，则运动方程为：
对晶格中所有的原子都可以列出相似的方程
式中
是第n个原子的平衡位置
它的解是一个简谐振动：
一维原子链的振动—格波
所有原子都以相同的频率w 和相同的振幅A振动，不同原子之间有相位差，相邻原子之间的相位差为aq, 并且当原子间距为2p/q的整数倍时，两原子的振动位移相同
Notes: 所有原子都以相同的频率和相同的振幅振动，不同原子之间有相位差，相邻原子之间的相位差为。相位差为2 的两个原子之间的距离为格波波长：
当两原子间距为格波波长的整数倍时，这两个原子的振动位移相同。
所有原子都以相同的频率𝜔和相同的振幅A振动，不同原子之间有相位差，相邻原子之间的相位差为qa。相位差为2 的两个原子之间的距离为格波波长：
𝜆=2𝜋/𝑞 (7-17)
当两原子间距为格波波长𝜆=2𝜋/𝑞的整数倍时，这两个原子的振动位移相同（图7.5）。

## Slide 28: 格 波 的 波 长
所有原子都以相同的频率w 和相同的振幅A振动，不同原子之间有相位差，相邻原子之间的相位差为aq, 并且当原子间距为2p/q的整数倍时，两原子的振动位移相同
Notes: 28
如图中所示。

## Slide 29: 格 波 的 波 长
两个相邻原子的位移之比
如果两个原子的相位差2，则两原子位移相同，格波波长:
相位差为2p的两个原子之间的距离为格波波长
Notes: 29
两个相邻原子的位移之比：
相位差为2的两个原子之间的距离为格波波长。
两个相邻原子的位移之比：𝜇_𝑛/𝜇_(𝑛−1) =(𝐴𝑒^├ 𝑖(𝜔𝑡−𝑞𝑛𝑎) )/(𝐴𝑒^├ 𝑖(𝜔𝑡−𝑞(𝑛−1)𝑎) )=𝑒^(−𝑖𝑞𝑎)
相位差为2𝜋的两个原子之间的距离为格波波长。

## Slide 30: 格波的波矢—第一布里渊区
在- 到 的qa 涵盖了指数函数所有独立的值
独立q值的区间为
这个区间为一维晶格的第一布里渊区
第一布里渊区
两个相邻原子的位移之比
Notes: 30
显然，在- 到 区间的取值涵盖了所有独立的值，即独立值的区间为：
这个区间就是第一章1.3节讨论的第一布里渊区在一维晶格的情况，在波矢空间的宽度为。
显然，qa在- 到 区间的取值涵盖了𝜇_𝑛=𝐴𝑒^(𝑖(𝜔𝑡−𝑞𝑛𝑎))所有独立的值，即独立q值的区间为：
−𝜋/𝑎<𝑞≤𝜋/𝑎 (7-18)
这个区间就是第一章1.3节讨论的第一布里渊区在一维晶格的情况，在波矢空间的宽度为2𝜋/𝑎。

## Slide 31
格波的波长
格波的波矢—第一布里渊区
Notes: 此图给出了波矢相差的两个格波，可以看出，这两个格波波矢虽然不同，但所描述原子的位移却是相同的。所以，用第一布里渊区的可以描述原子所有可能的振动位移。
图7.6 给出了波矢q相差2𝜋/𝑎的两个格波，可以看出，这两个格波波矢虽然不同，但所描述原子的位移却是相同的。所以，用第一布里渊区的q可以描述原子所有可能的振动位移。

## Slide 32: 格波解中频率与波数的关系 (色散关系)
将格波解代入运动方程，求与q的关系
频率习惯取正值
格波的解 ：
运动方程：
Notes: 32
将格波解式代入运动方程式，得：
进而得到频率与波数之间的色散关系式：
其中频率习惯取正值。可以看到，上式与原子序号号无关，说明格波解是适合所有原子的运动方程，所有原子同时做频率为 的波动。
将格波解式（7-15）代入运动方程式（7-14），得：
𝑚(𝑖𝜔)^2 𝐴𝑒^𝑖(𝜔𝑡−𝑛𝑎𝑞) =𝐴𝑒^𝑖(𝜔𝑡−𝑛𝑎𝑞) ⋅𝛽[𝑒^(−𝑖𝑎𝑞)+𝑒^𝑖𝑎𝑞−2] (7-19)
−𝑚𝜔^2=2𝛽[𝑐𝑜𝑠⁡(𝑎𝑞)−1] (7-20)
𝜔^2=2𝛽/𝑚 (1−𝑐𝑜𝑠𝑎𝑞)=4𝛽/𝑚 𝑠𝑖𝑛^2 (𝑎𝑞/2) (7-21)
进而得到频率与波数之间的色散关系式：
𝜔=2√(𝛽/𝑚) |𝑠𝑖𝑛⁡(𝑎𝑞/2) | (7-22)
其中频率𝜔习惯取正值。可以看到，式（7-22）与原子序号号n无关，说明格波解是适合所有原子的运动方程，所有原子同时做频率为 的波动。

## Slide 33
公式与原子号n无关，说明格波解适合所有原子的
运动方程
格波解表明所有原子同时做频率为 的波动，
原子间有固定的相位差，相位差为qa
根据色散关系，频率 不能大于2(/m)1/2
色散关系具有反演对称性和平移对称性：
—— 频率与波矢之间的关系式
格波解中频率与波数的关系 (色散关系)
Notes: 33
色散关系式表明，频率不能大于，即存在一个截止频率；同时色散关系具有反演对称性和平移对称性：
色散关系式（7-22）表明，频率𝜔不能大于2√(𝛽/𝑚)，即存在一个截止频率；同时色散关系具有反演对称性和平移对称性：
𝜔(𝑞)=𝜔(−𝑞) (7-23)
𝜔(𝑞)=𝜔(𝑞+2𝜋/𝑎) (7-24)

## Slide 34: 色散关系
w 有最大值—截止频率
平移对称性：
第一布里渊区的边界
群速度：
q
w
反演对称性：
正好是布拉格反射条件。由于发生布拉格反射，反射波和反射波叠加形成驻波，因而群速度为零
Notes: 图中给出了色散关系曲线，横坐标是格波波矢，纵坐标是归一化的频率。
在布里渊区边界，
群速度：
图7.7给出了色散关系曲线，横坐标是格波波矢q，纵坐标是归一化的频率𝜔。我们知道，相速度是单色波单位时间内一定的振动位相所传播的距离：
𝑣_𝑝=𝜔/𝑞 (7-25)
群速度为平均频率为𝜔，平均波矢为q的波包的传播速度，它是合成波能量和动量的传播速度：
𝑣_𝑔=𝜕𝜔/𝜕𝑞 (7-26)

## Slide 35: 色散关系中的波速
波速
  相速度
  群速度
相速度：是单色波单位时间内一定的振动位相所传播的距离
群速度：是平均频率为w，平均波矢为 q 的波包
的传播速度，它是合成波能量和动量的传播速度
Notes: 35
我们知道，相速度是单色波单位时间内一定的振动位相所传播的距离：
群速度为平均频率为，平均波矢为的波包的传播速度，它是合成波能量和动量的传播速度：
我们知道，相速度是单色波单位时间内一定的振动位相所传播的距离：
𝑣_𝑝=𝜔/𝑞
群速度为平均频率为𝜔，平均波矢为𝑞的波包的传播速度，它是合成波能量和动量的传播速度：
𝑣_𝑔=𝜕𝜔/𝜕𝑞

## Slide 36: 色散关系中的波速
波速
  相速度
  群速度
>>a 时(长波极限)，q 0，则
  类似于连续介质弹性波，相速度等于群速度：
Notes: 36
当>>a（长波极限）时， 0，此时色散关系有：
如图所示，这时的格波类似于连续介质弹性波，相速度等于群速度，即：
当>>a（长波极限）时，q 0，此时色散关系式（7-22）有：
𝜔≈2√(𝛽/𝑚) |1/2 𝑎𝑞|=𝑎𝑞√(𝛽/𝑚) (7-27)
如图7.8（a）所示，这时的格波类似于连续介质弹性波，相速度等于群速度，即：
𝜐_𝑔=𝜐_𝑝≈𝑎√(𝛽/𝑚) (7-28)

## Slide 37: 色散关系中的波速
波速
  相速度
  群速度
q接近布里渊区边界(/a)时，频率 趋向于常数
  相邻原子相位相差
  振动相反，类似于布拉格反射，
  形成驻波，群速度等于0
Notes: 37
当接近布里渊区边界时，频率趋向于常数：
此时相邻原子相位相差，振动相反，如图所示。此时格波形成驻波，群速度为零。
当q接近布里渊区边界𝑞=±𝜋/𝑎时，频率𝜔趋向于常数：
𝜔→2√(𝛽/𝑚) (7-29)
此时相邻原子相位相差，振动相反，如图7.8（b）所示。此时格波形成驻波，群速度为零。

## Slide 38
Notes: 图中给出了横向偏振和纵向偏振形成驻波时的示意图。

## Slide 39
q接近布里渊区边界(/a)时，频率 趋向于常数
  相邻原子相位相差
  振动相反，类似于布拉格反射，成驻波
  群速度等于0
>> 时(长波极限)，q 0，则
  类似于连续介质弹性波
  相速度等于群速度
Notes: 总结长波极限和布里渊区边界处的色散特性。

## Slide 40
对于有限长度的一维原子链，边界原子的运动方程不一样，方程组变得复杂，原来的解不能适用！
周期性边界条件（波恩-卡门条件）
前面讨论的运动方程只适用于无穷长的原子链
Notes: 40
由格波运动方程的推导可以看出，该方程只适用于无穷长的原子链。对于有限长度的一维原子链，边界原子的运动方程不一样，方程组变得很复杂。

## Slide 41
设晶体中原子总数为N，晶体链长为Na，所谓周期性边界条件就是将一有限长度的晶体链看成无限长晶体链的一个重复单元，即：
1
2
n
N
N+1
N+2
N+n
周期性边界条件（波恩-卡门条件）
(h =整数)
首尾相连的
波恩-卡曼环状链模型
Notes: 所以这里采用第三章3.1.2节中讲到的周期性边界条件（波恩-卡门条件），将一有限长度的晶体链看成无限长晶体链的一个重复单元，如图中所示。
设晶体中原子总数为，晶体链长为，有：
可得：
所以：
设晶体中原子总数为N，晶体链长为Na，有：
𝜇_(𝑁+𝑛)=𝜇_𝑛 (7-30)
𝐴𝑒^𝑖[𝜔𝑡−(𝑁+𝑛)𝑛𝑞] =𝐴𝑒^𝑖(𝜔𝑡−𝑛𝑎𝑞) (7-31)
可得：
𝑒^(−𝑖𝑁𝑎𝑞)=1 (7-32)
所以：
𝑞=2𝜋/𝑁𝑎⋅ℎ■8(&)(ℎ=整数) (7-33)

## Slide 42
引入周期性边界条件后，波数q不能任意取值，只能取分立的值
在q轴上，相邻两个q的取值相距 ，
即在q轴上，每一个q的取值所占的空间为
所以，q的分布密度为：
L＝Na 为晶体链的长度
格波波矢的取值
简约区中波数q的取值总数：
晶格振动格波的总数=N·晶体链的自由度数=3N
Notes: 引入周期性边界条件后，波数不能任意取值，只能取分立的值。在轴上，相邻两个的取值相距，即在轴上，每一个的取值所占的空间为。所以，的分布密度为：
其中为晶体链的长度。
第一布里渊区中波数的取值总数为：
考虑到每个原子有3种偏振模式，具有个原子的晶格振动的格波总数为3。
引入周期性边界条件后，波数q不能任意取值，只能取分立的值。在q轴上，相邻两个q的取值相距2𝜋/𝑁𝑎，即在q轴上，每一个q的取值所占的空间为2𝜋/𝑁𝑎。所以，q的分布密度为：
𝜌(𝑞)=𝑁𝑎/2𝜋=𝐿/2𝜋 (7-34)
其中L＝Na 为晶体链的长度。
第一布里渊区中波数q的取值总数为：
𝜌(𝑞)⋅2𝜋/𝑎=(𝑁𝑎/2𝜋)⋅2𝜋/𝑎=𝑁 (晶体链的原胞数) (7-35)
考虑到每个原子有3种偏振模式，具有N个原子的晶格振动的格波总数为3N。

## Slide 43
7.1 一维原子链的晶格振动
7.1.1 晶格振动的简谐近似
7.1.2 一维单原子链的晶格振动
7.1.3一维双原子链的晶格振动
7.2 晶格振动的量子化-声子
7.3 固体热特性
7.3.1 热容
7.3.2 热传导
7.3.3 非简谐效应
第七章 晶格振动和固体热性质
Notes: 本小节讲一维双原子链的晶格振动。

## Slide 44: 一维双原子链的结构
双原子链
P
Q
P
Q
P
Q
P
Q
a
a
2n
(2n+1)
(2n+2)
(2n-2)
(2n-1)
双原子链的构成：
- 两个原子不同
- 间距不同
- 恢复力常数不同
对于基元含有多个原子，晶格振动将出现新的特征
基元含有多个原子，是电子材料晶体的常见情况
P原子质量：m
Q原子质量：M
Notes: 44
我们知道，晶体结构=布拉菲点阵+基元，在点阵的每个点上安上基元，就得到了晶体结构（复式格子）。对于基元含有多个原子的情况，晶格振动将出现新的特征。下面分析一下双原子链的晶格振动。如图所示，两个不同原子和构成的双原子链，设原子质量为原子质量为。
我们知道，晶体结构=布拉菲点阵+基元，在点阵的每个点上安上基元，就得到了晶体结构（复式格子）。对于基元含有多个原子的情况，晶格振动将出现新的特征。下面分析一下双原子链的晶格振动。如图所示，两个不同原子𝑃和𝑄构成的双原子链，设𝑃原子质量为𝑚,𝑄原子质量为𝑀。

## Slide 45
P原子质量：m
Q原子质量：M
与单原子链的区别：原胞含2个不同原子
其余条件不变
类比写出运动方程
  P原子： 临近2个Q原子
  Q原子：临近2个P原子
一维双原子链的结构
双原子链
P
Q
P
Q
P
Q
P
Q
a
a
2n
(2n+1)
(2n+2)
(2n-2)
(2n-1)
Notes: 45
这里与单原子链的区别仅仅是原胞含有2个不同原子，其余条件不变，可类比一维单原子链写出运动方程。原子相邻2个原子：
原子相邻2个原子：
这里与单原子链的区别仅仅是原胞含有2个不同原子，其余条件不变，可类比式（7-14）写出运动方程。P原子相邻2个Q原子：
𝑚𝜇 ̈_2𝑛=−𝛽(2𝜇_2𝑛−𝜇_(2𝑛+1)−𝜇_(2𝑛−1)) (7-36)
Q原子相邻2个P原子：
𝑀𝜇 ̈_(2𝑛+1)=−𝛽(2𝜇_(2𝑛+1)−𝜇_(2𝑛+2)−𝜇_2𝑛) (7-37)

## Slide 46: 双原子链晶格的色散关系
格波试解（对应P和Q）
方程与n无关，
化简为A、B的齐次方程：
运动方程
Notes: 46
方程与无关，化简为、的齐次方程：
这里与单原子链的区别仅仅是原胞含有2个不同原子，其余条件不变，可类比式（7-14）写出运动方程。P原子相邻2个Q原子：
𝑚𝜇 ̈_2𝑛=−𝛽(2𝜇_2𝑛−𝜇_(2𝑛+1)−𝜇_(2𝑛−1)) (7-36)
Q原子相邻2个P原子：
𝑀𝜇 ̈_(2𝑛+1)=−𝛽(2𝜇_(2𝑛+1)−𝜇_(2𝑛+2)−𝜇_2𝑛) (7-37)

## Slide 47
系数行列式=0
可得到两个频率解：
频率+和 -：光学波、声学波
双原子链晶格的色散关系
Notes: 47
系数行列式等于0时、有解，即
于是得到两个频率解：
频率对应的格波频率较高，称为光学波，频率对应的格波频率较低，称为声学波。
系数行列式等于0时A、B有解，即
|■8(𝑚𝜔^2−2𝛽&2𝛽 𝑐𝑜𝑠⁡𝑎 𝑞@2𝛽 𝑐𝑜𝑠⁡𝑎 𝑞&𝑀𝜔^2−2𝛽)|=𝑚𝑀𝜔^4−2𝛽(𝑚+𝑀)𝜔^2+4𝛽^2 〖𝑠𝑖𝑛〗^2⁡𝑎 𝑞=0 (7-41)
于是得到两个频率解：
𝜔^2 ⟨■8(𝜔_+^2@𝜔_−^2 )┤=𝛽 (𝑚+𝑀)/𝑚𝑀 {1±[1−4𝑚𝑀/(𝑚+𝑀)^2 〖𝑠𝑖𝑛〗^2⁡𝑎 𝑞]^(1/2) } (7-42)
频率𝜔_+对应的格波频率较高，称为光学波，频率𝜔_−对应的格波频率较低，称为声学波。

## Slide 48
m与M不同时的色散关系
光学波
声学波
-p/2a
p/2a
双原子链晶格的色散关系
w
Notes: 48
图中给出了声学波和光学波的色散曲线和振动模式示意图。

## Slide 49: 双原子链中波矢q的取值
相邻原胞相位差2aq
  波数q的取值范围：
    原胞变大，倒格矢变小，布里渊区变小
格波个数：一个q 值对应两个格波，q 的取值数为N
    （h只能从-N/2到N/2）
  2N个原子：
周期性边界条件：
Notes: 49
对于双原子链，相邻原胞（注意，不是相邻原子）相位差为，故波矢的独立取值的第一布里渊区范围：
即布里渊区在波矢空间的宽度为。与单原子链相比，原胞增大一倍，倒格矢减小一半，布里渊区范围也相应减小到了一半。
由周期性边界条件（波恩-卡门条件）：
可得：
即分立的值取值间隔为，比起单原子链的值取值间隔也减小了一半，所以在第一布里渊区的取值个数仍为个，即：
对于双原子链，相邻原胞（注意，不是相邻原子）相位差为2aq，故波矢q的独立取值的第一布里渊区范围：
−𝜋/2𝑎<𝑞≤𝜋/2𝑎 (7-43)
即布里渊区在波矢空间的宽度为𝜋/𝑎。与单原子链相比，原胞增大一倍，倒格矢减小一半，布里渊区范围也相应减小到了一半。
由周期性边界条件（波恩-卡门条件）：
𝑁⋅(2𝑎𝑞)=2𝜋ℎ, （ℎ为整数） (7-44)
可得：
𝑞=ℎ𝜋/𝑁𝑎 (7-45)
即分立的q值取值间隔为𝜋/𝑁𝑎，比起单原子链的q值取值间隔也减小了一半（式（7-33）所示），所以在第一布里渊区q的取值个数仍为N个，即：
(𝜋/𝑎)/(𝜋/𝑁𝑎=𝑁) (7-46)

## Slide 50: 双原子链中波矢q的取值
相邻原胞相位差2aq
  波数q的取值范围：
    原胞变大，倒格矢变小，布里渊区变小
格波个数：一个q 值对应两个格波，q 的取值数为N
    （h只能从-N/2到N/2）
  2N个原子：
周期性边界条件：
双原子链中，有2N个原子。对于一个偏振模式而言，
这时每个q对应两个格波频率，所以也有2N个格波
Notes: 50
与的取值个数相对应，的标号的取值从-/2到/2。从图7.12中可以看到，一个值对应了两个格波频率， 个值数对应了2个格波频率，再考虑每个格波频率对应3个偏振模式，所以，双原子链共有个格波。
与q的取值个数N相对应，q的标号h的取值从-N/2到N/2。从图7.12中可以看到，一个q值对应了两个格波频率， N个q值数对应了2N个格波频率，再考虑每个格波频率对应3个偏振模式，所以，双原子链共有2𝑁×3=6𝑁个格波。

## Slide 51
长波极限——光学波与声学波
q0的长波在许多实际问题中具有特别重要的作用，光学波和声学波的命名也主要是由于它们在长波极限的性质
Notes: 0的长波在许多实际问题中具有特别重要的作用，光学波和声学波的命名也主要是由于它们在长波极限的性质
𝑞0的长波在许多实际问题中具有特别重要的作用，光学波和声学波的命名也主要是由于它们在长波极限的性质

## Slide 52
- 支—声学波的色散关系
长声学波频率正比于波数，类似于连续介质的弹性波
当q0:
m=M
在长波极限(q0)的声学波
<<1
Notes: 52
考虑0长波极限时的情况，这时的声学波和光学波分别称为长声学波和长光学波。
（1）支，声学波的色散关系：
当0时有：
当时
考虑q0长波极限时的情况，这时的声学波和光学波分别称为长声学波和长光学波。
（1）𝜔_−支，声学波的色散关系：
𝜔_−^2=𝛽 (𝑚+𝑀)/𝑚𝑀 {1−[1−4𝑚𝑀/(𝑚+𝑀)^2 〖𝑠𝑖𝑛〗^2⁡𝑎 𝑞]^(1/2) } (7-47)
当q0时有：
𝜔_−^2≈𝛽 (𝑚+𝑀)/𝑚𝑀⋅2𝑚𝑀/(𝑚+𝑀)^2 (𝛼𝑞)^2=2𝛽/(𝑚+𝑀) (𝑎𝑞)^2 (7-48)
𝜔_−≈𝑎𝑞√(2𝛽/(𝑚+𝑀)) (7-49)
当m=M时
𝜔_−≈𝑎𝑞√(𝛽/𝑚)≈𝑎𝑞√(𝛽/𝑀) (7-50)

## Slide 53
- 支—声学波的色散关系
长声学波频率正比于波数，类似于连续介质的弹性波
当q0:
m=M
在长波极限(q0)的声学波
<<1
-p/2a
p/2a
w
Notes: 53
图中所示红圈的部分。

## Slide 54
波速：相速度=群速度
    q0时- 0 ，B/A  1, 相位差qa  0
相邻原子同步运动，原胞中两种原子的运动是完全一致的振幅和位相没有差别
在长波极限(q0)的声学波
Notes: 54
与单原子链相同。这时长声学波频率正比于波数，类似于连续介质的弹性波，相速度等于群速度。对应和的格点振幅和的比值：
当0时0， 1，相位差  0。即相邻原子在做同步运动，原胞中两种原子的运动是完全一致的，振幅和位相没有任何差别。
与单原子链式（7-27）相同。这时长声学波频率正比于波数，类似于连续介质的弹性波，相速度等于群速度。由式（7-39）可知，对应P和Q的格波振幅A和B的比值：
(𝐵/𝐴)_−=−(𝑚𝜔_−^2−2𝛽)/(2𝛽 𝑐𝑜𝑠⁡𝑎 𝑞) (7-51)
当q0时𝜔_−0，(𝐵/𝐴)_− 1，相位差qa  0。即相邻原子在做同步运动，原胞中两种原子的运动是完全一致的，振幅和位相没有任何差别，与图7.8(a)描述的情况相同。

## Slide 55
55
+ 光学波色散关系
在长波极限(q0)的光学波
当q0，为长光学波
频率最高
-p/2a
p/2a
w
Notes: 55
支，光学波的色散关系：
当0时对应的是长光学波，这时格波的频率趋于最高值：
𝜔_+支，光学波的色散关系：
𝜔_+^2=𝛽 (𝑚+𝑀)/𝑚𝑀 {1+[1−4𝑚𝑀/(𝑚+𝑀)^2 〖𝑠𝑖𝑛〗^2⁡𝑎 𝑞]^(1/2) } (7-52)
当q0时对应的是长光学波，这时格波的频率趋于最高值：
𝜔_+^2→2𝛽 (𝑚+𝑀)/𝑚𝑀 𝜔_+→√(2𝛽/((𝑚𝑀/(𝑚+𝑀)) )) (7-53)

## Slide 56
波速：群速度为0
相邻原子振动相反，振幅反比于原子质量
  整体原子振动为零
在长波极限(q0)的光学波
Notes: 56
有：
即相邻原子振动相反，振幅反比于原子质量，整体原子振动为零。
代入式（7-51），得到：
(𝐵/𝐴)_+=−(𝑚𝜔_+^2−2𝛽)/(2𝛽 𝑐𝑜𝑠⁡𝛼 𝑞)=−(𝑚 2𝛽/((𝑚𝑀/(𝑚+𝑀)) )−2𝛽)/2𝛽=−𝑚/𝑀 (7-54)
即相邻原子振动相反，振幅反比于原子质量，整体原子振动为零。

## Slide 57
q0时
（1）同种原子具有相同的位相，所以每一种原子（P原子或Q原子）形成的格子象一个刚体一样整体地振动
（2）两种原子的振动有完全相反的位相。长光学波的极限实际上是P和Q两个格子的相对振动，振动中保持质心不变
波速：群速度为0
在长波极限(q0)的光学波
Notes: 57
这时同种原子具有相同的位相，每一种原子（原子或原子）形成的格子像一个刚体一样整体地振动；两种原子的振动具有完全相反的位相。长光学波的极限实际上是或两个格点的相对振动，振动中保持质心不变。
这时同种原子具有相同的位相，每一种原子（𝑃原子或𝑄原子）形成的格子像一个刚体一样整体地振动；两种原子的振动具有完全相反的位相。长光学波的极限实际上是𝑃或𝑄两个格点的相对振动，振动中保持质心不变。

## Slide 58
q0时
（1）同种原子具有相同的位相，所以每一种原子（P原子或Q原子）形成的格子象一个刚体一样整体地振动
（2）两种原子的振动有完全相反的位相。长光学波的极限实际上是P和Q两个格子的相对振动，振动中保持质心不变
波速：群速度为0
在长波极限(q0)的光学波
Notes: 58
如图所示。

## Slide 59
格波带隙的物理图景
P
Q
P
Q
P
Q
P
Q
P
Q
P
Q
P
Q
P
Q
Notes: 考虑布里渊边界时的情况。这时正好是布拉格反射条件。由于发生布拉格反射，反射波和反射波叠加形成驻波，因而群速度为零。这时声学波和光学波的频率分别为：
图中给出了此时和对应的晶格振动模式示意图。
驻波有波腹和波节，处在波节处的原子是不动的。可以看出，声学波对应的是质量小（）的原子处在波节处的情况，光学波对应的则是质量大（）的原子处在波节处的情况。
图7.14给出了此时𝜔_−和𝜔_+对应的晶格振动模式示意图。
驻波有波腹和波节，处在波节处的原子是不动的。可以看出，声学波对应的是质量小（m）的原子处在波节处的情况，光学波对应的则是质量大（M）的原子处在波节处的情况。

## Slide 60
长光学支格波（光学波）的特征是每个原胞内的不同原子做相对振动, 振动频率较高, 它包含了晶格振动频率最高的振动模式
声学波与光学波的区别
q0时：
长声学支格波（声学波）的特征是原胞内的不同原子没有相对位移, 原胞做整体运动, 振动频率较低, 它包含了晶格振动频率最低的振动模式, 波速是一常数
任何晶体都存在声学支格波, 但简单晶格(非复式格子)晶体不存在光学支格波
Notes: 总结0时声学波与光学波的区别：
长光学支格波（光学波）的特征是每个原胞内的不同原子做相对振动, 振动频率较高, 它包含了晶格振动频率最高的振动模式。
长声学支格波（声学波）的特征是原胞内的不同原子没有相对位移, 原胞做整体运动, 振动频率较低, 它包含了晶格振动频率最低的振动模式, 波速是一常数。
任何晶体都存在声学支格波, 但简单晶格(非复式格子)晶体不存在光学支格波。
总结𝑞0时声学波与光学波的区别：
长光学支格波（光学波）的特征是每个原胞内的不同原子做相对振动, 振动频率较高, 它包含了晶格振动频率最高的振动模式。
长声学支格波（声学波）的特征是原胞内的不同原子没有相对位移, 原胞做整体运动, 振动频率较低, 它包含了晶格振动频率最低的振动模式, 波速是一常数。
任何晶体都存在声学支格波, 但简单晶格(非复式格子)晶体不存在光学支格波。

## Slide 61
若晶体有N个原胞，每个原胞含n个原子，则格波波矢q数目等于N，每个格波波矢q对应n个频率，再考虑三个偏振方向，总的格波数目等于3Nn；
3Nn个格波又可分为3n支，每支含N个格波波矢，构成一条色散关系曲线；
3n支中有3支是声学波，其余3(n-1)支是光学波。
三维晶格的格波
Notes: 若晶体有个原胞，每个原胞含个原子，则格波波矢的数目等于，每个格波波矢对应个频率，再考虑三个偏振方向，总的格波数目等于3；这3个格波又可分为3支，每支含个格波波矢，构成一条色散关系曲线，共有3条色散曲线。3支中有3支是声学波，其余3(-1)支是光学波。
若晶体有𝑁个原胞，每个原胞含𝑛个原子，则格波波矢𝑞的数目等于𝑁，每个格波波矢𝑞对应𝑛个频率，再考虑三个偏振方向，总的格波数目等于3𝑁𝑛；这3𝑁𝑛个格波又可分为3𝑛支，每支含𝑁个格波波矢𝑞，构成一条色散关系曲线，共有3𝑛条色散曲线。3𝑛支中有3支是声学波，其余3(𝑛-1)支是光学波。

## Slide 62
例如，由N个原胞构成的一维单原子链（n=1），则格波波矢q的数目等于N，每个格波波矢q对应1个频率，有N个格波；由N个原胞构成的一维双原子链（n=2），则格波波矢q的数目还是等于N，每个格波波矢q对应2个频率。
考虑到三个偏振方向，一维单原子链的总格波数为3N，分为3支，都是声学波；一维双原子链的总格波数目等于6N，这6N个格波又可分为6支，每支含N个格波波矢q，构成一条色散关系曲线，共有6条色散曲线。这6支中有3支是声学波，其余3支是光学波。
三维晶格的格波
Notes: 举例说明。

## Slide 63
7.1 一维原子链的晶格振动
7.1.1 晶格振动的简谐近似
7.1.2 一维单原子链的晶格振动
7.1.3一维双原子链的晶格振动
7.2 晶格振动的量子化-声子
7.3 固体热特性
7.3.1 热容
7.3.2 热传导
7.3.3 非简谐效应
第七章 晶格振动和固体热性质
Notes: 本节讲晶格振动的量子化，声子的概念。

## Slide 64
线性谐振子是描述物质微观运动特性的基本数学模型,也是量子力学中一个可以精确求解的能量本征值问题
谐振子的能量本征值和本征函数
用Schrodinger 的能量本征方程来求出谐振子的能量
本征值和本征函数
取谐振子的平衡位置为坐标原点，并选原点为势能的
零点，则一维谐振子的势能可表示为：
Hooke定律：
令：
一维谐振子的能量本征值方程：
Notes: 简谐振动可以近似描述晶格振动，原子可以看成一个线性谐振子。
我们知道，一维线性谐振子是量子力学中一个可以精确求解的能量本征值问题。用薛定谔能量本征方程可以求出线性谐振子的能量本征值和本征函数。取谐振子的平衡位置为坐标原点，并选原点为势能的零点，根据Hooke定律：
即，谐振子受力的大小总是与偏离平衡位置的距离成正比，并且受力方向总是指向平衡位置。一维线性谐振子的势能可表示为：
令：
则得到一维谐振子的能量本征值方程：
图7.2所示的简谐振动可以近似描述晶格振动，原子可以看成一个线性谐振子。
我们知道，一维线性谐振子是量子力学中一个可以精确求解的能量本征值问题。用薛定谔能量本征方程可以求出线性谐振子的能量本征值和本征函数。取谐振子的平衡位置为坐标原点，并选原点为势能的零点，根据Hooke定律：
𝐹=−𝑑𝑉/𝑑𝑥=−𝐾𝑥 (7-56)
即，谐振子受力的大小总是与偏离平衡位置的距离成正比，并且受力方向总是指向平衡位置。一维线性谐振子的势能可表示为：
𝑉(𝑥)=1/2 𝐾𝑥^2 (7-57)
令：
𝜔=√(𝐾/𝑚) (7-58)
则得到一维谐振子的能量本征值方程：
[−ℏ^2/2𝑚 𝑑^2/(𝑑𝑥^2 )+1/2 𝑚𝜔^2 𝑥^2 ]𝜓(𝑥)=𝐸𝜓(𝑥) (7-59)

## Slide 65
令：
一维谐振子的能量本征值方程：
为简洁，引入无量纲参量：
理想的谐振子势是一个无限深的势阱，只存在束缚态:
谐振子的能量本征值和本征函数
Notes: 理想的谐振子势是一个无限深的势阱，只存在束缚态:
为了简化，这里引入无量纲参量：
得到
当
理想的谐振子势是一个无限深的势阱，只存在束缚态:
|𝑥|→∞■8(&)𝜓(𝑥)→0 (7-60)
为了简化式（7-59），这里引入无量纲参量：
𝜉=𝛼𝑥,𝛼=√(𝑚𝜔/ℏ) (7-61)
𝜆=𝐸/(1/2) ℏ𝜔 (7-62)
得到
𝑑^2/(𝑑𝜉^2 ) 𝜓+(𝜆−𝜉^2 )𝜓=0 (7-63)
当𝜉→±∞
𝑑^2/(𝑑𝜉^2 ) 𝜓−𝜉^2 𝜓=0 (7-64)

## Slide 66
只有当：
有解
谐振子的能量本征值
谐振子的能级是均匀分布的，相邻两条能级的间距为
谐振子的能量本征值和本征函数
Notes: 令
上式只有当 时有解。
可得谐振子的能量本征值：
由上式可知，描述晶格振动的谐振子的能级是均匀分布的，相邻两条能级的间距为。
令𝜓=𝑒^((−𝜉^2)/2) 𝑢(𝜉)
𝑑^2/(𝑑𝜉^2 ) 𝑢−2𝜉 𝑑/𝑑𝜉 𝑢+(𝜆−1)𝑢=0 (7-65)
上式只有当 时有解。由式（7-62）得谐振子的能量本征值：
𝐸_𝑛=(𝑛_ℎ+1/2)ℏ𝜔_ℎ, 𝑛_ℎ=0,1,2,⋅⋅⋅, (7-66)
由上式可知，描述晶格振动的谐振子的能级是均匀分布的，相邻两条能级的间距为ℏ𝜔_ℎ。

## Slide 67
晶格振动的量子化—声子
在经典理论中，这些谐振子的能量将是连续的，但按照量子力学，它们的能量则必须是量子化的，只能取
的整数倍
相应的能态En就可以认为是由n个能量为 的“激发量子”相加而成。而这种量子化了的弹性波的最小单位称为声子
（Phonon）
把晶格振动的能量量子 称作 声子
Notes: 即这些晶格振动的能量是不连续的，是量子化的，只能取的整数倍。相应的能态就可以认为是由个能量为的“激发量子”相加而成。而这种量子化了的晶格振动能量的最小单位称作声子。
即这些晶格振动的能量是不连续的，是量子化的，只能取ℏ𝜔_ℎ的整数倍。相应的能态En就可以认为是由n个能量为ℏ𝜔_ℎ的“激发量子”相加而成。而这种量子化了的晶格振动能量的最小单位ℏ𝜔_ℎ称作声子。

## Slide 68
声子和光子相似，光子是电磁波的能量量子，声子是格波的能量量子。电磁波可以认为是光子流，同样，弹性声波可以认为是声子流，声子携带声波的能量和动量，和光子相似。若格波频率为wh，波矢为q，则声子的能量是 ，动量为hq。
  当电子、光子与晶格相互作用时，交换能量以声子为单元，电子获得能量，即吸收一个声子
晶格振动的量子化—声子
（Phonon）
Notes: 68
电磁波可以认为是光子流，同样，弹性声波可以认为是声子流；光子携带光波的能量和动量，声子则携带声波的能量和动量，若格波频率为，波矢为，则声子的能量是，动量为。当电子、光子与晶格相互作用时，交换能量以声子为单元，电子获得能量，即吸收一个声子。
电磁波可以认为是光子流，同样，弹性声波可以认为是声子流；光子携带光波的能量和动量，声子则携带声波的能量和动量，若格波频率为𝜔_ℎ，波矢为q，则声子的能量是ℏ𝜔_ℎ，动量为hq。当电子、光子与晶格相互作用时，交换能量以声子为单元，电子获得能量，即吸收一个声子。

## Slide 69: 声子与光子的比较
对于声子，我们不熟悉，但是对于光子我们要熟悉得多，
因此，我们在理解声子的时候，不妨想象成光子，对于
帮助我们加深理解声子、格波，应该有相当的帮助
Notes: 对于声子，我们不熟悉，但是对于光子我们要熟悉得多。因此，我们在理解声子的时候，不妨想象成光子，对于帮助我们加深理解声子、格波，应该有相当的帮助。

## Slide 70
  一个格波对应一种声子
    格波处于(nh+1/2) 本征态，则有nh个动量为hq的声子
(h =整数)
q的取值：
这里声子数nh对应着格波的振幅。晶格振动的总能量是所有格波能量之和。对于有N个原子的系统，有3N个格波，每个格波又有不同的声子数nh，所以，晶格振动的总能量为：
晶格振动的量子化—声子
（Phonon）
Notes: 70
一个格波对应一个简谐振动，也对应一种声子。格波的波矢和频率决定了这种声子动量和能量。晶格振动处于本征态，则意味着有个能量为，动量为的声子，这里声子数对应着格波的振幅，晶格振动的总能量是所有格波能量之和。按照前面的分析，对于有个原子的系统，有3个格波，即有3种能量或动量不同的声子，每种声子（格波）又含有不同的声子数，所以晶格振动的总能量为：
一个格波对应一个简谐振动，也对应一种声子。格波的波矢和频率决定了这种声子动量和能量。晶格振动处于本征态(nh+1/2)ℏ𝜔_ℎ，则意味着有nh个能量为ℏ𝜔_ℎ，动量为hq的声子，这里声子数nh对应着格波的振幅，晶格振动的总能量是所有格波能量之和。按照前面的分析，对于有N个原子的系统，有3N个格波，即有3N种能量或动量不同的声子，每种声子（格波）又含有不同的声子数nh，所以晶格振动的总能量为：
𝐸=∑_(ℎ=1)^3𝑁▒〖(𝑛_ℎ+1/2)〗 ℏ𝜔_ℎ (7-67)

## Slide 71
声子具有粒子性，因而声子和物质相互作用过程中
服从能量和动量守恒定律，就像具有能量
和动量 的粒子一样
  准动量ħq, 非物理动量
但声子不是普通意义下的真实粒子，而是“准粒子 ”。
反映了晶体集体运动状态。
声子是准粒子的另一个表现是系统中声子数目不守恒
即一个振动模式
平均的声子占据数
声子是一种波色子，服从波色-爱因斯坦统计，即具有能量为 的声子的平均数为：
晶格振动的量子化—声子
（Phonon）
Notes: 71
声子具有粒子性，声子和物质相互作用过程中服从能量和动量守恒定律，就像具有能量和动量 的粒子一样。但声子不是普通意义下的真实粒子，而是“准粒子 ”。反映了晶体集体运动状态。声子的动量是准动量，不同于真实粒子的物理动量。声子是准粒子的另一个表现是系统中声子数目不守恒，声子是一种玻色子，服从玻色-爱因斯坦统计，具有能量为的声子的平均数为：
即为一个振动模式平均的声子占据数。
声子具有粒子性，声子和物质相互作用过程中服从能量和动量守恒定律，就像具有能量ℏ𝜔_ℎ和动量 的粒子一样。但声子不是普通意义下的真实粒子，而是“准粒子 ”。反映了晶体集体运动状态。声子的动量ħq是准动量，不同于真实粒子的物理动量。声子是准粒子的另一个表现是系统中声子数目不守恒，声子是一种玻色子，服从玻色-爱因斯坦统计，具有能量为ℏ𝜔_ℎ的声子的平均数为：
𝑛 ̄=1/(𝑒𝑥𝑝⁡( ℏ𝜔_ℎ/𝑘_𝐵 𝑇)−1) (7-68)
即为一个振动模式平均的声子占据数。

## Slide 72: 声子对材料性质的影响
热传导
  声子运动及其相互作用的结果
金属电阻随温度增加
  声子增多、对电子散射增强
超导现象
  声子与电子相互作用，使两个电子结合成为库珀对，从而产生超导现象（极低温下大量库珀对的有序凝聚态）
Notes: 声子对材料性质的影响。

## Slide 73: 晶格振动谱的实验测量
晶格振动频率与波矢之间的函数关系 （w -q关系）
称为格波的色散关系，也称为晶格振动谱
晶格振动谱关系着晶体的许多性质，其测定具重要意义
测量原理：格波与探测波间的相互作用
Notes: 晶格振动频率与波矢之间的函数关系（ 关系）称为格波的色散关系，也称为晶格振动谱，如图所示，图中横坐标的G、K、M、A表示格波波矢在空间不同方向上的分布。晶格振动谱关系着晶体的许多性质，具重要意义。

## Slide 74: 最主要的方法：中子的非弹性散射
中子与格波非弹性散射过程的动量和能量守恒问题
入射中子束
  动量 p， 能量
部分中子受晶格振动影响，发生非弹性散射过程，能量发生变化，动量相应改变
出射后的中子
在中子流穿过晶体时，格波振动可以引起中子的非弹性散射，这种非弹性散射可以看成是吸收或发射声子的过程
晶格振动谱的实验测量
Notes: 晶格振动谱的测量是借助格波与探测波之间的相互作用来进行的，最主要的方法是中子的非弹性散射法。

## Slide 75
如果碰撞过程中两粒子间只有动能的交换，粒子类型、其内部运动状态和数目并无变化，则称为弹性散射或弹性碰撞。如果碰撞过程中除了有动能交换外，粒子的数目、类型和内部状态有所改变或转化为其他粒子，则称为非弹性散射或非弹性碰撞
中子的非弹性散射
能量守恒关系：
准动量守恒：
表示声子能量
+：吸收声子
-: 发射声子
声子的准动量
准动量不是真实的动量
Notes: 我们知道，两粒子在发生碰撞过程中只有动能的交换，粒子类型、其内部运动状态和数目并无变化时，称为弹性散射或弹性碰撞；如果碰撞过程中除了有动能交换外，粒子的数目、类型和内部状态有所改变或者该粒子转化成为其它粒子时，则称为非弹性散射或非弹性碰撞。

## Slide 76
测量过程
  单色器固定入射中子流的动量 p (同时固定能量E)
  测量不同散射方向上的中子流的动量值 p’
    入射、出射方向由准直器决定
    分析器是单晶，利用其布拉格反射决定中子波长，从而得到动量幅值和中子能量
  根据能量守恒和准动量守恒，确定出格波的波矢q和能量ħh
中子散射谱测量格波色散关系
Notes: 当中子流穿过晶体时，格波振动可以引起部分中子的非弹性散射，这种非弹性散射可以看成是吸收或发射声子的过程。受散射的这部分中子的能量、动量都会发生相应的改变。设入射中子束动量，能量为：
其中为中子的质量，出射后的中子动量为，能量变为：
这个过程遵循能量守恒动量守恒，即：
上式中的“+”号表示吸收声子，“-”号表示发射声子。通过测试散射前后中子能量、动量的变化，根据式（7-71）和（7-72）即可确定格波波矢 和能量，从而获得晶格振动谱。
当中子流穿过晶体时，格波振动可以引起部分中子的非弹性散射，这种非弹性散射可以看成是吸收或发射声子的过程。受散射的这部分中子的能量、动量都会发生相应的改变。设入射中子束动量p，能量为：
𝐸=𝑝^2/(2𝑀_𝑛 ) (7-69)
其中Mn为中子的质量，出射后的中子动量为𝑝^′，能量变为：
𝐸^′=〖𝑝^′〗^2/(2𝑀_𝑛 ) (7-70)
这个过程遵循能量守恒动量守恒，即：
〖𝑝^′〗^2/(2𝑀_𝑛 )−𝑝^2/(2𝑀_𝑛 )=±ℏ𝜔_ℎ (7-71)
𝑝^′−𝑝=±ℏ𝑞+ℏ𝐺_ℎ (7-72)
上式中的“+”号表示吸收声子，“-”号表示发射声子。通过测试散射前后中子能量、动量的变化，根据式（7-71）和（7-72）即可确定格波波矢q 和能量ħh，从而获得晶格振动谱。

## Slide 77: 中子衍射测试的优势
从能量上看
  声子能量（从测量结果看，约几十 meV)
  而中子能量，约0.02~0.04 eV
    对应于中子德布罗意波长，为2～3 埃
从动量上看
  声子的准动量、倒格矢都得限制在第一布里渊区，最大幅值小于/a
  中子的德布罗意波长约2～3埃，接近晶格常数，其波数接近声子准动量
能量、动量均接近，采用中子衍射测量声子代表的格波最为有利
中子衍射的缺点
  需要核反应堆，建设和使用都不容易
Notes: 由于中子和声子的能量、动量均比较接近，采用中子衍射测量声子代表的格波最为有利。但是中子衍射测量的缺点是需要核反应堆，建设和使用都不容易。

## Slide 78
能量守恒： 入射光子能量 和出射光子能量动量守恒： 入射光子动量 和出射光子动量
晶格振动谱的实验测量
光学喇曼散射方法—光波与晶格振动的相互作用
测量不同方向的散射光频率，即获得声子的频率和相应的波数矢量
Notes: 另一种测量晶格振动谱的方法是光学散射法，利用光波与晶格振动相互作用过程中的能量守恒和动量守恒。与中子衍射测量法类似，通过测量入射光子能量和出射光子能量，以及入射光子动量 和出射光子动量，获得声子的频率和相应的格波波矢。
另一种测量晶格振动谱的方法是光学散射法，利用光波与晶格振动相互作用过程中的能量守恒和动量守恒。与中子衍射测量法类似，通过测量入射光子能量ℏ𝜔和出射光子能量ℏ𝜔^′，以及入射光子动量 和出射光子动量ℏ𝑞^′，获得声子的频率和相应的格波波矢。

## Slide 79: 光子的散射
光与声学波相互作用
  散射光频率移动很少，称为布里渊散射
光与光学波相互作用-拉曼散射
  频率移动通常31010～31013 Hz
光子的频率移动
  斯塔克斯散射（频率小于入射频率）
  反斯塔克斯散射（频率大于入射频率）
缺点：只能测试长波声子(q很小，Gh=0)
Notes: 光波与格波声学波的相互作用称为布里渊散射，一般布里渊散射的频移很小；光波与格波光学波的相互作用称为拉曼散射，频率移动通常在31010～31013 Hz。根据光波频率的移动量，又分为斯塔克斯散射（出射频率小于入射频率）和反斯塔克斯散射（出射频率大于入射频率）两种。光学散射法测试晶格振动谱的缺点是只能测试长波声子，原因是光子的波矢||很小，对应声波的很小。
光波与格波声学波的相互作用称为布里渊散射，一般布里渊散射的频移很小；光波与格波光学波的相互作用称为拉曼散射，频率移动通常在31010～31013 Hz。根据光波频率的移动量，又分为斯塔克斯散射（出射频率小于入射频率）和反斯塔克斯散射（出射频率大于入射频率）两种。光学散射法测试晶格振动谱的缺点是只能测试长波声子，原因是光子的波矢|𝒌|很小，对应声波的𝑞很小。

## Slide 80
7.1 一维原子链的晶格振动
7.1.1 晶格振动的简谐近似
7.1.2 一维单原子链的晶格振动
7.1.3一维双原子链的晶格振动
7.2 晶格振动的量子化-声子
7.3 固体热特性
7.3.1 热容
7.3.2 热传导
7.3.3 非简谐效应
第七章 晶格振动和固体热性质
Notes: 本章是固体热特性。

## Slide 81
16世纪
伽利略和托里切利等人开始制造温度计
人类认识热现象的历史
1840年
德国医生迈尔提出热是 能量的一种形式
焦耳通过机械摩擦转换为热的实验给出了最精确的热功当量系数：1cal=4.18J
焦耳1818-1889
焦耳的工作为能量守恒定律—热力学第一定律提供了不可动摇的实验基础。
能量守恒定律是很少几条在经典物理和量子物理过程中都严格成立的定律
Notes: 固体的热特性是人类最早接触到的自然现象之一。虽然人类很早就会用火，会在一定程度上控制固体的温度，但是对热的本质却一直到上个世纪才逐步有了清晰的认识。最初，人们认为热是一种元素，提出所谓的“热素说”，认为“热”这种元素可以从一个物体转移到另外一个物体去。这从一个角度解释了热传导现象，但却解释不了为什么摩擦会生热。图中标出了人类认识热现象的历史。最早开始关于热现象研究的是伽利略和托里切利，他们在十六世纪制造出了温度计，藉此人们可以科学地度量温度了；1819年 杜隆和珀替提出了第一个关于热学的实验定律——杜隆-珀替定律；1840年，德国的迈尔提出热是能量的一种形式，这一论点给后来的科学家很重要的启示；焦耳通过机械摩擦转换为热的实验给出了最精确的热功当量系数：1cal=4.18J，焦耳这一工作为能量守恒定律，也就是热力学第一动力提供了不可动摇的实验基础，能量守恒定律是很少几条在经典物理和量子物理中都严格成立的定律；之后，普鲁士人克劳修斯提出热是物质运动的一种形式，并且和英国的开尔文一起提出并完善了热力学第二定律。

## Slide 82
16世纪
伽利略和托里切利等人开始制造温度计
1840年
德国医生迈尔提出热是 能量的一种形式
焦耳通过机械摩擦转换为热的实验给出了最精确的热功当量系数：1cal=4.18J
1850年
普鲁士人克劳修斯提出热是物质运动的一种形式
1854年
克劳修斯和英国的开文提出并完善热力学第二定律
1887年
波尔兹曼将热力学发展为统计物理学
波尔兹曼1844-1906
建立了宏观物理量熵与微观状态的几率之间的关系，为量子物理的发展打开了大门——1900年普朗克在解释黑体辐射定律时，确定了两个重要的物理常数：普朗克常数h和波尔兹曼常数kB
人类认识热现象的历史
Notes: 玻尔兹曼建立了宏观物理量熵与微观状态的几率之间的关系，将热力学发展为统计物理学，并为量子物理的发展打开了大门——1900年普朗克在解释黑体辐射定律时，确定了两个重要物理常数：普朗克常数h和玻尔兹曼常数B。
随着量子力学的发展，到了1907年，爱因斯坦提出了准粒子-声子的概念，给出了描述晶格振动的声子模型；1911年，德拜提出了另一种声子模型，更好地解释了固体的热容；之后波恩与黄昆先生一起发展了晶格动力学，从理论上阐明了各种热现象的物理机理。
玻尔兹曼建立了宏观物理量熵与微观状态的几率之间的关系，将热力学发展为统计物理学，并为量子物理的发展打开了大门——1900年普朗克在解释黑体辐射定律时，确定了两个重要物理常数：普朗克常数h和玻尔兹曼常数𝑘B。
随着量子力学的发展，到了1907年，爱因斯坦提出了准粒子-声子的概念，给出了描述晶格振动的声子模型；1911年，德拜提出了另一种声子模型，更好地解释了固体的热容；之后波恩与黄昆先生一起发展了晶格动力学，从理论上阐明了各种热现象的物理机理。

## Slide 83
7.1 一维原子链的晶格振动
7.1.1 晶格振动的简谐近似
7.1.2 一维单原子链的晶格振动
7.1.3一维双原子链的晶格振动
7.2 晶格振动的量子化-声子
7.3 固体热特性
7.3.1 热容
7.3.2 热传导
7.3.3 非简谐效应
第七章 晶格振动和固体热性质
Notes: 本小节讲一下热容。

## Slide 84: 晶格热容的概念
固体热容(定容热容)：
比热容cv，又称比热容量，简称比热，是单位体积物质的热容量，即使单位体积物体改变单位温度时吸收或释放的内能
固体热容主要来自于两个部分
  晶格热容：来源于固体的晶格热运动
    仅在极低温下，对于金属比较显著
    相比晶格热容，一般可忽略不计
电子热容：来源于电子的热运动
Notes: 固体热容（定体积热容）定义为：
比热容v，又称比热容量，简称比热，是单位质量物质的热容量，即单位质量物体改变单位温度时吸收或释放的内能。
固体热容主要包含晶格热容和电子热容两部分。晶格热容来源于固体的晶格热运动，电子热容则来源于电子的热运动。一般情况下，电子热容相比晶格热容要小很多，可忽略不计，仅在极低温时金属材料中的电子热容比较显著，不可忽略。
固体热容（定体积热容）定义为：
𝐶_𝑉=((𝜕𝐸 ̄)/𝜕𝑇)_𝑉 (7-73)
比热容cv，又称比热容量，简称比热，是单位质量物质的热容量，即单位质量物体改变单位温度时吸收或释放的内能。
固体热容主要包含晶格热容和电子热容两部分。晶格热容来源于固体的晶格热运动，电子热容则来源于电子的热运动。一般情况下，电子热容相比晶格热容要小很多，可忽略不计，仅在极低温时金属材料中的电子热容比较显著，不可忽略。

## Slide 85: 晶格热容的概念
固体热容(定容热容)：
比热容cv，又称比热容量，简称比热，是单位体积物质的热容量，即使单位体积物体改变单位温度时吸收或释放的内能
固体的热容量是原子振动在宏观性质上的一个最直接的表现。实验表明：
- 在室温和更高的温度，几乎全部单原子固体的热容接近3NkB（杜隆-珀替定律）；
- 在低温，热容依T3趋于零
Notes: 固体的热容量是原子振动在宏观性质上的一个最直接的表现。实验表明，在室温和更高的温度，几乎全部单原子固体的比热容接近3B（杜隆-珀替定律）；而在低温，热容随着温度的三次方（3）减小趋于零。
固体的热容量是原子振动在宏观性质上的一个最直接的表现。实验表明，在室温和更高的温度，几乎全部单原子固体的比热容接近3𝑁𝑘B（杜隆-珀替定律）；而在低温，热容随着温度的三次方（𝑇3）减小趋于零。

## Slide 86: 晶格热容的概念
固体热容(定容热容)：
比热容cv，又称比热容量，简称比热，是单位体积物质的热容量，即使单位体积物体改变单位温度时吸收或释放的内能
固体的热容量是原子振动在宏观性质上的一个最直接的表现。实验表明：
- 在室温和更高的温度，几乎全部单原子固体的热容接近3NkB（杜隆-珀替定律）；
- 在低温，热容依T3趋于零
Notes: 固体的热容量的实验结果如图所示。

## Slide 87: 晶格热容的经典模型：杜隆-珀替定律
每一个简谐振动的平均能量为kBT
固体中含有N个原子，则有3N个简谐振动模
热容是一个跟温度和材料性质无关的常数
经典理论（杜隆-珀替定律）认为：
高温时，经典理论热容与实验结果吻合得很好
低温时，测得热容不再保持常数，而随温度下降，最后趋近于零
Notes: 热容的经典理论即杜隆-珀替定律，认为热容是一个跟温度和材料性质无关的常数。每一个简谐振动的平均能量为，设单位体积固体中含有个原子，则有3个简谐振动模式。总能量为：
代入式，则有：
高温时，经典理论热容与实验结果吻合得很好；但是低温时，实验测得的热容不再保持常数，而随温度三次方下降，最后趋近于零，如图所示。这与经典模型推导出来的结果所不符。
热容的经典理论即杜隆-珀替定律，认为热容是一个跟温度和材料性质无关的常数。每一个简谐振动的平均能量为kBT，设单位体积固体中含有N个原子，则有3N个简谐振动模式。总能量为：
𝐸=3𝑁𝑘_𝐵 𝑇 (7-74)
代入式（7-73），则有：
𝐶_𝑉=3𝑁𝑘_𝐵 (7-75)
高温时，经典理论热容与实验结果吻合得很好；但是低温时，实验测得的热容不再保持常数，而随温度三次方下降，最后趋近于零，如图7.17所示。这与经典模型推导出来的式（7-75）所不符。

## Slide 88: 晶格热容的量子模型
各个简谐振动的能量本征值是量子化的：
爱因斯坦发展了普朗克的量子假说，第一次提出了量子的热容理论。这项成就在量子理论的发展中占有重要的地位
Notes: 爱因斯坦发展了普朗克的量子假说，第一次提出了量子的热容理论，这项成就在量子理论的发展中占有重要的地位。这里，各个简谐振动的能量本征值是量子化的：
其中代入了：
因而可得：
爱因斯坦发展了普朗克的量子假说，第一次提出了量子的热容理论，这项成就在量子理论的发展中占有重要的地位。这里，各个简谐振动的能量本征值是量子化的：
𝐸=𝑈+∑_(ℎ=1)^3𝑁▒〖(𝑛 ̄+1/2)〗 ℏ𝜔_ℎ=𝑈+1/2 ∑_(ℎ=1)^3𝑁▒〖ℏ𝜔_ℎ 〗+∑_(ℎ=1)^3𝑁▒(ℏ𝜔_ℎ)/(𝑒𝑥𝑝⁡( ℏ𝜔_ℎ/𝑘_𝐵 𝑇)−1) (7-76)
其中代入了：
𝑛 ̄=1/(𝑒𝑥𝑝⁡( ℏ𝜔/𝑘_𝐵 𝑇)−1) (7-77)
因而可得：
𝐶_𝑣=(𝜕𝐸/𝜕𝑇)_𝑣=∑_(ℎ=1)^3𝑁▒〖𝜕/𝜕𝑇 ((ℏ𝜔_ℎ)/(𝑒𝑥𝑝⁡( ℏ𝜔_ℎ/𝑘_𝐵 𝑇)−1)) 〗=𝑘_𝐵 ∑_(ℎ=1)^3𝑁▒((ℏ𝜔_ℎ/𝑘_𝐵 𝑇)^2 𝑒𝑥𝑝⁡( ℏ𝜔_ℎ/𝑘_𝐵 𝑇))/([𝑒𝑥𝑝⁡( ℏ𝜔_ℎ/𝑘_𝐵 𝑇)−1]^2 )
(7-78)

## Slide 89: 高温极限下的晶格热容
对于高温极限的情况，
单个振动模式 q 的热容：
Notes: 分析该式，对于高温极限的情况，由可得，则单个振动模式的热容：
分析式（7-78），对于高温极限的情况，由𝑘_𝐵 𝑇>>ℏ𝜔_ℎ可得ℏ𝜔_ℎ/𝑘_𝐵 𝑇<<1，则单个振动模式的热容：
𝑘_𝐵 (((ℏ𝜔_ℎ)/(𝑘_𝐵 𝑇))^2 𝑒^(ℏ𝜔_ℎ/𝑘_𝐵 𝑇))/(𝑒^(ℏ𝜔_ℎ/𝑘_𝐵 𝑇)−1)^2 =𝑘_𝐵 (((ℏ𝜔_ℎ)/(𝑘_𝐵 𝑇))^2 (1+(ℏ𝜔_ℎ)/(𝑘_𝐵 𝑇)+⋯))/((ℏ𝜔_ℎ)/(𝑘_𝐵 𝑇)+1/2 ((ℏ𝜔_ℎ)/(𝑘_𝐵 𝑇))^2+⋯)^2 ≈𝑘_𝐵 (7-79)

## Slide 90: 高温极限下的晶格热容
对于高温极限的情况，
单个振动模式 q 的热容：
在较高温度时，杜隆-珀替定律成立。即当振子的能量远远大于能量的量子（ ）时，量子化效应就可以忽略
Notes: 即在较高温度时，得到了和杜隆-珀替定律相同的表达式。也就是说，当振子的能量远远大于能量的量子时，量子化效应就可以忽略，量子模型趋同于经典模型。
即在较高温度时，得到了和杜隆-珀替定律（式（7-75））相同的表达式。也就是说，当振子的能量远远大于能量的量子ℏ𝜔_ℎ时，量子化效应就可以忽略，量子模型趋同于经典模型。

## Slide 91
对于低温极限的情况，
单个振动模式 q 的热容：
这时由于（ ）为很大的负值，振子对热容的贡献将十分小。根据量子理论，当温度T趋于零时，晶体的热容将趋于零。从物理上看，声子被冻结在基态，很难被激发，因而对热容的贡献趋向于零
低温极限下的晶格热容
Notes: 对于低温极限的情况，这时，单个振动模式的热容：
这时由于（）为很大的负值，振子对热容的贡献将十分小。根据量子理论，当温度趋于零时，晶体的热容将趋于零。从物理上看，声子被冻结在基态，很难被激发，因而对热容的贡献趋向于零。
对于低温极限的情况，这时𝑘_𝐵 𝑇<<ℏ𝜔_ℎ，单个振动模式的热容：
≈𝑘_𝐵 ((ℏ𝜔_ℎ)/(𝑘_𝐵 𝑇)) 𝑒^(−ℏ𝜔_ℎ/𝑘_𝐵 𝑇) (7-80)
这时由于（−ℏ𝜔_ℎ/𝑘_𝐵 𝑇）为很大的负值，振子对热容的贡献将十分小。根据量子理论，当温度T趋于零时，晶体的热容将趋于零。从物理上看，声子被冻结在基态，很难被激发，因而对热容的贡献趋向于零。

## Slide 92: 晶格热容的量子模型
各个简谐振动的能量本征值是量子化的：
爱因斯坦发展了普朗克的量子假说，第一次提出了量子的热容理论。这项成就在量子理论的发展中占有重要的地位
对于实际晶体，要精确计算 每一个wh是很困难的，
需要采用近似模型处理，一般采用
—— 爱因斯坦模型和德拜模型
Notes: 该式很好地描述了固体的热容。但是对于实际晶体，要精确计算每一个是很困难的，需要采用近似模型处理。一般采用爱因斯坦近似模型和德拜近似模型。
式（7-79）、（7-80）很好地描述了固体的热容。但是对于实际晶体，要精确计算每一个𝜔_ℎ是很困难的，需要采用近似模型处理。一般采用爱因斯坦近似模型和德拜近似模型。

## Slide 93: 热容的计算-爱因斯坦模型
基本假设（有N个原胞，每个原胞有l个原子）
  晶格中所有原子都具有统一振动频率0
  所有原子的振动是独立的
    格波中所有原子的振动是相联系的
    同一模式下的原子振动相位是由原子间位置关系决定
    不同模式下的格波频率不同
  与格波理论不同
Notes: 爱因斯坦近似模型的基本假设：
晶格中所有原子都具有统一振动频率；
所有原子的振动是独立的；
3）设固体中有个原胞，每个原胞有个原子。
（显然，爱因斯坦近似模型的基本假设与格波理论不同，格波中所有原子的振动是相联系的，同一模式下的原子振动相位是由原子间位置关系决定，不同模式下的格波频率不同。而这里把晶格中所有原子的振动频率近似看成是一样的）
爱因斯坦近似模型的基本假设：
晶格中所有原子都具有统一振动频率𝜔_0；
所有原子的振动是独立的；
3）设固体中有N个原胞，每个原胞有l个原子。
（显然，爱因斯坦近似模型的基本假设与格波理论不同，格波中所有原子的振动是相联系的，同一模式下的原子振动相位是由原子间位置关系决定，不同模式下的格波频率不同。而这里把晶格中所有原子的振动频率近似看成是一样的𝜔_0）

## Slide 94
称为爱因斯坦温度
热容的计算-爱因斯坦模型
基本假设（有N个原胞，每个原胞有l个原子）
  晶格中所有原子都具有统一振动频率0
  所有原子的振动是独立的
Notes: 于是，该式可以写成：
其中称为爱因斯坦温度。
于是，式（7-78）可以写成：
𝐶_𝑣=𝑘_𝐵 ∑_(ℎ=1)^3𝑁▒((ℏ𝜔_ℎ/𝑘_𝐵 𝑇)^2 𝑒𝑥𝑝⁡( ℏ𝜔_ℎ/𝑘_𝐵 𝑇))/([𝑒𝑥𝑝⁡( ℏ𝜔_ℎ/𝑘_𝐵 𝑇)−1]^2 )=3𝑙𝑁𝑘_𝐵 ((ℏ𝜔_0/𝑘_𝐵 𝑇)^2 𝑒^(ℏ𝜔_0/𝑘_𝐵 𝑇))/(𝑒^(ℏ𝜔_0/𝑘_𝐵 𝑇)−1)^2 =3𝑙𝑁𝑘_𝐵 (𝜃_𝐸/𝑇)^2 𝑒^(𝜃_𝐸/𝑇)/(𝑒^(𝜃_𝐸/𝑇)−1)^2 (7-81)
其中𝜃_𝐸=ℏ𝜔_0/𝑘_𝐵称为爱因斯坦温度。

## Slide 95: 爱因斯坦模型的高、低温近似结果
高温近似：
低温近似：
与经典理论
相吻合
Notes: 分析式，高温时近似为：
得到与经典理论式相吻合的结果。
低温近似为：
分析式（7-81），高温时近似为：
𝐶_𝑉=3𝑙𝑁𝑘_𝐵 (𝜃_𝐸/𝑇)^2 𝑒^(𝜃_𝐸/𝑇)/(𝑒^(𝜃_𝐸/𝑇)−1)^2 =3𝑙𝑁𝑘_𝐵 (7-82)
得到与经典理论式（7-75）相吻合的结果
低温近似为：
𝐶_𝑉≈3𝑙𝑁𝑘_𝐵 (𝜃_𝐸/𝑇)^2 𝑒^(−𝜃_𝐸/𝑇) (7-83)

## Slide 96: 爱因斯坦模型的问题
爱因斯坦模型较经典模型的改进明显，
阐明低温热容趋于零的基本原因
金刚石热容实验值
爱因斯坦模型低温段热容以指数形式下降，与实验值有不相符的问题
Notes: 爱因斯坦近似模型较经典模型有了明显改进，阐明了低温时固体热容趋于零的基本原因。但是该模型描述的低温段热容是以指数形式下降，仍然存在与实验值不相符的问题。原因是爱因斯坦近似模型中，把固体中各原子的振动看作相互独立，3个振动频率是相等的；而实际的晶体中原子与原子间的相互作用是很强的，晶格振动是以格波的形式存在，不同格波之间的频率不完全相同，而且有一定分布。爱因斯坦近似模型等效于所有的格波频率相同这一假设过于简单，偏离了物理实际。
爱因斯坦近似模型较经典模型有了明显改进，阐明了低温时固体热容趋于零的基本原因。但是该模型描述的低温段热容是以指数形式下降，仍然存在与实验值不相符的问题。原因是爱因斯坦近似模型中，把固体中各原子的振动看作相互独立，3𝑙𝑁个振动频率是相等的；而实际的晶体中原子与原子间的相互作用是很强的，晶格振动是以格波的形式存在，不同格波之间的频率不完全相同，而且有一定分布。爱因斯坦近似模型等效于所有的格波频率相同这一假设过于简单，偏离了物理实际。

## Slide 97: 问 题 的 原 因
爱因斯坦把固体中各原子的振动看作相互独立的，因而3lN个振动频率是相等的
原子与原子间的相互作用是很强的，晶格振动是以格波的形式存在，不同格波之间的频率不完全相同，而且有一定分布爱因斯坦模型等效于所有的格波频率相同过于简单
德 拜 模 型
Notes: 于是，德拜提出了“德拜模型”。

## Slide 98
德拜早期从事固体物理的研究工作。1912年他改进了爱因斯坦的固体热容公式,得出在常温时服从杜隆-珀替定律,在温度T→0时和T3成正比的正确热容公式。他在导出这个公式时,引进了德拜温度ΘD的概念。每种固体都有自己的ΘD值。
（Debye,Peter Joseph Wilhelm）
德 拜
1884-1966
Notes: 德拜早期从事固体物理的研究工作，1912年他改进了爱因斯坦近似模型，得出与实验结果吻合很好的比热容公式：在常温时服从杜隆-珀替定律，在温度趋于0时，热容与温度三次方3成正比减小。德拜在导出这个公式时，引进了德拜温度ΘD的概念，每种固体都有自己的ΘD值。
德拜早期从事固体物理的研究工作，1912年他改进了爱因斯坦近似模型，得出与实验结果吻合很好的比热容公式：在常温时服从杜隆-珀替定律，在温度𝑇趋于0时，热容与温度三次方𝑇3成正比减小。德拜在导出这个公式时，引进了德拜温度ΘD的概念，每种固体都有自己的ΘD值。

## Slide 99: 德 拜 模 型
德拜模型考虑到了格波的频率分布
  把晶体当作弹性介质来处理（即长波极限）
  对于一定的波数矢量q
1个纵波 ：
2个独立横波：
不同波矢q的纵波和横波构成晶格的全部振动模式
Notes: 德拜近似模型与爱因斯坦近似模型最大的不同是考虑到了格波的频率分布，这里把晶体当作弹性介质来处理（即长波极限），一个确定的波数矢量，对应于一个纵波和两个独立的横波。
纵波的频率：
两个独立横波的频率：
不同波矢 的纵波和横波构成晶格的全部振动模式。
德拜近似模型与爱因斯坦近似模型最大的不同是考虑到了格波的频率分布，这里把晶体当作弹性介质来处理（即长波极限），一个确定的波数矢量q，对应于一个纵波和两个独立的横波。
纵波的频率：
𝜔=𝐶_𝑙 𝑞 (7-84)
两个独立横波的频率：
𝜔=𝐶_𝑡 𝑞 (7-85)
不同波矢q的纵波和横波构成晶格的全部振动模式。

## Slide 100: 振动模在q空间的分布
q值的密度(只考虑声学波）
  “q空间”形成均匀分布的点，密度为
准连续近似
  在到+d区间内的振动模的数目
g()就是振动的频率分布函数或振动模的态密度函数，表征振动模频率的分布状况
Notes: 各个 的取值在“空间”形成均匀分布的点，其密度为：
准连续近似，在到区间内的振动模的数目：
这里是振动的频率分布函数或振动模的态密度函数，表征振动模频率的分布状况。
各个q的取值在“q空间”形成均匀分布的点，其密度为：
𝑉/(2𝜋)^3
准连续近似，在𝜔到𝜔=𝜔+𝑑𝜔区间内的振动模的数目：
𝛥𝑛=𝑔(𝜔)𝛥𝜔 (7-86)
这里𝑔(𝜔)是振动的频率分布函数或振动模的态密度函数，表征振动模频率的分布状况。

## Slide 101: 振动模的态密度函数g()与成平方关系
考虑纵波
   到 +d，波数从q变化为dq+q
纵波数目为：
Notes: 考虑纵波，到，波数从变化为。
纵波数目为
考虑纵波，𝜔到𝜔=𝜔+𝑑𝜔，波数从q变化为q+ dq。
𝑞=𝜔/𝐶_𝑙 ■(&→■(&𝑞+𝑑𝑞=(𝜔+𝑑𝜔)/𝐶_𝑙 )) (7-87)
纵波数目为
𝑉/(2𝜋)^3 4𝜋𝑞^2 𝑑𝑞=𝑉/(2𝜋^2 𝐶_𝑙^3 ) 𝜔^2 𝑑𝜔 (7-88)
𝑉/(𝜋^2 𝐶_𝑡^3 ) 𝜔^2 𝑑𝜔 (7-89)
𝑔(𝜔)=3𝑉/(2𝜋^2 𝐶 ̄^3 ) 𝜔^2 ■8(&1/𝐶 ̄^3 =1/3 (1/(𝐶 ̄_𝑙^3 )+2/(𝐶 ̄_𝑡^3 )) ) (7-90)

## Slide 102: 有限模式对g()的限制
晶体的声学波自由度只能是3N个
假设当大于某一个m的短波实际上不存在，而对于小于m的振动都应用弹性波近似
Notes: 晶体的声学波自由度只能是3个，假设当大于某一个的短波实际上不存在，而对于小于的振动都应用弹性波近似：
晶体的声学波自由度只能是3N个，假设当𝜔大于某一个𝜔_𝑚的短波实际上不存在，而对于小于𝜔_𝑚的振动都应用弹性波近似
∫_0^(𝜔_𝑚)▒〖𝑔(𝜔)𝑑𝜔=3𝑉/(2𝜋^2 𝐶 ̄^3 ) ∫_0^(𝜔_𝑚)▒〖𝜔^2 𝑑𝜔〗=3𝑁〗 (7-91)
𝜔_𝑚=𝐶 ̄[6𝜋^2 𝑁/𝑉]^(1/3) (7-92)

## Slide 103
根据振动频率分布函数，可写出晶体的热容
根据德拜模型的晶格热容
Notes: 根据振动频率分布函数，可写出晶体的热容：
根据振动频率分布函数，可写出晶体的热容：
𝐶_𝑉 (𝑇)=𝑘_𝐵 ∫▒〖((ℏ𝜔/(𝑘_𝐵 𝑇))^2 𝑒^(ℏ𝜔/𝑘_𝐵 𝑇))/(𝑒^(ℏ𝜔/𝑘_𝐵 𝑇)−1)^2 𝑔(𝜔)𝑑𝜔〗=(3𝑉𝑘_𝐵)/(2𝜋^2 𝐶 ̄^3 ) ∫_0^(𝜔_𝑚)▒〖((ℏ𝜔/(𝑘_𝐵 𝑇))^2 𝑒^(ℏ𝜔/𝑘_𝐵 𝑇))/(𝑒^(ℏ𝜔/𝑘_𝐵 𝑇)−1)^2 𝜔^2 𝑑𝜔〗 (7-93)

## Slide 104
根据德拜模型的晶格热容
Notes: 𝐶_𝑉 (𝑇)=(3𝑉𝑘_𝐵)/(2𝜋^2 (𝜔_𝑚^3 𝑉/(6𝜋^2 𝑁)) ) ∫_0^(𝜔_𝑚)▒〖((ℏ𝜔/(𝑘_𝐵 𝑇))^2 𝑒^(ℏ𝜔/𝑘_𝐵 𝑇))/(𝑒^(ℏ𝜔/𝑘_𝐵 𝑇)−1)^2 𝜔^2 𝑑𝜔〗 ■8(&&=) (9𝑁𝑘_𝐵)/(𝜔_𝑚^3 ) ∫_0^(𝜔_𝑚)▒〖((ℏ𝜔/(𝑘_𝐵 𝑇))^2 𝑒^(ℏ𝜔/𝑘_𝐵 𝑇))/(𝑒^(ℏ𝜔/𝑘_𝐵 𝑇)−1)^2 𝜔^2 𝑑𝜔〗 ■8(&&=9𝑁𝑘_𝐵 ((𝑘_𝐵 𝑇)/(ℏ𝜔_𝑚 ))^3 )∫_0^(ℏ𝜔_𝑚/𝑘𝑇)▒〖(𝜉^4 𝑒^𝜉)/(𝑒^𝜉−1)^2 𝑑𝜉■8(&(𝜉=ℏ𝜔/(𝑘_𝐵 𝑇)))〗 (7-94)

## Slide 105: 德 拜 温 度
德拜热容函数中只包含一个参数m
德拜温度
晶体的热容量特征完全可以由德拜温度确定
Notes: 德拜热容函数中只包含一个参数，设德拜温度：
则晶体的热容量特征完全可以由德拜温度确定：
德拜热容函数中只包含一个参数𝜔_𝑚，设德拜温度：
𝛩_𝐷=(ℏ𝜔_𝑚)/𝑘_𝐵 (7-95)
则晶体的热容量特征完全可以由德拜温度确定：
𝐶_𝑉 (𝑇)=9𝑁𝑘_𝐵 (𝑇/𝛩_𝐷 )^3 ∫_0^(𝛩_𝐷/𝑇)▒〖(𝜉^4 𝑒^𝜉)/(𝑒^𝜉−1)^2 𝑑𝜉〗 (7-96)

## Slide 106: 德拜理论的高、低温极限
高温条件下
低温条件下
Notes: 分析该式，高温条件下：
同样得出与经典模型相同的结果。低温条件下：
得到了与实验相吻合的随温度三次方（3）变化的关系。
分析式（7-96），高温条件下：
𝐶_𝑉 (𝑇)=9𝑁𝑘_𝐵 (𝑇/𝛩_𝐷 )^3 ∫_0^(𝛩_𝐷/𝑇)▒〖(𝜉^4 𝑒^𝜉)/(𝑒^𝜉−1)^2 𝑑𝜉〗≈9𝑁𝑘_𝐵 (𝑇/𝛩_𝐷 )^3 ∫_0^(𝛩_𝐷/𝑇)▒〖𝜉^2 𝑑𝜉〗=9𝑁𝑘_𝐵 (𝑇/𝛩_𝐷 )^3 1/3 (𝛩_𝐷/𝑇)^3=3𝑁𝑘_𝐵 (7-97)
同样得出与经典模型相同的结果（式（7-75））。低温条件下：
𝐶_𝑉 (𝑇/𝛩_𝐷 )→9𝑁𝑘_𝐵 (𝑇/𝛩_𝐷 )^3 ∫_0^∞▒〖(𝜉^4 𝑒^𝜉)/(𝑒^𝜉−1)^2 𝑑〗 𝜉=9𝑁𝑘_𝐵 (𝑇/𝛩_𝐷 )^3 (4𝜋^4)/15=(12𝜋^4)/5 𝑁𝑘_𝐵 (𝑇/𝛩_𝐷 )^3 ■8(&𝑇→0𝐾) (7-98)
得到了与实验相吻合的随温度三次方（T3）变化的关系。

## Slide 107: 德拜理论与实验比较
德拜理论与实验比较（镱的测量值）
Notes: 德拜理论与实验值吻合很好。

## Slide 108: 电 子 热 容
金属中自由电子贡献的热容约为理想气体常数的百分之一
Notes: 电子热容的表达式（推导略）
金属中自由电子贡献的热容约为理想气体常数的百分之一。
电子热容的表达式（推导略）
𝐶_𝑉=𝑑𝑈/𝑑𝑇=𝜋^2/3 (𝑘_𝐵^2 𝑇)𝑔(𝐸_𝐹 )=𝜋^2/3 (𝑘_𝐵^2 𝑇) 3/2 𝑁/(𝑘_𝐵 𝑇_𝐹 )=𝜋^2/2 𝑁𝑘_𝐵 𝑇/𝑇_𝐹 (7-99)
金属中自由电子贡献的热容约为理想气体常数的百分之一。

## Slide 109
7.1 一维原子链的晶格振动
7.1.1 晶格振动的简谐近似
7.1.2 一维单原子链的晶格振动
7.1.3一维双原子链的晶格振动
7.2 晶格振动的量子化-声子
7.3 固体热特性
7.3.1 热容
7.3.2 热传导
7.3.3 非简谐效应
第七章 晶格振动和固体热性质
Notes: 本小节讲热传导。

## Slide 110: 热 传 导 现 象
固体中温度分布不均匀时，将会有热能从高温区域流向低温区域，这种现象称为热传导现象
  比例系数称为热传导系数或者热导率
热流密度 j： 单位时间内通过单位截面传输的热能
热流密度 j 与
温度梯度呈正比：
负号表示热能传输总是从高温流向低温
Notes: 固体中温度分布不均匀时，将会有热能从高温区域流向低温区域，这种现象称为热传导现象。热流密度 定义为单位时间内通过单位截面传输的热能。热流密度与温度梯度呈正比：
这里比例系数 称为热传导系数或者热导率，负号表示热能传输总是从高温流向低温。热导分为电子热导和晶格热导，电子热导是电子运动传热，晶格热导是格波传递热能，一般绝缘体和半导体多是通过晶格热导实现传热的。
固体中温度分布不均匀时，将会有热能从高温区域流向低温区域，这种现象称为热传导现象。热流密度j定义为单位时间内通过单位截面传输的热能。热流密度j与温度梯度呈正比：
𝑗=−𝜅 𝑑𝑇/𝑑𝑥 (7-100)
这里比例系数 称为热传导系数或者热导率，负号表示热能传输总是从高温流向低温。热导分为电子热导和晶格热导，电子热导是电子运动传热，晶格热导是格波传递热能，一般绝缘体和半导体多是通过晶格热导实现传热的。

## Slide 111: 固体的热传导机制
电子热导：电子运动传热
晶格热导：格波传递热能
  （绝缘体和一般半导体的热传导）
晶格热导不是格波的“自由”传播，属于无规则运动
气体热传导的微观解释：当气体分子从温度高的区域运动到温度低的区域时，它将通过碰撞把携带的较高平均能量传给其它分子。反之，通过碰撞获得能量
与气体的热传导有很相似之处
分子间的碰撞对气体导热有决定作用。气体导热可以看做是在一个自由程内，冷热分子相互交换位置的结果
热运动的
平均速度
自由程
比热
Notes: 晶格热导不是格波的“传播”，与气体的热传导有很相似之处，是属于一种无规则运动。为了便于理解，这里简述一下气体热传导的微观解释：当气体分子从温度高的区域运动到温度低的区域时，它将通过碰撞把携带的较高平均能量传给其它分子。反之，通过碰撞获得能量，分子间的碰撞对气体导热具有决定作用。气体导热可以看做是在一个自由程内，冷热分子相互交换位置的结果。把声子类比于气体的分子，以这种声子的“气体”，可以给出固体热传导系数（热导率） 的表达式：
其中 是声子（格波）决定的比热容（单位体积热容）， 是声子速度（可用固体声速代替）， 是声子的平均自由程。
晶格热导不是格波的“传播”，与气体的热传导有很相似之处，是属于一种无规则运动。为了便于理解，这里简述一下气体热传导的微观解释：当气体分子从温度高的区域运动到温度低的区域时，它将通过碰撞把携带的较高平均能量传给其它分子。反之，通过碰撞获得能量，分子间的碰撞对气体导热具有决定作用。气体导热可以看做是在一个自由程内，冷热分子相互交换位置的结果。把声子类比于气体的分子，以这种声子的“气体”，可以给出固体热传导系数（热导率） 的表达式：
𝜅=1/3 𝑐_𝑣 𝜆𝑣_0 (7-101)
其中cv 是声子（格波）决定的比热容（单位体积热容），v0 是声子速度（可用固体声速代替）， 是声子的平均自由程。

## Slide 112: 声子“气体”传热的物理过程
“声子”气体，模式平均声子数
存在温度梯度，“声子气体”的密度分布不均匀
  高温区声子密度高，低温区声子密度低
  “声子气体”在无规则的运动基础上产生平均定向运动，
  即扩散运动。声子是晶格振动的能量量子，声子的定向
  运动就以为这有热流，热流的方向就是声子平均的定向
  运动的方向，晶格热传导可以看作声子扩散运动的结果
  cv 是声子（格波）决定的单位体积热容
  v0 是声子速度（可用固体声速代替）
   是声子的平均自由程
Notes: “声子气体”中，每个模式wq的平均声子数：
当存在温度梯度时，可以考虑成是“声子气体”的密度分布不均匀，高温区声子密度高，低温区声子密度低。“声子气体”在无规则的运动基础上产生平均定向运动，即扩散运动。声子是晶格振动的能量量子，声子的定向运动可以看成是能量的流动，称为热流，热流的方向就是声子平均的定向运动的方向，晶格热传导可以看作声子扩散运动的结果。
“声子气体”中，每个模式wq的平均声子数：
𝑛 ̄=1/(𝑒^(ℏ𝜔_𝑞/𝑘_𝐵 𝑇)−1) (7-102)
当存在温度梯度时，可以考虑成是“声子气体”的密度分布不均匀，高温区声子密度高，低温区声子密度低。“声子气体”在无规则的运动基础上产生平均定向运动，即扩散运动。声子是晶格振动的能量量子，声子的定向运动可以看成是能量的流动，称为热流，热流的方向就是声子平均的定向运动的方向，晶格热传导可以看作声子扩散运动的结果。

## Slide 113: 声子的平均自由程
声子平均自由程:
  声子之间的相互碰撞决定1
  固体中缺陷和边界对声子的散射2
总平均自由程:
  总平均自由程的倒数等于各平均自由程倒数之和
Notes: 决定声子的平均自由程的因素很多，主要由声子之间的相互碰撞决定的 1，另一个是固体中缺陷和边界对声子的散射作用决定的 2；总平均自由程的倒数等于各平均自由程倒数之和，即：
决定声子的平均自由程的因素很多，主要由声子之间的相互碰撞决定的 1，另一个是固体中缺陷和边界对声子的散射作用决定的 2；总平均自由程的倒数等于各平均自由程倒数之和，即：
1/𝜆=∑_𝑖▒1/𝜆_𝑖 (7-103)

## Slide 114: 声子之间的碰撞
声子间的相互碰撞，即是不同格波之间的相互作用，属于非简谐作用
  非谐作用使不同格波之间存在一定的耦合
声子的碰撞将限制声子自由程，降低晶格热导率
三声子过程: 两个声子碰撞产生另外一个声子
能量守恒→
准动量守恒→
Notes: 声子间的相互碰撞，即是不同格波之间的相互作用，属于非简谐作用。非简谐作用使不同格波之间存在一定的耦合。例如三声子过程就是由两个声子碰撞产生另外一个新的声子的过程。根据能量守恒和动量守恒，有：
就是晶格的倒格矢量。声子的碰撞将限制声子自由程，降低晶格热导率。
声子间的相互碰撞，即是不同格波之间的相互作用，属于非简谐作用。非简谐作用使不同格波之间存在一定的耦合。例如三声子过程就是由两个声子碰撞产生另外一个新的声子的过程。根据能量守恒和动量守恒，有：
ℏ𝜔_𝑞1+ℏ𝜔_𝑞2=ℏ𝜔_𝑞3 (7-104)
ℏ𝑞_1+ℏ𝑞_2=ℏ𝑞_3+ℏ𝐺_𝑛 (7-105)
声子的碰撞将限制声子自由程，降低晶格热导率。

## Slide 115: 声子间碰撞决定的 声子自由程密切依赖于温度
温度很高时：
T>>D，模式平均声子数正比于温度T
温度很低时：
T<<D，每个模式的平均声子数趋于0
  自由程将很迅速地增大，晶格热导率增大
声子数增加，自由程减小，热导率与温度成反比
Notes: 从式从平均声子数的表达式可以看出，温度很高时（>>D），模式平均声子数近似正比于温度：
由于声子数增加会增加声子间的相互碰撞，从而减小平均自由程，减低热导率。所以热导率与温度成反比；而温度很低时（<<D），每个模式的平均声子数趋于0，自由程将迅速地增大，导致热导率增大。
从式（7-102）可以看出，温度很高时（T>>D），模式平均声子数近似正比于温度T：
𝑛 ̄≈(𝑘_𝐵 𝑇)/(ℏ𝜔_𝑞 ) (7-106)
由于声子数增加会增加声子间的相互碰撞，从而减小平均自由程，减低热导率。所以热导率与温度成反比；而温度很低时（T<<D），每个模式的平均声子数趋于0，自由程将迅速地增大，导致热导率增大。

## Slide 116: 限制声子平均自由程的其他因素
固体中存在的缺陷（包括晶体的不均匀性、多晶体晶界、表面、杂质等）
低温下
  自由程将主要由声子与缺陷之间的散射决定
在更低温度下
  样品表面散射已成为主要限制自由程的因素，尺寸小的样品自由程更短，热导更低
Notes: 固体中存在的缺陷（包括晶体的不均匀性、多晶体晶界、表面、杂质等）。低温下，自由程将主要由声子与缺陷之间的散射决定。在更低温度下，样品表面散射将成为主要限制自由程的因素，尺寸小的样品自由程更短，热导更低。

## Slide 117
7.1 一维原子链的晶格振动
7.1.1 晶格振动的简谐近似
7.1.2 一维单原子链的晶格振动
7.1.3一维双原子链的晶格振动
7.2 晶格振动的量子化-声子
7.3 固体热特性
7.3.1 热容
7.3.2 热传导
7.3.3 非简谐效应
第七章 晶格振动和固体热性质
Notes: 本小节是非简谐效应。

## Slide 118: 一维晶体中某两个原子平均距离
晶体中的A原子固定在原点，B原子的平衡位置在r0，两个原子的相互作用势能V
  在任何温度下，原子做简谐振动
  温度低振幅小，温度高振幅大，
  但平均位置在r0，所以无膨胀
简谐近似
非简谐近似
Notes: 7.1节中给出了两个原子之间相互作用势能和相互作用力的分析。在忽略高次项时原子间相互作用力：
可见和为线性关系，所以称简谐振动为线性振动。7.3.1节用原子的简谐振动解释了固体热容问题，但晶体的热膨胀等热学性质，涉及到了晶格的非简谐振动，要考虑泰勒展开的高阶项：
即：
如令：
则有：
这时可见和为非线性关系，所以非简谐振动也称为非线性振动。
7.1节中给出了两个原子之间相互作用势能和相互作用力的分析。式（7-10）给出了在忽略高次项时原子间相互作用力：
𝐹=−𝜕𝑣/𝜕𝛿≈−𝛽𝛿
可见F和d为线性关系，所以称简谐振动为线性振动。7.3.1节用原子的简谐振动解释了固体热容问题，但晶体的热膨胀等热学性质，涉及到了晶格的非简谐振动，要考虑式（7-7）泰勒展开的高阶项：
𝑉(𝑟_0+𝛿)=𝑉(𝑟_0)+(𝜕𝑉/𝜕𝑟)_𝑟0 𝛿+1/2! ((𝜕^2 𝑉)/(𝜕𝑟^2 ))_𝑟0 𝛿^2+1/3! ((𝜕^3 𝑉)/(𝜕𝑟^3 ))_𝑟0 𝛿^3+...
即：
1/3! ((𝑑^3 𝑣)/(𝑑𝑟^3 ))_𝑟0 𝛿^3+... (7-108)
如令：𝛼=1/2 ((𝑑^3 𝑣)/(𝑑𝑟^3 ))_𝑟0
则有：
𝐹=−𝜕𝑣/𝜕𝛿=𝛼𝛿^2...... (7-109)
这时可见F和d为非线性关系，所以非简谐振动也称为非线性振动。

## Slide 119
非简谐近似
  当温度升高，原子平衡位置向右移动，
  原子距离增大，显示出热膨胀
势能曲线就不对称，原子振动的平衡位置就不再是原来的平衡位置
一维晶体中某两个原子平均距离
Notes: 在简谐近似的情况下，高阶项被忽略，势能曲线如图中虚线所示的抛物线形。在任何温度下，原子只做简谐振动，温度低振幅小，温度高振幅大，由于势能曲线的抛物线是左右对称的，势能v所对应的左右两个值（振幅）以为中心，所以平均位置一直在，不发生改变。平衡位置不变意味着原子的间距没有发生变化，所以不发生膨胀现象。
当考虑到描述非简谐振动的高阶非线性项时，如图中实线所示的势能曲线，不再是抛物线型了，呈现左右不对称的形状。势能所对应的左右两个值不再以为中心，其中心点即为新的平衡位置。原子振动平衡位置的改变意味着原子间距发生变化，一般情况下温度升高，原子平衡位置向右移动，原子距离增大，显示出热膨胀的现象。
在简谐近似的情况下，高阶项被忽略，势能曲线如图中虚线所示的抛物线形。在任何温度下，原子只做简谐振动，温度低振幅小，温度高振幅大，由于势能曲线的抛物线是左右对称的，势能v所对应的左右两个𝑟值（振幅）以𝑟_0为中心，所以平均位置一直在𝑟_0，不发生改变。平衡位置不变意味着原子的间距没有发生变化，所以不发生膨胀现象。
当考虑到描述非简谐振动的高阶非线性项时，如图中实线所示的势能曲线，不再是抛物线型了，呈现左右不对称的形状。势能𝑣所对应的左右两个𝑟值不再以𝑟_0为中心，其中心点即为新的平衡位置。原子振动平衡位置的改变意味着原子间距发生变化，一般情况下温度升高，原子平衡位置向右移动，原子距离增大，显示出热膨胀的现象。